ICS 29.045

H 81

半导体键合用铝-1%硅细丝

Standard Specification for Fine Aluminum-1% Silicon Wire for Semiconductor Lead-Bonding

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布

S

YS/T 543--201x

代替YS/T 543--2006

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 543-2006《半导体键合用铝-1%硅细丝》。

本标准与YS/T 543-2006相比，主要技术变化如下：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：新疆众和股份有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所

本标准参加起草单位：XXX、 XXX

本标准主要起草人：XXX、 XXX

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

----YS/T 543-2006

半导体器件键合用铝-1%硅细丝

- 范围

本标准规定了半导体器件用键合铝-1%硅合金丝的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于半导体内引线用的拉制或挤压铝-1%硅合金丝（以下简称丝材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品 包装、标志、运输、贮存等标准的；

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8750  半导体封装用键合金丝

GB/T 10573  有色金属细丝拉伸试验方法

GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法；

GB/T 22638.1  铝箔试验方法 第1部分：厚度的测定 称重法；

YS/T 871  高纯铝化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法

- 要求

3.1  产品分类

3.1.1牌号、状态、典型直径

线材的牌号、类别、规格见表1。

表1  牌号、类别、规格

| 牌号 | 状态 | 类别 | 典型直径/mm | 典型长度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al-1%Si | 0、H18 | 轴装线材 | 0.013、0.018、0.020、0.025、0.030、0.032、0.035、0.038、0.040、0.045、0.050、0.060、0.070、0.080、0.100 | ≥100 |

3.1.2标记示例

丝材的标记按丝材、标准编号、合金牌号及规格的顺序表示。标记示例如下：

示例：AL-1%Si牌号、直径为0.013mm的丝材，标记为：

丝材 YS/T 543 -201X -Ф0.013

3.2  化学成分

丝材的化学成分应符合表1的规定。

表2  化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Mg | Ag | B | V | 其他杂质a |  | Al b |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| Al-1%Si | 0.85~1.15 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0002 | ≤0.0001 | ≤0.0008 | ≤0.0002 | ≤0.001 | ≤0.01 | 余量 |

3.3直径偏差

丝材的直径偏差应符合表3的规定。

表3  尺寸偏差表                             单位为毫米

| 公称直径 | 允许偏差 | 公称直径 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.013 | ±0.0004 | 0.040 | ±0.0012 |
| 0.018 | ±0.0005 | 0.045 | ±0.0014 |
| 0.020 | ±0.0006 | 0.050 | ±0.0015 |
| 0.025 | ±0.0007 | 0.060 | ±0.0018 |
| 0.030 | ±0.0009 | 0.070 | ±0.00215 |
| 0.032 | ±0.0010 | 0.080 | ±0.0024 |
| 0.035 | ±0.0011 | 0.100 | ±0.0030 |
| 0.038 | ±0.0011 | - | - |

3.4  室温拉伸力学性能

3.4.1  不同直径的丝材对应的拉断力、断后伸长率取值范围见表4，波动范围见表5。

3.4.2  丝材的拉断力、断后伸长率值由供需双方按照表4选定并在订货单（或合同）中具体注明。

3.4.3  当需方要求不对称波动偏差时，应在订货单（或合同）中具体注明。

表4  拉断力、断后伸长率取值范围

| 公称直径mm | 拉断力F/N |  | 断后伸长率A100mm/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 |
| 0.013 | 0.029 | 0.118 | 0.5 | 3.0 |
| 0.018 | 0.029 | 0.137 | 0.5 | 3.0 |
| 0.020 | 0.059 | 0.216 | 0.5 | 4.0 |
| 0.025 | 0.078 | 0.294 | 0.5 | 4.0 |
| 0.030 | 0.098 | 0.323 | 0.5 | 4.0 |
| 0.032 | 0.098 | 0.373 | 0.5 | 4.0 |
| 0.035 | 0.098 | 0.440 | 0.5 | 4.0 |
| 0.038 | 0.098 | 0.440 | 0.5 | 4.0 |
| 0.040 | 0.127 | 0.490 | 1.0 | 4.0 |
| 0.045 | 0.137 | 0.617 | 1.0 | 4.0 |
| 0.050 | 0.157 | 0.764 | 1.0 | 4.0 |
| 0.060 | 0.225 | 1.107 | 1.0 | 6.0 |
| 0.070 | 0.294 | 1.509 | 1.0 | 8.0 |
| 0.080 | 0.392 | 1.960 | 1.0 | 10.0 |
| 0.100 | 0.617 | 3.077 | 1.0 | 12.0 |

表5 拉断力、断后伸长率波动范围

| 公称直径/mm | 拉断力F/N | 断后伸长率/% |
| --- | --- | --- |
| 0.013～0.018 | ±0.010 | ±1.00 |
| 0.02～0.025 | ±0.015 | ±1.25 |
| 0.030～0.032 | ±0.015 | ±1.50 |
| 0.035～0.045 | ±0.020 | ±1.50 |
| 0.050 | ±0.030 | ±1.50 |
| 0.060 | ±0.050 | ±1.50 |
| 0.070 | ±0.650 | ±1.50 |
| 0.080 | ±0.090 | ±1.50 |
| 0.100 | ±0.100 | ±2.00 |

3.5  表面质量

丝材表面应洁净，无沾污、指痕、氧化，油污等缺陷（见附录A），缺陷深度应不超过丝材直径允许负偏差值，并不应使丝材的直径偏差超出允许范围。

3.6  其他

盘装线材应连续地绕在线盘上，每盘线材应无接头。线材缠绕的外端应缠绕牢固，明显易找。

4 试验方法

4.1 化学成分

4.1.1  化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法。“Al”含量按GB/T 3190规定的方法计算，计算“Al”含量时，取常规分析元素与怀疑超量的非常规分析元素分析数值的和值作为“元素含量总和”。

4.1.2  分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位应与本标准的表6或GB/T 3190规定的极限数位一致。

4.2直径偏差

丝材的直径测量方见附录B。

4.3室温拉伸力学性能

室温拉伸力学性能按 GB/T10573规定的方法进行。

4.4  表面质量

表面质量检测按附录C规定的方法进行。

4.5  其他

其他质量要求采用目视检查。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）

的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一炉号、状态及同一直径的产品组成。

5.3 检验项目

每批丝材应进行化学成分、直径偏差、室温拉伸力学性能、表面质量及其他项目的检验。

5.4取样

取样应符合表6的规定。

表6 取样

| 检验项目 | 取样规则、数量 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批（炉）取一个试样。 | 3.2 | 4.1 |
| 直径偏差 | 每批取轴数的1%，至少取一轴，每轴取5个试样，每个试样取500mm长或1000mm长。 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批取轴数的1%，至少取一轴，每轴取5个试样，相邻试样间隔300mm以上。 | 3.4 | 4.3 |
| 表面质量 | 每批取轴数的1%，至少取一轴。 | 3.5 | 4.4 |
| 其他 | 逐轴进行检验 |  |  |

5.5检验结果的判断

5.5.1 化学成分检验不合格判该批产品不合格。

5.5.2 任一试样的直径偏差不合格时，判该批不合格。但经供需双方商定，该批产品可由供方逐轴检验，合格者交货

5.5.3任一试样的室温拉伸力学性能及表面质量不合格时，应从该批（炉）产品（包括该不合格试样代表的那件产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格， 则判该批（炉）产品合格。若重复试验结果中仍有试样不合格，则判该批（炉）产品不合格。经供需双方商定允许供方逐轴检验时，合格者交货。

5.5.4 任一试样的其他质量不合格时，判该轴件产品不合格。

- 6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

6.1.1  产品标志

在检验合格的线材外包装上打印如下标记（或贴标签）

- 牌号；

- 规格；

- 本标准编号；

- 认证标志；

- 产品熔次号、批号；

- 供方技术监督部门的检印；

- 每根直条线材的端部用永久性印记标示出线材牌号。

6.1.2  包装箱标志

线材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

6.2  包装、运输、贮存

线材采用铝箔真空包装或塑料袋真空包装，装入纸质包装箱内。贮存条件为：湿度不超过60％。或按照双方协议包装，其他包装、运输、贮存的要求按GB/T 3199的规定。

6.3  质量证明书

每批线材应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号及规格；

- 批号；

- 熔次号；

- 净重、或箱、件数；

- 本标准编号；

- 认证标志；

- 各项分析项目的检验结果和技术监督部门检印；

- 包装日期（或出厂日期）；

- 使用期限（标明启封后必须立即使用，密封状态下在一年内使用）。

- 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列线材的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 重量（或件数）；

- 本标准编号；

- 其他特殊要求。

附录A

（资料性附录）

表面质量典型缺陷图示

A.1亮点

轴装微细丝产品在放大20-50倍时，丝表面分布的不均匀白点缺陷，如图A.1。

主要产生原因：

在拉拔过程中表面残留润滑液和清洗剂，形成与常规丝材表面不同的界面。

轴方向

图A.1  50 X

A.2 附着物

线材表面存在灰尘、介质残留等杂质，如图A.2。
主要产生原因：

a)微细丝的生产环境较差，尘土、飞絮等介质批飘落到丝材的表面，并附着。

b)拉丝润滑液杂质含量高，有残余或附着。
 c)包装材料密封性能差，使外界污染轴装丝材。

轴方向

图A.2   50 X

A.3划痕

轴装微细丝表面明显的划碰痕迹，如图A.3。

主要产生原因：

在取轴或包装时，镊子、指甲、轴盒等接触丝材表面而造成的伤痕。

轴方向

图A.3  50 X

A.4条伤

微细丝生产过程中，导轮、模具的磨损导致丝材表面有条伤,如图A.3。

主要产生原因：

a)与丝材接触的导轮光洁度不够；

b)模具有缺陷；

轴方向

图A.4  50 X

附录B

附录A

（资料性附录）

- 丝材直径测量方法

- B.1 范围

本附录规定了半导体器件键合用铝-1%硅细丝的直径测量方法。

本附录适用于直径不大于0.100mm丝材直径测量方法。

- B.2 方法原理

本方法通过称量已知长度和密度的丝材试样质量，从而计算丝材的直径。

- B.3 试验设备

B.3.1 电子天平：感量为0.001mg  ．

B.3.２ 丝材切断装置：专用丝材切断装置。

- B.4  试样

B.4.1从取样的丝材线轴上用切断装置截取5段1000mm±0.1mm丝材。

B.4.2分别在天平上称量5次，求取平均值G1 。

B.4.3将剩余的丝材从线轴上放下来，与B.4.1项的丝材一起称重G2。

- B.5  试验程序

B.5.1  试验前应对试样进行外观和尺寸检验，但不得造成试样损伤。

B.5.2  用丙酮和酒精清除试样表面的油污、尘垢和油脂，随后应立即进行试验，或放在干燥器中短期保存。

B.5.3  应详细记录试验过程中的异常情况。

- B.6  试验结果及评定

B.6.1  丝材直径（D）计算

按公式（B.1）：

G1＝（пD2）/4)×ρ×L1…………………………………………（B.1）

推算出丝材直径（D）的计算公式（B.2）：

D=（4 G1/пρL1）1/2 ……………………………………………（B.2）

式中：

G1----为5段1000mm丝材称重后的平均值；

п-----圆周率，取值3.1415926；

D ----微细丝试样的公称直径，mm；

ρ---- 试样的密度，取值2.7g/cm3；

L1---- 试样的长度，1000mm。

- B.7每轴丝材长度(L总)计算

每轴丝材长度（L总）按公式（B.3）计算：

L总=（G2/G1）×1……………………………………………（B.3）

式中：

- L总——每轴丝材长度，精确至0.1米，单位为米（m）；

G1——取样丝材段质量，精确至0.01毫克，单位为毫克（mg）；

G2——测量丝材总质量，精确至0.01毫克，单位为毫克（mg）。

仲裁也采用该称重法。

附录C

（资料性附录）

丝材表面质量检验方法

- C.1 范围

本附录规定了半导体器件键合用铝-1%硅细丝的表面质量检验测量方法。

- C.2 方法原理

本方法通过显微镜、聚光灯、可旋转及左右移动的线轴座来检验丝材表面质量。

- C.3 试验设备

C.3.1显微镜；

C.3.2聚光灯；

C.3.3可旋转及左右移动的线轴座。

- C.4  试样

C.4.1线轴上丝材表面检验方法

C.4.1.1将绕有丝材的线轴放置到线轴座上。

C.4.1.2调整线轴座的位置，使线轴处在显微镜的视场中，使光源满足检测。

C.4.1.3调整光源的位置，光线以与水平呈大致45°的角度投射到线轴上。

C.4.1.4将显微镜的放大倍数调整到13倍或以上。

C.4.1.5调节线轴的位置和显微镜的焦距，使丝材清晰可见。

C.4.1.6从线轴的左边界或右边界开始,以线轴的轴线为中心缓慢旋转360°从目镜中进行检查。

C.4.1.7使线轴沿其轴线平缓移动一个视场的宽度，继续检查，直到整个线轴表面被观察为止。

C.4.1.8从线轴座上取出线轴，结束检查。