前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替YS/T 573—2007《钽粉》。

本标准与YS/T 573—2007标准相比，主要有如下变动：

——删除了原行标中失去实际意义的牌号，增加了一些钽粉新牌号。

——对产品的化学成分、物理性能和电性能指标作了较大调整，很大程度上提高了产品技术水平和标准适用性。

——FTC系列产品增加了氢含量要求，除FTC40外增加了流动性要求；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：王治道、雒国清、林辅坤、陈学清、李仲香、张静、吴艳华、刘银元。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

YS/T 573—2007

钽粉

范围

本标准规定了钽粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同或订货单内容。

本标准适用于钠还原、机械制取和电子束熔炼等方法制得的钽粉，供制作不同工作电压和比电容的钽电解电容器用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第1部分  漏斗法

GB/T 1480  金属粉末粒度组成的测定  干筛分法

GB/T 1482  金属粉末流动性的测定  标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 3137  钽粉电性能试验方法

GB/T 3249  难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法 费氏法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 15076（所有部分）  钽铌化学分析方法

要求

3.1产品分类

产品按制造工艺、电性能、物理性能和使用要求划分为FTA（钠还原钽粉）、FTB（机械制取钽粉）和FTC（电子轰击钽粉）3个系列，共29个牌号。

牌号示例：

重量比容10万及其以上：

FTA ××× K

表示乘以1000

表示重量比容除以1000的值

表示钽粉系列

重量比容10万以下：

FTA/ FTB /FTC ×× ～ ×××

表示重量比容除以100的值

表示钽粉系列

化学成分

- 各牌号的杂质含量应符合表1的规定。

各牌号的杂质含量（质量分数）/ %

| 产品 牌号 | 杂质含量不大于 |
| --- | --- |
|  | O | C | N | H | Fe | Ni | Cr | Si | Nb | W | Mo | Mn | Ti | Al | K+Na |
| FTA200K | 1.40 | 0.0040 | 0.30 | 0.070 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0055 |
| FTA170K | 1.20 | 0.0040 | 0.30 | 0.060 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0055 |
| FTA150K | 1.00 | 0.0040 | 0.30 | 0.050 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0050 |
| FTA120K | 0.80 | 0.0040 | 0.28 | 0.030 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0050 |
| FTA100K | 0.60 | 0.0040 | 0.20 | 0.020 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0050 |
| FTA800 | 0.50 | 0.0040 | 0.20 | 0.018 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0050 |
| FTA700 | 0.40 | 0.0040 | 0.10 | 0.018 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0040 |
| FTA500 | 0.35 | 0.0040 | 0.05 | 0.017 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 |
| FTA400 | 0.30 | 0.0040 | 0.05 | 0.017 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 |
| FTA320 | 0.25 | 0.0030 | 0.04 | 0.012 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 |
| FTA300 | 0.25 | 0.0030 | 0.04 | 0.012 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 |
| FTA230 | 0.25 | 0.0030 | 0.015 | 0.012 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTA150 | 0.25 | 0.0030 | 0.015 | 0.004 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTA80 | 0.22 | 0.0030 | 0.012 | 0.004 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTA60 | 0.20 | 0.0040 | 0.010 | 0.003 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTB400 | 0.28 | 0.0060 | 0.040 | 0.0200 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0025 |
| FTB300 | 0.25 | 0.0060 | 0.030 | 0.0120 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0025 |
| FTB200 | 0.25 | 0.0060 | 0.030 | 0.0120 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0025 |
| FTB150 | 0.25 | 0.0060 | 0.025 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTB100 | 0.24 | 0.0040 | 0.015 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTB85 | 0.22 | 0.0040 | 0.015 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0025 |
| FTB80 | 0.24 | 0.0040 | 0.015 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTB50 | 0.18 | 0.0040 | 0.010 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 |
| FTC40 | 0.24 | 0.0030 | 0.006 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | － |
| FTC35 | 0.16 | 0.0030 | 0.006 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | － |
| FTC28 | 0.14 | 0.0030 | 0.004 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | － |
| FTC25 | 0.12 | 0.0030 | 0.004 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | － |
| FTC20 | 0.12 | 0.0025 | 0.004 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | － |
| FTC15 | 0.10 | 0.0025 | 0.004 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | － |
| FTC10 | 0.10 | 0.0025 | 0.004 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | － |

- 各牌号的钽含量计算：钽含量=100%-表1中所列杂质含量的总合。

物理性能

各牌号的松装密度、费氏平均粒径和流动性应符合表2的规定。

各牌号的松装密度、费氏平均粒径和流动性

| 产品牌号 | 松装密度（g/cm3） | 费氏平均粒径（μm） | 流动性（≤s/50g）不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
| FTA200K | 1.2～2.2 | 0.8～2.5 | 35 |
| FTA170K | 1.2～2.2 | 0.8～2.5 | 35 |
| FTA150K | 1.2～2.2 | 0.8～2.5 | 35 |
| FTA120K | 1.2～2.2 | 0.8～2.5 | 35 |
| FTA100K | 1.4～2.2 | 1.2～2.6 | 20 |
| FTA800 | 1.5～2.1 | 1.4～2.8 | 20 |
| FTA700 | 1.5～2.1 | 1.8～3.0 | 15 |
| FTA500 | 1.6～2.2 | 2.0～3.4 | 15 |
| FTA400 | 1.6～2.2 | 2.0～3.5 | 15 |
| FTA320 | 1.7～2.3 | 2.4～3.5 | 15 |
| FTA300 | 1.7～2.3 | 2.4～3.5 | 15 |
| FTA230 | 1.7～2.3 | 2.4～3.5 | 15 |
| FTA150 | 1.7～2.3 | 2.5～4.5 | 15 |
| FTA80 | 1.8～2.3 | 4.5～6.5 | 15 |
| FTA60 | 1.9～2.5 | 4.5～7.5 | 15 |
| FTB400 | 1.4～2.2 | 1.5～3.5 | - |
| FTB300 | 1.5～2.3 | 1.8～3.5 | 15 |
| FTB200 | 1.5～2.3 | 1.8～3.5 | 15 |
| FTB150 | 1.4～2.2 | 2.0～4.5 | 15 |
| FTB100 | 1.5～2.3 | 3.0～5.0 | 15 |
| FTB85 | 1.5～2.5 | 3.5～6.0 | 20 |
| FTB80 | 1.5～2.3 | 3.0～5.0 | 15 |
| FTB50 | 1.8～3.0 | 4.0～8.0 | 15 |
| FTC40 | 3.0～4.5 | 5.0～10.0 | - |
| FTC35 | 3.0～4.5 | 6.0～11.0 | 15 |
| FTC28 | 3.0～5.5 | 8.0～13.0 | 15 |
| FTC25 | 3.0～5.5 | 8.0～14.0 | 15 |
| FTC20 | 4.5～6.5 | 9.0～15.0 | 15 |
| FTC15 | 4.5～6.5 | 12.0～18.0 | 15 |
| FTC10 | 5.0～7.5 | 15.0～25.0 | 15 |

各牌号的粒度组成提供实测数据。

电性能

各牌号的电性能应符合表3的规定。

表3电性能

| 产品 牌号 | 检 测 条 件 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
|  | 压块 重量 (g/支) | 压块 直径 （mm） | 压制 密度 （g/cm3) | 烧结 条件 (℃/min) | 赋能电压/ 测试电压 (V) | 重量比容 （μFV/g） | 漏电流 （μA/μFV） 不大于 | 损耗 tgδ( %) 不大于 | 体积 收缩率（%） 不大于 | 击穿电压（V） 不小于 |
| FTA200K | 0.1 | 3.0 | 5.0 | 1150/20 | 10/7 | 200000 | 8×10-4 | 150 | 6 | - |
| FTA170K | 0.1 | 3.0 | 5.0 | 1150/20 | 20/14 | 170000 | 8×10-4 | 100 | 6 | - |
| FTA150K | 0.1 | 3.0 | 5.0 | 1200/20 | 20/14 | 150000 | 7×10-4 | 90 | 10 | - |
| FTA120K | 0.10 | 3.0 | 5.0 | 1250/20 | 20/14 | 120000 | 7×10-4 | 90 | 10 | － |
| FTA100K | 0.15 | 3.0 | 5.0 | 1250/20 | 20/14 | 100000 | 6×10-4 | 90 | 10 | － |
| FTA800 | 0.15 | 3.0 | 5.0 | 1300/20 | 30/21 | 80000 | 4×10-4 | 40 | 10 | － |
| FTA700 | 0.15 | 3.0 | 5.0 | 1320/20 | 30/21 | 70000 | 4×10-4 | 30 | 15 | 120 |
| FTA500 | 0.15 | 3.0 | 5.5 | 1350/20 | 35/24.5 | 50000 | 4×10-4 | 25 | 18 | 120 |
| FTA400 | 0.15 | 3.0 | 5.0 | 1400/20 | 50/35 | 40000 | 4×10-4 | 20 | 18 | 120 |
| FTA320 | 0.15 | 3.0 | 4.5 | 1450/30 | 70/49 | 32000 | 4×10-4 | 20 | 18 | 120 |
| FTA300 | 0.15 | 3.0 | 4.5 | 1450/30 | 70/49 | 30000 | 4×10-4 | 20 | 18 | 120 |
| FTA230 | 0.15 | 3.0 | 5.0 | 1500/30 | 70/49 | 23000 | 3×10-4 | 15 | 18 | 140 |
| FTA150 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 1600/30 | 100/70 | 15000 | 3×10-4 | 15 | 25 | 160 |
| FTA80 | 1.0 | 6.0 | 5.5 | 1700/30 | 160/112 | 8000 | 4×10-4 | 12 | 20 | 190 |
| FTA60 | 2.0 | 6.0 | 5.5 | 1800/30 | 200/140 | 6000 | 4×10-4 | 10 | 18 | 230 |
| FTB400 | 0.15 | 3.0 | 5 | 1400/30 | 70/49 | 40000 | 5×10-4 | 10 | 15 | 140 |
| FTB300 | 0.15 | 3.0 | 5.0 | 1450/30 | 100/70 | 30000 | 5×10-4 | 10 | 20 | 160 |
| FTB200 | 0.15 | 3.0 | 5.0 | 1500/30 | 140/98 | 20000 | 5×10-4 | 10 | 20 | 180 |
| FTB150 | 0.3 | 4.0 | 5.0 | 1600/30 | 160/112 | 15000 | 5×10-4 | 10 | 22 | 180 |
| FTB100 | 1.0 | 6.0 | 5.5 | 1700/30 | 160/112 | 10000 | 3×10-4 | 10 | 22 | 180 |
| FTB85 | 0.2 | 3.0 | 5.5 | 1750/30 | 200/140 | 8000 | 3×10-4 | 5 | 25 | 250 |
| FTB80 | 1.0 | 6.0 | 5.5 | 1750/30 | 200/140 | 8000 | 4×10-4 | 5 | 25 | 230 |
| FTB50 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 1850/30 | 240/168 | 5000 | 4×10-4 | 5 | 20 | 250 |
| FTC40 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 1950/30 | 270/240 | 4000 | 8×10-4 | 4 | 25 | 300 |
| FTC35 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 1950/30 | 270/240 | 3500 | 8×10-4 | 4 | 25 | 300 |
| FTC28 | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 2050/30 | 270/240 | 2800 | 8×10-4 | 5 | 18 | 300 |
| FTC25 | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 2050/30 | 270/240 | 2500 | 8×10-4 | 4 | 16 | 300 |
| FTC20 | 2.0 | 6.0 | 8.5 | 2050/30 | 270/240 | 2000 | 7×10-4 | 4 | 12 | 310 |
| FTC15 | 2.0 | 6.0 | 8.5 | 2050/30 | 270/240 | 1500 | 7×10-4 | 3 | 8 | 310 |
| FTC10 | 2.0 | 6.0 | 9.5 | 2050/30 | 270/240 | 1000 | 7×10-4 | 3 | 6 | 310 |

各牌号的重量比容允许偏差除FTB400、FTB300、FTB200为公称比容值的±10%外，其余牌号均为公称比容值的-5%～10%。

各牌号的压制密度允许偏差为表3规定值的±0.1g/cm3。

外观质量

钽粉外观呈深灰色或黑色，无目视可见的夹杂物。

试验方法

产品的化学含量的分析方法按GB/T 15076规定进行。

产品的松装密度测定方法按GB/T 1479规定进行。

产品的费氏平均粒径测定方法按GB/T 3249规定进行。

产品的流动性测定方法按GB/T 1482规定进行。

产品的粒度组成测定方法按GB/T 1480规定进行。

产品的电性能检验方法按GB/T 3137规定进行。

产品的外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准或订货单要求的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单要求的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

产品组批

产品应成批提交验收，每批应由同一工艺、同一牌号制成的钽粉混合组成。

产品检验项目

每批产品的检验项目及取样应符合表5的规定。

表5

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 逐批按GB/T5314的规定进行 | 3.2.1 | 4.1 |
| 物理性能 |  | 3.3.1 | 4.2～4.5 |
| 电性能 |  | 3.4.1 | 4.6 |
| 外观质量 | 每批随机抽取一袋 | 3.5 | 4.7 |

检验结果判定

化学成分、物理性能和电性能检验结果不合格时，从该批产品中取双倍样对该不合格项目进行重复试验，若该项目中仍有一项结果不合格时，则该批产品不合格。

外观质量检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单内容

标志

每袋上应附标签，标明生产厂名称、商标、牌号/规格、净重、生产日期。

产品应包装成箱，每箱上应注明：

a）供方名称；

b）规格

c）产品名称；

d)牌号、批号；

e)合同号

f)净重、毛重

g)目的地

h）“防潮”、“易碎”“向上”字样或标志。

包装、运输和贮存

产品采用复合包装袋真空包装。

产品运输时，应防止潮湿，远离火源、高温环境，不得剧烈震动

产品应密封存放于干燥、通风和无酸碱气氛之处，室温存放，远离火源、高温环境，严防氧化。需方收到产品之日起，存放期不宜超过一年。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和供方质量检验部部门检验印记；

f）本标准编号；

g）检验日期。

合同（或订货单）内容

# 本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

# a）产品名称；

# b）牌号；

# c）化学成分、物理性能、电性能等特殊要求；

# d）重量；

# e）本标准编号；

# f）其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽        粉

Tantalum powder

（审定稿）

YS/573—xxxx

代替YS/T 573—2007

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H63

H 63