标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钽铌化学分析方法 第5部分  钼量和钨量的测定     承办人：张俊峰  共2页，第1页

标准项目负责起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司                电  话：0952－2098821

2014年6月29日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 将“改变了测定方法”修改为“改变了测定方法，由分光光度法改为电感耦合等离子体原子发射光谱法” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 将负责起草单位和参加起草单位合并成一行 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 适用范围增加“氟钽酸钾” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | 将“在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水”修改为“本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的优级纯试剂，所用水均为二次蒸馏水” | 中南大学 | 采纳 |  |
| 5 | 3.6 | 称取“1.261g”修改为“1.2611g” | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 6 | 3.6 3.7 | “容量瓶”修改为“塑料容量瓶” | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 7 | 3.8 | 称取“1.840g ”修改为“1.8403g” | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 8 | 5 | 将“块状样品应去掉表皮后制成屑状，质量不大于0.03g” 修改为“从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 9 | 6.1 | 对于称样量小的试样，应减少氢氟酸的用量，可以列表说明 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 10 | 6.1 6.4.2 | 由于钽铌合金样品中钨钼存在偏析现象，应增大称样量，定容后分取 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 11 | 6.1 | 在钼量和钨量的质量分数为0.0005%～0.10%的工作曲线中增加0.050mL的标准点 | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 12 | 6.4.1 | 将“聚乙烯瓶”该改为“聚四氟乙烯烧杯” | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 13 | 6.4.1 | 将“于电炉上水浴加热至溶解完全”修改为“低温加热至试料溶解完全” | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 14 | 6.4.1 | 将“可采用微波消解法”修改为“热压消解装置溶解” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 15 | 6.4.1 | 增加“微波消解样品的实际条件” | 西北有色金属研究院 | 不采纳 | 由于各个厂家的热压消解装置溶解不一致，不能做统一规定 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钽铌化学分析方法 第5部分  钼量和钨量的测定     承办人：张俊峰  共2页，第2页

标准项目负责起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司                电  话：0952－2098821

2014年6月29日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8.1 | 增加钼量和钨量质量分数在0.0010%左右的样品 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 | 增加试验 |
| 17 | 8.2 | 将钼量和钨量的质量分数区间范围拓宽 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 18 | 9 | 增加“试验报告包括以下内容：” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 19 |  | 没有意见 | 宝钛集团有限公司 |  |  |
| 20 | — | 没有意见 | 西北稀有金属材料研究院 |  |  |
| 21 | — | 没有意见 | 西部金属材料股份有限公司 |  |  |
| 22 | — | 没有意见 | 大连融德特种合金有限公司 |  |  |
| 23 | — | 没有意见 | 大连博融控股集团有限公司 |  |  |
| 24 | — | 没有意见 | 东港市东方高新金属材料有限公司 |  |  |
| 25 | — | 没有意见 | 遵宝钛业有限公司 |  |  |
| 26 | — | 没有意见 | 遵义钛业股份有限公司 |  |  |
| 27 | — | 没有意见 | 商洛天野高新材料有限公司 |  |  |
| 28 | — | 没有意见 | 朝阳金达钛业股份有限公司 |  |  |
| 29 | — | 没有意见 | 承德天大钒业有限责任公司 |  |  |
| 30 | — | 没有意见 | 北京有色金属研究总院 |  |  |
| 31 | — | 没有意见 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 |  |  |
| 32 | — | 没有意见 | 湖南金天钛业科技有限公司 |  |  |
| 33 | — | 没有意见 | 赣州有色金属研究所 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：19个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：19个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：0个。