标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钼丝                        承办人：李凤金             共 5 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：厦门虹鹭钨钼工业有限公司 电话： 15960278993       2014年11月18日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 本标准与GB/T 4182－2003对比主要变化如下: ——增加了钼丝及钼杆的定义；……；语句不通顺，须重新整理。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 2 | 2 | 规范性引用文件应将按照国标、行标，编号由小到大排列。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 增加GB/T 228.1 标准。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 4 | 2 | 增加YS/T 660 标准。 | 有色标委会 | 不采纳 | 与标委会讨论后商定因本标准中列出成分要求，所以可不引用YS/T 660 文件 |
| 5 | 3 | 删除钼杆的定义。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 6 | 3 | “钼丝是指经过拉拔后绕在线盘上或绕成线卷的钼丝材，或直径小于0.40mm的小长度钼材”修改为“钼丝是指经过拉拔后绕在线盘上或绕成线卷的钼金属丝材，或直径小于0.40mm的小长度钼材”。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 7 | 3 | 删除钼杆的术语定义，增加白钼丝的术语定义，白钼丝“通过电解、退火等方式去处表面石墨涂层，表面呈银白色。”。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 通过电解、化学处理、退火等方式去除表面石墨涂层，表面呈银灰色或银白色的钼丝。 |
| 8 | 4.2 | 标识中增加丝径规格。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 不采纳 | 规格是重要的信息，在合格证及品质证明书中会单独显示，详见标准8.2及8.5条款，为了避免重复，删除标记中的规格。 |
| 9 | 5 | 产品要求的各条款次序较乱，建议按原国标中的顺序。外观质量，化学成分、规格、直线性、抗拉强度等依次排列。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 修改后顺序为分类、化学成分、尺寸、长度、直线性、表面、强度、高温性能、脆性、包装 |

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.1 | 表2 MoLa1、MoLa2、MoLa3 删除MoLa1牌号，MoLa2、MoLa3 合并为MoLa。 | 有色标委会 | 采纳 | YS/T 660 中已有MoLa 牌号，不应更改牌号主成分。 |
| 11 | 5.1 | 表3 MoLa3 增加“线切割”用途。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 合并为MoLa牌号 |
| 12 | 5.1 | MoK牌号，应为掺杂硅铝钾元素，建议牌号MoSiAlK，并且Al和Si为掺杂剂，不能视为杂质。 | 金堆成钼业股份有限公司 | 不采纳 | MoLa 采纳 Al和Si是作为载体有利于K进入Mo晶格，是辅助添加剂，牌号仍然保持MoK,突出主元素。 |
| 13 | 5.1 | 喷涂钼丝也有适用MoLa牌号，增加相应抗拉强度指标。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 5.10 | 改为特殊要求。 |  | 采纳 |  |
| 15 | 5.2 | “尺寸及允许偏差”修改为“尺寸”。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 16 | 5.2 | 表7 规格上限值从4700μm调整为8000μm。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 目前市面上规格上限值为8000μm；金堆城提供4700~8000μm的尺寸及推荐线卷要求。 |
| 17 | 5.2 | “钼丝两端200mm丝段质量差不应超过同级公差的1/2”修改为““每根钼丝任意两处直径偏差（同根差）不应超过同级偏差的1/2。” | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 5.3 | 去掉“喷涂用途的钼丝的最小单根重必需大于等于10Kg，其他用途的” | 金堆城钼业股份有限公司、自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 | 约有1/3 喷涂钼丝客户单重要求小于10kg |
| 19 | 5.4 | 直线性建议引用原国标相关内容。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 直接引用原国标 |
| 20 | 5.4 | 增加章节“普通型钼丝直线性” | 有色标委会 | 采纳 | 直接引用原国标 |
| 21 | 5.5 | 删掉，仍引用原国标“钼丝不应存在使用上有害的劈裂、裂纹、毛刺、变色等缺陷。白钼丝表面为银白色，不应有污染及明显氧化现象。” | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 直接引用原国标 |

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5.5 | 补充400μm~500μm表面要求。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 直接引用原国标 |
| 23 | 5.6.1 | 表7 规格下限值为70μm修改为30μm。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 目前市面上有30μm~70μm规格钼丝有应用于线切割产品 |
| 24 | 5.6.1 | 表7 删除延伸率要求。 | 金堆城钼业股份有限公司、自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 | 自贡认为延伸率的测量误差比较大，比较难达成≤4%的要求 |
| 25 | 5.6.2 | 表8 去掉“Mo1” 。 | 金堆城钼业股份有限公司、自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 | 目前有部分MoK、MoLa钼丝有应用于喷涂 |
| 26 | 5.6.3 | 表6 拉制状态抗拉强度范围的下限值太高了，建议降低。 | 自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 | 5.6条款增加除合同另外规定外，钼丝的抗拉强度及延伸率应符合如下要求 |
| 27 | 5.7 | “高温性能”修改为“起始再结晶温度”。 | 有色标委会 | 采纳 | 本标准中引用1997版国标中热脆性能要求及方法 |
| 28 | 5.7 | 降低MoY 牌号的起始再结晶温度。 | 自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 | 引用1997版国标中热脆性能要求及方法 |
| 29 | 5.7 | 引用原1997版国标中的相应内容，1650℃加热，弯折检测。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 30 | 5.8 | 删掉，弯折性能归入特殊要求，由供需双方协商确定。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 删除 |

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5.8 | “脆性”修改为“弯折性能”。 | 有色标委会 | 采纳 | 删除 |
| 32 | 5.8 | “丝径”修改为“直径” | 有色标委会 | 采纳 | 删除 |
| 33 | 5.8 | 增加弯折钳的角度定义 | 有色标委会 | 采纳 | 删除 |
| 34 | 5.9 | 建议仍引用原国标相关内容。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 采纳，并增加1800~4700 卷径为900，4700~8000卷径为1200 |
| 35 | 5.9 | “应低于线盘边缘3mm”修改为“应低于线盘边缘2mm” | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 36 | 6.2 | “数显千分尺”修改为“千分尺” | 自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 |  |
| 37 | 6.3 | 建议仍采用原国标要求。长度检测计量，400μm以上用质量值代替。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 直接引用原国标 |
| 38 | 6.3 | 修改L=G/m X 200 公式，因直径大于等于400μm的钼丝比较少采用mg/200mm单位 | 自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 | 直接引用原国标 |
| 39 | 6.4.1 6.4.2 6.8 | 增加图例 | 自贡硬质合金有限公司成都分公司 | 采纳 |  |
| 40 | 7 | 建议仍采用原国标要求。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 在原国标的基础上增加了起始再结晶温度检测项目。采用列表方式直观展现检测项目、要求条款、试验方法条款、取样规定。 |
| 41 | 7.3 | “每批产品均应进行化学成分、尺寸和表面质量的检验”应列出所有的检测项目 | 有色标委会 | 采纳 | 列出全部检测项目 |
| 42 | 8 | 包装、标志、贮存、运输，建议仍采用原国标要求。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 |  |

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 8.1 | “直径小于等于400μm的钼丝应复绕在干燥的塑料线盘、胶木线盘或金属线盘上，表面用蜡光纸封贴后装入塑料筒内”。修改为“直径小于等于400μm的钼丝应复绕在干燥的塑料线盘、胶木线盘或金属线盘上，表面用蜡光纸封贴后装入塑料筒内或纸箱内。” | 金堆城钼业股份有限公司 | 采纳 | 线切割钼丝装盒的 |
| 44 | 8.3 | “钼丝按规定包装后应存放在干燥的相对湿度不大于65%及不含酸碱性气体的房间内”修改为“钼丝按规定包装后应存放在干燥的相对湿度不大于65%及不含酸碱性气体的仓库” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 45 | 附录A | 增加国标GB/T 228 | 有色标委会 | 采纳 | 按照原国标形式增加引用GB/T 228 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10   个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3  个；

（4）没有回函的单位数： 0个。