YS/T XXX-XXXX

磁极线圈用铜型材

Pole coil copper profiles

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201x-xx-xx 发布

201x-xx-xx 实施

前  言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

YS/T XXX－XXXX

磁极线圈用铜型材

# 1  范围

本标准规定了磁极线圈用铜型材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（订货单）内容等。

本标准适用于磁极线圈用铜型材。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验 第1部分：试验方法（ISO6892-1：2009，MOD）

GB/T231.1   金属布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 27671  导电用铜型材

GB/T 351    金属材料电阻系数测量方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 478    铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815    铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 3  定义

# 本标准采用下列定义

# 3.1 电阻值互差（P）

# 型材任一米电阻最大值Rmax、电阻最小值Rmin的差值与电阻最小值之比Rmin。

# P=（Rmax-Rmin）/ Rmin

# 4  要求

4.1  产品分类

4.1.1  型材的牌号、状态、规格应符合表1规定：

型材宽度B、厚度H示于图1。

表1   型材的牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 供应状态 | 规格/mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 | 宽度 |
| TU0、TU1、T1 | T10130、T10150、T10900 | 挤压+拉拔（H50） | 5.0-30.0 | 20-120 |
| 注：经双方双方协商，可供其它牌号、状态、规格的带材，具体要求在合同中注明。 |

4.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示，标记示例如下：

用TU0制造的挤压+拉拔（H50），厚度为9.0mm，宽度为85mm的带材标记为：

型材YS/T XXX-TU0 H50-9.0×85。

  - 化学成分

型材的化学成份应符合GB/T5231规定。

4.3  外形尺寸及其允许偏差

4.3.1  型材的厚度允许公差、宽度允许偏差、矩形截面四角圆弧应符合表2、表3、表4的规定。

表2  型材厚度允许偏差                       单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| ＞5.0～10.0 | ±0.05 |
| ＞10.0～20.0 | ±0.10 |
| ＞20.0～30.0 | ±0.15 |

表3 型材宽度允许偏差                       单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
| 20.0～30.0 | ±0.15 |
| ＞30.0～50.0 | ±0.20 |
| ＞50.0～75.0 | ±0.25 |
| ＞75.0 | ±0.3%B |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数据的2倍。 |

表4 型材矩形截面四角圆弧                       单位为毫米

| 厚度 | 圆弧R |
| --- | --- |
| 5.0～10.0 | 1.2±0.1 |
| ＞10.0 | 1.5±0.1 |

4.4  形位公差

型材的形位公差应符合GB/T27671-2011的规定。

4.5  力学性能

型材的室温力学性能应符合表5的规定。

表5  型材的力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A11.3/% | 维氏硬度HBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU0、TU1、T1 | T10130 T10150 T10900 | 挤压+拉拔（H50） | ≥250 | ≥5 | ≥65 |

4.6  电性能

在20℃的温度下测试，型材的电性能应符合表6规定，电阻值互差（P）≤1.2% 。

表6  型材的电性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 电阻系数 Ω·mm2/m | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU0、TU1、T1 | T10130、T10150、T10900 | 挤压+拉拔（H50） | ≤0.017593 | ≥98 |

4.7  表面质量

型材表面应光滑、清洁，不允许有分层、裂纹、划伤、夹杂、绿锈等影响使用的有害缺陷及接头。

# 5  试验方法

5.1  化学成分分析及仲裁分析方法

型材化学成分的检测按YS/T482或GB/T5121的规定进行，仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。

  - 外形尺寸测量方法

型材的外形尺寸检测按GB/T 26303.2的规定进行。

5.3  力学性能试验方法

5.3.1  室温拉伸试验

型材的拉伸试验方法按GB/T228.1的规定进行，拉伸试样应符合GB/T228的规定，其形状尺寸和试样号按表7选取。

表7  拉伸试样

| 厚度/mm | GB/T228中附录 | GB/T228中附录表 | 试样号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥4 | B | B1 | R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 |
|  | B | B2 | P7、P8、P9、P10、P11 |
| < 4 | C | C1 | R9、R10 |

5.3.2  硬度试验方法

型材布氏硬度试验方法按GB/T231.1的规定进行。

5.4  电性能的试验方法

型材的电性能试验按GB/T 351或YS/T 478的规定进行。当需仲裁时，仲裁试验按GB/T351的规定进行。

5.5  表面质量检验方法

型材的表面质量应用目视进行检验。

# 6   检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 型材应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写产品质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复检，复检结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于3500kg（如该批为同一熔次，则该批重可不大于6000kg）。

6.3检验项目

每批型材出厂前应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、TU0、TU1、T1电性能和表面质量的检验。

6.4取样

型材取样应符合表7规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表7  带材的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每批（炉）每批取1个试样，需方每批（炉）每批取1个试样， | 4.2 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷检查 | 4.3 | 5.2 |
| 拉伸性能 | 每批任取两卷，每卷沿轧制方向取1个样 | 4.4 | 5.3 |
| 布氏硬度 | 每批任取2卷，每卷任取1个试样 | 4.4 | 5.3 |
| 电性能 | 每批任取两卷，每卷取1个样 | 4.5 | 5.4 |
| 表面质量 | 逐卷检查 | 4.6.1 | 5.5 |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分不合格时，判该炉（或批）型材不合格。

6.5.2  型材的外形尺寸偏差和表面质量不合格时，判该卷不合格。

6.5.3  当力学性能、电性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批次型材（包括原检验不合格的那卷型材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材不合格，允许供方逐卷检验，合格者交货。

# 7  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

型材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 8   合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格及允许偏差；

- 重量（卷重和托重）；

- 包装要求；

- 本标准编号；

- 其它。