YS/T XXX-XXXX

连续挤压铜带坯

Conform Copper Strip Stock

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201x-xx-xx 发布

201x-xx-xx 实施

前  言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

YS/T XXX－XXXX

连续挤压铜带坯

1  范围

本标准规定了连续挤压铜带坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于连续挤压铜带坯。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验 第1部分：试验方法

GB/T 351    金属材料电阻系数测量方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分 板带材

YS/T 478    铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815    铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 3  定义

- 本标准采用下列定义

- 3.1 纵向厚差    longitudinal thickness tolerance

- 在整卷带坯材沿同一纵向长度上测得的任意两点厚度的最大差值。

- 3.2  边部厚度    edge thickness

- 距离带坯侧边30mm处（见图1中的H1、H2）测得的厚度。

- 3.3 两边厚差  edge thickness difference

- 带坯任意横截面上，距离两侧边30mm处（见图1中的H1、H2）测得的厚度的差值。

- 3.4  中凸度  intermediate crown

- 带坯任意横截面上的中心厚度（见图1中的H0的厚度）与两边部厚度（见图1中的H1、H2）处的厚度的平均值差值，相对于中心厚度的百分比。

- 3.5  工艺裂边  processing edge crack

- 带坯在生产中产生的边部裂纹。

- 图1 带坯横截面上的厚度测量点

- 4  要求

4.1  产品分类

4.1.1  带坯的牌号、状态、规格应符合表1规定：

表1   带坯的牌号、状态、规格

| 牌号 | 供应状态 | 规格/mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 |
| TU00、TU0、TU1 T1、T2、TUAg0.3、TUAg0.8 | 热态（R） | 10~20 | 200~320 |
| 注：经供需双方协商，可供其它牌号、状态、规格的带坯，并在订货单（或合同）中注明。 |  |  |  |

4.1.2  标记示例

用TU0制造的热态（R），厚度为15mm，宽度为300mm的带坯标记为：

带坯YS/T XXX- TU0  R -15×300

  - 化学成分

带坯的化学成份应符合GB/T 5231规定。

4.3  外形尺寸及其允许偏差

4.3.1  带坯的厚度、宽度尺寸允许偏差应符合表2的规定。需方对尺寸偏差有其他特殊要求时，供需双方协商确定，并在合同中注明。

表2  带材厚度允许偏差                       单位为毫米

| 边部厚度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
| ±0.10 | ±1.00 |

4.3.2  带坯的两边厚差、纵向厚差、同厚差、中凸度应符合表3的规定。需方对尺寸偏差有其他特殊要求时，供需双方协商确定，并在合同中注明。

表3 两边厚差、纵向厚差、同厚差、中凸度允许偏差       单位为毫米

| 尺寸偏差 | 200~260 | ≥260~320 |
| --- | --- | --- |
| 两边厚差 | 0.05 | 0.05 |
| 纵向厚差 | 0.10 | 0.10 |
| 中凸度 | 2% | 3% |

4.4  力学性能

带坯的室温力学性能应符合表4的规定。

表4  带坯的力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A11.3/% |
| --- | --- | --- | --- |
| TU00、TU0、TU1 T1、T2、TUAg0.3、TUAg0.8 | R | ≥180 | ≥38 |

4.5  电性能

在20℃的温度下测试，带坯的电性能应符合表5规定：

表5  带坯的电性能

| 牌号 | 状态 | 电阻系数Ω·mm2/m | 导电率%IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| TU00、TU0、TU1、T1、T2、 | R | ≤0.017241 | ≥100 |
| TUAg0.3、TUAg0.8 | R | ≤0.017592 | ≥98 |

4.6  外观质量

4.6.1带坯表面应光滑、清洁，不允许有分层、起皮、铁末、气泡、划伤、工艺裂边等的缺陷。

4.6.2  带坯允许有局部错层，但错层小于50mm。

4.6.3  带坯应垫布，垫布宽度应大于坯料宽度20~50mm。

- 5  试验方法

5.1  化学成分

带坯化学成分的检测按GB/T5121或YS/T482的规定进行，仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。

5.2  外形尺寸

带坯的外形尺寸检测按GB/T 26303.3的规定进行。

5.3  力学性能

带坯的拉伸试验方法按GB/T228.1的规定进行，拉伸试样应符合GB/T228的规定，其形状尺寸和试样号按表6选取。

表6  拉伸试样

| 厚度/mm | GB/T228中附录 | GB/T228中附录表 | 试样号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥4 | B | B1 | R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 |
|  | B | B2 | P7、P8、P9、P10、P11 |

5.4  电性能

带坯的电性能试验按GB/T 351或YS/T 478的规定进行。仲裁试验按GB/T351的规定进行。

5.5  外观质量

带坯的错层、工艺裂边用精度为1mm的钢板（卷）尺或者相应精度的测量工具测量。其他外观质量应用目视进行检验。

- 6   检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  带材应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复检，复检结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

带坯应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000kg。

  - 检验项目

每批带坯出厂前应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能和表面质量的检验。

  - 取样

带坯取样应符合表7规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表7  带材的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每炉或每批取样1个 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷 | 3.3 | 4.2 |
| 拉伸试验 | 每批任取两卷，沿轧制方向取1个样 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 | 每批任取两卷，每卷取1个样 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐卷检查 | 3.6.1 | 4.5 |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分不合格时，判该批带材不合格。

6.5.2  带坯的外形尺寸偏差和表面质量不合格时，判该卷不合格。

6.5.3  当力学性能、电性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批次带材（包括原检验不合格的那卷带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材（或该卷带材）不合格，供方可逐卷检验，合格者交货。

- 7 标志、包装、运输、贮存、质量证明书

带坯的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

- 8  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其它。