前    言

本标准是按照GB/1.1－2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：宁波宇能复合铜带有限公司、国家铜铅锌及制品监督检验中心、浙江兆隆合金股份有限公司。

本标准主要起草人：

深冲压用铜-钢复合板带

- 范围

本标准规定了本标准规定了深冲压用铜－钢复合薄板和带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存质量证明书和订货单（或合同）等内容。

本标准适用于汽车和农业机械的发动机散热器水室、门压花、家具五金、制笔、艺术、灯具、纽扣、餐厨具及弹壳等深冲压加工制造领域用的铜-钢复合薄板和带材。其他类似使用场合参照现有规定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223（所有部分）  钢铁及合金化学分析方法

GB/T 228.1－2010 金属材料 拉伸试验  第1部分 室温试验方法

GB/T 235  金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 4156 金属材料  薄板和薄带埃里克森杯突试验

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5213 冷轧低碳钢板及钢带

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  板板带

GJB 1458A 覆铜用钢板及钢带规范

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

YS/T 1045－2015 装饰装潢用铜-钢复合薄板和带材

WJ 643-1994  枪弹用覆铜钢片（这是强制性标准吗？是不是应该为WJ/T643-1994）

- 术语

  - 与铜－钢复合板带材相关的术语定义参照YS/T 1045－2015。

- 要求

  - 产品分类

CSC板带材的牌号、覆层金属厚度比、覆层金属质量比、复合类型、状态和规格应符合表1的规定。覆层金属的推荐规格按表2的规定。CSC板带材的深冲压级别推荐规格按表3的规定。

  - 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用H90为覆层金属、11Al为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为4/92/4（8.55）%、对称双面复合制造的软态（O60）、深冲压级，厚度为1.02mm，宽度为69mm的CSC板带标记为：

CSC带 YS/T ×××－H90/18Al/H90 O60 L1－4/92/4×1.02×69

或  CSC带 YS/T ×××－H90/18Al/H90 O60 L1－8.55×1.02×69

示例2：用H65为覆层金属、DC06为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为6/88/6（12.40）%、对称双面复合制造的软态（O60）、超深冲压级，厚度为0.8mm，宽度为450mm的CSC板带标记为：

CSC带 YS/T ×××－H65/DC06/H65 O60 L3－6/88/6×0.8×450

或  CSC带 YS/T ×××－H65/DC06/H65 O60 L3－12.40×0.8×450

示例3：用T2为覆层金属、Q195为基材金属、覆层金属厚度比（或覆层金属质量比）为（5/90/5）%（或10.55%）、对称双面复合制造的软态（O60），厚度为0.45mm，宽度为4500mm，长度为3000mm的CSC板材标记为：

CSC板 YS/T ×××－H65/Q195/H65 H02－5/90/5×2.0×500×3000

或  CSC板 YS/T ×××－H65/Q195/H65 H02－10.55×2.0×500×3000

  - 化学成分

    - 覆层金属

覆层金属所用的铜及铜合金牌号化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

    - 基材金属

基材金属所用的钢牌号化学成分应符合GB/T 700、GB/T 5213、GJB 1458A中相应牌号的规定。

  - 覆层金属厚度比和覆层金属质量比及允许偏差

CSC板带材的覆层金属厚度比和覆层金属质量比及允许偏差应符合表4的规定。

表1 CSC板带材的牌号、覆层金属厚度比、覆层金属质量比、状态、规格

| 牌 号 | 覆层金属厚度比 (铜/钢/铜或铜/钢) ％ | 覆层金属 质量比 ％ | 复合类型 | 状态 | 深冲压 级别 | 带 材/mm | 板 材/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总厚度 | 宽度 | 总厚度 | 宽度 | 长度 |
| T2/Q195/T2 T2/DC04/T2 T2/DC06/T2 | 6/88/6 | 12.60 | 对称双面复合 | 软 （O60） | L1 L2 L3 | 0.20～2.00 | ≤600 | 0.40～2.00 | ≤600 | ≤3000 |
|  | 5/90/5 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/92/4 | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H90/Q195/H90 H90/18Al/H90 H90/11Al/H90 | 8/84/8 | 16.90 |  |  |  | 0.50～2.20 | ≤500 | － | － | － |
|  | 4/92/4 | 8.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/94/3 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H90/DC04/H90 H90/DC06/H90 | 6/88/6 | 12.55 |  |  |  | 0.20～1.20 | ≤500 | － | － | － |
| H65/Q195/H65 H65/DC04/H65 H65/DC06/H65 | 7.5/85/7.5 | 15.40 |  |  |  | 0.20～1.20 | ≤600 | 0.40～1.50 | ≤600 | ≤3000 |
|  | 6/88/6 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，也可供应其它规格的CSC板带材。 |

表2 CSC板带材覆层金属推荐规格

| 覆层金属 | 总厚度/ mm | 覆层金属厚度比/％ | 覆层金属质量比/％ |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | 0.2～0.6 | 6/88/6 | 12.60 |
|  | ＞0.6～1.6 | 5/90/5 | 10.55 |
|  | ＞1.6 | 4/92/4 | 8.65 |
| H65 | － | 6/88/6 | 12.40 |
| H90 | － | 4/92/4 | 8.55 |

表3 CSC板带材的深冲压级别推荐规格

| 牌 号 | 深冲压级别 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| T2/Q195/T2、H90/18Al/H90、H90/11Al/H90、H90/Q195/H90、H65/Q195/H65 | L1 | 深冲压 |
| T2/DC04/T2、H90/DC04/H90、H65/DC04/H65 | L2 | 特深冲压 |
| T2/DC06/T2、H90/DC06/H90、H65/DC06/H65 | L3 | 超深冲压 |

表4  CSC板带材的覆层金属厚度比和覆层金属质量比及允许偏差

| 覆层金属牌号 | 基材金属牌号 | 覆层金属厚度比/％ | 覆层金属质量比/％ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜/钢/铜 | 允许偏差 | 质量比 | 允许偏差 |
| T2 | Q195、DC04、DC06 | 6/88/6 | ±10 | 12.60 | ±10 |
|  |  | 5/90/5 |  | 10.55 |  |
|  |  | 4/92/4 |  | 8.65 |  |
| H90 | Q195、11Al、18Al | 8/84/8 |  | 16.90 |  |
|  |  | 4/92/4 |  | 8.55 |  |
|  |  | 3/94/3 |  | 6.40 |  |
|  | Q195、DC04、DC06 | 6/88/6 |  | 12.50 |  |
| H65 | Q195、DC04、DC06 | 7.5/85/7.5 |  | 15.40 |  |
|  |  | 6/88/6 |  | 12.40 |  |

  - 外形尺寸及其允许偏差

    - 总厚度及允许偏差

CSC板带材的总厚度及其允许偏差应符合表5的规定。

表5  CSC板带厚度及其允许偏差                 单位为毫米

| 总厚度 | 宽 度 |
| --- | --- |
|  | ≤200 | ＞200～350 | ＞350～600 |
|  | 总厚度允许偏差a |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 0.20～0.30 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.025 | ±0.020 |
| ＞0.30～0.50 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.030 | ±0.025 |
| ＞0.50～0.80 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.040 | ±0.030 |
| ＞0.80～1.20 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.050 | ±0.040 |
| ＞1.20～2.20 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.060 | ±0.050 |
| a当要求厚度允许偏差为单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

    - 宽度及其允许偏差

CSC板带材的宽度及其允许偏差应符合表6的规定。

    - 长度及其允许偏差

CSC板材的长度分定尺、倍尺和不定尺三种。定尺或倍尺应在不定尺范围内，其允许偏差应符合表7的规定。按倍尺供应的板材，应留有截断时的切口量，每一切口量为5mm。

表6  CSC板带宽度及其允许偏差                 单位为毫米

| 总厚度 | 宽 度 |
| --- | --- |
|  | ≤50 | ＞50-200 | ＞200-350 | ＞350～600 |
|  | 宽度允许偏差a |
| 0.20～0.80 | ±0.10 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.30 |
| ＞0.80～1.20 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.33 | ±0.35 |
| ＞1.20～2.20 | ±0.20 | ±0.28 | ±0.35 | ±0.40 |
| a当要求宽度允许偏差为单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

表7  CSC板材长度允许偏差                 单位为毫米

| 长 度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤500 | +3 |
| ＞500～1200 | +6 |
| ＞1200～3000 | +10 |

    - 侧边弯曲度

CSC板带材应平直，不应有严重扭曲，允许有轻微波浪。CSC板带的侧边弯曲度应符合表8的规定。

表8  CSC板带材侧边弯曲度

| 宽度/mm | 总 厚 度/mm |
| --- | --- |
|  | 0.20～0.80 | ＞0.80～1.20 | ＞1.20～2.20 | 所有厚度 |
|  | 普 通 级 | 高精级 |
|  | 侧边弯曲度/mm/m，不大于 |
| 50～200 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| ＞200～350 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 |
| ＞350～600 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |

    - 不平度

CSC板材不平度应符合表9的规定。

表9   CSC板材不平度

| 宽 度/mm | 不平度/mm/m，不大于 |
| --- | --- |
| ≤400 | 15 |
| ＞400～600 | 12 |

    - 边部毛刺

CSC板带材边部应切齐，无裂边和卷边，边部毛刺不得超过总厚度允许偏差之半。

  - 力学性能

CSC板带材软化退火后应通过1%～3%精整量降低屈强比，精整后的室温力学性能应符合表10的规定。

  - 工艺性能

CSC板带材可进行杯突试验，精整后的杯突试验结果应符合表11的规定，试样冲破后肉眼观察其杯突部分内外表面不应有覆层裂纹。

表10  CSC板带材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 深冲压 级别 | 厚度/mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率/％ A11.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2/Q195/T2 | 软(O60) | L1 | 0.20～1.20 | 280～360 | ≥37 |
|  |  |  | ≥1.20～2.00 | 280～360 | ≥39 |
| T2/DC04/T2 |  | L2 | 0.20～1.20 | 275～345 | ≥40 |
|  |  |  | ≥1.20～2.00 | 275～345 | ≥42 |
| T2/DC06/T2 |  | L3 | 0.2～1.2 | 275～340 | ≥43 |
|  |  |  | ≥1.2～2.0 | 275～340 | ≥44 |
| H90/18Al/H90 |  | L1 | 0.2～1.2 | 305～395 | ≥35 |
|  |  |  | ≥1.2～2.2 | 305～395 | ≥37 |
| H90/11Al/H90 H90/Q195/H90 |  |  | 0.2～1.2 | 285～365 | ≥37 |
|  |  |  | ≥1.2～2.2 | 285～365 | ≥39 |
| H90/DC04/H90 |  | L2 | 0.2～1.2 | 280～350 | ≥40 |
|  |  |  | ≥1.2～2.0 | 280～350 | ≥41 |
| H90/DC06/H90 |  | L3 | 0.2～1.2 | 275～345 | ≥42 |
|  |  |  | ≥1.2～2.0 | 275～345 | ≥43 |
| H65/Q195/H65 |  | L1 | 0.2～1.2 | 290～370 | ≥38 |
| H65/DC04/H65 |  | L2 | 0.2～1.2 | 285～355 | ≥41 |
| H65/DC06/H65 |  | L3 | 0.2～1.2 | 280～350 | ≥44 |
| 软(O60)为经3%的冷加工精整后取样（上次会议，我的稿子有这个记录） 注： 需方如有要求指标超出规定范围的产品，其性能有供需双方协商确定。 |

表11  CSC板带材的杯突值

| 厚度/mm | 深冲压级别 | 杯突值/mm |
| --- | --- | --- |
| ＞0.20～0.30 | L1 | ≥8.0 |
|  | L2 | ≥8.5 |
|  | L3 | ≥9.0 |
| ＞0.30～0.45 | L1 | ≥8.5 |
|  | L2 | ≥8.5 |
|  | L3 | ≥9.0 |
| ＞0.45～0.70 | L1 | ≥8.5 |
|  | L2 | ≥9.0 |
|  | L3 | ≥9.5 |
| ＞0.70～1.00 | L1 | ≥9.0 |
|  | L2 | ≥9.5 |
|  | L3 | ≥10.0 |

续表11

| 厚度/mm | 深冲压级别 | 杯突值/mm |
| --- | --- | --- |
| ＞1.00～1.50 | L1 | ≥9.5 |
|  | L2 | ≥10.5 |
|  | L3 | ≥11.5 |
| ＞1.50～2.20 | L1 | ≥10.5 |
|  | L2 | ≥11.5 |
|  | L3 | ≥12.5 |

  - 显微组织

退火的CSC板带材经精整后的基材显微组织应符合表12的规定。

表12  CSC板带材的基材显微组织

| 牌号 | 用途 | 珠光体级别 | 晶粒平均直径/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| H90/11Al/H90 | 弹壳 | 1～5级 | 0.0318～0.0112（7～10级） |
| H90/18Al/H90 | 弹壳 | 2～6级 | 0.0318～0.0112（7～10级） |
| H65/Q195/H65、H65/DC04/H65 H65/DC06/H65 | 发动机散热器水室 | － | 0.0534～0.0225（5.5～8级） |
| 除H90/11Al/H90、H90/18Al/H90之外的其他牌号 | 其他 | － | 0.0449～0.0159（6～9级） |

  - 复合质量

CSC板带的覆层金属与基材金属的层间应结合牢固，不应有分层。试样经反复弯曲至弯断，肉眼观察其弯断处覆层与基材的层间结合部位不应有分层。

  - 表面及外形质量

    - CSC板带的表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

    - CSC板带表面轻微的、局部的屈服痕、氧化、白斑、黑点、润滑剂不应作为报废依据。

    - CSC板带应卷齐、卷紧，不允许出现松卷、塌卷或窝边。

    - CSC板带宽度250mm～600mm的带卷塔形高度不得大于10mm，宽度≤250mm的带卷塔形高度不大于8mm。

  - 交货形式

成卷供货的CSC板带，推荐的卷内径为300mm、400mm 和500mm。

（上次稿子中的“4.12拉伸应变痕”，我的记录是放到资料性附录中去，这一稿怎么没了？）

- 试验方法

  - 化学成分

    - CSC板带的覆层金属铜及铜合金化学成分的检测按GB/T 5121或YS/T 482或YS/T 483的规定进行，仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。

    - CSC板带的基材金属钢化学成分仲裁的分析方法按GB/T 223的规定进行。

  - 覆层金属厚度比

    - CSC板带的覆层金属厚度选用足够精度的读数显微镜，或相应精度的涂层测厚仪，并按照YS/T 1045－2015附录A的规定进行检测。

    - CSC板带的覆层金属厚度比按照公式（1）进行计算。

…………………………………………………………………………………………………………………………（1）

式中：－CSC板带覆层金属厚度比，单位为百分比（%）

－CSC板带总厚度，单位为毫米（mm）

－CSC板带覆层金属厚度，单位为毫米（mm）

  - 覆层金属质量比

    - CSC板带的覆层金属质量比中铜的分析方法参照YS/T 1045－2015附录B的规定或按供需双方协商的方法进行。

    - CSC板带的覆层金属质量比中锌的分析方法参照YS/T 1045－2015附录C的规定或按供需双方协商的方法进行。

    - CSC板带纯铜覆层的CSC板带的质量比按5.3.1测得质量百分比（%）。

    - CSC板带覆层金属铜合金的质量比按公式（2）进行计算。

ωCu+Zn＝ωCu+ωZn ………………………………………………………………………………………………（2）

式中：ωCu+Zn—— 覆层金属铜合金的质量比，单位为百分比（%）

ωCu——按5.3.1测得的覆层金属中Cu的质量百分比，单位为百分比（%）

ωZn——按5.3.2测得的覆层金属中Zn质量百分比，单位为百分比（%）

  - 外形尺寸及其允许偏差

CSC板带的外形尺寸按GB/T 26303.3的规定进行测量。

  - 力学性能

CSC板带的拉伸试验方法按GB/T228.1-2010的规定进行，试样的选取按GB/T228.1-2010附录B表B1中P02的规定。

  - 工艺性能

CSC板带的杯突试验方法按GB/T 4156的规定进行。

  - 显微组织

    - CSC板带的显微组织珠光体级别检验方法按GB/T 6394的规定进行。珠光体级别WJ 643-1994附录A进行判定。

    - CSC板带的晶粒度检验方法按GB/T 6394的规定进行。

注：采用75倍的放大倍率，在与退火板带平行的纵向截平面上制取两个试样，各选取直径79.8mm区域测得平均晶粒。

  - 复合质量

CSC板带的复合质量试验方法按GB/T 235的规定进行。

  - 表面及外形质量

    - CSC板带的表面质量用肉眼目视检查。

    - CSC板带的外形质量塔形用卷尺和直尺检查，其余目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - CSC板带应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸允许偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

CSC板带应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于10000kg。

  - 检验项目

CSC板带检验项目按表13的规定进行。

表13  检验项目

| 化学成分 | 覆层金属 厚度比 | 覆层金属 质量比 | 外形尺寸及其允许偏差 | 力学性能 | 杯突试验 | 显微组织 | 复合质量 | 表面及 外形质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
| 注： ○—表示每批应进行的检验项目；△—表示需方要求的检验项目。 |

  - 取样

CSC板带平整后取样数量应符合表14的规定，理化检测取样方法按YS/T 668 的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备方法按YS/T 815的规定进行。

表14  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方在复合前原材料留样检测，覆层和基材各1个试样/批 | 4.3 | 5.1 |
| 覆层金属厚度比a | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.4 | 5.2 |
| 覆层金属质量比a | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.4 | 5.3 |
| 外形尺寸 | 逐卷或逐张 | 4.5 | 5.4 |
| 力学性能a | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.6 | 5.5 |
| 杯突值a | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.7 | 5.6 |
| 显微组织a | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.8 | 5.7 |
| 复合质量试验 | 任取2卷或张/批， 1个试样/卷或张 | 4.9 | 5.8 |
| 表面及外形质量 | 逐卷或逐张 | 4.10 | 5.9 |
| a一批仅为一卷时，应在带卷的头部或尾部取1个试样，还应在带卷中部取1个试样。 |

  - 检验结果的判定

    - 覆层金属、基材金属的化学成分、CSC板带的覆层金属质量比、覆层金属厚度比不合格时，判该批不合格。

    - CSC板带的外形尺寸和表面质量不合格时，判该卷不合格。

    - 当力学性能、杯突试验、显微组织和复合质量的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的那卷或张）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 状态；

  - 外形尺寸及其允许偏差（定尺长度、高精级或有特殊要求时）；

  - 重量；

  - 产品用途；

  - 必要时，在合同或订货单中注明，可选择以下内容：

——卷材尺寸：卷材内或外最小直径，或两个都要求；

——卷材重量：卷重或卷材规格下限值；

——显微组织、杯突试验、复合质量试验；

——覆层金属质量比、覆层金属厚度比（覆层金属厚度）（见4.4）；

——原材料合格证明；

——试验报告；

——特殊试验或其他。

  - 本标准编号。

  - 其他。

# Text boxes

深冲压用铜-钢复合薄板和带

Copper-steel composite sheet and strip for deep drawing

（讨论稿）

中华人民共和国工业和信息化部 发   布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

YS/T XXX－XXXX

YS

中华人民共和国有色行业标准

ICS 77.150.99

H62