标准征求意见稿意见汇总处理表（深冲压）

标准项目名称：深冲压铜-钢复合带材                 承办人：陈汉文            共 2 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：宁波宇能复合铜带有限公司    电话：0574－63729963     2015年6月3日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | “以下简称CSC带材”放在第1章节。 | 苏州金江铜业 | 不采纳 | “CSC”是由“铜钢复合带材”术语的英文名称而产生的。 |
| 2 | 4 | 表4“重量比”应为“质量比” |  | 采纳 | 规范表述 |
| 3 | 4.4 | “4.12、4.13”章节号有误 |  | 采纳 | 规范表述 |
| 4 | 6 | “表11、表12”应为“表12、表13”。 |  | 采纳 | 规范表述 |
| 5 | 4.12 | 拉伸应变痕章节内容与标准的技术要求不相符，应做调整。 | 苏州金江铜业 全国有色金属标准技术委员会 | 采纳 | 将“再结晶退火后应进行平整降低屈强比”内容添加在4.9中，4.12全部内容删除。 |
| 6 | 2 | 规范性引用文件增加WJ643《枪弹用覆铜钢片》标准。 | 全国有色金属标准技术委员会 | 采纳 | 规范表述 |
| 7 | 4.1 | 表1、表2的总厚度表示精确到百分位 |  | 采纳 | 规范表述 |
| 8 | 4.8 | 表10 牌号栏不能空 “晶粒度”应为“平均晶粒尺寸”。 |  | 采纳 | 规范表述 |
| 9 | 5 | 5.2.2的公式（2）与5.3.4的公式（1）对调。 |  | 采纳 | 规范表述 |
| 10 | 标准名称 | 《深冲压铜-钢复合带材》与计划项目名称不符，应修改为《深冲压铜-钢复合薄板和带》，增加薄板尺寸偏差内容 | 全国有色金属标准技术委员会 | 采纳 | 规范表述 |
| 11 | 5.9 | 表面及外形质量的检测应分开 | 全国有色金属标准技术委员会 安徽鑫科材料 苏州金江铜业 | 采纳 | 规范表述 |
| 12 | 5.7.1 | “WJ 643”与编制说明中的“WJ 463”不一致，应确认统一起来。 | 安徽鑫科材料 | 采纳 | 规范表述 |
| 14 | 1 | 范围的第二自然段的“领域”后面增加“用的铜-钢复合薄板和带” | 宁波宇能 | 采纳 | 规范表述 |
| 15 | 4.6 | “CSC板带”之后增加“软化退火后应通过1％～3%精整量降低屈强比，精整后”内容。 |  | 采纳 | 规范表述 |
| 16 | 4.7 | 在“试样冲破后”后面增加“肉眼”二字. |  | 采纳 | 规范表述 |

标准征求意见稿意见汇总处理表（深冲压）

标准项目名称：深冲压铜-钢复合带材                 承办人：陈汉文            共 2 页   第 2 页

标准项目负责起草单位：宁波宇能复合铜带有限公司    电话：0574－63729963     2015年6月3日填写

| 17 | 5.7.1 | “显微组织”后增加“珠光体级别检验方法按GB/T 6394的规定进行。”内容 |  | 采纳 | 规范表述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.8 | 表10 “珠光体”修改为“珠光体级别” |  | 采纳 | 规范表述 |
| 19 | 6.3 | 表13 中“杯凸值”修改为“杯凸试验” |  | 采纳 | 规范表述 |
| 20 | 8 | g）条中的弯曲试验应删除 |  | 采纳 | 规范表述 |
| 21 | 4.5.1 | “总厚度允许偏差”应为“总厚度及其允许偏差” | 友宣实业 | 采纳 | 规范表述 |
|  |  | 表5“总厚度允许偏差”应为“总厚度及其允许偏差” | 友宣实业 | 采纳 | 规范表述 |
| 22 | 4.5.2 | 表6“宽度度允许偏差”应为“总宽度度及其允许偏差” | 友宣实业 | 采纳 | 规范表述 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：22 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

（4）没有回函的单位数：6个。