ICS 73.060

D 42

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.7—201X

铜原矿和尾矿化学分析方法

第7部分：锰量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of copper ores and tailings—

Part 7：Determination of manganese content—

Flame atomic absorption spectrometric method

（审定稿）

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

- 前    言

YS/T XXXX-201X 《铜原矿尾矿化学分析方法》共分为 14个部分：

——第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法；

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；

——第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰量的测定 电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第13部分：氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法；

——第14部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第7部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：宁波出入境检验检疫局、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南有色金属研究院、浙江华友钴业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、厦门紫金矿冶技术有限公司、金川集团股份有限公司。

本部分主要起草人：韩晓、刘润婷、朱晓燕、靳晓珠、杨德利、庞文林、谢柏华、陈祝海、张厚强、张园、喻生洁、马玉萍。

铜原矿和尾矿化学分析方法

第7部分：锰量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 范围

本部分规定了铜原矿和尾矿中锰量的测定方法。

本部分适用于铜原矿和尾矿中锰量的测定。测定范围：0.005%～0.50%。

- 方法提要

试料经盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸分解后，用盐酸溶解盐类。在稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长279.5nm处，使用空气-乙炔火焰，测量锰的吸光度，计算锰量。

- 试剂

除非另有说明，分析中仅使用确认为分析纯的试剂，所用水均为蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

  - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

  - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

  - 氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

  - 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

3.6 锰标准贮存溶液：称取1.0000g金属锰(wMn≥99.99%)置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5）加热溶解完全，加热煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入40mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锰。

3.7锰标准溶液：移取10.00mL锰标准储备溶液（3.6）置于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度、混匀。此溶液1mL含100μg锰。

- 4  仪器

原子吸收光谱仪，附锰空心阴极灯。

在仪器工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

——特征浓度：在与测量试液基本一致的溶液中，锰的特征浓度应不大于0.040μg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五份，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.80。

- 5  试样

试样粒度应小于100μm，于100℃～105℃烘箱中烘1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

- 6  分析步骤

- 6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1试料量及分取体积

| 锰的质量分数/% | 试料量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.005～0.020 | 0.50 | ---- |
| >0.020～0.10 | 0.10 | ---- |
| >0.10～0.50 | 0.10 | 10 |

- 6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水润湿，加入10mL盐酸（3.1），低温加热约10min，取下稍冷，加入5mL硝酸（3.2）、5mL氢氟酸（3.3）和3mL高氯酸（3.4），盖上聚四氟乙烯表皿，低温加热至微沸，保持约45min。取下稍冷，用少许水吹洗表皿及杯壁，继续加热至近干，取下冷却，加入5mL盐酸（3.5），用水冲洗杯壁，加热至盐类溶解，冷却至室温，移入50mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按照表1移取溶液（6.4.1）于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。

- 6.4.3  将试液（6.4.2）于原子吸收光谱仪波长279.5nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测量试液及随同试料空白溶液的吸光度。从工作曲线上查得相应的锰的浓度。

- 6.5  工作曲线的绘制

- 6.5.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL锰标准溶液（3.8）于一组100mL的容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长279.5nm处，以水调零。测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锰的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

锰量以锰的质量分数wMn计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wMn= (ρ−ρ0)⋅V⋅V1×10−6m⋅V2×100	(1)

式中：

ρ——自工作曲线上查得的测定溶液中锰的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中锰的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V ——试液总体积，单位为毫升(mL)；

V1——测定试液的体积，单位为毫升(mL)；

V2——分取试液的体积，单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量，单位为克(g)。

计算结果表示到小数点后两位，小于0.1%时，表示到小数点后三位。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2 重复性限

| wMn/% | 0.0027 | 0.036 | 0.083 | 0.13 | 0.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.014 |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3 再现性限

| wMn/% | 0.0027 | 0.036 | 0.083 | 0.13 | 0.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0008 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.020 |

- 试验报告

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.7-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________