铜原矿尾矿化学分析方法

磷量的测定 钼兰分光光度法

编制说明

铜陵有色金属集团控股有限检测研究中心

2015年5月30日

《铜原矿尾矿化学分析方法

磷量的测定 钼兰分光光度法》

- 任务来源

《铜原矿尾矿化学分析方法 磷量的测定 钼兰分光光度法》是工信厅科[2013]163号2013-1611T-YS任务，全国有色金属标准化技术委员会2014年3月26日～3月29日在江苏省扬州市扬州会议中心召开有色金属标准审定会、讨论会和任务落实会，（有色标秘【2014】第4号），会议对《铜原矿尾矿化学分析方法》进行任务落实，其中《铜原矿尾矿化学分析方法 磷量的测定 钼兰分光光度法》由铜陵有色金属集团控股有限公司起草，参与起草单位为鲅鱼圈出入境检验检疫局、大冶有色设计研究院有限公司，杭州富春江冶炼有限公司，厦门紫金矿冶技术有限公司，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，福建紫金矿冶测试技术有限公司。

- 标准编写原则和编写格式

1）本标准是根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》；

2）标准文本尽可能简洁明了，注重科学性、适用性和可操作性。

3、标准编写的目的和意义

随着经济的发展,中国铜资源的需求量日益增加,而我国铜矿资源储备与保障程度偏低、资源品质较差,难以满足经济快速发展的需要，磷是阴极铜杂质元素之一，在铜的冶炼过程中属控制元素，对铜原矿、尾矿中磷进行定量测定可很好指导选矿工艺改进，提高铜产品的品质，通过检索，国内外尚无检测方法报道，急需建立《铜原矿尾矿化学分析方法》的检测方法。

- 主要工作过程

2014年3月，在接到《铜原矿尾矿化学分析方法 磷量的测定 钼兰分光光度法》的任务后，我单位对集团公司所属矿山安庆铜矿、冬瓜山铜矿、铜山矿凤凰山矿的原矿、尾矿进行了取样、分析，并将每只样2公斤寄给北京矿业总院进行统一调配。

北京矿业总院经过来自全国的铜原矿、尾矿的磷量汇总后，给出分析方法标准范围为0.010%～0.100%。

通过文献查阅和实验验证，初步确定了实验方法，试料用盐酸、氢氟酸、硫酸分解，用硫代硫酸钠掩蔽砷，磷（V）与钼酸铵形成磷钼杂多酸，用抗坏血酸还原后形成磷钼蓝，测量吸光度，计算磷含量。形成思路后，随即制定了相应的工作计划和试验进度。

制定本标准过程中，我单位对称样量、波长、酸度、钼酸铵用量、抗坏血酸用量、硝酸铋用量、显色时间、显色酸度等条件进行了试验和研究，还进行了电感耦合等离子测定、钼黄分光光度法进行了对比试验。在精密度试验和加标回收试验完成后，我单位根据试验方案和试验数据形成了试验报告，并经验证单位进行验证评价。

5、 实验部分

试验部分见实验报告。

6、 精密度试验

6.1样品的准备

北京矿业总院根据全国其他单位提供的样品范围后，为我单位提供了含磷分别为0.07%和0.1%的2只试验样品，根据调研所获铜原矿、尾矿中磷含量范围为0.010%～0.100%，制备了5个样品，以减少被测组分重现性限、再现性限内插偏差。

6.2精密度试验

在精密度试验方面，共征集7个实验室（见表2）对5个样品磷含量进行精密度试验（协同试验，单位见表1），依据GB/T6379.2-2004对精密度试验数据进行了处理。数据处理过程及方法的重复性标准差、再现性标准差与水平值的函数关系，重复性限和再现性限，详送审稿。

表1参加协同试验的实验室

| 编号 | 实验室名称 |
| --- | --- |
| 1 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 2 | 鲅鱼圈出入境检验检疫局 |
| 3 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 4 | 杭州富春江冶炼有限公司 |
| 5 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 6 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
| 7 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |

7、预期效果

《铜原矿尾矿化学分析方法 磷量的测定 钼兰分光光度法》标准为首次发布的有色金属行业标准。

本标准将在铜冶炼、资源评价及选矿、冶炼工艺等方面得到应用。

铜陵有色金属集团控股有限检测研究中心

2015年5月30日