前    言

YS/T XXXX-201X 《铜原矿和尾矿化学分析方法》分为 14个部分：

——第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法；

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；

——第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法；

——第14部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第12部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：辽宁出入境检验检疫局、中条山有色金属集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、昆明冶金研究院、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。

本部分主要起草人： 刘春峰、李颖、李岩、韩晶、董秀文、xxx、罗荣根、孙国娟、顾菲菲、刘英波、王劲榕、杨赟金、吴勇、吕茜茜、谢柏华、曹嗣芳。

铜原矿和尾矿化学分析方法

第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定

电感耦合等离子体-原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了铜原矿和尾矿中铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定方法。

本部分适用于铜原矿和尾矿中铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定。测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元 素 | 质量分数/% | 元 素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0.010～2.00 | Co | 0.0050～0.020 |
| Pb | 0.0050～1.00 | Cd | 0.0050～0.015 |
| Zn | 0.0050～1.50 | Mg | 0.010～8.00 |
| Ni | 0.0050～0.050 | Mn | 0.0050～0.30 |

2  方法提要

试料经盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸分解，硝酸溶解盐类，在稀硝酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪各元素选定的波长处，测定其发射强度，计算各元素的质量分数。

3  试剂

除非另有说明，分析中仅使用确认为优级纯的试剂，所用水均为蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  硝酸（1+1）。

3.7  铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（wCu≥99.99%），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.8  铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（wPb≥99.99%），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.9  锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌（wZn≥99.99%），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.10  镍标准贮存溶液：称取1.0000g金属镍（wNi≥99.99%），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

3.11  钴标准贮存溶液：称取1.0000g金属钴（wCo≥99.99%），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL硝酸（3.6）低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

3.12  镉标准贮存溶液：称取1.0000g金属镉（wCd≥99.99%），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

3.13  镁标准贮存溶液：称取1.6584g氧化镁（wMgO≥99.99%，预先于800℃±50℃灼烧至恒重并于干燥器中冷却至室温），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入30mL盐酸（3.5），低温溶解，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

3.14  锰标准贮存溶液：称取1.0000g金属锰（wMn≥99.99%），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锰。

3.15  铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰混合标准溶液：分别移取10.00mL标准贮存溶液（3.7～3.14）置于200mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含50(g含铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰。

4  仪器

4.1.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——仪器的实际分辨率：200nm处光谱分辨率应小于0.01nm。

——仪器的短期稳定性：测量11次标准溶液中各元素的净光强，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于1％。

4.1.2  各元素的推荐分析谱线见表2。

表2 各元素的推荐分析谱线

| 元素 | Cu | Pb | Zn | Ni | Co | Cd | Mg | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 327.395 | 220.353 | 206.200 | 231.604 | 228.615 | 214.439 | 285.213 | 257.610 |

5  试样

试样粒度应小于100μm，于100℃～105℃烘箱中烘1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.25g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试样（6.1）置于300mL聚四氟乙稀烧杯中，用少量水润湿，加入10mL盐酸（3.1），低温加热约10min，取下稍冷，依次加入10mL氢氟酸（3.3）、10mL硝酸（3.2）、5mL高氯酸（3.4），盖上聚四氟乙烯表皿，加热至微沸，并保持微沸45min，稍冷，用少许水吹洗表皿及杯壁，盖上表皿继续加热至样品溶解完全，并蒸至近干，取下稍冷。用水吹洗杯壁及表皿，加入5mL硝酸(3.6)，加热至盐类溶解，取下冷却至室温，移入50mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表3分取试液（6.4.1）于100mL容量瓶中，补加5mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。

表3 分取试液体积及硝酸补加量

| 被测元素的质量分数/% | 分取试液体积/mL |
| --- | --- |
| 0.0050～0.20 | - |
| >0.20～2.00 | 10.00 |
| >2.00～8.00 | 2.00 |

6.4.3  于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的各元素的波长处，与标准溶液系列同时测定试液（6.4.2）及随同试料空白溶液中铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰的发射强度，由工作曲线计算出各被测元素的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

分别移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、10.00mL、20.00mL混合标准溶液（3.15）于一组100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，测定系列标准溶液中元素铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰的发射强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

被测元素的量以被测元素的质量分数wx计，数值以%表示，按公式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

x——被测元素；

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位，小于0.10%时，保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表4 重复性限

| wCu/% | 0.014 | 0.12 | 0.65 | 0.92 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.002 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| wPb/% | 0.0055 | 0.077 | 0.53 | 0.85 |  |
| r/% | 0.0011 | 0.004 | 0.03 | 0.04 |  |
| wZn/% | 0.0053 | 0.071 | 0.45 | 0.95 | 1.39 |
| r/% | 0.0012 | 0.007 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| wNi/% | 0.0041 | 0.022 | 0.041 |  |  |
| r/% | 0.0008 | 0.002 | 0.003 |  |  |
| wCo/% | 0.0043 | 0.0096 | 0.021 |  |  |
| r/% | 0.0006 | 0.0010 | 0.003 |  |  |
| wCd/% | 0.0054 | 0.0094 | 0.013 |  |  |
| r/% | 0.0006 | 0.0009 | 0.002 |  |  |
| wMg/% | 0.016 | 0.22 | 1.92 | 4.49 | 8.04 |
| r/% | 0.004 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.29 |
| wMn/% | 0.0060 | 0.073 | 0.16 | 0.31 |  |
| r/% | 0.0014 | 0.005 | 0.02 | 0.03 |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表5 再现性限

| wCu/% | 0.014 | 0.12 | 0.65 | 0.92 | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.004 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| wPb/% | 0.0055 | 0.077 | 0.53 | 0.85 |  |
| R/% | 0.0029 | 0.007 | 0.04 | 0.09 |  |
| wZn/% | 0.0053 | 0.071 | 0.45 | 0.95 | 1.39 |
| R/% | 0.0016 | 0.011 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| wNi/% | 0.0041 | 0.022 | 0.041 |  |  |
| R/% | 0.0010 | 0.004 | 0.008 |  |  |
| wCo/% | 0.0043 | 0.0096 | 0.021 |  |  |
| R/% | 0.0007 | 0.0016 | 0.005 |  |  |
| wCd/% | 0.0054 | 0.0094 | 0.013 |  |  |
| R/% | 0.0014 | 0.0013 | 0.003 |  |  |
| wMg/% | 0.016 | 0.22 | 1.92 | 4.49 | 8.04 |
| R/% | 0.010 | 0.05 | 0.15 | 0.27 | 0.33 |
| wMn/% | 0.0060 | 0.073 | 0.16 | 0.31 |  |
| R/% | 0.0019 | 0.009 | 0.03 | 0.04 |  |

9  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.12—201X

铜原矿和尾矿化学分析方法

第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of copper ores and tailings —

Part 12：Determination of copper，lead，zinc，nickel，cobalt，cadmium，magnesium and manganese content —

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

(审定稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 73.060

D 42