行业标准《低铁锌锭》

编制说明书

（送审稿）

葫芦岛锌业股份有限公司

二0一五年九月

有色金属行业标准《低铁锌锭》

编 制 说 明

1 项目背景及工作过程简介

1.1 任务来源

根据工信部《关于印发2014年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014]628号）和全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委【2014】29号）精神，由葫芦岛锌业股份有限公司负责有色金属行业标准《低铁锌锭》的制定工作，并于2015年底前完成。项目计划号：2014-1409T-YS.

1.2 项目简介

目前锌冶炼企业的常规产品锌锭执行国家标准《锌锭》（GB/T470，MOD ,ISO752)，共有五个牌号，分别为Zn99.995、Zn99.99、Zn99.95 、Zn99.5、Zn98.5，其化学成分应符合表1的规定。锌锭的化学成分应符合表1的规定

表1  锌锭的化学成分（GB/T470，MOD ,ISO752)

| 牌号 | 化 学 成 分， ％ |
| --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂质含量， 不大于 |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | 总和 |
| Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| Zn99.95 | 99.95 | 0.030 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.05 |
| Zn99.5 | 99.5 | 0.45 | 0.01 | 0.05 | — | — | — | 0.5 |
| Zn98.5 | 98.5 | 1.4 | 0.01 | 0.05 | — | — | — | 1.5 |

事实上，实际生产中各企业的产品以其中的Zn99.995为主，即Zn99.995为国际贸易及国内下游用户要求的主要牌号。

葫芦岛锌业股份有限公司已有70多年的发展历史，曾为共和国生产出第一块锌锭。“葫锌”牌锌锭具有独特的物理、化学质量优势，八十年代初便率先打进欧美和东南亚市场，每年为国家出口创汇上亿美元，在国内市场培育了极为稳固的客户群，产销率一直保持100%，售价始终处于同行业领先水平。但是，近年来，国内外船舶、电池等行业的许多用户要求精锌主品位达到99.997%以上，且含铁低于0.0004%，有些用户甚至要求含铁低于0.0002%，该产品质量要求介于Zn99.995与高纯锌（含Zn99.999%之间）。为满足高端用户的需求，同时进一步拓宽产品的销售渠道，我公司组织技术人员攻关，攻关小组首先组织生产技术人员到电池锌粉用户、主要镀锌用户进行调研，了解用户对高品质锌锭的用途、用户生产工艺特点和质量需求，并从帮助用户降低生产成本的角度出发，确定将进一步降低锌锭中的杂质含量作为公司锌锭质量提升的目标，生产含主品位Zn不小于99.997%的锌锭，即低铁锌锭，并初步确定了低铁锌锭的化学成分。

低铁锌锭与普通锌锭相比，杂质含量大大降低（见表2）：

表2  低铁锌锭与Zn99.995锌锭的化学成分对比

| 牌号 | 化 学 成 分， ％ |
| --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂质含量， 不大于 |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | 总和 |
| Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| DTZn-1 | 99.997 | 0.0010 | 0.0008 | 0.00020 | 0.00010 | 0.0002 | 0.0005 | 0.003 |
| DTZn-2 | 99.997 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.003 |

从表2可以看出，低铁锌锭的要求远高于牌号Zn99.995锌锭的要求，其杂质Pb、Cd、Fe、Cu、Sn、Al的含量均低于Zn99.995锌锭的要求，尤其是杂质Fe的含量远远降低，因而能够满足高端用户需求。

目前该产品替代高纯锌做为干电池行业用无汞锌粉的生产原料；同时被广泛用于热浸镀锌行业高端产品以及生产压铸件产品，如用于国内有高精度要求的结构件、镀网、镀丝、拉丝、镀钉等；有国外订单要求的镀锌部件；以及高速公路、电网改造等大型工程建设招标项目。该产品的价格远高于符合《锌锭》（GB/T470-2008）规定的Zn99.995锌锭，基本在上海有色网0#锌当日报价基础上加500元－1000元／吨，甚至更高，经济效益可观。

低铁锌锭的成功生产一方面提高了生产企业的市场竞争力，另一方面也满足了特殊行业对精锌产品质量的特殊要求，使这些用户不必使用价格昂贵的高纯锌，从而节约社会资源。

为了进一步给企业生产和国内外贸易提供标准依据，同时进一步促进锌冶炼企业提高产品质量，促进技术进步，我公司与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司提出制定行业标准《低铁锌锭》。

1.2 主要工作过程

2014年12月，我公司接到标准制定任务后，首先成立了《低铁锌锭》行业标准制定工作小组，同时制定了工作计划和进度安排，并及时填报了落实任务书，以确保按阶段完成行业标准《低铁锌锭》的制定任务。同时，标准制定小组人员作了大量试验与调研工作，多次召集公司内部有关专家进行讨论，并多次与同行业相关单位沟通。2015年1月，我们制定了《低铁锌锭》标准的征求意见稿向国内主要生产企业和使用企业征集意见。根据反馈意见，结合冶炼生产的实际情况，2015年5月我们确定了低铁锌锭的主要技术指标，并形成《低铁锌锭》标准讨论稿。对该标准讨论稿，标准制定小组又一次组织公司生产技术部、质量监督部、中心化验室和营销部门进行了认真研究和讨论，并决定将《低铁锌锭》（讨论稿）在网上向国内生产企业、用户及科研单位继续征求意见。

2015年5月25日至29日，行业标准《低铁锌锭》讨论会在全国有色金属标准化技术委员会主持下，在河南省洛阳市召开，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳市中金岭南科技有限公司、金川集团公司、云锡股份公司、阳谷祥光铜业有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、来宾华锡冶炼有限公司等十多个单位的20多名代表参加了会议。会议对葫芦岛锌业股份有限公司提交的标准讨论稿进行了逐字逐句、严肃认真的讨论，并提出修改建议。根据讨论会精神，我们继续与国内主要生产企业与主要用户企业沟通探讨， 2015年9月在综合生产企业和用户企业意见的基础上形成《低铁锌锭》标准送审稿。

2  标准制定的必要性

低铁锌锭自2013年大批量生产以来，经镀锌用户试用表明，4N7锌锭的流动性好，镀层细致均匀光亮，耐腐蚀性强，造渣率较99.995%精锌明显降低，因而被高端用户高度认可。目前该产品在国内的贸易量越来越大，但国内外尚没有统一的低铁锌锭标准，企业根据各自生产实际情况执行企业标准，给贸易带来一定的不便，因此，在行业内制定统一的产品标准是必要的。《低铁锌锭》标准的制定能够为企业生产和国内外贸易提供标准依据，同时进一步促进锌冶炼企业提高产品质量，促进技术进步。

针对当前国内低铁锌锭的生产与贸易情况，有必要进一步规范其技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、质量证明书、订货单（或合同）。

本标准格式严格按照国家标准《标准化工作导则》GB/T1.1-2009的要求编写,并符合有色行业标准编制要求。

3  编制原则

3.1 随着低铁锌锭国内、国际贸易的日益增多，制定《低铁锌锭》标准要以满足市场需求为指导。标准的制定应有利于国际、国内交易，同时也可以起到规范和引导生产及消费市场的作用。

3.2 标准的制定应根据我国国情，以利于保护我国矿产资源综合利用和生态环境的保护。

3.3 标准的制定应充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见，以及用户的需求，为用户提供满意的产品。

3.4 制定的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性，同时促进冶炼企业回收率水平的提高。

4 低铁锌锭的生产和消费概况

4.1 低铁锌锭的生产

由于低铁锌锭对杂质含量要求的苛刻，其主品位达到99.997%以上，且含铁低于0.0004%，甚至要求含铁低于0.0002%，该质量要求介于Zn99.995与高纯锌之间。因此目前该产品的生产限于火法炼锌企业。此次标准制定过程中，我们对目前主要的生产企业进行了调研，对各企业提出的意见与建议高度重视。

4.2 低铁锌锭的消费

低铁锌锭的生产填补了市场空白，从而满足了特殊行业对精锌产品质量的特殊要求。经镀锌用户试验表明，低铁锌锭的流动性好，镀层细致均匀光亮，耐腐蚀性强，造渣率较99.995%精锌明显降低，仅此一项，吨锌镀件可降低成本300多元。基于此，目前该产品被高端用户高度认可。

标准制定小组对低铁锌锭主要用户进行了调研， 表3列出了主要用户的消费情况。

表3        主要用户企业2014年低铁锌锭用量统计            单位：吨

| 主要用户名称 | 2014年用量 |
| --- | --- |
| 天津正泰实业有限公司金属分公司 | 9255 |
| 葫芦岛市胜源金属制品有限公司 | 9070 |
| 河北日东有色金属销售有限公司 | 5784 |
| 葫芦岛保利佳金属营销有限公司 | 5451 |
| 葫芦岛鑫德商贸有限公司 | 5346 |
| 山东华鼎金属材料有限公司 | 5163 |
| 葫芦岛市强盛金属有限公司 | 3776 |
| 大连镒鑫金属有限公司 | 3584 |
| 临沂市利源金属材料有限公司 | 3515 |
| 上海鑫驿商贸有限公司 | 3209 |
| 上海铭多加金属材料有限公司 | 3080 |
| 苏州捷元商贸有限公司 | 2608 |
| 其他 | 1000 |
| 合计 | 60843 |

表3 列出了低铁锌锭主要用户2014年的消费情况 ，这些用户代表的是需使用低铁锌锭的企业的情况。根据调查这些用户对目前产品的质量比较满意。

5 主要技术内容的确定

5.1  产品分类的确定

根据用户意见我们将低铁锌锭分为两个牌号，分别为：DTZn-1和DTZn-2.

5.2  化学成分的确定（详细情况见意见汇总表)

根据对国内低铁锌锭主要生产企业和使用单位调研情况,我们确定低铁锌锭的化学成分应符合表4的规定。

表4 低铁锌锭的化学成分要求

| 牌号 | 化 学 成 分， ％ |
| --- | --- |
|  | Zn 不小于 | 杂质含量， 不大于 |
|  |  | Fe | Cd | Cu | Pb | Sn | Al | 总和 |
| DTZn-1 | 99.997 | 0.00020 | 0.00050 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0005 | 0.003 |
| DTZn-2 | 99.997 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0005 | 0.003 |
| 注：1.低铁锌锭中的锌含量为100%减去表中所列杂质元素实测值总和的余量。 2.当用于热浸镀行业时，低铁锌锭中的铝可不参与杂质减量。 |

5.3  规格的确定

考虑到生产及包装成本，确定低铁锌锭单重为18-30kg，锭的底面允许有凹沟及铸腿，便于集装和使用。

5.4 试验方法的确定

低铁锌锭中化学成分分析方法按附录A的规定进行。

低铁锌锭的外观质量用目测法进行检验。

5.5 检验规则

低铁锌锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同 (或订货单)的规定，并填写质量证明书。 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同 (或订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

低铁锌锭应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。同一牌号的产品允许有多种批号，批量不超过60t。

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.6  取样和制样

5.6.1 生产取样

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中取样，也可用其他方法取样。

5.6.2   仲裁取样和制样

5.6.2.1  仲裁取样由供需双方按批等间隔抽取，每批抽取6块～20块。

5.6.2.2  取样位置：将取得的样锭分组，每组样锭最多为10块。样锭按长边相靠并排摆放，第一块浇铸面向上，第二块浇铸面向下，依次交替排列成矩形，在此矩形上画两对角线。再将每块样锭表面等分成该组锭数加1个相等的部分，画出平行于锭长边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，即第一块锌锭的第一条等分线与对角线的交点钻孔，第二块锌锭的第二条等分线与对角线的交点钻孔，依此类推，详见图1。当钻屑量不足时，可在每块样锭等分线交点相临处增加钻孔。

5.6.2.3  应选取10㎜～15㎜的钻头，钻孔时不得使用任何润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。去掉表面钻屑，钻孔深度不小于锭厚度的三分之二。

5.6.2.4  将每批所得钻屑用不锈钢剪刀剪碎至2㎜以下，混合均匀缩分至1 000g，用磁铁除净铁质后分成四等份，分别加封，盖供需双方印记，二份用于仲裁，其余双方各存一份。

图1  样锭钻孔位置示意图

5.7  检验结果的判定

5.7.1  数值的修约及检验结果的判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.7.2  化学成分仲裁分析结果与本标准的规定不符时，按仲裁分析结果重新判定牌号。表面质量不符合本标准规定时，按锭判为不合格。

6  包装、 运输、贮存

低铁锌锭应用相应强度且不易腐蚀的包装带捆扎包装。需方如对低铁锌锭包装有特殊要求时，可由供需双方商定。低铁锌锭禁止用带酸、碱、盐等腐蚀锌锭的包装物包装和运输工具运输，防止被雨淋。不同牌号的低铁锌锭用同一车皮装运时，应分隔开，插上明显标志。低铁锌锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的库房内。

7 标准水平

本标准在制定过程中，以生产实际为依据，广泛征集国内生产厂家和用户意见，该标准客观反应了目前低铁锌锭生产技术现状，具有适用性、准确性、指导性，产品质量达到国内外领先水平，填补市场空白。

本标准达到国际先进水平。

8  与相关法律法规的关系

本标准不存在与相关法律法规相抵触之处，也不与其他标准相冲突。

9  标准属性

本标准为行业推荐性标准。

葫芦岛锌业股份有限公司

2015年9月