标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：低铁锌锭                                       承办人： 刘斌莲  李遵义   共2页

负责起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司等                     电话： 04292025518      13998967528

2015年9月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 书面提供了各自单位对低铁锌锭化学成份的要求 | 1、天津正泰实业有限公司金属分公司 2、葫芦岛市胜源金属制品有限公司 3、河北日东有色金属销售有限公司 4、山东华鼎金属材料有限公司 5、上海铭多加金属材料有限公司 | 综合参考，作为优化指标的依据。 | 个别指标异常的不考虑。 |
| 2 | 3.2 | 建议将DTZn-1中的Pb含量由0.0015%降为0.0010% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.1 | 详细说明低铁锌锭中各种杂质元素的分析方法 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 6.1 | 修改6.1.2中关于低铁锌锭的标标志为：DTZn-1： 每件包装钢带上标注2条绿色色标。DTZn-2： 每件包装钢带上标注2条红色色标。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 附录A | 建议低铁锌锭中铁含量的测定范围：0.00010%～0.0020% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 深圳市中金岭南科技有限公司 金川集团公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：6 个；回函并有建议或意见的单位数：5 个

③收到《征求意见稿》后，没有回函但电话联系的单位数：7个

④没有回函也没有电话联系的单位数：2 个。