国家标准《氧化铟锡靶材》修订反馈意见汇总处理表

标准项目名称：氧化铟锡靶材                                 承办人：谭仪文  共2 页 第 1 页

标准项目负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司             电  话：0731－28391717  2015年9月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附录A 4.1.2 6.2 6.4.2.2 6.5.2 4.1.2 | 1.附录中分析方法用盐酸溶样不完全，建议用碱熔。检测方法增加ICP-MS和GD-MS。Sn含量的测定用ICP-AES 不太合适，ICP-AES属于痕量分析，Sn含量高测试误差会偏大。 2.杂质总量不足100ppm，设置总和不合理。 3.组批量太小。建议同一批粉末原料、同一批成型、相同的烧结工艺，但每批质量一般不超过200kg。 4. 电阻率的检测可以整块清洗、分区检测；不需破坏性切割。建议采用四探针法。 5. 对物理性能的不合格判定太严！损失会很大。为此，一是可取双倍试验；二是尽量进行逐件检测，比如：线膨胀系数一般与成分、密度、组织均匀性有关，其波动不大，可以抽测；电阻率可以逐块检测；密度在规格较小时也可以逐块检测！ 6.增加对Zn、Cd、Tl含量的规定，＜10ppm。单独要求Zr含量不大于200ppm，其他杂质元素综合＜100ppm。 | 七二五所 | 1.不采纳。 2.采纳。 3.部分采纳。 4.不采纳 5.不采纳。 6.部分采纳。 | 1.删除附录A。 3.批量不予限定。 4.四探针法适用有局限性，不适合仲裁方法。 6.Zr是加工器具带入，不影响靶材的性能，不列入。 |
| 2 | 附录A | 靶材中氧化锡含量的检测使用ICP设备，我们对其精度表示怀疑，因为ICP主要是检测微量元素的设备，对于主元素的准确检测恐怕不容易实现。建议使用使用XRF来检测氧化锡。 | 河北鹏达 | 不采纳。 | 没有靶材标准样品。 删除附录A。 |
| 国家标准《氧化铟锡靶材》修订反馈意见汇总处理表 标准项目名称：氧化铟锡靶材 承办人：谭仪文 共 2 页 第 2 页 标准项目负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司 电 话：0731－28391717 2015年9月20日填写 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 3 | 4.2.1 4.2.2 附录A 6.2 4.5 | 1.建议RD≥99.4%。 2.电阻率≤1.7×10-4Ω•cm 3.锡量采用滴定法测定。 4.产品应成批提交，每一交货批产品可由一批或多批生产批产品组成。每一生产批产品由同一批ITO混合粉、按同一工艺制成的靶材产品组成。每一生产批批重不限。 5.建议删除“内部缺陷”，无法量化。 | 宁夏905 | - 采纳。 - 采纳。 - 不采纳。 - 采纳。 5.采纳。 | 3.删除附录A。 |
| 4 | 4.1.2 4.2.2 4.2.3 4.4.1 | - 建议增加杂质元素Cd、Tl的控制。 - 建议电阻率≤2.0×10-4Ω•cm。 - 建议删除“线膨胀系数”。 - 建议删除“表面粗糙度”。 | 北京冶科 | - 采纳。 - 不采纳。 - 不采纳。 - 不采纳。 | - 偏低。 - 影响靶材的性能。 - 影响镀膜质量。 |
| 5 |  | 无 | 柳州华锡 |  |  |
| 6 |  | 无 | 广西晶联 |  |  |
| 7 |  | 无 | 长沙壹纳 |  |  |
| 8 |  | 无 | BOE |  |  |
| 9 |  | 无 | 天马 |  |  |

说明：  1.  发送《〈氧化铟锡靶材〉生产（使用）企业调查表》的单位数：9  个；

2.  收到《〈氧化铟锡靶材〉生产（使用）企业调查表》后，回函的单位数：4  个；

3.  收到《〈氧化铟锡靶材〉生产（使用）企业调查表》后，回函并有建议或意见的单位数：5 个；

4.  没有回函的单位数： 0 个。