前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标负责起草单位：广东先导稀材股份有限公司。

本标参与起草单位：柳州百韧特先进材料有限公司。

本标准主要起草人：

铜铟镓硒合金粉

1  范围

本标准规定了铜铟镓硒合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）。

本标准适用于制造铜铟镓硒靶材所使用的铜铟镓硒合金粉原料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6678  化工产品采样总则

3  技术要求

3.1.1 按牌号分类为CIGS99.99和CIGS99.999。

3.1.2 铜铟镓硒合金粉的配比及杂质元素要求应符合表1规定，铜铟镓硒合金粉配比中的铜铟镓硒含量应不超过其规定成分的±0.5%。

表1  铜铟镓硒合金粉牌号和对应的化学成分表

| 牌号 | 化学成分 |
| --- | --- |
| CIGS99.99 | 质量配比（%） |
|  | 铜 | 铟 | 镓 | 硒 |
|  | 19.69 | 24.90 | 6.48 | 48.93 |
|  | 杂质元素含量不大于（×10-4 %） |
|  | 铝 | 铅 | 钡 | 镉 | 铬 | 铁 | 镁 | 钼 | 镍 | 钴 | 锌 | 锰 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CIGS99.999 | 质量配比（%） |
|  | 铜 | 铟 | 镓 | 硒 |
|  | 19.69 | 24.90 | 6.48 | 48.93 |
|  | 杂质元素含量不大于（×10-4 %） |
|  | 铝 | 铅 | 钡 | 镉 | 铬 | 铁 | 镁 | 钼 | 镍 | 钴 | 锌 | 锰 |
|  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1、铜铟镓硒合金粉的纯度为100%减去表中所列杂质实测值总和的余量。 |

3 物理规格

3.2.1铜铟镓硒合金粉产品以粉体供货，每批重量供需双方协商。

3.3  外观质量

3.3.1铜铟镓硒合金粉为灰黑色，粉体色泽均匀，无肉眼可见的夹杂物。

3.4  其他

需方如对铜铟镓硒合金粉的杂质元素、铜铟镓硒配比等有其他要求，由供需双方协商确定。

4  试验方法

4.1 铜铟镓硒合金粉主成分镓量、铟量按YS/T XXXX—XXXX进行。

4.2 铜铟镓硒合金粉主成分硒量按YS/T XXXX—XXXX进行。

4.3 铜铟镓硒合金粉主成分铜量由主成分差减法求得。

4.4 铜铟镓硒靶材杂质成分按YS/T XXXX—XXXX进行。

4.5 铜铟镓硒合金粉的重量用称量法检验。

4.6 铜铟镓硒合金粉的外观质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1铜铟镓硒合金粉应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

铜铟镓硒合金粉应成批提交检验。按同一牌号同一批次原料生产的为一批，每批不超过200 kg。

5.3  检验项目

每批铜铟镓硒合金粉应进行化学成分、外观质量和重量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1取样数量：每桶都抽取样品。

5.4.2取样方法：在每桶样品的表面任意选取一点，用专用的PVC材质取样器倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，同一批次抽取的样品收集样品于同一样品袋中。

5.4.3试样的制备：样品收后集混合均匀，用四分法缩分至分析试样所需的量，样品最少3个，每个样品质量不少于50克。

5.5  检验结果判定

5.5.1  铜铟镓硒合金粉的铜铟镓硒配比及杂质分析结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

5.5.2  铜铟镓硒合金粉的表面质量的检验结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

6  包装、标志、运输、贮存、质量证明书

6.1  包装

6.1.1铜铟镓硒合金粉用聚乙烯复合膜袋抽真空热封,再置于内衬双层聚乙烯袋的铁桶或包装箱。每桶只允许装同一牌号的铜铟镓硒合金粉。如有其它要求由双方协商。

6.2  标志

在产品包装上注明：

a）批号和桶号和包号；

b）包装明细标签（包括品名、批号、包装人员和检查人员）；

c）产品标签（包括公司名称、地址、产品名称、净重、毛重、牌号和批号）；

d）托盘标签（打印上产品名称、桶号）；

e）出厂日期。

6.3  运输

包装桶、包装箱在运输过程中，要仔细操作，摆放整齐，避免其受到碰撞，且应注意防潮保护。

6.4  贮存

铜铟镓硒合金粉应贮存于干燥、凉爽、无腐蚀性气体的环境中，远离酸性物质。

6.5  质量证明书

每批铜铟镓硒合金粉应附有质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重或件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品重量、化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）包装要求；

g）其他要求。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

铜铟镓硒合金粉

Copper indium gallium selenium  Alloy Ingot

（审定稿）

YS/T XXX—20XX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS：xx.xxx

H XX