YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××－2015

粗硒

Crude Selenium

2015年××月××日发布                           2015年××月××日实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：铜陵有色金属集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：大冶有色金属集团有限责任公司、广东先导稀材股份有限公司。

本标准主要起草人：

粗硒

1 范围

本标准规定了粗硒的要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于从铜、铅电解阳极泥中提取的粗硒。本产品主要用于精硒、二氧化硒生产的原料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1467  冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T6679  固体化工产品采样通则

GB/T8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T87    铜、铅电解阳极泥中金、银分析取制样方法

YS/T226.12   粗硒化学分析方法  硒量的测定

YS/T1084.1   粗硒化学分析方法 第1部分：金量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法

YS/T1084.2   粗硒化学分析方法 第2部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法

3 技术要求

3.1 产品分级

产品按硒的含量分为三个品级：一级品、二级品和三级品。

3.2 化学成分

粗硒化学成分应符合表1的规定。

表1 粗硒化学成分要求

| 品级 | 主含量化学成分（%） | 杂质含量，不大于(质量分数,%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Se | Au | Ag |
| 一级品 | 90 | 0.001 | 0.01 |
| 二级品 | 85 | 0.005 | 0.05 |
| 三级品 | 80 | 0.01 | 0.1 |

3.3 金银有价元素

粗硒中金银为有价元素，应报分析数据。

3.4水分要求

粗硒中水分含量不大于25%。

3.5 外观质量

粗硒为淡黑色或灰黑粉末，不应有可见夹杂物。

4 试验方法

4.1 Se的测定

Se含量的测定按照YS/T226.12规定进行。

4.2 Au、Ag的测定

Au含量的测定按照YS/T1084.1规定进行、Ag含量的测定按照YS/T1084.2规定进行。

4.3 水分的测定

粗硒水分的测定参照YS/T87中8.1～8.4规定。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 粗硒由供方质量检验部门按本标准的规定进行检验，供方应保证产品质量符合本标准（或定货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或定货合同）的具体规定不符时，应在30d内向供方提出，由供需双方协商解决。供需仲裁，以仲裁结果为判定依据。

5.2 组批

粗硒应成批提交检验，每批应由同一品级的产品组成，批重不大于5 t。

5.3 取样和制样

粗硒取样制样参照GB/T 6679的规定进行。

5.4 检验结果判定

5.4.1 检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.4.2 化学成分分析结果与本标准3.2、3.4条款不相符时，该批次不合格。

6 包装、贮存、和质量证明书

6.1 粗硒为袋装方式，采用同一规格带塑料内衬的包装袋；或者由供需双方协商其他包装方式。

6.2 产品的贮存场地应为防腐蚀、防渗漏硬质地坪，不应与其它化学物质混贮。

6 3 每一交货批，供方应提供质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称

c) 主含量化学成分；杂质含量范围；

d) 重量；

e) 发货日期和发货地点；

f) 本标准编号；

7.合同（或订货单）

本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 品级；

- 化学成分的特殊要求；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。