中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.30

H62

（送审稿）

GB/T XXX－XXXX

Rods of chromium zirconium copper for engine commutator

电机整流子换向片用铬锆铜棒材

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会    发布

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：江苏包罗铜材集团海门江滨永久铜管有限公司、苏州有色金属研究院有限公司。

本标准主要起草人员：

电机整流子换向片用铬锆铜棒材

# 1  范围

本标准规定了电动机整流子换向片用铬锆棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于电机整流子换向片用铬锆铜棒材(以下简称棒材)。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1 -2010  金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 351    金属材料电阻系数测量方法

GB/T2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121 (所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 478   铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1       牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 规 格/mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径 | 长度 |
| TCr0.8 TCr0.5 TCr1 | T18148 T18140 C18200 | 固溶热处理+冷加工(硬) +沉淀热处理(TH04) | 5～60 | ≥1000 |
|  |  | 固溶热处理+冷加工(硬)（TD04） |  |  |
|  |  | 软化退火态（O60） |  |  |
|  |  | 热挤（M30）、固溶热处理（TB00） | 8～120 |  |
| TCr0.5-0.2-0.1 TCr0.3-0.3 TCr0.5-0.1 | T18142 C18135 T18144 | 固溶热处理+冷加工(硬) +沉淀热处理(TH04) | 5～60 |  |
|  |  | 软化退火态（O60） |  |  |
|  |  | 固溶热处理+冷加工(硬)（TD04) |  |  |
|  |  | 热挤（M30） | 60～120 |  |
| TZr0.2 TZr0.4 | T15200 T15400 | 固溶热处理+冷加工(硬) +沉淀热处理(TH04) | 5～60 |  |
|  |  | 固溶热处理+冷加工(硬) （TD04) |  |  |
|  |  | 热挤（M30）、固溶热处理（TB00） | 8～120 |  |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TCr0.8（T18148）制造、状态为M30、普通级、直径为25mm、长度为2500mm棒材标记为：

棒 GB/T ×××—TCr0.8M30—ϕ25×2500

或   棒GB/T ×××— T18148M30—ϕ 25×2500

3.2  化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

3.3尺寸及其允许偏差

3.3.1  TH04、TD04、O60状态棒材的直径及其允许偏差应符合表2的规定， M30、TB00状态棒材直径及其允许偏差应符合表3的规定。

表2    TH04、TD04、O60状态棒材的直径及其允许偏差             单位为毫米

| 直径 | 允许偏差 a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 5～10 | ±0.06 | ±0.10 |
| >10～18 | ±0.09 | ±0.10 |
| >18～30 | ±0.12 | ±0.12 |
| >30～40 | ±0.18 | ±0.20 |
| >40～60 | ±0.20 | ±0.25 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

表3     M30、TB00棒材的直径及其允许偏差                     单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 8～20 | ±0.20 | ±0.40 |
| >20～40 | ±0.30 | ±0.60 |
| >40～50 | ±0.40 | ±0.80 |
| >50～80 | ±0.50 | ±1.20 |
| >80～100 | ±0.80 | ±0.10 |
| >100～120 | ±1.00 | ±1.20 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

- 3.3.2直度

- TH04、TD04 状态棒材的直度应符合表4的规定，M30、TB00、O60状态棒材的直度应符合表5的规定。

- 表4  TH04、TD04 状 态 棒 材 的 直 度                  单位为毫米

| 长度 | 棒 材 直 径 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5～18 |  | >18～40 |  | >40～60 |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| ＜1000 | — | — | ≤1.5 | — | ≤1.5 | — |
| 1000～＜2000 | ≤3 | — | ≤2 | — | ≤3 | — |
| 2000～＜3000 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ≤4 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤4 | ≤8 | ≤3 | ≤8 | ≤4 |

- 表5      M30、TB00、O60状  态 棒 材 直 度            单位为毫米

| 供应状态 | 直径或对边距 | 每米直度 |
| --- | --- | --- |
| 热挤压 | 8～18 | ≤7 |
|  | >18～40 | ≤5 |
|  | >40～120 | ≤8 |

- 3.3.3圆度

- TH04、TD04状态棒材的圆度应不大于直径允许偏差值之半。 M30、TB00、O60状态棒材的圆度应不大于其直径允许偏差。

3.3.4长度

- 棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

- 3.4力学性能和导电率

棒材的力学性能和导电率应符合表6的规定。

表6       棒材的力学性能和导电率（核对表中规格？）

| 牌号 | 状态 | 规格 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % | 布氏硬度HBW | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCr1 | TB00 | 8～120 | ≥200 | ≥30 | ≥65 | ≤55 |
|  | TH04 | 5～25 | ≥440 | ≥10 | ≥130 | ≥75 |
|  |  | 25～50 | ≥420 | ≥12 | ≥130 | ≥75 |
|  |  | ＞50 | ≥400 | ≥12 | ≥130 | ≥75 |
|  | M30 | 8～120 | ≥230 | ≥25 | ≥55 | -- |
|  | O60 | 5～60 | ≥230 | ≥25 | ≥55 | -- |
| TCr0.8 | TH04 | 5～25 | ≥430 | ≥10 | ≥130 | ≥85 |
|  |  | 25～50 | ≥415 | ≥10 | ≥130 | ≥85 |
|  |  | ＞50 | ≥400 | ≥10 | ≥130 | ≥85 |
|  | TD04 | 5～60 | ≥390 | ≥6 | ≥130 | -- |
|  | TB00 | 8～120 | ≥230 | ≥25 | ≥55 | ≤55 |
|  | M30 | 8～120 | ≥230 | ≥25 | ≥55 | -- |
|  | O60 | 5～60 | ≥230 | ≥25 | ≥55 | -- |
| TCr0.5 | TH04 | 5～25 | ≥420 | ≥10 | ≥130 | ≥85 |
|  |  | 25～50 | ≥410 | ≥10 | ≥130 | ≥85 |
|  |  | ＞50 | ≥390 | ≥10 | ≥130 | ≥85 |
|  | TD04 | 5～60 | ≥390 | ≥4 | ≥130 | -- |
|  | TB00 | 8～120 | ≥205 | ≥30 | ≥55 | ≤55 |
|  | M30 | 8～120 | ≥230 | ≥25 | -- | -- |
|  | O60 | 5～60 | ≥230 | ≥25 | -- | -- |
| TZr0.2 TZr0.4 | TB00 | 8～120 | ≥180 | ≥30 | ≥40 | ≤55 |
|  | TH04 | 5～30 | ≥350 | ≥18 | ≥120 | ≥85 |
|  |  | 30～50 | ≥300 | ≥20 | ≥90 | ≥85 |
|  |  | ＞50 | ≥280 | ≥20 | ≥90 | ≥85 |
|  | TD04 | 5～60 | ≥295 | ≥5 | ≥130 | -- |
|  | M30 | 8～120 | ≥195 | ≥30 | -- | -- |
|  | O60 | 5～60 | ≥195 | ≥30 | -- | -- |
| TCr0.5-0.2-0.1 TCr0.3-0.3 TCr0.5-0.1 | TH04 | 5～60 | ≥400 | ≥10 | ≥130 | ≥75 |
|  | TD04 | 5～60 | ≥370 | ≥5 | ≥110 | -- |
|  | TB00 | 8～120 | ≥210 | ≥25 | ≥55 | -- |
|  | M30 | 8～120 | ≥220 | ≥25 | -- | -- |

- 3.5内部质量

3.5.1断口

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

- 3.5.2 超声波探伤

棒材可进行超声波探伤试验，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

- 3.6 表面质量

# 棒材表面应清洁，不允许有裂纹、起皮、夹杂等影响使用的缺陷。

# 试验方法

- 4.1 化学成分

棒材的化学成分分析方法按GB/T5121(所有部分)或YS/T482的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

- 4.2 外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸及其允许偏差测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

- 4.3 力学性能

棒材室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，试样号为R4、R5、R6；布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4导电率

棒材的导电率检测按GB/T 351 或YS/T 478 的规定进行，仲裁时按GB/T 351的规定进行。

4.5内部质量

4.5.1断口

棒材的断口检验按YS/T 336 的规定进行。

- 4.5.2超声波探伤

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.6表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

# 检验规则

- 5.1检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5 000 Kg。

- 5.3检验项目

5.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、导电率、断口及表面质量的检验。

5.3.2如需方有要求，可进行超声波探伤试验，如棒材经超声波探伤，可不做断口检验。

5.4取样

棒材的取样应符合表7规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表7                             取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及 其允许偏差 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.4 |
| 断口 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 3.5 | 4.5 |
| 超声波探伤 | 逐根 | 3.5 | 4.5 |
| 表面质量 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 3.6 | 4.6 |

- 5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸、断口、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接受质量限时，判整批不合格，或由供方逐根（卷）检验，合格者交货。

5.5.3 超声波探伤的检验结果不合格时，判该根棒材不合格。

### 5.5.4 当力学性能、导电率检验结果中有试样不合格时，应从该批产品中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

# 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

g ) 超声波探伤（有要求时）；

ｈ) 本标准编号；

i ) 其他。