意见汇总处理表

标准项目名称：  换向器用银无氧铜线坯          承办人： 徐高磊 共2页    第    页

标准项目负责起草单位：绍兴市力博电气有限公司      电  话：  2016 年6  月 20 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 增加GB/T23606 铜氢脆试验方法 | 绍兴市质监院 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 3.1.1 | - 修改牌号TU Ag0.1 | 绍兴市质监院 | 采纳 |  |
| 3 | 3.2.1 | - 修改表2银无氧铜线坯的化学成分 | 绍兴市质监院 | 采纳 |  |
| 4 | 3.3.1 | 修改表3直径及其允许偏差中的内容 | 安徽鑫科 | 采纳 |  |
| 5 | 3.4 | 断后伸长率A/% | 山东天圆 | 采纳 |  |
| 6 | 3.5.1 | 体积电阻率Ω·mm2/m修改为≤0.017593 | 中铝洛阳铜业 | 采纳 |  |
| 7 | 3.6 | 修改为：当用户有要求，并在合同中注明时，可进行氢脆试验。银无氧铜线坯氢气退火后，在常温下进行反复弯曲试验，反复弯曲次数为10次，试验后不应存在氢脆现象。 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 3.7 | 修改为：银无氧铜线坯表面应光滑、清洁，不应有影响使用的缺陷。 | 安徽精诚铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.4 | 修改为：银无氧铜线坯的电性能试验按GB/T3048.2或YS/T 478的规定进行。仲裁试验按GB/T3048.2的规定进行。 | 太原晋西春雷铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.5 | 修改为：银无氧铜线坯的氢脆检验方法按GB/T23606中的反复弯曲方法进行。 | 铜陵金威铜业有限公司 |  |  |
| 11 |  |  | 中色奥博特铜铝业有限公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 12 |  |  | 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 |  |  |
| 13 |  |  | 西部金属材料股份有限公司 |  |  |
| 14 |  |  | 江苏海门江滨永久铜管有限公司 |  |  |
| 15 |  |  | 中铝上海铜业有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：13个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个

④没有回函的单位数： 0个。