ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

精密仪器仪表和电讯器材用白铜合金棒线

Copper -nickel alloy rod and wire

for precision telecommunications equipment  and instrument

送审稿

20××-××-××发布

- 20××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

GB/T ×××-××××

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：江苏海门江滨永久铜管有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司。

本标准主要起草人员：

精密仪器仪表和电讯器材用白铜合金棒线

# 1  范围

本标准规定了精密电讯器材、仪器、仪表专用白铜合金棒线材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书和或订货单(合同)内容。

本标准适用于电子、仪表工业部门使用的白铜合金棒线材（以下简称棒线材）。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法

GB/T2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121  (所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 3310   铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6146   精密电阻合金电阻率测试方法

GB/T 6147   精密电阻合金热电动势率测试方法

GB/T 6148   精密电阻合金电阻温度系数测试方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存和质量证明书

GB/T26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法   X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

棒线材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1   牌号、状态和规格（棒长度是否应规定上限？）

| 牌 号 | 代号 | 品种 | 状 态 | 直径/ mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 3-12 | T71620 | 棒 | 软化退火(O60） 硬（H04） | 2～10 | ≥1000 |
|  |  | 线 |  | 0.020～6.00 |  |
| BMn 43-0.5 | T71670 | 棒 | 软化退火(O60） | 2～10 |  |
|  |  | 线 |  | 0.020～6.00 |  |
| BMn 40-1.5 | T71660 | 棒 | 软化退火(O60） 硬（H04） | 2～40 |  |
|  |  |  | 热挤压（M30） | 40～50 |  |
|  |  | 线 | 软化退火（O60），硬（H04） | 0.020～6.00 |  |

### 续表1           牌号、状态和规格（核对表3表4对应的规格？）

| 牌 号 | 代号 | 品种 | 状 态 | 直径/ mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 11-3.5-1.5 | -- | 棒 | 软化退火(O60） | 2～10 | ≥1000 |
|  |  | 线 |  | 0.100～6.00 |  |
| BZn15-20 | T74600 | 棒 线 | 热挤（M30) | 25～80 |  |
|  |  |  | 1/2硬（H02） 硬（H04） 软化退火（O60） | 0.1～40 |  |
| B19 | T71050 | 线 | 硬（H04） 软化退火（O60） | 0.100～6.00 |  |
| B0.6 | T70110 | 线 | 硬（H04） 软化退火（O60） | 0.100～3.00 |  |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用BMn 40-1.5（T71660）制造、状态为软化退火（O60）、普通级、直径为25mm、长度为2500mm棒材标记为：

棒   GB/T ×××-BMn 40-1.5 O60-φ25×2500

或： 棒   GB/T ×××-T71660 O60-φ25×2500

示例2： 线  用B19 （T71050）制造、状态为硬（H04）、普通级、直径为3mm的线材标记为：

线  GB/T ×××-B19 H04 -φ3

或：  线  GB/T ×××-T71050 H04-φ3

3.2  化学成分

BMn 12-3.5-1.5牌号棒线材的化学成分应符合表2的规定，其他牌号棒线材的化学成分应符合GB/T5231的规定。

表2                        化   学   成   分

| 牌号 | 化学成分质量分数，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mn | Al | Fe | Zn | Si | Mg | C | S | P | Pb | Sb | 杂质 总和 |
| BMn 11-3.5-1.5 | 余量 | 10.8～12.5 | 2.50～4.50 | 1.00～1.60 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.8 |

3.3外形尺寸及其允许偏差

3.3.1  O60、H02、H04状态棒材的直径及其允许偏差应符合表3的规定，M30状态棒材的直径及其允许偏差应符合表4的规定，线材的直径及其允许偏差应符合表5的规定。

表3     O60、H02、H04状态棒材的直径及其允许偏差              单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 2～3 | ±0.02 | ±0.04 |
| >3～4.5 | ±0.03 | ±0.05 |
| >4.5～10 | ±0.04 | ±0.06 |
| >10～18 | ±0.05 | ±0.08 |
| >18～30 | ±0.06 | ±0.10 |
| >30～40 | ±0.08 | ±0.10 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

表4    　　　　　M30状态棒材的直径及其允许偏差                 单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 40～50 | ±0.40 | ±0.80 |
| >50～80 | ±0.50 | ±1.20 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

表5　　　　　   线材直径及其允许偏差                       单位为毫米

| 直径 | 允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| 0.020～0.030 | ±0.002 | ±0.003 |
| >0.030～0.100 | ±0.003 | ±0.004 |
| >0.100～0.280 | ±0.005 | ±0.010 |
| >0.20～0.30 | ±0.006 | ±0.012 |
| >0.30～0.50 | ±0.010 | ±0.015 |
| >0.50～1.00 | ±0.015 | ±0.020 |
| >1.00～3.00 | ±0.020 | ±0.030 |
| >3.00～4.50 | ±0.025 | ±0.030 |
| >4.50～6.00 | ±0.030 | ±0.040 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

- 3.3.2 直度

- H02、H04状态棒材的直度应符合表6的规定，M30状态棒材直度应符合表7的规定。

- 表6         H02、H04状态 棒 材 的 直 度   单位为毫米

| 长度 | 2～18 |  | >18～40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 |
| ＜1000？表1无 | — | — | ≤1.5 | — |
| 1000～＜2000 | ≤3 | — | ≤2 | — |
| 2000～＜3000 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤3 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤4 | ≤8 | ≤3 |

- 表7        M30状  态 棒 材 直 度                           单位为毫米

| 直径 | 每米直度 |
| --- | --- |
| 25～40 | ≤5 |
| >40～80 | ≤8 |

- 3.3.3长度

- 棒材的定尺或倍尺长度的允许公差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

- 3.3.4圆度

- 棒线材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

- 3.4力学性能

棒线材的室温力学性能应符合表8的规定。

- 表8              棒线材的室温力学性能（直 径的小数点位数统一）

| 牌号 | 状态 | 直 径 | 抗拉强度Rm,MPa | 断后伸长A100mm% | 断后伸长率A% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMn 3-12 | O60 | 0.10～1.0 | ≥440 | ≥12 | -- |
|  |  | >1.0～4.0 | ≥390 | ≥20 | -- |
|  |  | >4.0～10.0 | ≥360 | -- | ≥25 |
|  | H04 | 0.10～1.0 | ≥785 | -- | -- |
|  |  | >1.0～6.0 | ≥685 | -- | -- |
| BMn 43-0.5 | O60 | 0.10～4.0 | ≥410 | ≥25 | -- |
|  |  | >4.0～10.0 | ≥410 | -- | ≥25 |
| BMn 11-3.5-1.5 | O60 | 0.10～4.0 | ≥240 | ≥15 | -- |
|  |  | >4.0～10.0 | ≥240 | -- | ≥15 |
| BMn 40-1.5 | M30 | 40～50 | ≥345 | -- | ≥28 |
|  | H04 | 0.02～6 | ≥650 | -- | -- |
|  |  | >6～20 | ≥539 | -- | ≥5 |
|  |  | >20～30 | ≥490 | -- | ≥7 |
|  |  | >30～40 | ≥441 | -- | ≥10 |
|  | O60 | ≤0.05 | 400～550 | ≥6 | -- |
|  |  | >0.05～0.1 | 400～550 | ≥8 | -- |
|  |  | >0.10～0.5 | 400～550 | ≥12 | -- |
|  |  | >0.5～4.0 | 400～550 | ≥15 | -- |
|  |  | >4.0～6.0 | 400～550 | -- | ≥15 |
| BZn15-20 | H02 | >0.10～0.50 | 490～735 | -- | -- |
|  |  | >0.50～2.0 | 440～680 | -- | -- |
|  |  | >2.0～6.0 | 440～635 | -- | -- |
|  | H04 | 0.10～0.50 | 735～960 | -- | -- |
|  |  | >0.50～2.0 | 635～880 | -- | -- |
|  |  | >2.0～6.0 | 540～785 | -- | -- |
|  |  | >6.0～20 | ≥450 | -- | ≥5 |
|  |  | >21～30 | ≥400 | -- | ≥7 |
|  |  | >30～40 | ≥350 | -- | ≥12 |
|  | O60 | 0.10～0.20 | ≥350 | ≥15 | -- |
|  |  | >0.20～0.50 | ≥350 | ≥20 | -- |
|  |  | >0.50～2.0 | ≥350 | ≥25 | -- |
|  |  | >2.0～4.0 | ≥350 | ≥30 | -- |
|  |  | >4.0～40 | ≥300 | -- | ≥30 |
|  | M30 | 25～80 | ≥300 | -- | ≥30 |
| B19 | O60 | 0.10～0.5 | ≥295 | ≥20 | -- |
|  |  | >0.5～4.0 |  | ≥25 | -- |
|  |  | >4.0～6.0 |  | -- | ≥25 |
|  | H04 | 0.10～0.5 | 595～880 | -- | -- |
|  |  | >0.5～6.0 | 490～785 | -- | -- |
| B0.6 | O60 | 0.10～0.5 | ≥190 | ≥20 | -- |
|  |  | 0.50～3.0 | ≥190 | ≥25 |  |

- 3.5  电性能

- 3.5.1电阻系数及电阻温度系数

- 棒线材的电阻系数及电阻温度系数应符合表9的规定。

3.5.2 米电阻

棒线材的米电阻的公称值按棒线材的公称直径和电阻系数的公称值进行计算（如何计算，是否应该规定？），其允许偏差应符合表10的规定。

3.5.3 阻值均匀性

同一根或卷棒线材任意两段每米电阻值相差应不超过5%。

- 表9   　　          　　 棒线材的电阻系数及电阻温度系数

| 牌号 | 状态 | 电阻系数（当温度为20±1℃时）欧姆·毫米2/米 | 电阻温度系数 |  | 平均电阻温度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | α×10-6/℃ | β×10-6/℃ | α×10-6/℃ |
| BMn 3-12 | O60 | 0.47±0.03 | -3×～+5（1级） -5×～+10（2级） -10×～+20（3级） | -0.7～0 | -- |
|  | H04 | 0.48±0.03 |  |  |  |
| BMn 43-1.5 | O60 | 0.47±0.03 | -- | -- |  |
| BMn 11-3.5-1.5 | O60 | 0.49±0.03 | -- | -- | -40～+40 |
| BMn 40-1.5 | O60 | 0.48±0.03 | -- | -- | -40～+40 |
|  | H04 | 0.49±0.03 | -- | -- |  |
| BZn15-20 | O60 | 0.246a | 2.0×10-4a |  | -- |
| B19 | O60 | 0.287a | 2.9×10-4a |  | -- |
| B0.6 | O60 | ＜0.12 | -- |  | 2.8×10-3a |
| a此值仅供选材时参考，不做报废依据。 |  |  |  |  |  |

表10   精密电阻合金棒线的米电阻允许偏差

| 直径，mm | 米电阻允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.020～0.030 | ±10% |
| >0.030～0.10 | ±8% |
| >0.10～0.20 | ±7% |
| >0.20～0.30 | ±6% |
| >0.30～0.50 | ±5% |
| >0.50 | ±4% |

3.6  热电动势率

- 棒线材对铜的热电动势率值应符合表11的规定。

- 表11　　　　　　　　 棒线材的对铜的热电动势率

| 牌号 | 温度范围/℃ | 对铜的平均热电动势率/（μν/℃） |
| --- | --- | --- |
| BMn 3-12 | 0～100 | ≤1 |
| BMn 40-1.5 | 0～100 | ≤45 |
| BMn 43-1.5 | 0～100 | 46～49 |
| BMn 11-3.5-1.5 | 0～100 | ≤2 |
| Ｂ0.6 | 0～100 | 6.1～6.7 |

- 3.7内部质量

3.7.1断口

棒线材断口应致密、无缩尾、气孔、分层和夹杂，允许存在不影响用户使用要求的轻微缺陷。直径大于或等于5.0mm的线材，其缺陷大小和数量应符合YS/T 336规定；直径小于5.0mm的棒线材，其缺陷大小和数量由供需双方协商确定。（《铜及铜合金线材》规定：规格＜5.0mm的线材在线材坯料取样检测断口。可参考）

- 3.7.2超声波探伤

棒材可进行超声波探伤试验，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

- 3.8表面质量

# 棒线材表面应光亮，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等影响使用的缺陷。

3.9 线材卷(轴)重量

3.9.1 线材卷(轴)重量应符合表12的规定。

表12        线材卷（轴）重量

| 直径（或对边距） mm | 每卷（轴）重量/Kg，不小于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准卷 | 较轻卷 |
| 0.02～0.1 | 0.05 | 0.01 |
| 0.1～0.5 | 0.5 | 0.3 |
| ＞0.5～1.0 | 2.0 | 1.0 |
| ＞1.0～3.0 | 4.0 | 2.0 |
| ＞3.0～6.0 | 6.0 | 3.0 |

3.9.2 每批许可交付重量不大于10%的较轻线材卷（轴）。

# 4   试验方法

- 4.1 化学成分

棒线材的化学成分分析方法应采用GB/T5121或YS/T482、 YS/T 483 的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

- 4.2 外形尺寸及其允许偏差

棒线材的外形尺寸及其允许偏差测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

- 4.3 力学性能

棒线材的室温力学性能检测方法按GB/T 228.1-2010的规定进行。试样号的选取应符合表13的规定。

表13试样号的选取

| 直径（或对边距）/mm | 试样编号 |
| --- | --- |
| ≤4.0 | R9 |
| ＞4.0～5.0 | R8 |
| ＞5.0～10.0 | R7 |
| ＞10.0 | R4 |

4.4   电性能

4.4.1电阻系数、米电阻、阻值均匀性

棒线材的电阻系数、米电阻、阻值均匀性按GB/T 6146 的规定进行。

4.4.2电阻温度系数

棒线材的电阻温度系数按GB/T 6148的规定进行。

4.4.3热电势率

棒线材对铜的热电势率按GB/T 6147的规定进行。

4.7内部质量

4.7.1断口

棒线材的断口检验按YS/T 336 的规定进行。

- 4.7.2超声波探伤

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.8 表面质量

棒线材的表面质量应目视检验。

# 5  检验规则

- 5.1检查和验收

5.1.1 棒线材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2组批

棒线材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒线材组成，每批重量应不超过1 000 Kg。

- 5.3检验项目

5.3.1每批棒线材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能、热电动势率、内部质量及表面质量的检验。

5.3.2如需方有要求，棒材应进行超声波探伤试验，棒材如经超声波探伤，可不做断口检验

- 5.4取样

棒线材的取样应符合表14规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表14          取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 供方每炉取2个试样；需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 电阻系数、米电阻、阻值均匀性 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.5 | 4.4.1 |
| 电阻温度系数 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.5 | 4.4.2 |
| 热电动势率 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 3.6 | 4.6 |
| 断口 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 3.7.1 | 4.7.1 |
| 超声波探伤 | 逐根 | 3.7.2 | 4.7.2 |
| 表面质量 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 3.8 | 4.8 |

5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格.

5.5.2  棒线材的外形尺寸、断口、探伤、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，由供方逐根检验，合格者单独组批交货。

### 5.5.3  当力学性能、电性能、热电动势率试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中再取双倍试样（含原检验不合格产品）进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.4超声波探伤的检验结果不合格时，判该根棒材不合格。

# 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒线材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

g ) 棒材的超声波探伤（有要求时）；

ｈ) 本标准编号；

i ) 其他。