ICS 77.150.30

H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

代替GB/T 21652-2008

铜及铜合金线材

Copper and copper alloy wire

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

- 前    言

本标准代替GB/T 21652-2008《铜及铜合金线》。

本标准与GB/T 21652-2008相比，主要变化如下：

——增加了TU0、TMg0.2、TMg0.5、HB90-0.1、H66、QSn4-0.3、QSn8-0.3、BZn12-24 、BZn12-37-1.5 等9个牌号，并增加了相应的技术要求，删除TCr1-0.18、TCr1、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3、HSb60-0.9，等5个牌号，并删除了相应的技术要求；

——参照GB/T 29094-2012标准，对各种牌号线材的状态进行了重新规定；

——对线材的直径（对边距）范围进行了扩充、修改；（能具体吗？）

——线材的外形尺寸精度比原标准有所提高；

——增加了线材晶粒度的技术要求及相应试验方法；

——对线材卷（轴）重量的规定进行了调整。（能具体吗？）

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、绍兴市力博电气有限公司、沈阳有色金属加工有限公司、宁波长振铜业有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、河南九发高导铜材股份有限公司、山东天圆铜业有限公司。

本标准主要起草人：张明、廖学华、蔡洎华、胡仁昌、狄风雨、徐高磊、王丽、郭淑梅、王云岗、石磊、任晓萍、刘庆、徐友飞、朱莎霜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 21652-2008。

铜及铜合金线材

  - 范围

本标准规定了铜及铜合金线材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）等内容。

本标准适用于各工业部门用的圆形、正方形、正六角形的铜及铜合金线材（以下简称线材）。

- 2 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 238    金属材料 线材 反复弯曲试验方法

GB/T 239.1  金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法

GB/T 239.2  金属材料 线材 第2部分：双向扭转试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2976   金属材料 线材 缠绕试验方法

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10567.2   铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 10573   有色金属细丝拉伸试验方法

GB/T 23606  铜氢脆检验方法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分 棒、线、型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 347  铜及铜合金  平均晶粒度测定方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 3  要求

- 3.1 产品分类

- 3.1.1牌号、状态、规格

- 产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。产品的截面形状如图1所示。

- 3.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（代号）、状态、精度和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用H65（C27000）制造的、状态为H01、高精级、直径为3.0mm的圆线标记为：

圆形线 GB/TXXXX-H65H0高-Φ3.0

或   圆形线GB/TXXXX-C27000H0高-Φ3.0

示例2：用BZn12-26（T76210）制造的、状态为H02、普通级、对边距为4.5mm的正方形线标记为：

正方形线GB/TXXXX-BZn12-26 H02-α4.5

或   正方形线GB/TXXXX-T76210 H02-α4.5

示例3：用QSn6.5-0.1(T51500)制造的、状态为H04、高精级、对边距为5.0 mm的正六角形线标记为：

正六角形线GB/TXXXX-QSn6.5-0.1 H04高-s5.0

或   正六角形线GB/TXXXX-T51500 H04高-s5.0

a)圆形       b)正方形     c)正六角形

Φ — 圆形直径；  a — 正方形边长；s—正六角形对边距

图1 线材截面形状示意图

- 产品的牌号、状态、规格

| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径（对边距）/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无氧铜 | TU0 | T10130 | 软（O60），硬（H04） | 0.05～8.0 |
|  | TU1 | T10150 |  |  |
|  | TU2 | T10180 |  |  |
| 纯铜 | T2 | T10900 | 软（O60），1/2硬（H02），硬（H04） | 0.05～8.0 |
|  | T3 | T11050 |  |  |
| 镉铜 | TCd1 | C16200 | 软（O60），硬（H04） | 0.1～6.0 |
| 镁铜 | TMg0.2 | T18658 | 硬（H04） | 1.5～3.0 |
|  | TMg0.5 | T18664 | 硬（H04） | 1.5～7.0 |
| 普通黄铜 | H95 | C21000 | 软（O60），1/2硬（H02），硬（H04） | 0.05～12.0 |
|  | H90 | C22000 |  |  |
|  | H85 | C23000 |  |  |
|  | H80 | C24000 |  |  |
|  | H70 | T26100 | 软（O60）、1/8硬（H00），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04），特硬（H06） | 0.05～8.5 特硬规格0.1～6.0 软态规格0.05～18.0 |
|  | H68 | T26300 |  |  |
|  | H66 | C26800 |  |  |
|  | H65 | C27000 | 软（O60），1/8硬（H00），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04），特硬（H06） | 0.05～13 特硬规格0.05～4.0 |
|  | H63 | T27300 |  |  |
|  | H62 | T27600 |  |  |
| 硼黄铜 | HB90-0.1 | T22130 | 硬（H04） | 1.0～12.0 |
| 铅黄铜 | HPb63-3、 | T34700 | 软（O60），1/2硬（H02），硬（H04） | 0.5～6.0 |
|  | HPb62-3 | C36000 |  |  |
|  | HPb62-0.8 | T35100 | 1/2硬（H02），硬（H04） | 0.5～6.0 |
|  | HPb61-1 | C37100 | 1/2硬（H02），硬（H04） | 0.5～8.5 |
|  | HPb60-2 | C37700 | 软（O60），1/2硬（H02），硬（H04） | 0.5～6.0 |
|  | HPb59-1 | T38100 |  |  |
|  | HPb59-3 | T38300 | 1/2硬（H02），硬（H04） | 1.0～8.5 |
| 锡黄铜 | HSn62-1 | T46300 | 软（O60），硬（H04）` | 0.5～6.0 |
|  | HSn60-1 | T46410 |  |  |

- 表1（续）

| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径（对边距）/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锰黄铜 | HMn62-13 | T67310 | 软（O60），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04） | 0.5～6.0 |
| 锡青铜 | QSn4-3 | T50800 | 软（O60），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03） | 0.1～8.5 |
|  |  |  | 硬（H04） | 0.1～6.0 |
|  | QSn5-0.2 | C51000 | 软（O60），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04） | 0.1～8.5 |
|  | QSn4-0.3 | C51100 |  |  |
|  | QSn6.5-0.1 | T51500 |  |  |
|  | QSn6.5-0.4 | T51520 |  |  |
|  | QSn7-0.2 | T51530 |  |  |
|  | QSn8-0.3 | C52100 |  |  |
|  | QSn15-1-1 | T52500 | 软（O60），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04） | 0.5～6.0 |
|  | QSn4-4-4 | T53500 | 1/2硬（H02），硬（H04） | 0.1～8.5 |
| 铬青铜 | QCr4.5-2.5-0.6 | T55600 | 软（O60），固溶热处理+沉淀热处理（TF00） 固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理（TH04） | 0.5～6.0 |
| 铝青铜 | QAl7 | C61000 | 1/2硬（H02），硬（H04） | 1.0～6.0 |
|  | QAl9-2 | T61700 | 硬（H04） | 0.6～6.0 |
| 硅青铜 | QSi3-1 | T64730 | 1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04） | 0.1～8.5 |
|  |  |  | 软（O60），1/4硬（H01） | 0.1～18.0 |
| 普通白铜 | B19 | T71050 | 软（O60），硬（H04） | 0.1～6.0 |
| 铁白铜 | BFe10-1-1 | T70590 | 软（O60），硬（H04） | 0.1～6.0 |
|  | BFe30-1-1 | T71510 |  |  |
| 锰白铜 | BMn3-12、 | T71620 | 软（O60），硬（H04） | 0.05～6.0 |
|  | BMn40-1.5 | T71660 |  |  |
| 锌白铜 | BZn9-29 | T76100 | 软（O60），1/8硬（H00），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04），特硬（H06） | 0.1～8.0 特硬规格0.5～4.0 |
|  | BZn12-24 | T76200 |  |  |
|  | BZn12-26 | T76210 |  |  |
|  | BZn15-20 | T74600 | 软（O60），1/8硬（H00），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04），特硬（H06） | 0.1～8.0 特硬规格0.5～4.0 软态规格0.1～18.0 |
|  | BZn18-20 | T76300 |  |  |
|  | BZn22-16 | T76400 | 软（O60），1/8硬（H00），1/4硬（H01），1/2硬（H02），3/4硬（H03），硬（H04，特硬（H06） | 0.1～8.0 特硬规格0.1～4.0 |
|  | BZn25-18 | T76500 |  |  |
|  | BZn40-20 | T77500 |  |  |
|  | BZn12-37-1.5 | C79860 | 1/2硬（H02），硬（H04） | 0.5～9.0 |
| 注：经供需双方协商，可供应其他牌号、规格、状态的线材。 |  |  |  |  |

- 3.2化学成分

- 线材各牌号的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

- 3.3 外形尺寸及尺寸允许偏差

- 3.3.1线材直径（或对边距）及其允许偏差应符合表2的规定。

- 表2  圆形线材的直径及其允许偏差                    单位为毫米

| 直径（或对边距） | 圆形a |  | 正方形、正六角形a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 0.05～0.1 | ±0.004 | ±0.003 | - | - |
| ＞0.1～0.2 | ±0.005 | ±0.004 | - | - |
| ＞0.2～0.5 | ±0.008 | ±0.006 | ±0.010 | ±0.008 |
| ＞0.5～1.0 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.020 | ±0.015 |
| ＞1.0～3.0 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.030 | ±0.020 |
| ＞3.0～6.0 | ±0.030 | ±0.020 | ±0.040 | ±0.030 |
| ＞6.0～13.0 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.050 | ±0.040 |
| ＞13.0～18.0 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.060 | ±0.050 |
| a当需方有要求允许偏差为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：需方要求高精级时，应在合同中注明。 |  |  |  |  |

3.3.3正方形、正六角形等线材横截面的棱角处应有圆角，圆角半径r应符合表3的规定。

- 表3正方形、正六角形线材的圆角半径               单位为毫米

| 对边距 | ≤2.0 | ＞2.0～4.0 | ＞4.0～6.0 | ＞6.0～10.0 | ＞10.0～18.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径r | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 |

3.3.4  圆形线材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

- 3.4 力学性能

- 3.4.1线材的室温拉伸性能应符合表4的规定。

- 表4 线材拉伸性能

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距）mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| TU0 TU1 TU2 | O60 | 0.05～8.0 | 195～255 | ≥25 | — |
|  | H04 | 0.05～4.0 | ≥345 | — | — |
|  |  | ＞4.0～8.0 | ≥310 | ≥10 | — |
| T2 T3 | O60 | 0.05～0.3 | ≥195 | ≥15 | — |
|  |  | ＞0.3～1.0 | ≥195 | ≥20 | — |
|  |  | ＞1.0～2.5 | ≥205 | ≥25 | — |
|  |  | ＞2.5～8.0 | ≥205 | ≥30 | — |
|  | H02 | 0.05～8.0 | 255～365 | － | — |
|  | H04 | 0.05～2.5 | ≥380 | － | — |
|  |  | ＞2.5～8.0 | ≥365 | － | — |
| TCd1 | O60 | 0.1～6.0 | ≥275 | ≥20 | － |
|  | H04 | 0.1～0.5 | 590～880 | － | － |
|  |  | ＞0.5～4.0 | 490～735 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 470～685 | － |  |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| TMg0.2 | H04 | 1.5～3.0 | ≥530 | - | - |
| TMg0.5 | H04 | 1.5～3.0 | ≥620 | - | - |
|  |  | 3.0～7.0 | ≥530 | - | - |
| H95 | O60 | 0.05～12.0 | ≥220 | ≥20 | - |
|  | H02 | 0.05～12.0 | ≥340 | - | - |
|  | H04 | 0.05～12.0 | ≥420 | - | - |
| H90 | O60 | 0.05～12.0 | ≥240 | ≥20 | - |
|  | H02 | 0.05～12.0 | ≥385 | - | - |
|  | H04 | 0.05～12.0 | ≥485 | - | - |
| H85 | O60 | 0.05～12.0 | ≥280 | ≥20 | - |
|  | H02 | 0.05～12.0 | ≥455 | - | - |
|  | H04 | 0.05～12.0 | ≥570 | - | - |
| H80 | O60 | 0.05～12.0 | ≥320 | ≥20 | - |
|  | H02 | 0.05～12.0 | ≥540 | - | - |
|  | H04 | 0.05～12.0 | ≥690 | - | - |
| H70 H68 H66 | O60 | 0.05～0.25 | ≥375 | ≥18 | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥355 | ≥25 | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥335 | ≥30 | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥315 | ≥35 | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥295 | ≥40 | - |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥275 | ≥45 | - |
|  |  | ＞13.0～18.0 | ≥275 | - | ≥50 |
|  | H00 | 0.05～0.25 | ≥385 | ≥18 | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥365 | ≥20 | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥350 | ≥24 | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥340 | ≥28 | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥330 | ≥33 | - |
|  |  | ＞6.0～8.5 | ≥320 | ≥35 | - |
|  | H01 | 0.05～0.25 | ≥400 | ≥10 | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥380 | ≥15 | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥370 | ≥20 | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥350 | ≥25 | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥340 | ≥30 | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | ≥330 | ≥32 | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| H70 H68 H66 | H02 | 0.05～0.25 | ≥410 | - | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥390 | ≥5 | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥375 | ≥10 | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥355 | ≥12 | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥345 | ≥14 | - |
|  |  | ＞6.0～8.5 | ≥340 | ≥16 | - |
|  | H03 | 0.05～0.25 | 540～735 | - | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | 490～685 | - | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 440～635 | - | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 390～590 | - | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 345～540 | - | - |
|  |  | ＞6.0～8.5 | 340～520 | - | - |
|  | H04 | 0.05～0.25 | 735～930 | - | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | 685～885 | - | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 635～835 | - | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 590～785 | - | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 540～735 | - | - |
|  |  | ＞6.0～8.5 | 490～685 | - | - |
|  | H06 | 0.1～0.25 | ≥800 | - | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥780 | - | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥750 | - | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥720 | - | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥690 | - | - |
| H65 | O60 | 0.05～0.25 | ≥335 | ≥18 | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥325 | ≥24 | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥315 | ≥28 | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥305 | ≥32 | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥295 | ≥35 | - |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥285 | ≥40 | - |
|  | H00 | 0.05～0.25 | ≥350 | ≥10 | - |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥340 | ≥15 | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥330 | ≥20 | - |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥320 | ≥25 | - |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥310 | ≥28 | - |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥300 | ≥32 | - |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| H65 | H01 | 0.05～0.25 | ≥370 | ≥6 | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥360 | ≥10 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥350 | ≥12 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥340 | ≥18 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥330 | ≥22 | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥320 | ≥28 | － |
|  | H02 | 0.05～0.25 | ≥410 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥400 | ≥4 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥390 | ≥7 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥380 | ≥10 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥375 | ≥13 | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥360 | ≥15 | － |
|  | H03 | 0.05～0.25 | 540～735 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | 490～685 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 440～635 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 390～590 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 375～570 | － | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | 370～550 | － | － |
|  | H04 | 0.05～0.25 | 685～885 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | 635～835 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 590～785 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 540～735 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 490～685 | － | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | 440～635 | － | － |
|  | H06 | 0.05～0.25 | ≥830 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥810 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥800 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥780 | － | － |
| H63 H62 | O60 | 0.05～0.25 | ≥345 | ≥18 | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥335 | ≥22 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥325 | ≥26 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥315 | ≥30 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥315 | ≥34 | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥305 | ≥36 | － |
|  | H00 | 0.05～0.25 | ≥360 | ≥8 | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥350 | ≥12 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥340 | ≥18 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥330 | ≥22 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥320 | ≥26 | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| H63 H62 | H00 | ＞6.0～13.0 | ≥310 | ≥30 | － |
|  | H01 | 0.05～0.25 | ≥380 | ≥5 | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥370 | ≥8 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥360 | ≥10 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥350 | ≥15 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥340 | ≥20 | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥330 | ≥25 | － |
|  | H02 | 0.05～0.25 | ≥430 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥410 | ≥4 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥390 | ≥7 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥375 | ≥10 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥355 | ≥12 | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | ≥350 | ≥14 | － |
|  | H03 | 0.05～0.25 | 590～785 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | 540～735 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 490～685 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 440～635 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 390～590 | － | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | 360～560 | － | － |
|  | H04 | 0.05～0.25 | 785～980 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | 685～885 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 635～835 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 590～785 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 540～735 | － | － |
|  |  | ＞6.0～13.0 | 490～685 | － | － |
|  | H06 | 0.05～0.25 | ≥850 | － | － |
|  |  | ＞0.25～1.0 | ≥830 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥800 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥770 | － | － |
| HB90-0.1 | H04 | 1.0～12.0 | ≥500 | － | － |
| HPb63-3 | O60 | 0.5～2.0 | ≥305 | ≥32 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥295 | ≥35 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥285 | ≥35 | － |
|  | H02 | 0.5～2.0 | 390～610 | ≥3 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 390～600 | ≥4 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 390～590 | ≥4 | － |
|  | H04 | 0.5～6.0 | 570～735 | － | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| HPb62-0.8 | H02 | 0.5～6.0 | 410～540 | ≥12 | － |
|  | H04 | 0.5～6.0 | 450～560 | － | － |
| HPb59-1 | O60 | 0.5～2.0 | ≥345 | ≥25 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥335 | ≥28 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥325 | ≥30 | － |
|  | H02 | 0.5～2.0 | 390～590 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 390～590 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 375～570 | － | － |
|  | H04 | 0.5～2.0 | 490～735 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 490～685 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 440～635 | － | － |
| HPb61-1 | H02 | 0.5～2.0 | ≥390 | ≥10 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥380 | ≥10 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥375 | ≥15 | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | ≥365 | ≥15 | － |
|  | H04 | 0.5～2.0 | ≥520 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥490 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥465 | － | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | ≥440 | － | － |
| HPb59-3 | H02 | 1.0～2.0 | ≥385 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥380 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥370 | － | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | ≥360 | － | － |
|  | H04 | 1.0～2.0 | ≥480 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥460 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥435 | － | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | ≥430 | － | － |
| HSn60-1 HSn62-1 | O60 | 0.5～2.0 | ≥315 | ≥15 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥305 | ≥20 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥295 | ≥25 | － |
|  | H04 | 0.5～2.0 | 590～835 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 540～785 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 490～735 | － | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| HMn62-13 | O60 | 0.5～6.0 | 400～550 | ≥25 | － |
|  | H01 | 0.5～6.0 | 450～600 | ≥18 | － |
|  | H02 | 0.5～6.0 | 500～650 | ≥12 | － |
|  | H03 | 0.5～6.0 | 550～700 | － | － |
|  | H04 | 0.5～6.0 | ≥650 | － | － |
| QSn4-3 | O60 | 0.1～1.0 | ≥350 | ≥35 | － |
|  |  | ＞1.0～8.5 |  | ≥45 | － |
|  | H01 | 0.1～1.0 | 460～580 | ≥5 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 420～540 | ≥10 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 400～520 | ≥20 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 380～480 | ≥25 | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | 360～450 | － | － |
|  | H02 | 0.1～1.0 | 500～700 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 480～680 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 450～650 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 430～630 | － | － |
| QSn8-0.3 | O60 | 0.5～8.0 | 365-470 | ≥30 | － |
|  | H01 | 0.5～8.0 | 510-625 | ≥8 | － |
|  | H02 | 0.5～8.0 | 655-795 | - | － |
|  | H03 | 0.5～8.0 | 780-930 | - | － |
|  | H04 | 0.5～8.0 | 860-1035 | - | － |
| QSn7-0.2 QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 QSn5-0.2 QSi3-1 | O60 | 0.1～1.0 | ≥350 | ≥35 | － |
|  |  | ＞1.0～8.5 | ≥350 | ≥45 | － |
|  | H01 | 0.1～1.0 | 480～680 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 450～650 | ≥10 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 420～620 | ≥15 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 400～600 | ≥20 | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | 380～580 | ≥22 | － |
|  | H02 | 0.1～1.0 | 540～740 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 520～720 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 500～700 | ≥4 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 480～680 | ≥8 | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | 460～660 | ≥10 | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| QSn7-0.2 QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 QSn5-0.2 QSi3-1 | H03 | 0.1～1.0 | 750～950 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 730～920 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 710～900 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 690～880 | － | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | 640～860 | － | － |
|  | H04 | 0.1～1.0 | 880～1130 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 860～1060 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 830～1030 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 780～980 | － | － |
|  |  | ＞6.0～8.5 | 690～950 | － | － |
| QSi3-1 | O60 | ＞8.5～13.0 | ≥350 | ≥45 | － |
|  |  | ＞13.0～18.0 |  | - | 50 |
|  | H01 | ＞8.5～13.0 | 380～580 | ≥22 | － |
|  |  | ＞13.0～18.0 |  | - | 26 |
| QSn15-1-1 | O60 | 0.5～1.0 | ≥365 | ≥28 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥360 | ≥32 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥350 | ≥35 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | ≥345 | ≥36 | － |
|  | H01 | 0.5～1.0 | 630～780 | ≥25 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 600～750 | ≥30 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 580～730 | ≥32 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 550～700 | ≥35 | － |
|  | H02 | 0.5～1.0 | 770～910 | ≥3 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 740～880 | ≥6 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 720～850 | ≥8 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 680～810 | ≥10 | － |
|  | H03 | 0.5～1.0 | 800～930 | ≥1 | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 780～910 | ≥2 | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 750～880 | ≥2 | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 720～850 | ≥3 | － |
|  | H04 | 0.5～1.0 | 850～1080 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 840～980 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | 830～960 | － | － |
|  |  | ＞4.0～6.0 | 820～950 | － | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| QSn4-4-4 | H02 | 0.1～8.5 | ≥360 | ≥12 | － |
|  | H04 | 0.1～8.5 | ≥420 | ≥10 | － |
| QCr4.5-2.5-0.6 | O60 | 0.5～6.0 | 400～600 | ≥25 | － |
|  | TH04、TF00 | 0.5～6.0 | 550～850 | － | － |
| QAl7 | H02 | 1.0～6.0 | ≥550 | ≥8 | － |
|  | H04 | 1.0～6.0 | ≥600 | ≥4 | － |
| QAl9-2 | H04 | 0.6～1.0 | ≥580 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 |  | ≥1 | － |
|  |  | ＞2.0～5.0 |  | ≥2 | － |
|  |  | ＞5.0～6.0 | ≥530 | ≥3 | － |
| B19 | O60 | 0.1～0.5 | ≥295 | ≥20 | － |
|  |  | ＞0.5～6.0 |  | ≥25 | － |
|  | H04 | 0.1～0.5 | 590～880 | － | － |
|  |  | ＞0.5～6.0 | 490～785 | － | － |
| BFe10-1-1 | O60 | 0.1～1.0 | ≥450 | ≥15 | － |
|  |  | ＞1.0～6.0 | ≥400 | ≥18 | － |
|  | H04 | 0.1～1.0 | ≥780 | － | － |
|  |  | ＞1.0～6.0 | ≥650 | － | － |
| BFe30-1-1 | O60 | 0.1～0.5 | ≥345 | ≥20 | － |
|  |  | ＞0.5～6.0 |  | ≥25 | － |
|  | H04 | 0.1～0.5 | 685～980 | － | － |
|  |  | ＞0.5～6.0 | 590～880 | － | － |
| BMn3-12 | O60 | 0.05～1.0 | ≥440 | ≥12 | － |
|  |  | ＞1.0～6.0 | ≥390 | ≥20 | － |
|  | H04 | 0.05～1.0 | ≥785 | － | － |
|  |  | ＞1.0～6.0 | ≥685 | － | － |
| BMn40-1.5 | O60 | 0.05～0.20 | ≥390 | ≥15 | － |
|  |  | ＞0.20～0.50 |  | ≥20 | － |
|  |  | ＞0.50～6.0 |  | ≥25 | － |
|  | H04 | 0.05～0.20 | 685～980 | － | － |
|  |  | ＞0.20～0.50 | 685～880 | － | － |
|  |  | ＞0.50～6.0 | 635～835 | － | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| BZn9-29、 BZn12-24、 BZn12-26 | O60 | 0.1～0.2 | ≥320 | ≥15 | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 |  | ≥20 | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 |  | ≥25 | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 |  | ≥30 | － |
|  | H00 | 0.1～0.2 | 400～570 | ≥12 | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 380～550 | ≥16 | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 360～540 | ≥22 | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 340～520 | ≥25 | － |
|  | H01 | 0.1～0.2 | 420～620 | ≥6 | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 400～600 | ≥8 | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 380～590 | ≥12 | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 360～570 | ≥18 | － |
|  | H02 | 0.1～0.2 | 480～680 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 460～640 | ≥6 | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 440～630 | ≥9 | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 420～600 | ≥12 | － |
|  | H03 | 0.1～0.2 | 550～800 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 530～750 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 510～730 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 490～630 | － | － |
|  | H04 | 0.1～0.2 | 680～880 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 630～820 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 600～800 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 580～700 | － | － |
|  | H06 | 0.5～4.0 | ≥720 | － | － |
| BZn15-20 BZn18-20 | O60 | 0.1～0.2 | ≥345 | ≥15 | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 |  | ≥20 | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 |  | ≥25 | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 |  | ≥30 | － |
|  |  | ＞8.0～13.0 |  | ≥35 | － |
|  |  | ＞13.0～18.0 |  | - | ≥40 |
|  | H00 | 0.1～0.2 | 450～600 | ≥12 | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 435～570 | ≥15 | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 420～550 | ≥20 | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 410～520 | ≥24 | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
| BZn15-20 BZn18-20 | H01 | 0.1～0.2 | 470～660 | ≥10 | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 460～620 | ≥12 | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 440～600 | ≥14 | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 420～570 | ≥16 | － |
|  | H02 | 0.1～0.2 | 510～780 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 490～735 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 440～685 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 440～635 | － | － |
|  | H03 | 0.1～0.2 | 620～860 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 610～810 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 595～760 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 580～700 | － | － |
|  | H04 | 0.1～0.2 | 735～980 | － | － |
|  |  | 0.2～0.5 | 735～930 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 635～880 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 540～785 | － | － |
|  | H06 | 0.5～1.0 | ≥750 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥740 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥730 | － | － |
| BZn22-16 BZn25-18 | O60 | 0.1～0.2 | ≥440 | － | － |
|  |  | 0.2～0.5 |  | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 |  | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 |  | － | － |
|  | H00 | 0.1～0.2 | 500～680 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 490～650 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 470～630 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 460～600 | － | － |
|  | H01 | 0.1～0.2 | 540～720 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 520～690 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 500～670 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 480～650 | － | － |
|  | H02 | 0.1～0.2 | 640～830 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 620～800 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 600～780 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 580～760 | － | － |

表4（续）

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A100mm | A |
|  | H03 | 0.1～0.2 | 660～880 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 640～850 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 620～830 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 600～810 | － | － |
| BZn22-16 BZn25-18 | H04 | 0.1～0.2 | 750～990 | － | － |
|  |  | ＞0.2～0.5 | 740～950 | － | － |
|  |  | ＞0.5～2.0 | 650～900 | － | － |
|  |  | ＞2.0～8.0 | 630～860 | － | － |
|  | H06 | 0.1～1.0 | ≥820 | － | － |
|  |  | ＞1.0～2.0 | ≥810 | － | － |
|  |  | ＞2.0～4.0 | ≥800 | － | － |
| BZn40-20 | O60 | 1.0～6.0 | 500～650 | ≥20 | － |
|  | H01 | 1.0～6.0 | 550～700 | ≥8 | － |
|  | H02 | 1.0～6.0 | 600～850 | － | － |
|  | H03 | 1.0～6.0 | 750～900 | － | － |
|  | H04 | 1.0～6.0 | 800～1000 | － | － |
| BZn12-37-1.5 | H02 | 0.5～9.0 | 600～700 | - | － |
|  | H04 | 0.5～9.0 | 650～750 | - | － |

- 3.4.2 线材可进行洛氏、布氏或维氏硬度的检验，其要求由供需双方协商。`

- 3.5 氢脆试验

- 直径不小于0.3mm的TU0、TU1、TU2线材应进行氢脆试验，试验后不应出现氢脆现象。

- 3.6反复弯曲试验

- 3.6.1直径0.3mm～8.5mm的硬态（H04）硅青铜和锡青铜线材应进行反复弯曲试验，弯曲次数应不少于3次，弯曲处不产生裂纹。

- 3.6.2其它线材也可进行反复弯曲实验，其要求由供需双方协商。

- 3.7扭转试验

线材可进行扭转试验，其要求由供需双方协商。

- 3.8 缠绕试验

用做弹簧的硅青铜和锡青铜线材应进行缠绕试验，于线材两倍直径的圆柱体上缠绕10圈不裂。

- 3.9 残余应力

- 3.9.1硬态（H04）硅青铜和锡青铜线材应进行残余应力检验。

- 3.9.2其它线材也可进行残余应力检验。

- 3.10 断口检验

- 线材断口应致密、无缩尾，允许存在不影响用户使用的轻微缺陷。其缺陷大小和数量应符合YS/T 336规定。

- 3.11 晶粒度

线材可进行晶粒度检测，其要求由供需双方协商。

- 3.12表面质量

- 线材表面应光洁，不应有影响使用的有害缺陷。

- 3.13线材卷（轴）重量

- 3.13.1线材卷（轴）重量应符合表5的规定：

- 表5  线材卷（轴）重量

| 直径（或对边距） mm | 每卷（轴）重量 kg |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准卷 | 较轻卷 |
| 0.05～0.5 | 5±1 | 2±1 |
| ＞0.5～1.0 | 12±1 | 8±1 |
| ＞1.0～2.0 | 25±2 | 15±2 |
| ＞2.0～4.0 | 30±5 | 20±5 |
| ＞4.0～6.0 | 35±5 | 25±5 |
| ＞6.0～13.0 | 200±20 | 150±20 |
| ＞13.0～18.0 | 500±50 | 350±50 |

- 3.13.2每批许可交付重量不大于10％的较轻线卷（轴）。

- 3.13.3用户对线材卷（轴）重量有特殊要求时,其要求由供需双方协商。

- 4 试验方法

- 4.1化学成分

线材的化学成分分析方法应按GB/T5121(所有部分)、YS/T482或YS/T 483的规定进行,仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

- 4.2 外形尺寸及其允许偏差

线材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

- 4.3力学性能

4.3.1线材的室温力学性能检验方法按GB/T 10573或GB/T 228.1-2010的规定进行，其中不同规格产品检测方法应符合表6的规格。

表6 抗拉性能检验方法

| 4.3.2 线材的洛氏硬度检验方法按GB/T 230.1的规定进行，布氏硬度检验方法按GB/T 231.1的规定进行，维氏硬度检验方法按GB/T 4340.1的规定进行。 直径（或对边距） mm | 检测方法 | 试样编号 |
| --- | --- | --- |
| ≤0.25 | 按 GB/T 10573的规定进行 | 按YS/T 815 规定的线材拉伸试样，取全截面试样 |
| ＞0.25～4.0 | 按GB/T 228.1-2010的规定进行 | 按GB/T 228.1-2010附录C中的R9 |
| ＞4.0～13.0 | 按GB/T 228.1-2010的规定进行 | 按YS/T 815 规定的线材拉伸试样，取全截面试样 |
| ＞13.0 | 按GB/T 228.1-2010的规定进行 | 按GB/T 228.1-2010附录D中的R4 |

- 4.4  氢脆试验

线材的氢脆试验方法按GB/T 23606中闭合弯曲试验方法的规定进行。

- 4.5 反复弯曲试验

线材的反复弯曲试验方法按GB/T 238的规定进行。

- 4.6 扭转试验

线材的扭转试验方法按GB/T 239.1或GB/T 239.2的规定进行。

- 4.7 缠绕试验

线材的缠绕试验方法按GB/T 2976的规定进行。

- 4.8 残余应力

线材的残余应力检验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

- 4.9断口

规格≥5.0mm线材断口检验方法按YS/T 336的规定进行, 规格＜5.0mm的线材在线材坯料取样检测断口。

- 4.10晶粒度

线材的晶粒度检测方法按YS/T 347的规定进行。

- 4.11 表面质量

线材的表面质量应目视检验。

- 4.12 卷（轴）重量

线材卷（轴）重量用相应精度的测量工具检测。

- 检验规则

- 5.1检查和验收

- 5.1.1线材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量保证书。

- 5.1.2需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内，以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2组批

线材应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量应不超过1500kg。

  - 检验项目

- 5.3.1每批线材应进行化学成分、外形尺寸及偏差、拉伸性能、断口、表面质量及卷（轴）重量的检验。

- 5.3.2 TU0、TU1、TU2线材，每批应应进行氢脆试验；

- 5.3.3直径0.3mm～8.5mm的硬态（H04）硅青铜和锡青铜线材，每批应进行反复弯曲试验；当需方有要求，除直径0.3mm～8.5mm的硬态（H04）硅青铜和锡青铜以外的其它线材每批也应进行反复弯曲试验。

- 5.3.4用做弹簧的硅青铜和锡青铜线材，每批应进行缠绕试验。

- 5.3.5硬态（H04）硅青铜和锡青铜线材，每批应进行残余应力的检验；当需方有要求，除硬态（H04）硅青铜和锡青铜以外的其它线材每批也应进行残余应力的检验。

- 5.3.6当需方有要求，线材每批还应进行硬度、扭转试验、晶粒度的检验。

  - 取样

线材的取样应符合表7的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

- 表7  取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 拉伸性能 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.4.1 | 4.3.1 |
|  | 硬度 | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.4.2 | 4.3.2 |
| 氢脆试验 |  | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 反复弯曲试验 |  | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.6 | 4.5 |
| 扭转试验 |  | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.7 | 4.6 |
| 缠绕试验 |  | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.8 | 4.7 |
| 残余应力 |  | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.9 | 4.8 |
| 断口 |  | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.10 | 4.9 |
| 晶粒度 |  | 每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样 | 3.11 | 4.10 |
| 表面质量 |  | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 3.12 | 4.11 |
| 卷（轴）重量 |  | 每卷（轴） | 3.13 | 4.12 |

- 5.5 检验结果的判定

5.5.1化学成分不合格时，判该批线材不合格。

5.5.2线材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该卷（轴）不合格。每批中不合格件数超出接受质量限时，判整批不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

5.5.3 当力学性能、氢脆试验、反复弯曲试验、扭转试验、缠绕试验、残余应力、断口和晶粒度的试验结果中有试样不合格时，应从该批线材中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那卷线材）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批线材不合格，或由供方重新处理。

- 6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

线材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

- 7订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容；

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格；

e) 重量或卷数；

f）硬度、扭转试验、晶粒度(当有要求时)；

g）除直径0.3mm～8.5mm的硬态（H04）硅青铜和锡青铜以外的其它线材的反复弯曲试验（当有要求时）；

h) 除硬态（H04）硅青铜和锡青铜以外的其它线材的残余应力试验（当有要求时）；

i）本标准编号；

j) 其他。