标准讨论稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜及铜合金线材》                   承办人：刘庆    共 2页    第 1页

标准项目负责起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司

电  话：0574-83004602                                                        2016年06月 25日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 增加“铜氢脆检验方法”，删除“黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定”。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 2 | 3.1.2 | 表1中增TU0牌号，后续增加相应的要求。 | 绍兴市力博电器有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.1.2 | 表1中TZr0.15、TCr1-0.15、TCr1-0.18、TCr1、HPb60-2、HPb62-3、HSi61-0.6、HBi59-1、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3、HSb60-0.9等牌号删除，同时删除相应的要求。 | 有色标委 | 采纳 | 该类产品有专用的线材标准。 |
| 4 | 3.1.2 | 表1中QCd1改为TCd1，后续章条做相应修改。 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3.3.1 | 表2的注2中，较高级改为高精级 。 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3.4.1 | 线材的室温纵向拉伸性能中的“纵向”两字删除，后续章条做相应修改。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 7 | 3.4.1 | 表4 中第一行TU1的抗拉强度改为195MPa ～255 MPa。 | 绍兴市力博电器有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 3.5 | 增加TU0、TU1、TU2线材应进行氢脆试验要求，后续增加相应试验方法。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 9 | 3.6.1 | 把“硅青铜线材和硬态锡青铜线材”改为“硬态硅青铜和锡青铜线材”，后续章条做相应修改。 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 采纳 |  |
| 10 | 3.8 | 把“消除残余应力的处理”改为“残余应力检验”，后续章条做相应修改。 | 苏州金江铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 3.9 | 耐脱锌腐蚀性能要求删除 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 12 | 4.9 | 断口检验按5.0mm分开表述。 | 宁波长振铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.3.1 | 把“力学性能”改为“拉伸性能” | 苏州金江铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 5.4 | 表8中“任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴）”，改为 “每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样”。 | 苏州金江铜业有限公司 | 采纳 |  |

标准讨论稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜及铜合金线材》                     承办人：刘庆    共 2页    第 2页

标准项目负责起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司

电  话：0574-83004602                                                        2016年06月 25日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7 | 增加两个内容： g）除直径0.3mm～8.5mm的硬态硅青铜和锡青铜以外的其它线材的反复弯曲试验（当有要求时）； h) 除硬态硅青铜和锡青铜以外的其它线材的残余应力试验（当有要求时）； | 有色标委 |  |  |
|  |  |  | 苏州撼力 |  |  |
|  |  |  | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |  |  |

说明：①发送《讨论稿》的单位数：9个；

②收到《讨论稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

③没有回函的单位数：2 个。