YS

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××××.1-20××

粗碲化学分析方法

第1部分：碲量的测定

Methods for chemical analysis of crude Tellurium—

Part 1 ：Determination of Tellurium Content

（预审稿）

20××-××-×× 发布                      20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前    言

YS/T XXXX《粗碲化学分析方法》分为以下3个部分：

——第1部分 碲含量的测定

——第2部分 金银含量的测定 火试金法法

——第3部分 铜含量的测定 碘量法

本部分为YS/T XXXX 的第1部分

本部分是按照GB/1.1－2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

粗碲化学分析方法

第1部分：碲量的测定

1 范围

本部分规定了粗碲中碲含量的测定方法。

本部分适用于粗碲中碲含量的测定，测定范围：10%～99%

2 方法提要

试料用盐酸和硝酸溶解，盐酸羟胺沉淀硒、金等，过滤分离硒及酸不溶物，在3N～4N的酸度条件下用亚硫酸及盐酸联胺沉淀碲，用ICP或AAS测定滤液中的碲及共沉淀的银杂质，由此得到粗碲中碲的含量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸（ρ=1.18克/mL）

3.2 盐酸溶液（1+5）

3.3硝酸（ρ=1.42克/mL）

3.4 亚硫酸 (SO2含量≥6.0%)

3.5 盐酸联胺（20%水溶液，现配现用）

3.6 盐酸羟胺

3.7 无水乙醇

4 仪器和设备

4.1 玻璃坩埚（G4，30mL）:预先将坩埚置于1:1的王水溶液，加热溶解两小时以上，然后抽滤，用水反复冲洗干净，置于100℃～105℃烘箱中烘干至恒重，置于干燥器中待用。

4.2  电热恒温干燥箱。

5 试样

5.1 试样粒度应不大于0.15mm。

5.2 试样应在100℃～105℃烘箱中烘干2h，置于干燥器中冷却至室温。

6 分析步骤

6.1 测定数量

称取2份试料平行测定，取其算术平均值。

6.2 试料

按照以下表格称取试样的质量，精确至0.0001g。

| 碲含量范围 | 称取试样的质量(g) |
| --- | --- |
| <20% | 3.0 |
| 20%～30% | 1.5 |
| >30%～50% | 1.0 |
| >50% | 0.5 |

6.3 测定

6.3.1.将试料置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.3）和30mL盐酸（3.1），于电热板上溶解试样,，溶解完全后加入70mL水，稍加热10min，摇匀后缓慢加入12克盐酸羟胺（3.6），同时一边加入一边摇晃溶液。在烧杯上盖上表面皿，并摇晃烧杯数次，低温加热1.5-2h，如果试料中含有硒，硒将会产生沉淀并由红色凝聚为黑色，溶液变得澄清。

6.3.2  取下冷却，过滤到500mL的锥形瓶中，溶液过滤完后，用盐酸溶液（3.2）冲洗杯壁及滤纸4-5次，然后用水洗2次，完成过滤后得到的滤液大约在220mL左右。

6.3.3 将500mL锥形瓶（6.3.2）放置在电热板上，加热至70～90℃后立即加入30mL亚硫酸溶液（3.4）和30mL 盐酸联胺溶液（3.5），摇匀后再加入50 mL亚硫酸溶液（3.4），继续加热，溶液在70～90℃保温至沉淀物凝聚，溶液澄清（保温过程一般在1 h～1.5h）。

6.3.4 取下冷却，用盐酸溶液（3.2）将黑色沉淀完全转移到玻璃坩埚（4.1）中，抽滤，再用20%的盐酸溶液搅拌冲洗碲黑色沉淀两次，然后用水反复冲洗并同时用玻璃棒搅拌碲黑色沉淀（玻璃棒头要光滑呈水滴状，防止玻璃棒沾样或掉玻璃碎屑），再碾压平实黑色沉淀并冲洗玻璃棒，最后用3 mL的无水乙醇（3.7）冲洗碲黑色沉淀，收集滤液并用量筒量取滤液的体积，滤液体积应不小于550mL。滤液用ICP或AAS检测滤液中碲离子浓度。

6.3.5将玻璃坩埚（6.3.4）取下放入恒温烘箱中105～110℃干燥1.5h，转移进干燥器冷却，称重,  重复烘干至恒重（重量维持在0.0003g变动范围即可）。

6.3.6  用20mL王水溶解已恒重好的沉淀物，用水定容至100mL的容量瓶，用ICP或AAS检测银含量（如果试样中银含量相对于碲量小于0.02%，则可以不进行该次测定）

7 分析结果的计算

试料中如果银量小于0.02%，按下式计算碲的含量：

Te（%）=(m2−m1+m3)×100m

式中：m1——坩埚的质量，g；

m2——恒重后坩埚加沉淀物的质量，g；

m3——滤液中碲的质量，g；

m——称取试料的质量，g。

碲量的测定结果表示至小数点后第二位。

试料中如果银量大于0.02%，按下式计算碲的含量按下式计算碲的含量：

Te（%）=(m2−m1）∗（1−A)+m3×100m

式中：m1——坩埚的质量，g；

m2——恒重后坩埚加沉淀物的质量，g；

m3——滤液中碲的质量，g；

A-----沉淀物中银的质量分数；

m——称取试料的质量，g。

碲量的测定结果表示至小数点后第二位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| WTe /% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| WTe /% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R% |  |  |  |  |  |  |  |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-XX；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 实验日期。