中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.1—201X

粗氢氧化镍化学分析方法

第1部分:镍量的测定

丁二酮肟重量法

Method for chemical analysis of crude nickel hydroxide

Part 1: Determination of nickel content

Dimethylglyoxime gravimetric

(预审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13

201x—xx--xx发布	201x--xx--xx实施

前    言

YS/T XX -201X《粗氢氧化镍化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分：镍量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴量的测定  原子吸收光谱法；

——第3部分：钴、铜、锰、锌、铁、钙、镁、铝、铅、镉、砷量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：氯量的测定  比浊法。

本部分为第1部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司。

本部分起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广州有色金属研究院、金川集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、江西铜业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、衢州华友钴新材料有限公司、广东省韶关市质量计量监督检测所。

本部分起草人：

粗氢氧化镍化学分析方法

第1部分：镍量的测定  丁二酮肟重量法

1范围

本部分规定了粗氢氧化镍中的镍量的测定方法。

本部分适用于粗氢氧化镍中的镍量的测定。测定范围：20 %～50 %。

2方法提要

试样用盐酸溶解，在微氨性的溶液中，镍与丁二酮肟生成红色沉淀，将沉淀在120℃烘干、称重。

3 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为分析纯试剂，所用水为蒸馏水或去离子水。

3.1盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.3氨水（1+1）。

3.4乙酸铵（200 g/L）。

3.5硫代硫酸钠（200 g/L）。

3.6 酒石酸钾（200 g/L），过滤后使用。

3.7乙醇（1+4）。

3.8丁二酮肟乙醇（10 g/L）。

4 仪器

4.1电热恒温干燥箱。

4.2玻璃砂芯坩埚G4（滤板孔径5 m -15 m）。

5 试样

5.1样品粒度不大于100 目（0.154 mm）。

5.2分析样品预先按双方协商的条件烘干，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

6 分析步骤

6.1试料

称取1.00 g试样，准确至0.0001 g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4测定

6.4.1将试料（6.1）置于400 mL的烧杯中，加入20 mL盐酸（3.1），加入5 mL硝酸（3.2），盖上表面皿，加热完全溶解至湿盐状，取下，冷却，用水洗涤表面皿及烧杯壁，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤。

6.4.2按表1移取试液（6.3.1）于500 mL烧杯中，加入10 mL酒石酸钾（3.6），150 mL沸水，10 mL乙酸铵（3.4），在不断搅拌下，加入10 mL硫代硫酸钠（3.5），放置片刻，用氨水（3.3）调节pH6～7，然后在水浴上加热（溶液温度控制在60℃～70℃），在不断搅拌下，缓缓加入50 mL丁二酮肟乙醇（3.8），使丁二酮肟镍沉淀完全，在60℃～70℃处保温30 min。

6.4.3将沉淀（6.4.2）用已恒重的玻璃砂芯坩埚（5.2）抽滤，用乙醇（3.7）洗涤沉淀全部移入玻璃砂芯坩埚（4.2）内，并洗涤沉淀8次～10次，将带沉淀的玻璃砂芯坩埚（4.2）于120℃电热恒温干燥箱（4.1）内烘干2h。取出置于干燥器中冷却至室温，称量，并反复烘干至恒重。

表1  试液的分取体积

| 镍量/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| ≤30 | 25.00 |
| ＞30 | 20.00 |

7分析结果的计算

按式（1）计算镍的质量分数wNi，数值以%数表示：

wNi=m2−m1⋅V0×0.2032m0⋅V1×100                 …………………（1）

式中：

m0  ——试料量，单位为克（g）；

m1 ——玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m2 ——玻璃砂芯坩埚+丁二酮肟镍沉淀的质量，单位为克（g）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

0.2032 ——丁二酮肟镍换算成镍的换算因子。

所得结果表示至小数点后两位。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1重复性限

| 质量分数/% | 22.05 | 31.68 | 39.74 | 47.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.29 |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| 质量分数/% | 22.05 | 31.68 | 39.74 | 47.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.45 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。