中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.4—201X

粗氢氧化镍化学分析方法

第4部分:氯离子量的测定

氯化银比浊法

Method for chemical analysis of crude nickel hydroxide

Part 4: Determination of chloride  ion contents

Silver chloride turbidimetry

(预审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13

201x—xx--xx发布	201x--xx--xx实施

前    言

YS/T XX -201X《粗氢氧化镍化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分YS/T XX -201X  镍量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分YS/T XX -201X  钴量的测定  原子吸收光谱法；

——第3部分YS/T XX -201X  钴、铜、锰、锌、铁、钙、镁、铝、铅、镉、砷量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。

——第4部分YS/T XX -201X  氯离子量的测定  氯化银比浊法

本部分为第4部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司。

本部分负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

本部分起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、金川集团股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检测所、广州有色金属研究院、华南理工大学、浙江华友钴业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、北京有色金属研究总院。

本部分起草人：左鸿毅、 黄萍 、师世龙 、xxx、xxx 、xxx

粗氢氧化镍化学分析方法

第4部分：氯量的测定

比浊法

1范围

本部分规定了粗氢氧化镍中的氯离子量的测定方法。

本部分适用于粗氢氧化镍中的氯离子量的测定。测定范围：0.010 %～0.40 %。

2方法提要

试样用硝酸双氧水溶解，加入硝酸银形成悬浊液，扣除试料空白，于370nm处测定吸光度，从工作曲线查得氯离子量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。本部分试验用水为去离子水，符合二级水规格。

3.1  氯化钠（工作基准试剂）。

3.2  30%双氧水（市售）。

3.3  丙酮（市售）。

3.4  硝酸(ρ1.42g/mL)。

3.5  硝酸(3+1)。

3.6  硝酸银溶液（2%）:2g硝酸银溶解于 100mL水中，如有浑浊则过滤使用，储于棕色瓶中。

3.7  氯标准贮存溶液:称取 1.6485 g 经 500℃-600 ℃ 灼烧至恒重的基准氯化钠（3.1）于250 mL 烧杯中, 加150 mL 水溶解，移入l000 mL 容量瓶中定容，混匀。此溶液1mL含1000μg氯。

3.8 氯标准溶液：准确移取氯标准贮备溶液(3.7) 10.00mL于500mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含20μg 氯。

4 仪器

4.1 分光光度计。

4.2 水浴锅。

5 试样

5.1样品粒度不大于100 目（0.154 mm）。

5.2分析样品预先按双方协商的条件烘干，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

6 分析步骤

6.1试料

- 按表1称取试料， 精确至0.0001g。

- 表1 试料称取量及分取试液体积

| - 氯含量 /% | - 试料量 /g | - 定容体积/mL | 分取体积/mL | 补加硝酸（3+1）/mL | 分取后定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ≥0.01-0.06 | - 0.50 | - 100 | 25 | / | 50 |
| - >0.06-0.20 | - 0.25 | - 100 | 20 | 1 | 50 |
| - >0.20-0.40 | - 0.25 | - 100 | 10 | 3 | 50 |

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做试剂空白试验。

6.4测定

6.4.1  按表1称取试样，精确至0.0001g，将试样置于300mL烧杯中，加入沸水50mL，在不断搅拌下缓慢加入15mL硝酸(3.4)，加入1滴~2滴双氧水（3.2）[双氧水加入量以观察不到紫红色为宜]，继续搅拌。在100℃水浴中加热20min至试料完全溶解，冷却。将试液按表1以水定容。将溶液用中速定量滤纸干滤，初滤液弃去，保留中段滤液。按表1同时分取试液2份。

6.4.2 一份溶液加入5.0mL丙酮（3.3），按表1用水定容至刻度，混匀后作为样品空白溶液。

6.4.3  另一份溶液按表1补加硝酸（3.5），加水至40mL左右，加入5.0mL丙酮（3.3），加入2.0mL硝酸银（3.6） [每加一种试剂均需摇匀]。用水定容至刻度，混匀，于暗处放置15min。

6.4.4  移取溶液（6.4.2和6.4.3）于2cm吸收皿，以水为参比，随同试剂空白溶液于分光光度计波长370nm处测量吸光度，待测样品溶液（6.4.3）吸光度减去样品空白溶液（6.4.2）吸光度即为实际样品吸光度，从工作曲线上查得相应的氯离子量。（溶液保证在30min内完成）

- 6.5 工作曲线的绘制

用移液管分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL氯标准溶液(3.8)于一组50mL容量瓶中，加入5mL硝酸(3.5)，与试料溶液6.4.3同步操作，测定吸光度。（溶液保证在30min内完成）。以氯离子质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 7 分析结果的计算

按式(1)计算被测元素的质量分数wCl，数值以%表示：

wCl=ρ1−ρ0⋅V1⋅V3×10−6m⋅V2                 ……………………………（1）

式中：

ρ1——试样溶液中氯的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ0——空白溶液中氯的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V1——定容体积，单位为毫升(mL);

V2——分取量，单位为毫升(mL);

V3——分取后定容体积，单位为毫升(mL);

m——试料的质量，单位为克(g)；

所得结果保留至小数点后二位有效数字。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1重复性限

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |  |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% |  |  |  |  |  |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。