前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 665-2009《重熔用精铝锭》。

本标准与YS/T 665-2009相比，主要技术变化如下：

——增加了Al99.996、Al99.990、Al99.97、Al99.92、Al99.90 等五个牌号；

——减少了原有标准牌号Al99.993A、Al99.99A两个牌号；

——Al99.99以上牌号的化学成分中增加Cr、Ni、Zr、B元素的要求；

——所有牌号的化学成分增加了V元素的要求。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：新疆众和股份有限公司、包头铝业有限公司

本标准参加起草单位：东北轻合金有限责任公司、×××、×××、×××

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 665-2009。

重熔用精铝锭

1 范围

本标准规定了重熔用精铝锭的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于一次电解、三层液电解法及偏析法生产的重熔用精铝锭（以下简称精铝锭）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170  数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 25820  包装用钢带

QB/T 3811  塑料打包带

3 要求

3.1 产品分类

精铝锭按化学成分分为Al99.996、 Al99.995、Al99.993、Al99.990、Al99.99、 Al99.98、Al99.97、Al99.95、Al99.92、Al99.90十个牌号。

3.2化学成分

精铝锭的化学成分应符合表1的规定。精铝锭应控制ω(Cd+Hg+Pb)≤0.0095%，ω(As)≤0.0090%。需方对其他杂质元素有要求时，由供需双方协商后确定，并在订货单（或合同）中注明。

表1

| 牌号 | 纯度 | 化学成分（质量分数） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不大于，μg/g | 铝含量不小于,% |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | B | Ti | Zr | 其他 每种a |  |
| Al99.996 | 4N6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 99.996b |
| Al99.995 | 4N5 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 99.995b |
| Al99.993 | 4N3 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 99.993b |
| Al99.990 | 4N | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 20 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 99.990b |
| Al99.99 | 4N | 30 | 30 | 50 | 10 | 20 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 99.99c |
| Al99.98 | 3N8 | 70 | 70 | 50 | 20 | 20 | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 99.98c |
| Al99.97 | 3N7 | 80 | 80 | 80 | 30 | 20 | - | - | 50 | 40 | 10 | - | 20 | - | 30 | 99.97c |
| Al99.95 | 3N5 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | - | - | 100 | 100 | 80 | - | 50 | - | 100 | 99.95c |
| Al99.92 | 3N2 | 400 | 400 | 100 | - | - | - | - | 120 | 120 | 100 | - | - | - | 100 | 99.92c |
| Al99.90 | 3N | 400 | 600 | 100 | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 99.90c |
| a 其他每种指表中未列出或未规定数值的元素。 |
| b 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.00005%的元素含量总和的差值，求和前各元素数值要表示到0.000XX%，求和后的数值修约到0.00X%。 |
| c 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.0001%的元素含量总和的差值，求和前各元素数值要表示到0.00XX%，求和后的数值修约到0.00X%。 |

3.3 外观质量

精铝锭表面应整洁，无较严重的飞边，允许有轻微的夹渣。

3.4锭重和锭型

3.4.1 每批或每块精铝锭重量由供需双方协商确定。

3.4.2 锭型应适合于包装，运输和贮存的需要。

3.5 其他要求

需方对产品质量有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货合同中注明。

4 试验方法

4.1 化学成分

4.1.1 仅对表1中“Al”及“其他每种”栏之外有数值规定的元素进行常规化学分析。

4.1.2 精铝锭的化学成分分析方法按GB/T 20975或GB/T 7999的规定进行。仲裁分析按GB/T20975的规定进行或由供需双方协商。

4.1.3 分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T8170的有关规定进行，修约数位与表1中的极限数位一致。

4.2外观质量

精铝锭的外观质量采用目视检查。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一熔炼号的产品组成。

5.3 计重

产品应检斤计重。

5.4 检验项目

每批精铝锭均应进行化学成分和外观质量的检验。

5.5 取样和制样

5.5.1 化学成分

5.5.1.1 熔体取样和制样

熔体取样应在铸锭流槽内进行，用石墨勺舀取熔体，用预热过的铸铁模浇铸成型，在铸造开始的头部位置和铸造结束前的尾部位置各取1个试样。试样应无气孔和夹渣。

样品也可从铸锭或加工产品上切取，每个样品应加工出不少于三个分析试样。试样应无气孔、无夹渣、无疏松和裂纹。

5.5.1.2 仲裁取样

从该批产品任一捆上、中、下部各取一块（当铝锭散开，分不清上、中、下时，则随机取样不少于三块）。采用钻孔法取样，钻孔时用直径12mm～20mm的钻头（不允许使用任何润滑油，可用分析纯乙醇做润滑剂）沿样锭两条对角线，距顶角100mm钻孔4个，中心位置钻一孔。如图1所示。钻孔前必须清除钻孔点表面层，其厚度不得小于2mm。钻孔深度不小于样锭厚度的三分之二，试样铝屑厚度不大于1mm。钻取的铝屑应混匀，以磁铁处理后，用四分法缩分，重量不少于100g，作为分析化学成分的试样。

5.5.2 外观质量

外观质量应逐块检验。

5.6 检验结果的判定

单位为毫米

图1 精铝锭取样示意图

5.6.1任一试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次时，则判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次时，则判该批不合格。

5.6.2任一块精铝锭的外观质量不合格时，判该块精铝锭不合格。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

6.1.1产品标志

每块精铝锭上应浇铸或打印生产厂标志、熔炼号。

6.1.2包装标志

在检验合格的每捆精铝锭上应贴颜色鲜明、防水、不易脱落的标签(或合格证)，标签(或合格证)数量不少于两个，其上应注明：

- 产品名称；

- 牌号；

- 熔炼号；

- 净重；

- 块数；

- 生产日期；

- 供方质检部门的检印（或质检人员的签名或印章）。

6.2包装

6.2.1 精铝锭打捆形式采用“#”字形或其他形式。

6.2.2 精铝锭打捆可采用钢带、高强度塑料包装带或其他材料，但应保证精铝锭不散捆。

6.2.3 精铝锭打捆用的钢带应具有防锈性能、应符合GB/T25820的规定，打捆用的塑料打包带应符合QB/T3811 的规定，或供需双方协商。

6.3 运输和贮存

精铝锭的运输、贮存场所应清洁，符合GB/T 3199的规定或供需双方协商。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

  - 供方名称；

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 批号；

  - 净重和件数；

  - 分析检验结果和和供方质检部门的检印；

  - 本标准编号；

  - 包装日期（或出厂日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 锭型和锭重；

- 重量；

- 本标准以外内容的协商结果；

- 本标准编号。

# Text boxes

YS

××××-××-××实施

××××-××-××发布

重熔用精铝锭

Refined aluminum ingot for remelting

（送审稿）

YS/T 665-201X

代替YS /T 665-2009

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.10

H 61