前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：白银有色集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：西北矿冶研究院、兰州理工大学、中国瑞林工程技术有限公司。

本标准主要起草人员：潘小龙、冯治兵、胡忠东、吴克富、郭树东、许建、关甫江、周俊涛、陈一博、鲁兴武、朱福良、王承昱、刘志洁。

重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法

（铜富氧侧吹熔池熔炼炉）

- 1  适用范围

本标准规定了铜富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议。

本标准适用于铜富氧侧吹熔池熔炼炉。

- 2  热平衡测定与计算基准

2.1  基准温度与压力

以铜富氧侧吹熔池熔炼炉的环境温度为基准温度。

基准压力为1个标准大气压，即101325帕（Pa）。

2.2  热平衡测定体系

以铜富氧侧吹熔池熔炼炉为热平衡测定体系，物料平衡和热平衡从炉料、燃料、熔剂、入炉风等入炉处开始，至铜锍口、渣口、余热锅炉烟气出口为止。

2.3  计算单位

物料平衡计算单位采用kg/h，热平衡计算单位采用kJ/h。

- 3  设备概况与生产工艺流程

3.1  设备概况

铜富氧侧吹熔池熔炼炉设备概况按表1填写。

表1  xx公司xx车间铜富氧侧吹熔池熔炼炉设备概况

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 内容或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉体规格（长×宽） | m×m |  |
| 2 | 有效炉床面积 | m2 |  |
| 3 | 设计精矿处理量 | t/d |  |
| 4 | 燃料种类 | 类 |  |
| 5 | 风口数量 | 个 |  |
| 6 | 风口直径 | mm |  |
| 7 | 炉寿命 | 月 |  |
| 炉体说明： |  |  |  |

3.2  生产工艺流程示意图

铜富氧侧吹熔池熔炼炉工艺流程如图1所示。

图1  铜富氧侧吹熔池熔炼炉工艺流程示意图

- 4  热平衡测定条件

4.1  测定期间生产条件

测定时生产处于相对稳定状态，各项技术参数正常，无设备故障。

4.2  测定时间

测定单元不少于两个，每个单元为8小时。

4.3  测定前运行技术参数

铜富氧侧吹熔池熔炼炉测定前一个月炉体正常运行技术参数按表2填写。

表2  测定前一月炉体正常运行技术参数

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 内容或数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本炉期已生产天数 |  | d |  |
| 2 | 铜精矿 | 加入量 | t/h |  |
| 3 | 烟尘 | 加入量 | t/h |  |
| 4 | 熔剂 | 加入量 | t/h |  |
| 5 | 煤 | 加入量 | t/h |  |
| 6 | 入炉富氧风 | 富氧风量 | Nm3/h |  |
|  |  | 氧气量 | Nm3/h |  |
|  |  | 氧浓度 | % |  |
| 7 | 外供热燃烧器 | 烧煤量 | t/h |  |
|  |  | 富氧风量 | Nm3/h |  |
|  |  | 氧气量 | Nm3/h |  |
|  |  | 氧浓度 | % |  |
| 8 | 铜锍 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 9 | 炉渣 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 10 | 余热锅炉出口烟气 | 排烟量 | Nm3/h |  |
| 11 | 余热锅炉出口烟尘 | 烟尘浓度 | g/Nm3 |  |
| 12 | 余热锅炉蒸汽 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 13 | 吹炼区炉膛压力 |  | Pa |  |
| 14 | 吹炼区炉膛温度 |  | ℃ |  |
| 15 | 燃料单耗 |  | Kg/t铜硫 |  |
| 16 | 渣率 |  | % |  |
| 17 | 烟尘率 |  | % |  |
| 18 | 铜直收率 |  | % |  |

- 5  测定项目和方法

按表3的规定进行热平衡测试。

表3  热平衡测定项目与方法

| 测定项目 |  |  | 符号 | 单位 | 测点位置 | 测定仪器 | 测定频率 | 取值原则 | 测定数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 一、 - 大 - 气 - 条 - 件 | 环境 温度 | 干球 | te | ℃ | 铜侧吹炉作业区域 | 干湿球 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  |  | 湿球 | ts | ℃ |  |  | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 大气压力 |  | P | Pa | 室外 | 气压计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
| 二、 入 炉 物 料 二、 入 炉 物 料 | 1、混合铜精矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m1 | kg/h | 混合精矿 料仓 | 计量秤 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t1 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w1 | % |  | 水分分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、SiO2等 |
|  | 物相成份 |  |  | % |  | 物相分析仪 |  |  |  |
|  | 2、烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m2 | kg/h | 烟尘仓 | 计量秤 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t2 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w2 | % |  | 水分分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、 SiO2等 |
|  | 物相成份 |  |  | % |  | 物相分析仪 |  |  |  |
|  | 3、熔剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m3 | kg/h | 熔剂仓 | 计量秤 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t3 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w3 | % |  | 水分分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 化学分析 | 2次/单元 | 算术平均 | SiO2 |
| 三、 入 炉 燃 料 | 1、水洗煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m4 | kg/h | 煤仓 | 计量秤 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t4 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w4 | % |  | 水分分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 工业分析 | 2次/单元 | 算术平均 | C、H、O、S等 |
|  | 低位发热量 |  | QYDW1 | KJ/kg |  |  |  |  |  |
|  | 2、粉煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m5 | kg/h | 粉煤仓 | 计量秤 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t5 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w5 | % |  | 水分分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 工业分析 | 2次/单元 | 算术平均 | C、H、O、S等 |
|  | 低位发热量 |  | QYDW2 | KJ/kg |  |  |  |  |  |
| 四、 入 炉 风 | - 1、空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | V1k | Nm3/h | - 空气管道 | - 流量计 | - 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 压力 |  | P1k | Pa |  | - 压力表 | - 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t1k | ℃ |  | - 温度计 | - 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 2、氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | V0 | Nm3/h | - 氧气管道 | - 流量计 | - 连续测 | - 算术平均 |  |
|  | 压力 |  | P0 | Pa |  | - 压力表 | - 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | T0 | ℃ |  | - 温度计 | - 1次/2h | 算术平均 |  |
| 五、产出 物 料 | 1、铜硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m´1 | kg/h | 铜包 | 吊车秤 | 1次/包 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t´1 | ℃ | 放铜锍槽 | 热电偶 | 4次/单元 | 算术平均 |  |
|  | 元素成分 |  |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S等 |
|  | 物相成分 |  |  |  |  | 物相分析仪 |  |  |  |
|  | 2、炉渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m´2 | kg/h | 渣包 | 计量秤 | 1次/包 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t´2 | ℃ | 渣口 | 热电偶 | 4次/单元 | 算术平均 |  |
|  | 元素成分 |  |  | % | 放渣溜槽 | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、SiO2等 |
|  | 物相成分 |  |  |  |  | 物相分析仪 |  |  |  |
| 六、烟 气 与 烟 尘 | 1、富氧侧吹熔池熔炼炉出口（余热锅炉进口）烟气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | Vy | Nm3/h | 余热锅 炉进口 | 测算 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | ty | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水量 |  | wy | % |  | 测算 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 干烟气成分 |  |  | % |  | 气体分析仪 | 1次/2h | 算术平均 | N2、SO2、O2、CO2等 |
|  | 2、余热锅炉出口烟气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | V´y | Nm3/h | 余热锅 炉出口 | 平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t´y | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水量 |  | w´y | % |  | 平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 干烟气成分 |  |  | % |  | 气体分析仪 | 1次/2h | 算术平均 | N2、SO2、CO2等 |
|  | 3、余热锅炉沉降烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m´3 | kg/h | 余热锅炉下灰口 | 地中衡 | 2次/单元 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t´3 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成分 |  |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、SiO2等 |
|  | 物相分析 |  |  | % |  | 物相分析仪 |  | 算术平均 |  |
|  | 4、烟气带走烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含尘浓度 |  | du | g/Nm3 | 余热锅炉出口 | 平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t´4 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % | 余热锅炉出口 | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S、SiO2等 |
|  | 物相分析 |  |  |  |  | 物相分析仪 |  | 算术平均 |  |
| 七、表 面 散 热 及 冷 却 | 1、富氧侧吹熔池熔炼炉表面散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉顶表面积 |  | A1 | m2 |  | 查图纸或实例 |  |  |  |
|  | 炉顶表面温度 |  | th1 | ℃ | 炉顶 | 红外测温仪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 炉墙表面积 |  | A2 | m2 |  | 查图纸或实例 |  |  |  |
|  | 炉墙表面温度 |  | th2 | ℃ | 炉墙 | 红外测温仪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 炉底表面积 |  | A3 | m2 |  | 查图纸或实例 |  |  |  |
|  | 炉底表面温度 |  | th3 | ℃ | 炉底 | 红外测温仪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 2、余热锅炉表面散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉顶表面积 |  | A4 | m2 |  | 查图纸或实例 |  |  |  |
|  | 炉顶表面温度 |  | th4 | ℃ | 炉顶 | 红外测温仪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 侧壁表面积 |  | A5 | m2 |  | 查图纸或实例 |  |  |  |
|  | 侧壁表面温度 |  | th5 | ℃ | 侧壁 | 红外测温仪 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 3、富氧侧吹熔池熔炼炉冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水量 |  | mw | kg/h | 进水管 | 流量计 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 进水温度 |  | tw1 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 出水温度 |  | tw2 | ℃ | 出水管 | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
| 八、余 热 锅 炉 | 1、余热锅炉冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水质量 |  | mg | kg/h | 进水管 | 流量计 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 给水温度 |  | tg | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 给水压力 |  | Pg | Pa |  | 压力计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 2、蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m´g1 | kg/h | 蒸汽管 | 流量计 | 连续测 | 累计 |  |
|  | 温度 |  | t´g1 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 压力 |  | P´g1 | Pa |  | 压力计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 3、排污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m´g2 | kg/h | 排污 水口 | 计量称 | 1次/2h | 累计 |  |
|  | 排污水温度 |  | t´g2 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |

- 6  物料平衡

6.1 物料平衡计算

6.1.1 富氧侧吹熔池熔炼炉物料平衡计算

按照表4规定进行富氧侧吹熔池熔炼炉物料平衡计算

表4  富氧侧吹熔池熔炼物料平衡计算

| 序号 | 项 目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入炉物料质量 | mL | kg/h | mL=m1+m2+m3 |  |
|  | 混合精矿质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 烟灰质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 河沙质量 | m3 | kg/h | 实测数据 |  |
| 2 | 入炉燃料质量 | mt | kg/h | mt=m4+m5 |  |
|  | 水洗煤质量 | m4 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 粉煤质量 | m5 | kg/h | 实测数据 |  |
| 3 | 入炉气体质量 | mk | kg/h | mk=m1k+m2k+mo |  |
|  | 空气质量 | m1k | kg/h | m1k=V1k·ρ1k |  |
|  | 空气流量 | V1k | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 空气密度 | ρ1k | kg/Nm3 | 查表 |  |
|  | 氧气质量 | mo | kg/h | m0=V0·ρ0 |  |
|  | 氧气流量 | Vo | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 氧气密度 | ρo | kg/Nm3 | 查表 |  |
|  | 漏风质量 | m2k | kg/h | m2k=V2k·ρ2k |  |
|  | 漏风流量 | V2k | Nm3/h | 测算 |  |
|  | 漏风气体密度 | ρ2k | kg/Nm3 | 查表 |  |
|  | 收入项之和 | Σm | kg/h | Σm=mL+mt+mk |  |
| 二、支出项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜硫质量 | m´1 | kg/h | 实测数据 |  |
| 2 | 炉渣质量 | m´2 | kg/h | 实测数据 |  |
| 3 | 侧吹炉出口烟气质量 | my | kg/h | my=Σmyi |  |
|  | 烟气中i成分质量 | myi | kg/h | myi=ρyi·ayi·Vy |  |
|  | 出口烟气流量 | Vy | Nm3/h | 测算 |  |
|  | 出口烟气i成分含量 | ayi | % | 测算 |  |
|  | 出口烟气i成分密度 | ρyi | kg/Nm3 | 查表 |  |
| 4 | 烟尘质量 | myc | kg/h | myc=m´3+ m´4 |  |
|  | 沉降烟尘质量 | m´3 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 出口烟尘质量 | m´4 | kg/h | m´4=V´y·du/1000 |  |
|  | 余热锅炉出口烟气流量 | V´y | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 余热锅炉出口烟尘浓度 | du | g/Nm3 | 实测数据 |  |
| 5 | 差值 | Δ´m | kg/h | Δ´m=Σm-m´1-m´2-my- myc |  |
|  | 支出项之和 | Σ´m | kg/h | Σ´m=m´1+m´2+my+myc+Δ´m |  |

6.1.2 余热锅炉物料平衡计算

按照表5规定进行余热锅炉物料平衡计算。

表5  余热锅炉物料平衡计算

| 序号 | 项 目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉进口烟气质量 | my | kg/h | my=Σmyi |  |
|  | 烟气中i成分质量 | myi | kg/h | myi=ρyi·ayi·Vy |  |
|  | 进口烟气流量 | Vy | Nm3/h | 测算 |  |
|  | 进口烟气i成分含量 | ayi | % | 测算 |  |
|  | 进口烟气i成分密度 | ρyi | kg/Nm3 | 查表 |  |
| 2 | 余热锅炉进口烟尘质量 | myc | kg/h | myc=m´3+ m´4 |  |
|  | 沉降烟尘质量 | m´3 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 出口烟尘质量 | m´4 | kg/h | m´4=V´y·du/1000 |  |
| 3 | 余热锅炉给水量 | mg | kg/h | 实测数据 |  |
| 4 | 漏风质量 | m´2k | kg/h | 测算 |  |
|  | 收入项之和 | Σm | kg/h | Σm=my+myc+mg+m´2k |  |
| 二、支出项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉出口烟气质量 | m´y | kg/h | m´y=Σm´i |  |
|  | 烟气中i成分质量 | m´i | Nm3/h | m´i=V´y·a´yi·ρ´yi |  |
|  | 余热锅炉出口烟气流量 | V´y | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 烟气中i成分含量 | a´yi | % | 实测数据 |  |
|  | 烟气中i成分密度 | ρ´yi | kg/Nm3 | 查表 |  |
| 2 | 沉降烟尘质量 | m´3 | kg/h | 实测数据 |  |
| 3 | 锅炉出口烟气带走烟尘质量 | m´4 | kg/h | m´4=V´y·du/1000 |  |
| 4 | 蒸汽质量 | m´g1 | kg/h | 实测数据 |  |
| 5 | 排污水质量 | m´g2 | kg/h | 实测数据 |  |
| 6 | 差值 | Δ´m | kg/h | Δ'm=Σm-(m'y+m'3+m'4+m'g1+m'g2) |  |
| 7 | 支出项之和 |  |  | Σm′=m'y+m'3+m'4+m'g1+m'g2+Δ'm |  |

6.2   物料平衡表

6.2.1 侧吹炉物料平衡表

将富氧侧吹熔池熔炼炉物料计算结果填入表6。

表6  富氧侧吹熔池熔炼炉物料平衡表

| 物料收入 |  |  |  | 物料支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kg/h | % |  |  | kg/h | % |
| mL | 入炉炉料质量 |  |  | m´1 | 铜锍质量 |  |  |
| mt | 入炉燃料质量 |  |  | m´2 | 炉渣质量 |  |  |
| mk | 入炉气体质量 |  |  | my | 烟气质量 |  |  |
|  |  |  |  | myc | 烟尘质量 |  |  |
|  |  |  |  | Δ´m | 差 值 |  |  |
| Σm | 合 计 |  | 100 | Σ´m | 合 计 |  | 100 |

6.2.2 富氧侧吹熔池熔炼炉余热锅炉物料平衡表

将余热锅炉物料质量的测定和计算结果填入表7。

表7  余热锅炉物料平衡表

| 物料收入 |  |  |  | 物料支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kg/h | % |  |  | kg/h | % |
| my | 烟气质量 |  |  | m´y | 出口烟气质量 |  |  |
| myc | 烟尘质量 |  |  | m´3 | 沉降烟尘质量 |  |  |
| mg | 给水质量 |  |  | m´4 | 出口烟尘质量 |  |  |
| m´2k | 漏风质量 |  |  | m´g1 | 蒸汽质量 |  |  |
|  |  |  |  | m´g2 | 排污水质量 |  |  |
|  |  |  |  | Δ´m | 差 值 |  |  |
| Σm | 合 计 |  | 100 | Σ´m | 合 计 |  | 100 |

- 7  热平衡

7.1 热平衡计算

7.1.1 富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡计算

按表8规定内容和方法进行富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡计算。

表8  富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡计算

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热收入项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉料带入物理热 | Q1 | kJ／h | Q1=m1·C1·(t1-te)+m2·C2·(t2-te)+m3·C3·(t3-te) |  |
|  | 精矿质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 精矿温度 | t1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 精矿比热 | C1 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
|  | 烟尘质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 烟尘温度 | t2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | C2 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
|  | 熔剂质量 | m3 | Kg/h | 实测数据 |  |
|  | 熔剂温度 | t3 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 熔剂比热 | C3 | kJ/（kg·℃） | 查表 |  |
| 2 | 燃料带入物理热 | Q2 | kJ／h | Q2=m4·C5·(t4-te)+m5·C5·(t5-te) |  |
|  | 水洗煤质量 | m4 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 水洗煤温度 | t4 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 水洗煤比热 | C4 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
|  | 粉煤质量 | m5 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 粉煤温度 | t5 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 粉煤比热 | C5 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 3 | 燃料燃烧热 | Q3 | kJ/h | Q3 =m4·QyDW1+ m5·QyDW2 |  |
|  | 水洗煤质量 | m4 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 水洗煤低发热值 | QyDW 1 | kJ/kg | 工业分析 |  |
|  | 粉煤质量 | m5 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 粉煤低发热值 | QyDW 2 | kJ/kg | 工业分析 |  |
| 4 | 入炉风带入物理热 | Q4 | kJ／h | Q4 = m1k·Ck·(t1k-te ) + m2k·Ck·(t2k - te)+m0·C0·(t0-te) |  |
|  | 空气质量 | m1k | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 空气温度 | t1k | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 空气比热 | Ck | kJ/( Nm3·℃) | 查表 |  |
|  | 氧气质量 | m0 | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 氧气温度 | t0 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 氧气比热 | C0 | kJ/( Nm3·℃) | 查表 |  |
|  | 漏风质量 | m2k | Nm3/h | 测算 |  |
|  | 漏风温度 | t2k | ℃ | 实测数据 |  |
| 5 | 单质S氧化反应热 | Q5 | kJ/h | Q5=ms·△Hs |  |
|  | 物料分解单质S质量 | ms | kg/h | 测算 |  |
|  | 单位S氧化反应热 | △Hs | kJ/kg | 查表 |  |
| 6 | 被氧化FeS放热 | Q6 | kJ/h | Q6=mFeS·△HFeS |  |
|  | 被氧化FeS质量 | mFeS | kg/h | 测算 |  |
|  | 单位FeS氧化反应热 | △HFeS | kJ/kg | 查表 |  |
| 7 | 造渣放热 | Q7 | kJ/h | Q6=m´2·△Hz |  |
|  | 炉渣质量 | m´2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 单位炉渣反应热 | △Hz | kJ/kg | 查表 |  |
|  | 热收入合计 | ∑Q | kJ/h | ∑Q= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7 |  |
| 二、热支出项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜锍带走热 | Q´1 | kJ/h | Q´1=m´1·C´1·（t´1-te） |  |
|  | 铜锍质量 | m´1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 铜锍温度 | t´1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 铜锍比热 | C´1 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 2 | 炉渣带走热 | Q´2 | kJ/h | Q´2=m´2·C´2·（t´2-te） |  |
|  | 炉渣质量 | m´2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 炉渣温度 | t´2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉渣比热 | C´2 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 3 | 物料分解反应所需热 | Q´3 | kJ/h | Q´3=q´1+q´2+q´3+q´4 |  |
| (l) | 黄铜矿分解吸热 | q´1 | kJ/h | q´1=m1·a31·△H31 |  |
|  | 精矿质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 精矿中黄铜矿含量 | a31 | % | 物相分析 |  |
|  | 分解1kg黄铜矿吸热 | △H31 | kJ/kg | 查表 |  |
| (2) | 铜蓝分解吸热 | q´2 | kJ/h | q´2==m1·a32·△H32 |  |
|  | 精矿质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 精矿中铜蓝百分含量 | a32 | % | 物相分析 |  |
|  | 分解1kg铜蓝吸热 | △H32 | kJ/kg | 查表 |  |
| (3) | 黄铁矿分解吸热 | q´3 | kJ／h | q´3=m1·a33 ·△H33 |  |
|  | 精矿质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 黄铁矿百分含量 | A33 | % | 物相分析 |  |
|  | 分解1kg黄铁矿吸热 | △H33 | kJ/kg | 查表 |  |
| (4) | 石灰石分解吸热 | q´4 | kJ／h | q´5=m1·a34·△H34 |  |
|  | 精矿质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 石灰石百分含量 | a34 | % | 化学分析 |  |
|  | 分解1kg石灰石吸热 | △H34 | kJ/kg | 查表 |  |
| 4 | 烟气带走热 | Q´4 | kJ/h | Q´4=my·Cy·（ty-te） |  |
|  | 烟气质量 | my | kg/h | 测算 |  |
|  | 烟气温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气比热 | cy | kJ /(kg·℃) | 查表 |  |
| 5 | 烟尘带走热 | Q´5 | kJ/h | Q´5=myc·Cyc·（ty-te） |  |
|  | 烟尘质量 | myc | kg/h | 测算 |  |
|  | 烟尘温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | Cyc | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 6 | 水分蒸发吸热 | Q´6 | kJ／h | Q´6=∑mi·（hy-hi） |  |
|  | 炉料、燃料、空气含水质量 | mi | kg/h | 测算 |  |
|  | 入炉水的热焓 | hi | kJ/kg | 查表 |  |
|  | 出口水蒸气的热焓 | hy | kJ/kg | 查表 |  |
| 7 | 炉体表面散热损失 | Q´7 | kJ／h | Q´7=q´1+q´2+q´3 |  |
|  | 炉顶散热损失 | q´1 | kJ／h | q´1=k1·A1·（th1-te） |  |
|  | 炉顶表面温度 | thl | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉顶表面积 | A1 | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K1 | kJ/(m2·h·℃) | 查表 |  |
|  | 炉墙表面散热损失 | q´2 | kJ／h | q´2=k2·A2·（th2-te） |  |
|  | 炉墙表面温度 | th2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉墙表面积 | A2 | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K2 | kJ/(m2·h·℃) | 查表 |  |
|  | 炉底表面散热损失 | q´3 | kJ／h | q´3=k3·A3·（th3-te） |  |
|  | 炉底表面温度 | th3 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉底表面积 | A3 | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K3 | kJ/(m2·h·℃) | 查表 |  |
| 8 | 冷却水带走热 | Q´8 | kJ／h | Q´8=mw·Cw·（tw2-tw1） |  |
|  | 冷却水质量 | mw | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 进口温度 | tw1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 出口温度 | tw2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 冷却水比热 | Cw | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 9 | 其它热损失 | Q´9 | kJ/h |  |  |
| 10 | 差值 | △´Q | kJ/h | △´Q=∑Q-(Q´1+Q´2+Q´3+Q´4+Q´5+Q´6+Q´7+Q´8+Q´9) |  |
|  | 热支出合计 | ∑´Q | kJ/h | ∑´Q=Q´1+Q´2+Q´3+Q´4+Q´5+Q´6+Q´7+Q´8+Q´9+△Q´ |  |

7.1.2 余热锅炉热平衡计算

按表9规定内容进行余热锅炉热平衡计算。

表9  余热锅炉热平衡计算表

| 序号 | 项 目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热收入项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进口干烟气带入热量 | Q´4 | kJ/h | Q´4=my· Cy·(ty -te) |  |
|  | 烟气质量 | my | kg/h | 测算 |  |
|  | 烟气温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气比热 | Cy | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 2 | 进口烟尘带入热量 | Q´5 | kJ/h | Q´5=myc·Cyc·(ty-tc) |  |
|  | 烟尘质量 | myc | kg/h | 测算 |  |
|  | 烟尘温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | Cyc | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 3 | 给水带入热量 | Qg | kJ/h | Qg= mg·Cg·(tg-tc) |  |
|  | 给水质量 | mg | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 给水温度 | tg | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 给水比热 | Cg | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 4 | 烟气水分带入热量 | Q´ys | kJ／h | Q'ys= mH2O·Ci·(ti-tc) |  |
|  | 烟气水分质量 | mH2O | kg/h | 测算 |  |
|  | 烟气水分温度 | ti | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气水分比热 | Ci | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 5 | 漏风带入热量 | Q´2k | kJ／h | Q'2k=m'2k·Ck·(t2k-te) |  |
|  | 漏风质量 | m´2k | kg/h | 测算 |  |
|  | 漏风温度 | t2k | ℃ | 测算 |  |
|  | 空气比热 | Ck | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 6 | 热收入总计 | ∑Q | kJ/h | ∑Q=Q´4+Q´5+Qg+Q´ys+Q´2k |  |
| 二、热支出项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出口烟气带走热 | Q´y | kJ/h | Q'y=m'y·C'y·(t'y-te) |  |
|  | 烟气质量 | m´y | kg/h | 测算 |  |
|  | 烟气温度 | t´y | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气比热 | C´y | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 2 | 沉降烟尘带走热 | Q´c3 | kJ/h | Q'c3=m'3·C'c3·(t'3-te) |  |
|  | 沉降烟尘质量 | m´3 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 烟尘温度 | t´3 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | C´c3 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 3 | 出口烟尘带走热 | Q´c4 | kJ/h | Q'c4=m'4·C'c4·(t'4-te) |  |
|  | 出口烟尘质量 | m´4 | kg/h | 计算 |  |
|  | 烟尘温度 | t´4 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | C´c4 | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 4 | 蒸汽带走热 | Q´g1 | kJ/h | Q'g1=m'g1·h'g1 |  |
|  | 蒸汽质量 | m´g1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽温度 | t´g1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽压力 | P´g1 | Mpa | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽热焓 | h´g1 | kJ/kg | 查表 |  |
| 5 | 排污水带走热 | Q´g2 | kJ/h | Q'g2=m'g2·h'g2 |  |
|  | 排污水质量 | m´g2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 排污水温度 | t´g2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 排污水热焓 | h´g2 | kJ/kg | 查表 |  |
| 6 | 表面散热损失 | Q´b | kJ/h | Q'b=q4+q5+q6 |  |
|  | 炉顶表面散热损失 | q4 | kJ/h | q4=K4·A4·(tb4-te) |  |
|  | 炉顶表面温度 | tb4 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉顶表面积 | A4 | ㎡ | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K4 | kJ/(㎡·h·℃) | 查表 |  |
|  | 侧璧表面散热损失 | q5 | kJ/h | q5=K5·A5·(tb5-te) |  |
|  | 侧壁表面温度 | tb5 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 侧壁表面积 | A5 | mz | 查图纸或实测 |  |
|  | 炉底表面散热损失 | q6 | kJ/h | q6=K6·A6·(tb6-te) |  |
|  | 炉底表面温度 | tb6 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉底表面积 | A6 | ㎡ | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K6 | kJ/(㎡·h·℃) | 查表 |  |
| 7 | 烟气水分带走热 | Q´i | kJ／h | Q'i=mi·C 'i·(t'i-te) |  |
|  | 烟气水分质量 | mi | kg/h | 测算 |  |
|  | 烟气水分温度 | t´i | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气水分比热 | C´i | kJ/(kg·℃) | 查表 |  |
| 8 | 其它散热损失 | Q´q | kJ／h |  |  |
| 9 | 差值 | △´Q | kJ／h | △'Q=∑Q-（Q'y+ Q'c3+ Q'c4+Q'g1+Q'g2+ Q'b+Q'i+Q'q） |  |
| 10 | 热支出总计 | ∑´Q | kJ／h | ∑'Q= Q'y+ Q'c3+ Q'c4+Q'g1+Q'g2+ Q'b+Q'i+Q'q+△'Q |  |

7.2 热平衡表

7.2.1 富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡表

将富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡计算结果填入表10。

表10  富氧侧吹熔池熔炼炉热平衡表

| 热收入 |  |  |  | 热支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kJ/h | % |  |  | kJ/h | % |
| Ql | 炉料带入物理热 |  |  | Q´1 | 铜锍带出热 |  |  |
| Q2 | 燃料带入物理热 |  |  | Q´2 | 炉渣带出热 |  |  |
| Q3 | 燃料燃烧热 |  |  | Q´3 | 化学分解吸热 |  |  |
| Q4 | 入炉风带入物理热 |  |  | Q´4 | 烟气带出热 |  |  |
| Q5 | 单质硫氧化放热 |  |  | Q´5 | 烟尘带出热 |  |  |
| Q6 | FeS氧化放热 |  |  | Q´6 | 水分蒸发吸热 |  |  |
| Q7 | 造渣反放热 |  |  | Q´7 | 炉体表面散热 |  |  |
|  |  |  |  | Q´8 | 冷却水带走热 |  |  |
|  |  |  |  | Q´9 | 其它热损失 |  |  |
|  |  |  |  | △´Q | 差值 |  |  |
| ∑Q | 合计 |  | 100 | ∑Q | 合计 |  | 100 |

7.2.2 余热锅炉热平衡表

将余热锅炉热平衡计算结果列入表11。

表11  余热锅炉热平衡表

| 热收入 |  |  |  | 热支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kJ/h | % |  |  | kJ/h | % |
| Q´4 | 干烟气带入热 |  |  | Q´y | 烟气带走热 |  |  |
| Q´5 | 烟尘带入热 |  |  | Q´c3 | 沉降烟尘带走热 |  |  |
| Qg | 给水带入热 |  |  | Q´c4 | 烟气烟尘带走热 |  |  |
| Q´ys | 烟气水分带入热 |  |  | Q´g1 | 蒸汽带走热 |  |  |
| Q´2k | 漏风带入热 |  |  | Q´g2 | 排污水带走热 |  |  |
|  |  |  |  | Q´b | 表面散热损失 |  |  |
|  |  |  |  | Q´i | 烟气水分带走热 |  |  |
|  |  |  |  | Q´q | 其它热损失 |  |  |
|  |  |  |  | Δ´Q | 差 值 |  |  |
|  |  |  |  | Σ´Q | 合 计 |  |  |

7.3 热效率

7.3.1 富氧侧吹熔池熔炼炉热效率（ηLX）

热效率按式（1）计算：

ηLX =  （Q´1+ Q´2+ Q´3）/（Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7）×100%         （1）

式中：Q1——物料带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q2——燃料带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q3——燃料燃烧热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q4——入炉风带入热，单位为千焦每小时kJ/h；；

Q5——单质硫氧化放热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q6——被氧化FeS放热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q7——造渣放热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q´1——铜锍带走热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q´2——炉渣带走热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q´3——化学分解吸热，单位为千焦每小时kJ/h。

7.3.2 余热回收率按式（2）计算：

ηyr = Q´g1/ （Q´4+ Q´5+ Qg + Q´ys + Q´2k）×100%                        （2）

式中：     Q´4 ——余热锅炉进口干烟气带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q´5 ——余热锅炉进口烟尘带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

Qg  ——给水带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q´ys ——余热锅炉进口烟气水分带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q´2k——余热锅炉漏风带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

Q´g1——蒸汽带走热，单位为千焦每小时kJ/h。

7.3.3 富氧侧吹熔池熔炼炉系统热效率按式（3）计算：

ηxt =（Q´1+ Q´2+ Q´g1+）/（Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Qg+Q´2k）×100%    （3）

式中符号意义同上。

- 8  主要能耗指标

表12为富氧侧吹熔池熔炼炉主要能耗指标。

表12  富氧侧吹熔池熔炼炉主要能耗指标

| 序号 | 名称 | 符号 | 计算公式 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品消耗煤量 | V | mt/ m´1 | t/t铜锍 |  |
|  |  | V´ | mt/（ m´1Cu%） | t/tCu |  |
| 2 | 单位产品消耗氧气量 | V | （0.205V1k+ Vo）/ m´1 | Nm3/t铜锍 |  |
|  |  | V´ | （0.205V1k+ Vo）/ （ m´1Cu%） | Nm3/tCu |  |

- 9  热平衡测定结果与改进建议

9.1 评价热平衡及主要技术指标

9.2 设备工艺状况、操作制度分析

9.3 节能改造途径

9.4 建议及研究课题