# 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出及归口。

本标准由中铼新材料有限公司负责起草。

本标准主要起草人：扶元初、杨世民、杨海兵、房大维、薜前进、周培鑫。

铼   条

1 范围

本标准规定了铼条的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于粉末冶金法制取的铼条。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14265-2017  «金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则»

GB/T 3459-2006  钨条

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

YS/T 895  高纯铼化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

YS/T 902  高纯铼及高纯铼酸铵化学分析方法 铍、钠、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法

3 技术要求

3.1  牌号、状态

3.1.1 产品的牌号

产品根据性质分为铼方条TRe1和铼圆条TRe2。

3.1.2  产品的状态

除供需双方另有约定，默认交货状态为烧结态。

3.2  化学成份

铼条的化学成分应符合表2的规定。

表2                            质量分数/%

| 牌 号 | Re |
| --- | --- |
| Re，不小于 | 99.99 |
| 杂质含量，不大于 | As | 0.0001 |
|  | Ba | 0.0001 |
|  | Be | 0.0001 |
|  | Ca | 0.0005 |
|  | Cd | 0.0001 |
|  | Co | 0.0001 |
|  | Cr | 0.0001 |
|  | Cu | 0.0001 |
|  | Fe | 0.0005 |
|  | K | 0.0005 |
|  | Mg | 0.0001 |
|  | Mn | 0.0001 |
|  | Mo | 0.0010 |
|  | Na | 0.0005 |
|  | Ni | 0.0005 |
|  | Pb | 0.0001 |
|  | Sb | 0.0001 |
|  | Se | 0.0005 |
|  | Si | 0.0050 |
|  | Sn | 0.0001 |
|  | Te | 0.0001 |
|  | Ti | 0.0001 |
|  | Tl | 0.0001 |
|  | W | 0.0010 |
|  | Zn | 0.0001 |
|  | C | 0.0015 |
|  | O | 0.020 |
| 注：铼含量用差减法计算，100%减去表中所列非气体杂质元素实测值总和的余量。 |

3.3  密度

产品的密度不小于19.5g/cm3。用于铼元素添加时，无密度要求。

3.4  尺寸

铼方条尺寸为（10～16mm）×（10～16mm）×（≥300mm），铼圆条尺寸为Φ（12～30mm）×(≥300mm)

3.5  外观质量

3.5.1  产品不得有目视可见(黑色或蓝色)氧化现象。

3.5.2  用于非元素添加用途的产品时，产品表面呈银色，不得有吸水现象，不得有过溶、鼓泡、表面粗大结晶；不得有长度大于8mm、宽度大于3mm、深度大于1mm的掉边掉角；不得有直径大于1mm、深度大于0.5mm的麻坑.

4  试验方法

4.1  产品的化学成份分析方法按GB/T 14265-2017,YS/T 895或YS/T 902规定的方法进行，未规定方法的元素，由供需双方协商确定分析方法。

4.2  产品的密度测定按GB/T 3850的规定进行。

4.3  产品尺寸用相应精度工具测量。

4.4  产品的外观质量用目视检查。

5   检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品质量应由供方进行检验，保证符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样须由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一原料、同一工艺、同一混合料组成，每批产品重量由供需双方协商确定。

5.3  取样

铼条的取样应符合表2的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 试样从同批产品中任取一根，在条的四分之一处取样，破碎至试样所需要求 | 3.2 | 4.1 |
| 密度 |  | 3.3 | 4.2 |
| 尺寸 |  | 3.4 | 4.3 |
| 外观质量 |  | 3.5 | 4.4 |

5.4  检验结果判定

5.4.1  产品化学成分检验不合格时，应加倍取样进行该不合格项目的分析，若仍有一个试样不合格，判该批产品不合格。若重复试验结果都符合本规定，规定则该批判为合格。

5.4.2  产品密度的检测结果中，有一个试样不合格时，则应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。允许供方对其余产品逐件进行检验，合格者交货。

5.4.3  产品的尺度检验不合格时，

5.4.4  产品外观检验不合格时，判该批产品不合格。

6   标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

产品外包装上应注明:供方名称、产品名称和牌号、规格、批号、净重。

6.2  包装

产品内包装采用塑料袋真空包装，外包装采用专用箱包装，箱内充填减震材料，以防窜动。

6.3  运输

产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4  贮存

产品应存放于通风、干燥、无酸碱气氛处，严防氧化。

6.5  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a） 供方名称、地址、邮编；

b)  产品名称、牌号和规格；

c)  批号；

d )  净重；

e)  本标准编号；

f)  各项分析检验结果和质量监督部门印记；

g)  检验员号；

h) 检验日期。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容;

a）产品名称；

b) 牌号、规格；

c) 表面状态；

d) 产品净重或件数；

e) 本标准编号；

f) 其他。

# Text boxes

YS/T XXXX—XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铼条

Rhenium strip

（预审稿）

YS

ICS 77.150.50

H 63