前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草：金堆城钼业股份有限公司。

本标准主要起草人：

钼 电 极

1  范围

本标准规定了钼电极的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮运及质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于粉末冶金、压力加工和机械加工方法生产的钼电极。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850     致密烧结产品金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  技术要求

3.1 规格

直径对应长度范围，直径及长度允许偏差应符合表1的规定。

表1

| 规格，mm | 压力加工（锻造、挤压、轧制） | 机加工 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直径允许偏差，mm | 长度，mm | 长度允许偏差，mm | 直径允许偏差，mm | 长度，mm | 长度允许偏差，mm | 推荐用途 |
| Φ(16～20) | ±1.0 | 300～1000 |  | ±0.3 | 300～1000 |  | 玻璃冶炼、稀土冶金等领域 |
| Φ(＞20～30) | ±1.5 | 250～1000 |  | ±0.3 | 250～1000 |  |  |
| Φ(＞30～45) | ±1.5 | 200～1500 |  | ±0.5 | 200～1500 |  |  |
| Φ(＞45～60) | ±2.0 | 250～2100 |  | ±0.5 | 250～2100 |  |  |
| Φ(＞60～100) | ±3.0 | 250～2000 |  | ±0.8 | 250～1200 |  |  |
| Φ(＞100～150) | ±4.0 | 250～2000 |  | ±1.0 | 250～1200 |  |  |

3.2 化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。

表2                           质量分数/%

| 元素 | 钼含量，不小于 | 杂质含量，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | Pb | Mg | Mn | Ni | Si | Sn | C |
| 含量 | 99.95 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 |

3.3 密度

产品的密度：≥10.10 g/cm3。

3.4 直线度

用户对直线度有要求时，供需双方协商确定。

3.5表面质量

产品呈银灰色金属光泽，表面光滑、致密，无裂纹、龟裂、气孔，无肉眼可见的麻点、凹坑、玷污。

3.6其他

用户如有特殊要求，供需双方协商确定。

4  试验方法

4.1外形尺寸的测定

产品的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺或其他精度不低于0.02mm的工具测量。

4.2化学成份的测定

产品的化学成分按GB/T 4325的规定进行。

4.3密度的测定

产品的密度测定按GB/T 3850的测定方法进行。

4.4 表面质量

产品的表面质量用目视检查。

5  检验规则

5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起45天内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2 组批

产品应成批提交验收。每批由同一状态、同一批号、同一规格的产品组成。每批重量由供需双协商确定。

5.3 检验项目

每批产品均应进行外形尺寸、化学成分、密度、外观质量的检验。

5.4 取样

产品的取样按表3的规定进行。

表3

| 检验项目 | 取样数量及位置 | 要求的章节号 | 检验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 逐件 | 3.1 | 4.1 |
| 化学成分 | 每批任取一件或取随炉试样，在每件的任意处取 | 3.2 | 4.2 |
| 密度 | 逐件 | 3.3 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.5 | 4.4 |

5.5 检验结果判定

5.5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，按批判不合格。或重新发货，或退货。

5.5.3当密度试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

5.5.4外形尺寸及其允许偏差不合格时，按件判不合格。每批中不合格件数超出接受质量限时判批不合格，或由供方逐件检验，合格者交货。

5.5.5表面质量不合格时，判该件产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

检验合格的产品，应注明：供方名称、产品名称、规格或牌号、批号、重量。

6.2 包装

每批产品用防潮纸包裹，装入木箱（盒）或纸箱内，周围用填充材料固定。箱（盒）上注明供方名称、产品名称、重量、数量及出厂日期。

6.3 贮存和运输

贮存室内应干燥、通风、无酸碱气氛之处，并在适当的位置表明“防潮”、“向上”等字样或标志，防止氧化，存放时间不宜超过半年。产品在运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  规格；

d)  批号；

e)  净重和件数；

f)  各项分析检验结果和技术监督部门的印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  状态；

c)  规格；

d)  净重（或件数）；

e)  本标准编号；

f)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钼电极

Molybdenum electrodes

（预审稿）

YS/T XXX-201×

i

YS

中华人民共和国有色金属行业标准