前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：中铼新材料有限公司。

本标准主要起草人：扶元初、杨世民、杨海兵、薜前进、周培鑫。

钼铼合金片

1  范围

本标准规定了钼铼合金片的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于粉末冶金法制取的，或经轧制生产的钼铼合金片。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 14265-2017  «金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则»

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 3876  钼及钼合金板

GB/T 4193  电真空器件及电光源用细钨丝、钼丝和薄带密度的测量方法

YS/T 508-2008 钨钼合金化学分析方法，EDTA容量法测定钼量

YS/T 895   高纯铼化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

3  技术要求

# 3.1  产品分类

3.1.1  牌号、状态、规格

产品的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1

单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 厚 度 | 宽 度 | 长 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo40Re Mo47.5Re Mo50Re | 烧结态（S） 轧制态（Y） | 0.03~0.20 | 10~200 | 50~1000 |
|  |  | >0.20~2.0 | 10~300 | 50~1000 |
|  |  | >2.0~6.0 | 10~300 | 50~800 |
| 注：经供需双方协商，可供应其他规格的钼铼合金片。 |

3.1.2 标记示例

产品标记按照产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例：牌号为Mo47.5Re，轧制态、厚度为0.50mm、宽度为200mm、长度为300mm的钼铼合金片，标记为：

钼铼合金片  YS/T XXXX-Mo47.5Re Y-0.50×200×300

# 3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。

| 表2 质量分数/% |
| --- |
| 牌号 | 主成分 | 杂质含量，不大于 |
|  | Mo | Re | Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O |
| Mo40Re | 余量 | 40.0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 |
| Mo47.5Re | 余量 | 47.5 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 |
| Mo50Re | 余量 | 50.0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 |
| 注：Re 含量偏差±0.5%（按目标金属标准值计算）。 |

# 3.3  尺寸及其允许偏差

# 3.3.1  产品的厚度、宽度、长度及其允许偏差应符合表3的规定。 当合同中未注明厚度偏差等级时，按Ⅱ级偏差供货。

# 表3

单位为毫米

| 名义厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| 0.03~0.10 | ±7% | ±10% | 10~150 | ±1 | 50~1000 | ±3 |
| >0.10~0.20 | ±0.01 | ±0.02 | 30~300 | ±3 |  | ±3 |
| >0.20~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~400 | ±3 |  | ±3 |
| >0.30~0.40 | ±0.03 | ±0.04 |  | ±3 |  | ±3 |
| >0.40~0.60 | ±0.04 | ±0.05 |  | ±4 |  | ±4 |
| >0.60~1.0 | ±0.06 | ±0.10 |  | ±4 |  | ±4 |
| >1.0~2.0 | ±0.10 | ±0.15 |  | ±5 |  | ±5 |
| >2.0~6.0 | ±0.20 | ±0.30 |  | ±5 |  | ±5 |

3.3.2 产品应平整，平面度应符合表4的规定。

表4

| 片材厚度/mm | 平面度，不大于/% |
| --- | --- |
| 0.03~2.0 | 8 |
| >2.0~6.0 | 5 |

3.4  物理性能

产品的密度应符合表5的规定。

表5

| 片材厚度/mm | 密度/(g/cm3) |
| --- | --- |
| 0.03~1.0 | ≥13.15 |
| >1.0~6.0 | ≥13.0 |

# 3.5  表面质量

3.5.1产品以清洗表面或轧制表面状态供货，当需方要求并在合同中注明时，也可以磨削等机加表面状态供货。

3.5.2 产品表面不允许有裂纹、起皮、折叠、异物压入等缺陷。

3.5.3 产品表面允许有轻微擦伤、辊印、凹坑和麻点，允许经过修磨，但修磨后其厚度应不超出钼铼合金片的最小允许厚度。

3.5.4 产品边部应剪切整齐，无裂口，允许有轻微的剪切缺陷，厚度大于1.0mm的钼铼合金片，经供需双方协商后可不切边交付。

3.5.5 产品不允许缺角，但对于特殊用途的板材，经需方同意后，允许有不影响需方使用的部分缺角产品。

4  试验方法

# 4.1  化学成分分析方法

产品的化学成分分析方法按GB/T 14265，YS/T 895及YS/T 508的规定进行。

# 4.2  尺寸测量方法

4.2.1   产品的尺寸采用相应精度的量具测量。厚度测量在距钼铼合金片边部不小于10mm处进行。

4.2.2   产品的平面度测量参见GB/T 3876，按公式（1）计算：

平面度=…………………………………………（1）

式中：

H——片材表面与直尺之间的最大垂直距离，单位为毫米（mm）；

L——片材表面与直尺两接触点间的距离，单位为毫米（mm）。

# 4.3  物理性能检验方法

厚度不超过6mm的钼铼合金片，密度测定按GB/T  4193进行.经双方协商并在合同中注明后，也可用其他方法测量整块钼铼合金片的密度。

# 4.4  表面质量检验方法

产品的表面质量用目视检查。

5  检验规则

# 5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

# 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一粉末批号、同一规格、同一制造方法和同一状态的钼铼合金片组成。

# 5.3  取样

# 产品的取样应符合表6的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 试样从同批产品中任取一片，在片的任意处取样，破碎至试样所需要求 | 3.2 | 4.1 |
| 密度 |  | 3.3 | 4.2 |
| 尺寸 |  | 3.4 | 4.3 |
| 平面度 |  | 3.3.2 | 4.2.2 |
| 外观质量 |  | 3.5 | 4.4 |

# 表6

# 5.5  检测结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，应加倍取样进行该不合格项目的分析，若仍有一个试样不合格，判该批产品不合格。

5.5.2  产品外形尺寸偏差、表面质量不合格时，判该件产品不合格。

5.5.3  产品密度的检测结果中，有试样不合格时，则应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则整批产品不合格，但允许供方对其余产品逐件进行检验，合格者交货。

6  标志、包装、运输、贮存

# 6.1  标志

6.1.1  检验合格的产品应附有标签或标牌，其上注明：

a) 供方质量监督部门印记；

b) 产品牌号、规格和状态；

c) 产品批号。

6.1.2  钼铼合金片的包装箱上应注明“防潮”、“轻放”等字样或标志。

# 6.2  包装、运输和贮存

6.2.1  板材每张之间应用纸隔开并用牛皮纸等包裹，然后用箱包装。箱内应衬防潮纸，并用软物填实、塞紧、以防窜动。

6.2.2  运输和贮存时，应防止碰撞、受潮和侵蚀。

# 6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址；

b) 产品名称；

c）产品牌号、规格和状态；

d）批号；

e）净重和件数；

f）各项分析检测结果和质量监督部门印记；

g）本标准编号；

h）检验日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容;

a）产品名称；

b) 牌号、规格和状态；

c）表面状态；

d）尺寸允许偏差的精度等级；

e）产品净重或张数；

f）特殊的包装要求；

g）按本标准要求的协商结果等；

h）本标准编号；

i）其他。

# Text boxes

钼铼合金片

Molybdenum-rhenium sheet

（预审稿）

201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# ICS 77.150.99

# H 63

YS/T XXXX-201X

YS

201X-XX-XX发布

中华人民共和国有色金属行业标准