ICS77.150

H69

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T632—××××

代替 YS/T 632-2007

黑 铜

Low Grade Blister

(讨论稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 632 —2007《黑铜》。本标准与YS/T 632 —2007相比主要变化如下 ：

——黑铜的牌号由原来的四个牌号修订为三个牌号；

——对Cu95.00、Cu90.00、Cu85.00三个牌号中化学成分Pb、Zn杂质含量放宽了限量要求；As、Sb、Bi、Sn杂质含量收窄了限量要求。

——将原标准中“每块黑铜的重量40Kg-200Kg”，改为“每块黑铜的重量40Kg-1000Kg”；

——试验方法引用YS/T 716《黑铜化学分析方法》，删除原标准的规定的Au、Ag仲裁分析方法及附录A、附录B、附录C、附录D；

——对取样规则进行了部分修改；

——增加了板状黑铜的取样、制样要求。

——增加了屑样的钻取中钻点确定方法的要求。

——增加了黑铜样屑熔铸后再钻样的制样方法。

——增加了质量预报单的要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 632-2007。

黑 铜

  - 范围

本标准规定了黑铜的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存和质量预报单以及订货单(或合同)内容。

本标准适用于经熔炼处理的废杂铜或铜的氧化物而产生的黑铜。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 70 粗铜

YS/T 1083 阳极铜

YS/T 716(所有部分） 黑铜化学分析方法

  - 技术要求

- 3.1  产品分类

- 黑铜按化学成分分为3个牌号:Cu95.00、Cu90.00、Cu85.00。

3.2  化学成分

3.2.1  黑铜化学成分应符合下表的规定

表1 黑铜的化学成分

| 牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu 不小于 | 杂质含量(质量分数)不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | As | Sb | Bi | Pb | Sn | Ni | Zn |
| Cu95.00 | 95.00 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.45 | 0.40 | 0.2 | 0.30 |
| Cu90.00 | 90.00 | 0.35 | 0.30 | 0.04 | 0.90 | 0.60 | 0.3 | 0.50 |
| Cu85.00 | 85.00 | 0.40 | 0.35 | 0.08 | 1.10 | -- | 0.4 | 1.10 |

3.2.2  黑铜中金、银含量一般不作规定,但需按批进行分析,报出分析结果。如有特殊情况, 需方可作限量规定。

3.3  物理规格

3.3.1  黑铜为四棱台形、板状。

3.3.2  每块黑铜重量为40-1000kg。

3.3.3  供需双方可协商生产其他规格的黑铜。

3.4  表面质量

3.4.1  黑铜的表面应平整,不得有易脱落的飞边、毛刺。

3.4.2  黑铜表面上不得附有炉渣、冰铜和其他夹杂物。

3.4.3  浇铸面铜峰不得大于40mm。

3.5  断面质量

黑铜断面不得有分层、包心和其他杂物。

4  试验方法

4.1  黑铜的化学成分仲裁分析方法按YS/T 716（所有部分）规定进行。

4.2  黑铜的重量按称量法检验。

4.3  黑铜的表面质量用目视检查。

5    检验规则

5.1   检查和验收

5.1.1  黑铜交货前，由供方提供质量预报单。

5.1.2  黑铜由供方运输到需方指定地点，由需方质量检验部门进行检验。

5.1.3  需方按照本标准的规定进行检验，并向供方提供分析样品。供方如对检验结果有异议，应在收到检测报告之日起15个工作日内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方协商在具备检测资质的机构进行。

5.2   组批

5.2.1   黑铜应成批提交检验,同批中应由同一规格、同一牌号黑铜组成。

5.2.2   每一检验批量不大于65t。

5.3   检验项目

5.3.1  化学成分按批检验。

5.3.2  物理规格、表面质量逐块检验。

5.3.3  断面质量随机抽样检验。

5.4   取样和制样

5.4.1  取样

5.4.1.1  铜锭按照随机原则抽取样品。

5.4.1.2  单块锭重小于400Kg 每批次取样量不小于总块数的5%；单块锭重大于或等于400Kg，每批次取样量不小于总块数的10%。

5.4.1.3  板状黑铜按照YS/T 1083《阳极铜》中规定的取样方法进行。

5.4.1.4  所取样品块数均不得少于3块，必要时可加大比例或全检。

5.4.2   屑样的钻取

5.4.2.1  钻点的确定方法

5.4.2.1.1 铜锭钻点的确定方法

a)常规方法：

在铜锭表面（棱台形的大底面）根据表面大小，均匀布置若干网格，以随机方式确定起始点和钻孔位置，并在该钻孔内再次均匀布置网格随机确定钻点。每块铜钻1~2个孔。

b）当黑铜含高金银（Au≧10g/t或Ag≧500g/t）时，按照YS/T 70《粗铜》中规定的体积比钻样法进行。

5.4.2.1.2 板状黑铜按照YS/T 1083《阳极铜》中规定的钻样方法进行。

5.4.3  钻样及样品制备

      - 钻样

5.4.3.1.1 铜锭钻样按照YS/T 70《粗铜》中的规定进行。

5.4.3.1.2 板状黑铜钻样按照YS/T 1083《阳极铜》中的规定进行。

      - 样品制备

根据黑铜物料外观及品质状况，可以选用以下样品制备方法。

5.4.3.2.1 按照YS/T 70《粗铜》中的规定进行。

5.4.3.2.2 对于含杂多，品位低的黑铜，可以选用以下样品制备方法：将收集的样屑按照每车重量或不同炉次权重比例进行配样，经充分混匀后分成两份，一份留底备用，一份入炉熔样，大块铜锭分边、中进行配样，剩余样屑单独收集保留。将配好的样品倒入坩埚内，放入到感应炉或试金炉内加热熔化，在温度达到1200℃情况下熔融1小时以上，自然冷却，待铜锭凝固后，倒出铜锭。分别对锭、熔渣进行称重。在锭上随机布点钻样，收集样屑，样品制备按照YS/T 70《粗铜》中的规定进行。分别分析锭、渣，加权计算分析结果。

5.4.3.3 所得4份样品,供方、需方、仲裁、备用各一份。仲裁样品供方应现场签封，由需方保存90d。（以样品制备完成时间为准）。

5.4.3.4 供方如对分析结果有异议,一律以仲裁样品为处理依据，供方应在仲裁样保存期内提出。

- 5.5   检验结果判定

5.5.1  化学成分检验结果的数值修约，按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2  化学成分与本标准不相符时，该批判不合格。

5.5.3  表面质量与本标准不相符时，该锭判不合格。

5.5.4  断面质量与本标准不相符时，该批判不合格。

5.5.5  同一检验批中,发现不同牌号混装或金、银品位明显不一致等不符合黑铜技术要求和组批规定则按较低品位作为最终结果。

6    包装、运输、贮存和质量预报单

6.1   包装

黑铜以裸锭或板状供货，如需包装，由供需双方协商确定。

6.2  运输和贮存

6.2.1  运输过程满足安全需要。

6.2.2  黑铜贮存场地要求防酸、防污染，黑铜堆放应满足安全要求。

6.2.3  单车出现不同牌号或金银明显不一致黑铜时，供方在检验前应提前向需方说明，同时黑铜实物应有相应的区分标识，不得混装。

6.3  质量预报单

每批黑铜应附有质量预报单，注明：

a) 产品名称、牌号；

b) 净重和件数；

c) 分析检验结果；

d) 本标准编号；

e) 出厂日期。

7    订货单(或合同)内容

本标准所列黑铜的订货单(或合同)应包括下列内容:

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 数量；

d) 金、银和杂质含量；

e) 黑铜规格；

f) 本标准编号；

g) 其他。