ICS77.150.99

H 62

团体标准

T/CNIA —201x

进口铜精矿有害元素限量规范

Specification for harmful elements in imported copper concentrates

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属 学 会

发  布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。
　　本标准负责起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所

本标准参加起草单位：中条山有色金属集团公司、大冶有色金属集团有限公司、江西铜业集团公司、云南铜业(集团)有限公司

本标准主要起草人：

进口铜精矿有害元素限量规范

1   范围

本标准规定了进口铜精矿产品中所含有害元素的限量及检测方法。

本标准适用于进口铜精矿产品。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3884.6  铜精矿化学分析方法 铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 3884.9  铜精矿化学分析方法 砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法

GB/T 3884.10  铜精矿化学分析方法 锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法

GB/T 3884.11  铜精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法

GB/T 3884.12  铜精矿化学分析方法 氟和氯量的测定 离子色谱法

GB/T 3884.19  铜精矿化学分析方法 铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T 14263 散装浮选铜精矿取样、制样方法

GB 20664  有色金属矿产品的天然放射性限值

YS/T  318  铜精矿

NIOSH9000  石棉检测 X射线衍射法

NIOSH9002  石棉检测 偏光显微镜

ISO22262-1:2012  空气质量 散状材料 第1部分：商业散状材料中石棉的取样和定性检测

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

有害元素  harmful element

指对人体有明显毒性，对环境有明显污染的元素，如Pb、Cd、Hg、As、F、Sb、Bi、Tl等。

3.2

放射性  radioactivity

某些核素自发地放出粒子或γ射线，或在发生轨道电子俘获之后放出x射线，或发生自发裂变的性质。

3.3

石棉  asbestos

石棉又称"石绵"，为商业性术语，指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的硅酸盐类矿物产品。它是天然的纤维状的硅酸盐类矿物质的总称。

3.4

铜精矿  copper concentrates

含铜矿石经浮选或其他方法选矿得到的含铜量不小于13%的供冶炼铜用的精矿产品。

4  要求

4.1 进口铜精矿中所含有害元素应该符合表1的规定。

表  1

| 有害元素 | Pb（%） | As（%） | F（%） | Cd（%） | Hg（%） | Sb+Bi(%) | Tl（g/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量,不大于 | 4.70 | 0.40 | 0.060 | 0.030 | 0.0020 | 0.20 | 1.20 |

4.2 进口铜精矿中天然放射性应符合GB 20664-2006要求。

4.3  进口铜精矿中所含石棉的含量应符合表2的规定。

表  2

| 检测项目 | 阳起石 | 铁石棉 | 直闪石 | 温石棉 | 青石棉 | 透闪石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | % | % | % | % | % | % |
| 方法检出限 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 判定结果 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
| 备注：阴性--未检出石棉 |  |  |  |  |  |  |

5  试验方法

5.1 进口铜精矿中Pb、As、F、Cd、Hg、Sb、Bi、Tl元素的化学成分仲裁分析方法按GB/T 3884.6、GB/T 3884.9、GB/T 3884.12、GB/T 3884.11、GB/T 3884.10、GB/T 3884.19的规定进行。

5.2 进口铜精矿中天然放射性仲裁检测方法按GB 20664标准中的规定进行。

5.3 进口铜精矿中石棉的化学成分仲裁分析方法按NIOSH9000  石棉检测 X射线衍射法，或NIOSH9002  石棉检测 偏光显微镜，或ISO22262-1:2012  空气质量 散状材料 第1部分：商业散状材料中石棉的取样和定性检测的规定进行。

6  检验规则

6.1 本标准规定的进口铜精矿中所含有害元素的检验规则按YS/T318标准中的相应规定进行。

6.2 本标准规定的进口铜精矿中天然放射性的检验规则按GB 20664-2006标准中的相应规定进行。

________________