前    言

GB/T 20975 《铝及铝合金化学分析方法》分为37个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分：钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为第22部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分是对GB/T 20975.22—2008《铝及铝合金化学分析方法 第22部分 铍含量的测定》的修订，本部分与GB/T 20975.4-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了标准的名称；

——增加了标准使用安全警告；

——增加了规范性引用文件（见2）；

——增加了定义与术语（见3）；

一一增加了“    法”（见5）。

——修改了   的精密度（见4.7）；

——增加了试验报告（见7）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、。

本部分起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.22—1986、GB/T 6987.22—2001、GB/T 20975.22—2008。

铝及铝合金化学分析方法 第22部分 铍含量的测定

1  范围

本部分规定了铝及铝合金中铍含量的测定方法。

本部分适用于铝及铝合金中铍含量的测定。测定范围：0.00010% ～ 0.40% 。

本部分规定了铝中间合金中铍含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中铍含量的测定。测定范围：0.5～6.5% 。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8005.1

GB/T 8005.3

3 术语与定义

GB/T 8005.1、GB/T 8005.3界定的术语与定义适用于本部分。

4  依莱铬氰兰R分光光度法

4.1 方法提要

试料用盐酸溶解，以乙二胺四乙酸二钠、酒石酸钠为掩蔽剂，在pH9.5的氨-硝酸铵缓冲溶液中，铍与依莱铬氰兰R（SCR）、溴化十六烷基三甲基铵（CTMAB）形成三元络合物，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度。

4.2 试剂

4.2.1 硫酸（ρ1.84g/mL）。

4.2.2 硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.2.3 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

4.2.4 氨水（ρ0.90g/mL）。

4.2.5 盐酸溶液（1+1）。

4.2.6 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（100g/L，需过滤）。

4.2.7 酒石酸钠溶液（1mol/L，需过滤）。

4.2.8 依莱铬氰兰R（SCR—Solochrome cyanine R；2g/L）：称取0.500g SCR于250mL烧杯中，加入2mL硝酸（4.2），用玻璃棒搅匀，再加入约150mL水使之溶解完全，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀（如浑浊需过滤）。

4.2.9 溴化十六烷基三甲基铵（CTMAB）溶液（4 g/L ）：称取1.000g CTMAB于250mL烧杯中，加入约150mL水、10mL乙醇，搅拌、温热使之溶解完全，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀（使用时如果还出现结晶可温热至清亮）。

4.2.10 氨-硝酸铵缓冲溶液：称取51.8g硝酸铵溶解于约400mL水中，加入65mL氨水（4.4），混匀。用氨水（4.4）或硝酸（1+1）调整至pH 9.5（pH计测定），移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.2.11 铝溶液（20 mg/mL）：称取20.00g高纯铝（99.99 %）于2000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600mL的盐酸溶液（4.5），缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg铝。

4.2.12 铍标准贮存溶液.

4.2.12.1 配制:称取2.00g硫酸铍（BeSO4·4H2O）溶解于100mL水中，过滤于1000mL容量瓶中，加入340mL盐酸溶液（4.5），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL约含0.1mg铍。

也可以用硝酸铍、碳酸铍配制铍标准贮存溶液。

4.2.12.2 标定:移取50.00mL溶液（4.12.1）于250mL烧杯中，加入30mL水，加热至沸，取下，加入2mL EDTA（0.05mol/L），3滴麝香草酚兰溶液（1g/L），滴加氨水（4.4）至溶液呈明显的蓝色，并过量3滴，微沸状态下保温30min，取下放置过夜。用中速定量滤纸过滤，以氨水（5+95）洗涤烧杯5～6次、沉淀7～8次，将沉淀连同滤纸移入已恒重的瓷坩埚中，干燥，炭化，于1000℃马弗炉中灼烧45min，取出 ，稍冷，置于干燥器中60min后称量。重复灼烧至恒重。

4.2.12.3 浓度计算:

按式（1）计算铍标准贮存溶液的浓度：

……………………………………（1）

式中：

cBe—— 铍标准贮存溶液的浓度，mg/mL；

m—— 灼烧后沉淀的质量，mg；

V—— 移取溶液（4.12.1）的体积，mL；

0.3603—— 氧化铍换算成铍的系数。

4.2.13 铍标准溶液：移取约25mL已标定好的铍标准贮存溶液（4.12）于500mL容量瓶中，加入167mL盐酸溶液（4.5），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含5μg铍（用时现配）。

4.2.14 铍标准溶液：移取20.00mL铍标准溶液（4.13）于100mL容量瓶中，加入33mL盐酸溶液（4.5），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg铍（用时现配）。

4.2.15 铍标准溶液：移取20.00mL铍标准溶液（4.13）于250mL容量瓶中，加入83mL盐酸溶液（4.5），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.4μg铍（用时现配）。

4.2.16 对硝基苯酚溶液（0.2g/L）。

4.3 仪器

4.3.1 分光光度计。

4.3.2 pH计或离子计。

4.4 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

根据铍含量按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铍的质量分数 /% | 试料/g | 试液体积 | 移取试液（7.4.1） 体积（V1） | 补加铝溶液（4.11） 体积 | 吸收池厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mL | cm |
| 0.00010～0.0010 | 1.00 | 100 | 10.00 | 0 | 3 |
| >0.0010～0.0050 | 1.00 | 250 | 10.00 | 3.00 | 3 |
| >0.0050～0.020 | 0.50 | 250 | 5.00 | 4.50 | 3 |
| >0.020～0.060 | 0.50 | 500 | 10.00 | 4.50 | 1 |
| >0.060～0.40 | 0.25 | 500 | 3.00 | 5.00 | 1 |

4.5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

4.5.3 空白试验

移取5.0mL铝溶液（4.11）于50mL容量瓶（或比色管）中，以下按7.4.4进行操作。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（7.1）置于300mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为30mL的盐酸溶液（4.5），待剧烈反应停止后，加热使试料溶解完全，取下，以中速定量滤纸过滤于如表1所示的试液体积相对应的容量瓶中，用热水洗涤烧杯4～5次、沉淀7～8次，冷却至室温。

4.5.4.2 若试料中硅的质量分数大于1％时，则在过滤后，将沉淀连同滤纸置于铂坩埚中，炭化，于700℃灼烧30min，取出，冷却，加入2mL硫酸（4.1），5mL氢氟酸（4.3），滴加硝酸（4.2）使溶液清亮，加热使硅挥发，取下，冷却，滴加少量盐酸溶液（4.5）溶解残渣（如浑浊需过滤），合并于试液（7.4.1）中。

4.5.4.3 将试液（7.4.1）以水稀释至刻度，混匀。按表1移取试液（7.4.1）体积和补加相应体积的铝溶液（4.11）于50mL容量瓶（或比色管）中。

4.5.4.4 加入1.5mL酒石酸钠溶液（4.7），充分混匀。加入15.0mL EDTA溶液（4.6），立即加入1滴对硝基苯酚溶液（4.16）并在不断摇动下用氨水（4.4）调整溶液由无色变为浅黄色，再加入2.00mL氨水（4.4）。（加入EDTA溶液后不应放置，否则会出现EDTA结晶或浑浊，但发浑不会影响测定结果；以上几步操作要连续进行）。加入5.0mL缓冲溶液（4.10），混匀。加入4.0mL CTMAB溶液（4.9），缓慢混匀，放置约5 min，加入SCR溶液（4.8）（测定质量分数为0.00010%～0.020%铍含量时加入2.00mL，测定质量分数 > 0.020% ～ 0.40% 铍含量时加入3.00mL），以水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.5 将部分试液（7.4.4）移入表1所规定的吸收池中，以空白试验溶液（7.3）为参比，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铍量。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1 绘制铍的质量分数为0.00010% ～ 0.020% 范围的工作曲线：

于一组50mL容量瓶（或比色管）中，各加入5.0mL铝溶液（4.11），依次分别加入0、0.25、1.25、2.50、3.75、5.00mL铍标准溶液（4.15），以下按7.4.4进行操作。

4.5.5.2 绘制铍的质量分数为 >0.020% ～ 0.40% 范围的工作曲线：

于一组50mL容量瓶（或比色管）中，各加入5.0mL铝溶液（4.11），依次分别加入0、0.30、1.00、3.00、5.00、6.00mL铍标准溶液（4.14），以下按7.4.4进行操作。

4.5.5.3 将部分系列标准溶液（7.5.1或7.5.2）移入表1所规定的吸收池中，以试剂空白溶液（未加铍标准溶液者）为参比，于分光光度计波长560 nm处测量其吸光度，以铍量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6 试验数据的处理

按式（2）计算铍的质量分数：

………………………………（2）

式中：

wBe—— 铍的质量分数，%；

m1 —— 自工作曲线上查得铍的含量,μg；

m0 —— 称取试料的质量，g；

V1 —— 如表1中的移取试液体积，mL；

V0 —— 如表1中的试液体积，mL。

4.7 精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5%。重复性限r按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wFe / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| wFe / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

5依莱铬氰兰R分光光度法

5.1 方法提要

试料用盐酸溶解，以乙二胺四乙酸二钠、酒石酸钠为掩蔽剂，在pH9.5的氨-硝酸铵缓冲溶液中，铍与依莱铬氰兰R（SCR）、溴化十六烷基三甲基铵（CTMAB）形成三元络合物，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度。

5.2  试剂

5.2.1 盐酸（1+1）。

5.2.2 硝酸（ρ1.42g/mL）。

5.2.3 酒石酸钠溶液（200g/L，需过滤）。

5.2.4 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（100g/L，需过滤）。

5.2.5 对硝基苯酚溶液（0.2g/L）。

5.2.6 氨水（ρ0.90g/mL）。

5.2.7 依莱铬氰兰R（SCR—Solochrome cyanine R；2g/L）：称取0.500g SCR于250mL烧杯中，加入2mL硝酸（3.2），用玻璃棒搅匀，再加入约150mL水使之溶解完全，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀（如浑浊需过滤）。

5.2.8 溴化十六烷基三甲基铵（CTMAB）溶液（4g/L）：称取1.000g CTMAB于250mL烧杯中，加入约150mL水、10mL乙醇，搅拌、温热使之溶解完全，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀（使用时如果出现结晶可温热至清亮）。

5.2.9 氨-硝酸铵缓冲溶液：称取51.8g硝酸铵溶解于约400mL水中，加入65mL氨水（3.6），混匀。用氨水（3.6）或硝酸（1+1）调整至pH 9.5（pH计测定），移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.2.10 铍标准贮存溶液

5.2.10.1 配制：称取2.00g硫酸铍（BeSO4·4H2O）溶解于100mL水中，过滤于1000mL容量瓶中，加入340mL盐酸（3.5），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL约含0.1mg铍。

也可以用硝酸铍、碳酸铍配制铍标准贮存溶液。

5.2.10.2 标定：移取50.00mL溶液（3.10.1）于250mL烧杯中，加入30mL水，加热至沸，取下，加入2mL EDTA（0.05mol/L），3滴麝香草酚兰溶液（1g/L），滴加氨水（3.6）至溶液呈明显的蓝色，并过量3滴，微沸状态下保温30min，取下放置过夜。用中速定量滤纸过滤，以氨水（5+95）洗涤烧杯5～6次、沉淀7～8次，将沉淀连同滤纸移入已恒重的瓷坩埚中，干燥，炭化，于1000℃马弗炉中灼烧45min，取出 ，稍冷，置于干燥器中60min后称量。重复灼烧至恒重。

5.2.10.3 浓度计算

按公式（1）计算铍标准贮存溶液的浓度：

…………………………………………………(1)

式中：

——铍标准贮存溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

——灼烧后沉淀的质量，单位为毫克（mg）；

——移取铍标准贮存溶液溶液（3.10.1）的体积，单位为毫升（mL）。

0.3603—— 氧化铍换算成铍的系数。

5.2.11 铍标准溶液：移取10.00mL已标定好的铍标准贮存溶液（3.10.2）于500mL容量瓶中，加入167mL盐酸溶液（3.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2μg铍（用时现配）。

5.3 仪器

5.3.1 分光光度计。

5.3.2 pH计。

5.4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5.5 分析步骤

5.5.1 试料

称取0.25g试样（5.4），精确至0.0001g。

5.5.2 测定次数

平行地做两份试验。

5.5.3 空白试验

随同试料（5.6.1）做空白试验。

5.5.4 测定

5.5.4.1 将试料（5.6.1）置于300mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为20mL的盐酸（3.1），待剧烈反应停止后，加热使试料溶解完全，冷却，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.2 移取5.00mL试液（6.4.1）于250mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。                           5.5.4.3 移取5.00mL试液（6.4.2）于50mL容量瓶中，加入1.0mL酒石酸钠溶液（3.3），充分混匀。加入2.0mL EDTA溶液（3.4），立即加入1滴对硝基苯酚溶液（3.5）并在不断摇动下用氨水（3.6）调整溶液由无色变为浅黄色，再加入2.00mL氨水（3.6），（加入EDTA溶液后不应放置，否则会出现EDTA结晶或浑浊，但发浑不会影响测定结果；以上几步操作要连续进行）。加入5.0mL缓冲溶液（3.9），混匀。加入4.0mL CTMAB溶液（3.8），缓慢混匀，放置约5 min，加入3.00mL SCR溶液（3.7），以水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.4 将部分试液（6.4.3）移入1cm石英吸收池中，以随同试料所做的空白试验溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铍量。

5.5.5 工作曲线的绘制

5.5.5.1 移取0mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL、3.00mL、3.50mL铍标准溶液（3.11）分别置于一组50mL容量瓶中，加水稀释至10mL，以下按6.4.3进行操作。

5.5.5.2 将部分系列标准溶液（6.5.1）移入1cm石英吸收池中，以试剂空白溶液（未加铍标准溶液者）为参比，于分光光度计波长560nm处测量其吸光度，以铍量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6  试验数据的处理

铍含量以铍的质量分数计，数值以 % 表示，按公式（2）计算：

……………………………………（2）

式中：

——自工作曲线上查得的铍量，单位为微克（μg）；

——试料的质量，单位为克（g）；

——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

——试液总体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后2位。计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170中3.2、3.3条款。取两次测试结果的平均值。

5.7  精密度

5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5%。重复性限r按表4数据采用线性内插法求得：

表4  重复性限

| wBe / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表5数据采用线性内插法求得。

表5  再现性限

| wBe / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

6 质量控制与保证

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7 验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。

# Text boxes

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

铝及铝合金化学分析方法

第22部分 铍含量的测定

依莱铬氰兰R分光光度法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 22：Determination of beryllium content

SCR spectrophotometric method

（征求意见稿）

GB/T 20975.22-201X

代替GB/T 20975.22-201x

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.10

H 12