000

ICS 77.160/25.030

H 71

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—20XX

增材制造用钼及钼合金粉

Molybdenum and molybdenum alloy powder for addictive manufacturing

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）和全国增材制造标准化技术委员会（SAC/TC562）共同归口。

本标准起草单位：西安欧中材料科技有限公司、广东省材料与加工研究所、西北有色金属研究院、国合通用测试评价认证股份公司、北矿新材科技有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、北京康普锡威科技有限公司、广州恒尚科技有限公司、中航迈特粉冶科技（北京）有限公司、西北工业大学材料学院、珠海天威飞马打印耗材有限公司、西安镧启材料科技有限公司

本标准主要起草人：

增材制造用钼及钼合金粉

- 1 范围

本标准规定了增材制造用钼及钼合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于增材制造用钼及钼合金粉。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 1482 金属粉末流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)

GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 15076.1钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 19077 粒度分布 激光衍射法

YB/T 4395 钢 钼、铌和钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3 技术要求

- 3.1 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分

| 牌号 | 化学成分，%（质量分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主元素 |  |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mo | Ta | Nb | Al | Cu | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O |
| Mo1 | 余量 | — | — | 0.002 | — | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.10 |
| MoTa | 余量 | 5.0～7.0 | — | 0.003 | 0.02 | — | 0.02 | — | 0.02 | 0.004 | 0.010 | — | 0.10 |
| MoNb | 余量 | — | 9.0～11.0 | 0.003 | 0.02 | — | 0.02 | — | 0.02 | 0.004 | 0.010 | — | 0.10 |
| 注：产品的化学成分可根据用户的特殊要求进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2 粒度

产品的粒度应符合表2的规定。

表2  粒度

| 分类 | 粉末规格（μm） | 粒度组成 | 粒度分布 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | ≤63 | ＞63μm不大于5% | D10≥15μm，D90≤65μm | 适用于粉末床熔融（选区激光熔融）增材制造领域 |
| Ⅱ类 | 45～150 | ≤45μm不大于5%， ＞150μm不大于5% | —— | 适用于粉末床熔融（电子束熔化）增材制造领域 |
| Ⅲ类 | 30～250 | ≤30μm不大于5%， ＞250μm不大于5% | —— | 适用于定向能量沉积增材制造领域 |
| 注：产品粒度可根据用户的特殊要求进行调整。 |  |  |  |  |

- 3.3 松装密度

产品的松装密度应符合表3的规定。

表3  松装密度

| 分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松装密度（g/cm3） | ≥5.8 | ≥5.8 | ≥5.8 |

- 3.4 振实密度

产品的振实密度应符合表4的规定。

表4  振实密度

| 分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振实密度（g/cm3） | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |

- 3.5 流动性

产品的霍尔流速应符合表5的规定。

表5  流动性

| 分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霍尔流速（s/50g） | ≤20 | ≤20 | ≤20 |

- 3.6 外观质量

产品呈黑色或黑灰色，无目视可见夹杂物。

- 4 试验方法

- 4.1 化学成分

4.1.1 产品的Ta含量分析按GB/T 15076.1的规定进行，也可按其他检测标准的规定执行。

4.1.2 产品的Nb含量分析按YB/T 4395的规定进行，也可按其他检测标准的规定执行。

4.1.3 产品的Mg、Ca、Si、Ni、Fe、Cu、Al、C、O、H含量分析按GB/T 4325的规定进行。

- 4.2 粒度

产品的筛分粒度组成按GB/T 1480的规定进行。产品的激光粒度按照GB/T 19077的规定进行。

- 4.3 松装密度

产品的松装密度按照GB/T 1479.1的规定进行。

- 4.4 振实密度

- 产品的振实密度按照GB/T 5162的规定进行。

- 4.5 流动性

产品的流动性按照GB/T 1482的规定进行。

- 4.6 外观质量

产品的外观质量采用目视检查。

- 5 检验规则

- 5.1检查和验收

- 5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一粒度范围、同一生产工艺的产品组成。

- 5.3检验项目及取样

表6  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规则 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.1 | 4.1 |
| 粒度 | 每批1份 |  | 3.2 | 4.2 |
| 松装密度 | 每批1份 |  | 3.3 | 4.3 |
| 振实密度 | 每批1份 |  | 3.4 | 4.4 |
| 流动性 | 每批1份 |  | 3.5 | 4.5 |
| 外观质量 | 逐袋/瓶 |  | 3.6 | 4.6 |

- 5.4检验结果判定

- 5.4.1 化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

- 5.4.2 粒度、松装密度、振实密度、流动性检验不合格时，则在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

- 5.4.3 外观质量检验结果不合格时，则判该袋/瓶产品不合格。

- 6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 6.1标志

产品每个最小包装单位上应有标识，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 生产批号；

- 粒度范围；

- 净重；

- 本标准编号；

- “易燃”、“防潮”、“防火”、“防止吸入”等标识。

- 6.2 包装

产品应采用塑料袋双层真空塑封包装，或以洁净的塑料桶、金属桶为容器单元，采用充惰性气体保护封装或者真空包装，包装过程中应严格控制环境避免污染。产品包装重量为5kg，也可以根据需方要求进行包装。包装容器应保证其在运输过程中的完整性，且不易破损、受潮或者使产品接触到外来污染物质。

- 6.3 运输

- 产品应在有遮盖物的环境下进行运输，运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源。

- 6.4 贮存

粉末应密封存放于通风干燥处，远离火源，严禁与氧化剂、酸类、碱类等腐蚀性物质一起存放，并避免阳光直晒。

- 6.5质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 粒度范围；

- 净重；

- 各项分析检验结果；

- 质量检验部门印记；

- 本标准编号。

- 7 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度（类别）；

- 净重；

- 本标准编号；

- 其他。