ICS 77.160

H 71

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

增材制造用硼化钛颗粒增强铝合金粉

TiB2 particulate reinforced aluminum alloy powder

for additive manufacturing

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）和全国增材制造标准化技术委员会（SAC/TC 562）归口。

本标准起草单位：安徽相邦复合材料有限公司、上海交通大学、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院、安徽相邦化工有限公司、安徽陶铝新材料研究院有限公司、有色金属技术经济研究院、淮北市产品质量监督检验所、西北工业大学、江苏威拉里新材料科技有限公司、宁波众远新材料科技有限公司。

本标准主要起草人：吴一、夏存娟、王鹏举、王磊、王浩伟、马乃恒、刘预、陈哲、汪明亮、李险峰、陈东、周辉、吴艳华、谢薇、林鑫、唐世军、吴浩、王鹏、于君、许荣玉、励达。

增材制造用硼化钛颗粒增强铝合金粉

范围

本标准规定了增材制造用硼化钛（TiB2）颗粒增强铝合金粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。

本标准适用于供增材制造用硼化钛颗粒增强铝合金粉，粉末冶金和焊接也可参考本标准使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定  第1部分 漏斗法

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品  包装、标志、运输、贮存

GB/T 5158.4  金属粉末还原法测定氧含量  第4部分：还原-提取法测定总氧量

# GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法

GB 12463  危险货物运输包装通用技术条件

GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 19077  粒度分布  激光衍射法

GB/T 20975.1～25  铝及铝合金化学分析方法  第 1 部分 ～ 第25部分

ASTM B964  用卡尼漏斗测定金属粉末流速的试验方法（Standard Test Methods for Flow Rate of Metal Powders Using the Carney Funnel）

SN/T 0370.3  出口危险货物包装检验规程  第3部分： 使用鉴定

YS/T 617.1  铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第1部分：活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定  气体容量法

YS/T 617.7  铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第7部分： 粒度分布的测定 激光散射/衍射法

要求

牌号

产品按基体和颗粒含量分为 10 个牌号。牌号由产品名称（用FCA表示，F代表粉末，CA代表颗粒增强铝基复合材料）、基体牌号（如铝合金基体在原有牌号上有变型，以X、Y进行区分，其中X代表着基体硅含量为6.50%～7.50%，镁含量为0.90%～1.50%；Y代表着基体硅含量为9.00%～11.00%，镁含量为0.20%～0.45%）、颗粒含量组成。

示例1：

采用质量分数为 2%的硼化钛颗粒增强改型铸造铝合金 ZL101 的铝合金粉标记为：FCA101X-2。

示例2：

采用质量分数为 6%的硼化钛颗粒增强变形铝合金 7075 的铝合金粉标记为：FCA7075-6。

化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表 1 化学成分

| 牌 号 | 化学成分，%（质量分数） |
| --- | --- |
|  | Si | Mg | Ti | B | Cu | Mn | Zn | Cr | Ni | Fe | O | N | Al |
| FCA101X-2 | 6.50～7.50 | 0.90～1.50 | 1.04～1.72 | 0.46～0.78 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | — | 0.08 | 0.50 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA101X-4 | 6.50～7.50 | 0.90～1.50 | 2.41～3.10 | 1.09～1.40 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | — | 0.08 | 0.50 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA101X-6 | 6.50～7.50 | 0.90～1.50 | 3.79～4.48 | 1.71～2.02 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | — | 0.08 | 0.50 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA101X-8 | 6.50～7.50 | 0.90～1.50 | 5.16～5.85 | 2.34～2.65 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | — | 0.08 | 0.50 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA101Y-2 | 9.00～11.00 | 0.20～0.45 | 1.04～1.72 | 0.46～0.78 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | — | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA101Y-4 | 9.00～11.00 | 0.20～0.45 | 2.41～3.10 | 1.09～1.40 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | — | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA101Y-6 | 9.00～11.00 | 0.20～0.45 | 3.79～4.48 | 1.71～2.02 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | — | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA101Y-8 | 9.00～11.00 | 0.20～0.45 | 5.16～5.85 | 2.34～2.65 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | — | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.01 | 余量 |
| FCA2024-6 | 0.15 | 1.20～1.50 | 3.79～4.48 | 1.71～2.02 | 3.70～4.50 | 0.15～0.80 | — | 0.10 | — | 0.20 | 0.06 | — | 余量 |
| FCA7075-6 | 0.40 | 2.10～2.90 | 3.79～4.48 | 1.71～2.02 | 1.20～2.00 | 0.30 | 5.10～6.10 | 0.18～0.28 | — | 0.50 | 0.10 | 0.01 | 余量 |
| 注1：2%的颗粒含量分布在1.50%～2.50%之间；4%的颗粒含量分布在3.50%～4.50%之间；6%的颗粒含量分布在5.50%～6.50%之间；8%的颗粒含量分布在7.50%～8.50%之间；颗粒含量由硼和钛质量分数的总和确定。 注2：表中有上下限者为合金元素；含量为单个数值者为最高限；“—”为未规定数值；铝为余量，质量分数应由计算确定，用 100.00% 减去所有含量不小于 0.010 % 的元素总和的差值而得，求和前各元素数值要表示到0.0A %。 |

规格和粒度分布

产品的规格和粒度分布应符合表2的规定。

表 2 规格和粒度分布                   单位为微米

| 规格 | D10 | D50 | D90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15～45 | 20±3 | 33±5 | 50±3 |
| 15～53 | 23±3 | 35±5 | 58±3 |
| 45～106 | 45±5 | 70±10 | 100±10 |
| 注：产品规格是根据不同增材制造工艺的需求来划分的。 |

外观质量

产品呈银灰色或灰色，球形颗粒状。

振实密度、松装密度和卡尼流速

产品的振实密度、松装密度和卡尼流速应符合表3的规定。

表 3 振实密度、松装密度和卡尼流速

| 牌 号 | 振实密度 g/cm3 | 松装密度 g/cm3 | 卡尼流速 s/50g |
| --- | --- | --- | --- |
| FCA101X-2 | 1.45±0.20 | 1.25±0.20 | ≤25 |
| FCA101X-4 | 1.50±0.20 | 1.25±0.20 |  |
| FCA101X-6 | 1.50±0.20 | 1.25±0.20 |  |
| FCA101X-8 | 1.50±0.30 | 1.30±0.20 |  |
| FCA101Y-2 | 1.45±0.20 | 1.25±0.20 |  |
| FCA101Y-4 | 1.50±0.20 | 1.25±0.20 |  |
| FCA101Y-6 | 1.50±0.20 | 1.25±0.20 |  |
| FCA101Y-8 | 1.50±0.30 | 1.30±0.20 |  |
| FCA2024-6 | 1.60±0.30 | 1.30±0.20 | ≤35 |
| FCA7075-6 | 1.70±0.30 | 1.30±0.20 |  |

其他

需方对规格、基体、颗粒含量有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在合同（或订货单）中注明。

试验方法

化学成分中氧、氮含量测定分别按GB/T 5158.4和GB/T 14265的规定进行，其他元素测定按GB/T 20975规定的方法进行；采用其他方法时，由供需双方协商解决，仲裁分析时采用GB/T 20975规定的方法。

粒度分布测定按GB/T 19077的规定进行。

外观颜色以目视法检查，球形形状用100倍的放大镜检测。

振实密度测定按GB/T 5162的规定进行。

松装密度测定按GB/T 1479.1的规定进行。

卡尼流速测定按ASTM B964的规定进行。

检验规则

5.1 检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应自收到产品之日起45天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号和规格的产品组成。每批重量不大于70kg。如需方对批重有特殊要求，由供需双方协商，并在合同（或订货单）中注明。

取样和制样

取样

产品取样应按照GB/T 5314 的规定进行。

制样

将所取样品混匀，用四分法缩分出不少于250 g的平均试样。将平均试样分成两等份，一份供检验分析用，一份保存备用。

检验项目

每批产品出厂前应进行特征粒径、化学成分、振实密度、松装密度、卡尼流速、外观质量的检验，需方要求对其他项目进行检验时，应在合同（或订货单）中注明。

检验结果判定

任一试样的化学成分不合格时，则在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

特征粒径、振实密度、松装密度、卡尼流速、外观质量的检验结果不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那件产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

在每件包装上用油漆或其他不易褪色的颜料注明：

- 供方名称；

- 产品牌号；

- 批号；

- 毛重和净重；

- 本标准编号；

- 生产日期；

- “易燃”、“防潮”字样。

包装

产品包装要求应符合GB 12463的规定。

采用密封性能好的塑料袋作为内包装。塑料袋用聚乙烯制造，膜厚不应小于0.1mm。

当中位径D50 不大于11μm时，外包装应采用金属容器。

内、外包装应封闭严密，完整无损。外包装为金属容器时，每件净重量不宜超过100kg。

外包装用金属容器应做好防锈处理，其内、外表面应干燥、光滑、无毛刺、无破损，性能应符合GB 12463的规定。

需方有特殊要求时，产品包装可采用SN/T 0370.3的规定，对产品包装有其他特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单(或合同)中注明。

运输和贮存

包装件在装卸、运输作业时，应轻装轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。严禁与火种接近。

应防水，用棚（蓬）车或集装箱运输时，车辆应采取防静电措施。

应贮存在通风、干燥的库房内，严禁与氧化剂、酸类、碱类混合贮存，并避免阳光直晒。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 批号；

- 件数和净重；

- 各项指标的检验结果；

- 本标准编号；

- 生产日期。

其他要求

其他包装、运输、贮存和标志要求按GB/T 3199的规定执行，危险货物标志应符合GB 190的规定。

合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 本标准编号；

- 特殊批重要求；

- 特殊包装要求；

- 其他特殊要求。

_________________________________