000

ICS 77.160

H 71

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—20XX

增材制造用球形钴铬合金粉

Spherical Co-Cr alloy powder for additive manufacturing

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)和全国增材制造标准化技术委员会（SAC/ TC562）归口。

本标准负责起草单位：广东省材料与加工研究所、西北有色金属研究院、安徽颍元新材料科技有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、北京康普锡威科技有限公司、北矿新材科技有限公司、西安欧中材料科技有限公司、湖南顶立科技有限公司、中航迈特粉冶科技(北京) 有限公司、西北工业大学材料学院、珠海天威飞马打印耗材有限公司、广东省工业分析检测中心、无锡市产品质量监督检验院、江苏威拉里新材料科技有限公司、中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司。

本标准主要起草人：刘辛、毛新华、谭立新、章德铭、胡宇、王庆相

增材制造用球形钴铬合金粉

  - 范围

本标准规定了钴铬合金粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于增材制造用的球形钴铬合金粉末。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.5  钢铁  酸溶硅和全硅含量的测定  还原型硅钼酸盐分光光度法  硅量测定

GB/T 223.11  钢铁及合金  铬含量的测定  可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.20  钢铁及合金化学分析方法  电位滴定法测定钴量

GB/T 223.23  钢铁及合金 镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法  镍量测定

GB/T 223.28  钢铁及合金化学分析方法α-安息香肟重量法  钼量测定

GB/T 223.43  钢铁及合金  钨含量的测定  重量法和分光光度法  钨量测定

GB/T 223.59  钢铁及合金化学分析方法  磷钼酸铵容量法  磷量测定

GB/T 223.64  钢铁及合金 锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法  锰量测定

GB/T 223.70  钢铁及合金 铁含量的测定  邻二氮杂菲分光光度法  铁量测定

GB/T 1479.1  金属粉末松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480   金属粉末  干筛分法测定粒度

GB/T 1482  金属粉末流动性的测定标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 14265  金属材料中氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 19077  粒度分析  激光衍射法

YS/T 1297  钛及钛合金粉末球形率测定方法

  - 要求

    - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

- 表1  化学成分

| 牌号 | 化学成分，% (质量分数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主元素 |  |  |  |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  | Co | Cr | W | Mo | Si | Ni | Fe | Mn | C | P | O | N |
| Co-Cr-W | 余量 | 26.0～30.0 | 8.0～10.0 | — | 0.8～1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |

表1  化学成分（续）

| 牌号 | 化学成分，% (质量分数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主元素 |  |  |  |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  | Co | Cr | W | Mo | Si | Ni | Fe | Mn | C | P | O | N |
| Co-Cr-Mo | 余量 | 26.0～30.0 | ≤0.2 | 4.0～7.0 | ≤1.2 | 0.5 | 0.75 | 0.3 | 0.4 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| Co-Cr-W-Mo | 余量 | 26.0～30.0 | 4.0～7.0 | 4.0～7.0 | ≤1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| 注：产品的化学成分可根据用户的特殊要求进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 粒度

产品按用途分为三类，其粒度应符合表2的规定。

表2  粒度

| 分类 | 粒度范围 | 粒度组成 | D50 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≤63 μm | ＞63 μm不大于5% | 25 μm～45 μm | 适用于粉末床熔融（选区激光熔融）增材制造领域 |
| Ⅱ | 45 μm～150 μm | ≤45 μm不大于5%， ＞150 μm不大于5% | 63 μm～105 μm | 适用于粉末床熔融（电子束熔化）增材制造领域 |
| Ⅲ | 30 μm～250 μm | ≤30 μm不大于5%， ＞250 μm不大于5% | 53 μm～212 μm | 适用于定向能量沉积增材制造领域 |
| 注：产品粒度可根据用户的特殊要求进行调整。 |  |  |  |  |

    - 松装密度

- 产品的松装密度应符合表3的规定。

- 表3  松装密度

| 物理性能 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 松装密度/(g/cm3) | ≥4.2 | ≥4.4 | ≥4.5 |

    - 振实密度

- 产品的振实密度应符合表4的规定。

- 表4  振实密度

| 物理性能 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振实密度/(g/cm3) | ≥5.0 | ≥5.2 | ≥5.3 |

    - 流动性

- 产品的流动性应符合表5的规定。

- 表5  流动性

| 物理性能 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动性/(s/50g) | ≤25.0 | ≤20.0 | ≤15.0 |

    - 球形度

产品形貌为球形或类球形，球形度标准由供需双方协商解决。

    - 外观质量

产品外观应呈灰色或青灰色，无目视可见夹杂物。

  - 试验方法

    - 化学成分

      - 产品的Co含量分析按GB/T 223.20的规定进行。

      - 产品的Mo含量分析按GB/T 223.28的规定进行。

      - 产品的Cr含量分析按GB/T 223.11的规定进行。

      - 产品的W含量分析按GB/T 223.43的规定进行。

      - 产品的Si含量分析按GB/T 223.5的规定进行。

      - 产品的Ni含量分析按GB/T 223.23的规定进行。

      - 产品的Fe含量分析按GB/T 223.70的规定进行。

      - 产品的C、O、N含量分析按GB/T 14265的规定进行。

      - 产品的P含量分析按GB/T 223.59的规定进行。

      - 产品的Mn含量分析按GB/T 223.64的规定进行。

    - 粒度

- 产品粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行，D50按照GB/T 19077的规定进行。

    - 松装密度

- 产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

    - 振实密度

- 产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

    - 流动性

- 产品流动性的测定按GB/T 1482的规定进行。

    - 球形度

产品球形度测定按YS/T 1297的规定进行。

    - 外观质量

- 产品外观质量用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同(或订货单)的规定，并填写产品质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）规定不符时，应在收到产品之日起45天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一牌号、同一生产工艺、同一粒度规格的产品组成。每批重量不大于200kg。

    - 检验项目及取样

每批产品的检验项目及取样应符合表6的规定。

表 6  检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.1 | 4.1 |
| 粒度 |  | 3.2 | 4.2 |
| 松装密度 |  | 3.3 | 4.3 |
| 振实密度 |  | 3.4 | 4.4 |
| 流动性 |  | 3.5 | 4.5 |
| 球形度 |  | 3.6 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐 瓶（件） | 3.7 | 4.7 |

    - 检验结果判定

      - 化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

      - 粒度、松装密度、振实密度、流动性、球形度检验不合格，则在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

      - 外观质量检验结果不合格，则判该瓶产品为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

    - 标志

- 在包装好的产品桶上应附有标志，其上注明：

- 供方名称或商标；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 重量；

- 包装日期；

- “易燃”、“防火”、“防潮”、“向上”、“禁止翻滚”等标识；

- 其他。

    - 包装

产品应以洁净的塑料桶、金属瓶或金属桶等为容器单元，采取充惰性气体保护封装或者真空包装，或采用厚塑料袋抽真空塑封，包装过程中应严格控制环境避免污染。产品包装重量分1kg、2kg、5kg、10kg四种规格，也可以根据需方需要进行包装。包装容器应保证其在运输过程中的完整性，且不易破损、受潮或者使产品接触到外来污染物。

    - 运输和贮存

产品应在有遮盖物的环境下进行运输，运输过程中应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源。

产品应贮存在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性侵蚀的环境中，严禁与氧化剂、酸类、碱类一起存放，并避免阳光直晒。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 粒度范围；

- 净重和数量；

- 各项检验结果；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 粒度范围；

- 产品净重；

- 本标准编号；

其他。

_________________________________