ICS 77.160

H 71

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX—XXXX

增材制造用钽及钽合金粉

Tantalum and tantalum alloy powder for additive manufacturing

（送审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）和全国增材制造标准化技术委员会（SAC/ TC562）归口。

- 本标准起草单位：西安赛隆金属材料有限责任公司、西北有色金属研究院、广东省材料与加工研究所、宁夏东方钽业股份有限公司、清远佳致新材料研究院、广东致远新材料有限公司、西安欧中科技有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、中航迈特粉冶科技（北京）有限公司、西北工业大学材料学院、株洲普林特增材制造有限公司、珠海天威飞马打印耗材有限公司、安徽颍元新材料科技有限公司

本标准主要起草人：贺卫卫、陈斌科、汤慧萍、谈萍

增材制造用钽及钽合金粉

- 范围

本标准规定了增材制造用钽及钽合金粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以等离子旋转电极法、等离子雾化法、等离子球化法、氢化脱氢法等制备的增材制造用钽及钽合金粉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479 （所有部分）金属粉末  松装密度的测定

GB/T 1480  金属粉末  干筛分法测定粒度

GB/T 1482  金属粉末  流动性的测定  标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 15076（所有部分）  钽铌化学分析方法

GB/T 19077 粒度分析  激光衍射法

- 要求

  - 化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。用户有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表1  化学成分

| 牌号 | 化学成分，%（质量分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ta | Nb | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| Ta1 | 余量 | — | 0.010 | 0.010 | 0.0030 | 0.030 | 0.050 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 |
| Ta2 | 余量 | — | 0.050 | 0.030 | 0.0050 | 0.150 | 0.100 | 0.030 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |
| TaNb3 | 余量 | 1.5～3.5 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | — | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |

  - 粒度

产品按用途分为三类，其粒度应符合表2的规定。用户有特殊要求时，由供需双方协商确定。

- 表2  粒度

| 分类 | 粒度范围 | 粒度组成 | D50 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | ≤63 μm | ＞63 μm不大于5% | 25 μm～45 μm | 适用于粉末床熔融（选区激光熔融）增材制造领域 |
| Ⅱ类 | 45 μm～150 μm | ≤45 μm不大于5%， ＞150 μm不大于5% | 63 μm～105 μm | 适用于粉末床熔融（电子束熔化）增材制造领域 |
| Ⅲ类 | 3 0μm～250 μm | ≤30 μm不大于5%， ＞250 μm不大于5% | 53 μm～212 μm | 适用于定向能量沉积增材制造领域 |

  - 松装密度

产品的松装密度应符合表3的规定。

表3  松装密度

| 物理性能 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松装密度（g/cm3） | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥7.0 |

  - 振实密度

产品的振实密度应符合表4的规定。

表4  振实密度

| 物理性能 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振实密度（g/cm3） | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 |

  - 流动性

产品的流动性应符合表5的规定。

表5  流动性

| 物理性能 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动性（s/50g） | ≤15 | ≤10 | ≤10 |

  - 外观质量

产品呈银灰色，无目视可见夹杂物。

  - 其他

需方对粉末球形率及空心粉率有特殊要求时，由供需双方协商确定。

- 试验方法

  - 化学成分分析按GB/T 15076的规定进行。

  - 粒度组成测定按GB/T 1480的规定进行，D50按GB/T 19077的规定进行。

  - 松装密度测定按GB/T 1479的规定进行。

  - 振实密度测定按GB/T 5162的规定进行。

  - 流动性测定按GB/T 1482的规定进行。

  - 外观质量采用目视法检查。

  - 球形率和空心粉率试验方法由供需双方协商确定

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起45天内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号、同一粒度范围、同一生产工艺的产品组成。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表6的规定。

表6  检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 | 取样规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.1 | 4.1 | 按GB/T 5314的规定进行 |
| 粒度 | 每批1份 | 3.2 | 4.2 |  |
| 松装密度 | 每批1份 | 3.3 | 4.3 |  |
| 振实密度 | 每批1份 | 3.4 | 4.4 |  |
| 流动性 | 每批1份 | 3.5 | 4.5 |  |
| 外观质量 | 逐瓶/袋 | 3.6 | 4.6 | 逐瓶/袋 |

  - 检验结果的判定

    - 产品的化学成分、粒度、松装密度、振实密度、流动性检验不合格时，允许从该批产品中加倍取样对不合格项目进行重复检验，若重复检验仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 外观质量检验不合格时，判该瓶/袋产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

产品的包装瓶/袋上应做如下标志（或贴标签）：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 生产批号；

- 粒度范围；

- 净重、毛重；

- 包装日期；

- 本标准编号；

- “易燃”、“防火”、“防潮”、“向上”、“禁止翻滚”等标识。

  - 包装

产品应以洁净的金属瓶、塑料桶或铁桶等为容器单元，采取充惰性气体保护封装或者真空包装，或采用厚塑料袋抽真空塑封，包装过程中应严格控制环境避免污染。产品包装重量分为1kg、2kg、5kg、10kg四种规格，也可以根据需方需要进行包装。包装容器应保证其在运输过程中的完整性，且不易破损、受潮或者使产品接触到外来污染物质。

  - 运输

- 产品应在有遮盖物的环境下进行运输，运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源。

  - 贮存

- 产品应贮存在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性侵蚀的环境中，严禁与氧化剂、酸类、碱类一起存放，并避免阳光直晒。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 粒度范围；

- 净重和数量；

- 各项分析检验结果；

- 质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

- 合同（或订货单）内容

按本标准订购产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度范围；

- 净重；

- 本标准编号；

- 其他。