ICS 77.120.10

H 61

T/CNIA XXXX-2020

有色金属加工产品质量分级评价

轨道交通用铝及铝合金板材

Quality classification evaluation of nonferrous metal processing products aluminium and aluminium alloy plates for railway application （送审稿）

团 体 标 准

XXXX - XX - XX发布                              XXXX -XX-XX实施

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学  会

发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、东北轻合金有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、山东南山铝业股份有限公司、天津忠旺铝业有限公司、广西南南铝加工有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心。

本文件主要起草人：张洪坤、李宝城、鹿柯伟、刘英、李璞、张强、葛青、李锡武、邓广艳、尹思琳、周伟、李玉博、钱维锋、孙琳、张仁航、孙大翔、樊志罡、郝雪龙。

本文件为首次发布。

有色金属加工产品质量分级评价

轨道交通用铝及铝合金板材

# 范围

本文件规定了轨道交通用铝及铝合金板材质量分级评价的术语和定义、评价要求及评价方法。

本文件适用于轨道交通用铝及铝合金板材的质量分级评价。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

GB/T2651 焊接接头拉伸试验方法

GB/T2653 焊接接头弯曲试验方法

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3246.1 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分：显微组织检验方法

GB/T 3246.2 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分：低倍组织检验方法

GB/T 3323.1 焊缝无损检测 射线检测 第1部分X和伽玛射线的胶片技术

GB/T 6398 金属材料 疲劳裂纹扩展速率试验方法

GB/T 6519 变形铝、镁含金产品超声波检验方法

GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20975 （所有部分）铝及铝合金化学分析方法

GB/T 22639 铝合金加工产品的剥落腐蚀试验方法

GB/T 22640 铝合金加工产品的环形试样	应力腐蚀试验方法

GB/T 26955 金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验

GB/T 26953 焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 标准

GB/T 32182 轨道交通用铝及铝合金板材

GB/T 32186 铝及铝合金铸锭纯净度检验方法

GB/T 37616 铝合金挤压型材轴向力控制疲劳试验方法

YS/T 591 变形铝及铝合金热处理

YS/T 600 铝及铝合金液态测氢试验方法	闭路循环法

YS/T 907 轨道交通用铝合金板材

T/CNIA XXXX 有色金属加工产品质量分级评价 通则

# 术语和定义

GB/T 32182及T/CNIA XXXX界定的术语和定义适用于本文件。

# 评价要求

## 4.1基本要求

4.1.1生产企业应按照GB/T 19001《质量管理体系 要求》的按要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。

4.1.2生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或行政管理部门明令淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.3生产企业轨道交通用铝及铝合金板材应符合GB/T 32182的要求。

## 4.2评价指标要求

评价指标由3个一级指标、9个二级指标及37个三级指标组成，指标要求见表1。

表1 轨道交通用铝及铝合金板材评价指标要求

| 一级指标 | 二级 指标a | 三级指标 |  |  | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AAA级 | AA级 | A级 |  |
| 产品质量 | 基础 性能 | 外观质量 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  | GB/T 32182 |
|  |  | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 力学性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电导率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低倍组织 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显微组织 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  | 高精级 | 普通级 |  |  |
|  | 应用 性能 | 抗应力腐蚀 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  |
|  |  | 抗剥落腐蚀 |  |  | 根据具体牌号的标准要求进行分级 |  |  |  |
|  |  | 超声波探伤 |  |  | AA级 | A级 |  | GB/T 6519 |
|  |  | 焊接 性能 | 宏观 组织 |  | 符合GB/T 26955标准要求 |  |  | GB/T 26955 |
|  |  |  | 微观 组织 |  | 符合GB/T 26955标准要求 |  |  | GB/T 26955 |
|  |  |  | X射线无损探伤 |  | 符合ISO 10042 B级要求 | 符合ISO 10042 C级要求 | 符合ISO10042 D级要求 | GB/T 3323.1 ISO 10042 |
|  |  |  | 渗透无损探伤 |  | 符合GB/T 26953标准1级要求 | 符合GB/T 26953标准2级要求 |  | GB/T 26953 |
|  |  |  | 接头拉伸性能 |  | 焊接接头的焊接系数φ≥0.75 |  |  | ISO 15614-2 |
|  |  |  | 接头弯曲性能 |  | 表面无裂纹 | 表面任何方向上的缺陷均小于3mm |  | GB/T 2653 |
|  | 一致性b | 抗拉强度Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2% | ≤3% | 计算方法参照T/CNIA XXXX |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2% | ≤3% |  |
| 工艺控制 | 原材料控制 | 铸锭 |  | 氢含量 | ≤0.10mL/100g Al | ≤0.13mL/100g Al | ≤0.15mL/100g Al | GB/T 32186 YS/T 600 |
|  |  |  |  | 渣含量 | 在线测渣（N50以上）：≤2000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.04 mm²/kg | 在线测渣（N50以上）：≤5000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.07mm²/kg |  | GB/T 32186 |
|  | 受控 工序c | 均匀化退火 |  |  | 满足YS/T 591标准要求 |  |  | YS/T 591 |
|  |  | 固溶淬火 |  |  | 满足YS/T 591标准要求 |  |  | YS/T 591 |
|  |  | 时效 |  |  | 满足YS/T 591标准要求 |  |  | YS/T 591 |
|  | 过程稳定性d | 关键过程能力指数Cpk |  |  | ≥1.67 | ≥1.33 | ≥1.0 | 计算方法参照T/CNIA XXXX |
| 质量保证 | 人员 要求 | 质量负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或副高级职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 | 提供证明文件 |
|  |  | 生产技术负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或中级技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 |  |
|  |  | 检验负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或中级技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 |  |
|  |  | 关键工序操作人员 |  |  | 具备相关操作资质证书及专业工作经历8年 | 具备相关操作资质证书及相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 |  |
|  | 设备 要求 | 关键生产设备能力e | 均火炉 |  | 精度要求≤±5℃，检验周期≤6个月 |  |  | 提供证明文件 |
|  |  |  | 淬火炉 |  | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  | 提供证明文件 |
|  |  |  | 时效炉 |  | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  | 提供证明文件 |
|  |  | 检验设备能力 |  |  | 配备化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能、低倍组织、显微组织等出厂检验项目设备，且设备均在校准或检定有效期内正常工作 |  |  | GB/T 32182 |
|  | 管理 要求 | 管理体系 |  |  | 通过GB/T 24001、GB/T 45001认证；通过IRIS认证； 证书有效 | 通过GB/T 19001或IRIS认证、 GB/T 24001、GB/T 45001认证； 证书有效 | 通过GB/T 19001认证； 证书有效 | 提供证明文件 |
|  |  | 产品认证审核 |  |  | 通过产品认证审核≥3家 | 通过产品认证审核≥1家 | 不作要求 |  |
|  |  | 检测能力 |  |  | 检测实验室通过CNAS认可； 证书有效 | 不作要求 | 不作要求 |  |
| a三级指标包含了所有轨道交通用铝及铝合金板材的指标，但并非适用于所有合金牌号，对于产品不适用的指标不作为评价指标。评价的指标选取按照具体牌号标准进行选取。 b质量一致性Cv值的计算方法参照T/CNIA XXXX。 c受控工序可按照具体牌号、状态的轨道交通用铝及铝合金产品选取适用的指标。 d过程能力指数Cpk值的计算方法参照T/CNIA XXXX。 e关键生产设备与受控工序对应设备一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 评价方法

5.1质量分级采用符合性评价方法，评价方法、流程和报告应按照T/CNIA XXXX《有色金属加工产品质量分级评价 通则》6.1、6.2及7的要求执行。

5.2轨道交通用铝及铝合金具体牌号产品质量分级评价指标要求及示例见附录A。

5.3生产企业应按照4.1的规定提供管理体系认证证书、产品型式试验检验报告等相关资料。

5.4生产企业应按照4.2的规定提供产品质量检验报告及相关证明文件。

- 附录 A
（资料性）

A.1轨道交通用铝合金板材产品质量分级评价指标要求及企业测评示例

表A.1 轨道交通用6061-T651铝合金板材质量分级评价指标要求及示例

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 基准值 |  |  |  | 企业实际 水平 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AAA级 | AA级 |  | A级 |  |  |
| 产品质量 | 基础 性能 | 外观质量 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 化学成分 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 力学性能 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 弯曲性能 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 电导率 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 硬度 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 低倍组织 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 显微组织 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  | 高精级 | 普通级 |  |  | 高精级 | AAA |
|  | 应用 性能 | 抗应力腐蚀 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 抗剥落腐蚀 |  |  | 不低于GB/T 22639的EA级要求 | 不低于GB/T 22639的EB级要求 |  |  | EA | AAA |
|  |  | 超声波探伤 |  |  | 符合GB/T 6519 AA级 | 符合GB/T 6519 A级 |  |  | AA级 | AAA |
|  |  | 焊接 性能 |  | 宏观 组织 | 符合GB/T 26955的要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | 微观 组织 | 符合GB/T 26955的要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | X射线无损探伤 | 符合ISO 10042的B级要求 | 符合ISO 10042的C级要求 |  | 符合ISO 10042的D级要求 | 符合ISO 10042的B级要求 | AAA |
|  |  |  |  | 渗透无损探伤 | 符合GB/T26953的1级要求 | 符合GB/T26953的2级要求 |  |  | 符合GB/T26953的1级要求 | AAA |
|  |  |  |  | 焊接接头拉伸性能 | 焊接接头的焊接系数φ≥0.75 |  |  |  | φ≥0.75 | AAA |
|  |  |  |  | 焊接接头弯曲性能 | 表面无裂纹 | 表面任何方向上的缺陷均小于3mm |  |  | 无裂纹 | AAA |
|  | 产品质量一致性 | 抗拉强度Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2.0% |  | ≤3.0% | 1.25 | AAA |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2.0% |  | ≤3.0% | 1.35 | AAA |
| 工艺控制 | 原材料控制 | 铸锭 | 氢含量 |  | ≤0.10mL/100g Al | ≤0.13mL/100g Al | ≤0.15mL/100g Al |  | ≤0.10mL/100g Al | AAA |
|  |  |  | 渣含量 |  | 在线测渣（N50以上）：≤2000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.04 mm²/kg | 在线测渣（N50以上）：≤5000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.07mm²/kg |  |  | ≤2000个/kg | AAA |
|  | 受控 工序 | 均匀化退火 |  |  | 满足YS/T 591标准要求 |  |  |  | YS/T 591 | AAA |
|  |  | 固溶淬火 |  |  | 满足YS/T 591标准要求 |  |  |  | YS/T 591 | AAA |
|  |  | 时效 |  |  | 满足YS/T 591标准要求 |  |  |  | YS/T 591 | AAA |
|  | 过程稳定性 | 关键过程能力指数Cpk |  |  | ≥1.67 | ≥1.33 |  | ≥1.0 | 1.86 | AAA |
| 质量保证 | 人员 要求 | 质量负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或获得副高级职称 | 具备相关专业工作经历5年 |  | 具备相关专业工作经历3年 | 副高级职称 | AAA |
|  |  | 生产技术负责人 |  |  | 具备专业工作经历8年 | 具备专业工作经历5年 |  | 具备专业工作经历3年 | 中级技术职称 | AAA |
|  |  | 检验负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或获得中级及以上技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 |  | 具备相关专业工作经历3年 | 中级技术职称 | AAA |
|  |  | 关键工序操作人员 |  |  | 具备相关操作资质证书及专业工作经历8年 | 具备相关操作资质证书及相关专业工作经历5年 |  | 具备相关专业工作经历3年 | 专业工作经历8年 | AAA |
|  | 设备 要求 | 关键生产设备能力 |  | 均火炉 | 精度要求≤±5℃，检验周期≤6个月 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | 淬火炉 | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | 时效炉 | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 检验设备能力 |  |  | 配备化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能、低倍组织、显微组织等出厂检验项目设备，且设备均在校准或检定有效期内正常工作 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  | 管理 要求 | 管理体系 |  |  | 通过GB/T 24001、GB/T 45001认证；通过IRIS认证； 证书有效 | 通过GB/T 19001或IRIS认证、 GB/T 24001、GB/T 45001认证； 证书有效 |  | 通过GB/T 19001认证； 证书有效 | 通过GB/T 24001、GB/T 45001认证；通过IRIS认证； 证书有效 | AAA |
|  |  | 产品认证审核 |  |  | 通过产品认证审核≥3家 | 通过产品认证审核≥1家 |  | 不作要求 | 通过产品认证审核≥3家 | AAA |
|  |  | 检测能力 |  |  | 检测实验室通过CNAS认可； 证书有效 | 不作要求 |  | 不作要求 | CNAS认可 | AAA |
| 评价等级 | AAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2轨道交通用5083H111铝合金板材产品质量分级评价指标要求及企业测评示例

表A.2 轨道交通用5083H111铝合金板材质量分级评价指标要求及示例

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 基准值 |  |  |  | 企业实际 水平 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AAA级 | AA级 |  | A级 |  |  |
| 产品质量 | 基础 性能 | 外观质量 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 化学成分 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 力学性能 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 弯曲性能 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 电导率 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 硬度 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 低倍组织 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 显微组织 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  | 高精级 | 普通级 |  |  | 高精级 | AAA |
|  | 应用 性能 | 抗应力腐蚀 |  |  | 符合GB/T 32182标准要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 抗剥落腐蚀 |  |  | 不低于GB/T 22639的EA级要求 | 不低于GB/T 22639的EB级要求 |  |  | EB | AA |
|  |  | 超声波探伤 |  |  | 符合GB/T 6519 AA级 | 符合GB/T 6519 A级 |  |  | AA级 | AAA |
|  |  | 焊接 性能 |  | 宏观 组织 | 符合GB/T 26955的要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | 微观 组织 | 符合GB/T 26955的要求 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | X射线无损探伤 | 符合ISO 10042的B级要求 | 符合ISO 10042的C级要求 |  | 符合ISO 10042的D级要求 | 符合ISO 10042的C级要求 | AA |
|  |  |  |  | 渗透无损探伤 | 符合GB/T26953的1级要求 | 符合GB/T26953的2级要求 |  |  | 符合GB/T26953的2级要求 | AA |
|  |  |  |  | 焊接接头拉伸性能 | 焊接接头的焊接系数φ≥0.75 |  |  |  | φ≥0.75 | AAA |
|  |  |  |  | 焊接接头弯曲性能 | 表面无裂纹 | 表面任何方向上的缺陷均小于3mm |  |  | 无裂纹 | AAA |
|  | 产品质量一致性 | 抗拉强度Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2.0% |  | ≤3.0% | 2.6 | AA |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2.0% |  | ≤3.0% | 1.3 | AAA |
| 工艺控制 | 原材料控制 | 铸锭 | 氢含量 |  | ≤0.10mL/100g Al | ≤0.13mL/100g Al | ≤0.15mL/100g Al |  | ≤0.12mL/100g Al | AA |
|  |  |  | 渣含量 |  | 在线测渣（N50以上）：≤2000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.04 mm²/kg | 在线测渣（N50以上）：≤5000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.07mm²/kg |  |  | ≤2000个/kg | AAA |
|  | 受控 工序 | 均匀化退火 |  |  | 满足YS/T 591标准要求 |  |  |  | YS/T 591 | AAA |
|  | 过程稳定性 | 关键过程能力指数Cpk |  |  | ≥1.67 | ≥1.33 |  | ≥1.0 | 1.45 | AA |
| 质量保证 | 人员 要求 | 质量负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或获得副高级职称 | 具备相关专业工作经历5年 |  | 具备相关专业工作经历3年 | 副高级职称 | AAA |
|  |  | 生产技术负责人 |  |  | 具备专业工作经历8年 | 具备专业工作经历5年 |  | 具备专业工作经历3年 | 中级技术职称 | AAA |
|  |  | 检验负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或获得中级及以上技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 |  | 具备相关专业工作经历3年 | 中级技术职称 | AAA |
|  |  | 关键工序操作人员 |  |  | 具备相关操作资质证书及专业工作经历8年 | 具备相关操作资质证书及相关专业工作经历5年 |  | 具备相关专业工作经历3年 | 专业工作经历8年 | AAA |
|  | 设备 要求 | 关键生产设备能力 |  | 均火炉 | 精度要求≤±5℃，检验周期≤6个月 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | 退火炉 | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 检验设备能力 |  |  | 配备化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能、低倍组织、显微组织等出厂检验项目设备，且设备均在校准或检定有效期内正常工作 |  |  |  | 符合 | AAA |
|  | 管理 要求 | 管理体系 |  |  | 通过GB/T 24001、GB/T 45001认证；通过IRIS认证； 证书有效 | 通过GB/T 19001或IRIS认证、 GB/T 24001、GB/T 45001认证； 证书有效 |  | 通过GB/T 19001认证； 证书有效 | 通过GB/T 24001、GB/T 45001认证；通过IRIS认证； 证书有效 | AAA |
|  |  | 产品认证审核 |  |  | 通过产品认证审核≥3家 | 通过产品认证审核≥1家 |  | 不作要求 | 通过产品认证审核≥1家 | AA |
|  |  | 检测能力 |  |  | 检测实验室通过CNAS认可； 证书有效 | 不作要求 |  | 不作要求 | 无 | AA |
| 评价等级 | AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |