ICS 77.120.10

H 61

T/CNIA XXXX-2021

有色金属加工产品质量分级评价

航空用铝合金板材

Quality Classification Evaluation of nonferrous metal Processing Products： Aluminum alloy plates for Aviation （送审稿）

（本稿完成日期：2021年5月24日） 团 体 标 准

XXXX - XX - XX发布                              XXXX -XX-XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、东北轻合金有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、山东南山铝业股份有限公司、广西南南铝加工有限公司、天津忠旺铝业有限公司、中国航发北京航空材料研究院、中铝材料应用研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心。

本文件主要起草人：张洪坤、李宝城、葛青、刘英、李璞、冯超、李锡武、彭著军、王志雄、张航、祖立成、陈文龙、伊琳娜、鹿珂伟、郝雪龙、樊志罡。

本文件为首次发布。

有色金属加工产品质量分级评价

航空用铝合金板材

# 范围

本文件规定了航空用铝合金板材质量分级评价的术语和定义、评价要求及评价方法。

本文件适用于航空用铝合金板材的质量分级评价。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB∕T 32186  铝及铝合金铸锭纯净度检验方法

YS/T 591变形铝及铝合金热处理规范

T/CNIA 0074 航空用铝合金板材

T/CNIA XXXX  有色金属加工产品质量分级评价规范 通则

# 术语和定义

T/CNIA 0074及T/CNIA XXXX界定的术语和定义适用于本文件。

# 评价要求

## 4.1基本要求

4.1.1生产企业应按照GB/T 19001《质量管理体系 要求》的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。

4.1.2生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或行政管理部门明令淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.3生产企业航空用铝合金板材应符合T/CNIA 0074 《航空用铝合金板材》的要求。

## 4.2评价指标要求

评价指标由3个一级指标、9个二级指标及36个三级指标组成，指标要求见表1。

表1 航空用铝合金板材质量分级评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标a |  | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AAA级 | AA级 | A级 |  |
| 产品质量 | 基础性能 | 外观质量 |  | 符合T/CNIA 0074标准要求 |  |  | T/CNIA 0074 |
|  |  | 化学成分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸性能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩性能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 剪切性能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电导率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低倍组织 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断口组织 |  |  |  |  |  |
|  |  | 显微组织 |  |  |  |  |  |
|  | 应用性能 | 应力腐蚀 |  | 符合T/CNIA 0074标准要求 |  |  |  |
|  |  | 断裂韧度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 疲劳性能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 疲劳裂纹扩展速率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应力疲劳 |  |  |  |  |  |
|  |  | 超声波探伤 |  | 根据具体牌号的标准要求进行分级 |  |  |  |
|  |  | 抗剥落腐蚀 |  | 根据具体牌号的标准要求进行分级 |  |  |  |
|  | 一致性b | 抗拉强度Cv值 |  | ≤1.5% | ≤2% | ≤3% | T/CNIA XXXX |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 Cv值 |  | ≤1.5% | ≤2% | ≤3% |  |
| 工艺控制 | 原材料控制 | 铸锭 | 氢含量 | ≤0.07mL/100gAl | ≤0.10mL/100gAl | ≤0.12mL/100gAl | GB/T 32186 |
|  |  |  | 渣含量 | 在线测渣（N50以上）：≤2000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.04 mm²/kg | 在线测渣（N50以上）：≤5000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.07mm²/kg |  |  |
|  | 受控工序c | 均匀化退火 |  | 符合YS/T 591标准要求 |  |  | YS/T 591 |
|  |  | 固溶淬火 |  | 符合YS/T 591标准要求 |  |  |  |
|  |  | 时效 |  | 符合YS/T 591标准要求 |  |  |  |
|  | 过程稳定性d | 关键过程能力指数Cpk |  | ≥1.67 | ≥1.33 | ≥1.0 | T/CNIA XXXX |
| 质量保证 | 人员要求 | 质量负责人 |  | 具备相关专业工作经历8年或副高级职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 | 证明文件 |
|  |  | 生产技术负责人 |  | 具备相关专业工作经历8年或中级技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 |  |
|  |  | 检验负责人 |  | 具备相关专业工作经历8年或中级技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 |  |
|  |  | 关键工序操作人员 |  | 具备相关操作资质证书及专业工作经历8年 | 具备相关操作资质证书及相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 |  |
|  | 设备要求 | 关键生产设备能力e | 均火炉 | 精度要求≤±5℃，检验周期≤6个月 |  |  | T/CNIA 0074 |
|  |  |  | 淬火炉 | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  |  |
|  |  |  | 时效炉 | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  |  |
|  |  | 检验设备能力 |  | 配备化学成分、氢含量、尺寸偏差、拉伸性能、电导率、低倍组织、显微组织、应力腐蚀、抗剥落腐蚀、超声波探伤等出厂检验项目设备，且设备均在校准或检定有效期内正常工作 |  |  | T/CNIA 0074 |
|  | 管理要求 | 管理体系 |  | 通过GB/T 19001、 GB/T 24001、GB/T 45001认证； 通过AS9100认证；证书有效 | 通过GB/T 19001、 GB/T 24001、GB/T 45001认证； 证书有效 | 通过GB/T 19001认证； 证书有效 | 证明文件 |
|  |  | 产品认证审核 |  | 通过产品认证审核≥3家 | 通过产品认证审核≥1家 | 不作要求 |  |
|  |  | 检测能力 |  | 检测实验室通过CNAS认可、Nadcap认证（实验室，无损探伤） 证书有效 | 检测实验室通过CNAS认可； 证书有效 | 不作要求 |  |
| a三级指标包含了所有航空用铝合金板材的指标，但并非适用于所有合金牌号，对于产品不适用的指标不作为评价指标。评价的指标选取按照T/CNIA 0074对应的具体牌号标准进行选取。 b质量一致性Cv值的计算方法参照T/CNIA XXXX。 c受控工序可按照具体牌号、状态的航空用铝合金产品选取适用的指标。 d过程能力指数Cpk值的计算方法参照T/CNIA XXXX。 e关键生产设备与受控工序对应设备相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 5 评价方法

5.1质量分级采用符合性评价方法，评价方法、流程和报告框架应按照T/CNIA XXXX《有色金属加工产品质量分级评价 通则》6.1、6.2及7的要求执行。

5.2航空用铝合金板材具体牌号产品质量分级评价指标要求及示例见附录A。

5.3生产企业应按照4.1的规定提供管理体系认证证书、产品型式试验检验报告等相关资料。

5.4生产企业应按照4.2的规定提供产品质量检验报告及相关证明文件。

附录A

（资料性）

航空用铝合金板材7050T7451产品质量分级评价指标要求及企业测评示例

表A.1 航空用7050T7451铝合金板材产品质量分级评价要求及示例

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 基准值 |  |  | 企业实际水平 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AAA级 | AA级 | A级 |  |  |
| 产品质量 | 基础性能 | 外观质量 |  |  | 符合T/CNIA 0074标准要求 |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剪切性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电导率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低倍组织 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断口组织 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显微组织 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应用性能 | 应力腐蚀 |  |  | 符合T/CNIA 0074标准要求 |  |  | 符合 |  |
|  |  | 断裂韧度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疲劳性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疲劳裂纹扩展速率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应力疲劳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超声波探伤 |  |  | 符合GB/T 6519 中AA级 | 符合GB/T 6519 中A级 |  | 符合GB/T 6519 中A级 | AA |
|  |  | 抗剥落腐蚀 |  |  | 不低于EA级 | 不低于EB级 |  | EB级 | AA |
|  | 一致性b | 抗拉强度 Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2% | ≤3% | 1.8 | AA |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 Cv值 |  |  | ≤1.5% | ≤2% | ≤3% | 1.4 | AAA |
| 工艺控制 | 原材料控制 | 铸锭 | 氢含量 |  | ≤0.07mL/100gAl | ≤0.10mL/100gAl | ≤0.12mL/100g Al | 0.08 | AA |
|  |  |  | 渣含量 |  | 在线测渣（N50以上）：≤2000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.04 mm²/kg | 在线测渣（N50以上）：≤5000个/kg或离线测渣（不含晶粒细化剂）：≤0.07mm²/kg |  | ≤2000 | AAA |
|  | 受控工序 | 均匀化退火 |  |  | 符合YS/T 591标准要求 |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 固溶淬火 |  |  | 符合YS/T 591标准要求 |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 时效 |  |  | 符合YS/T 591标准要求 |  |  | 符合 | AAA |
|  | 过程稳定性 | 关键过程能力指数Cpk |  |  | ≥1.67 | ≥1.33 | ≥1.0 | 1.56 | AA |
| 质量保证 | 人员要求 | 质量负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或副高级职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 | 副高级职称 | AAA |
|  |  | 生产技术负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或中级技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 | 中级技术职称 | AAA |
|  |  | 检验负责人 |  |  | 具备相关专业工作经历8年或中级技术职称 | 具备相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 | 中级技术职称 | AAA |
|  |  | 关键工序操作人员 |  |  | 具备相关操作资质证书及专业工作经历8年 | 具备相关操作资质证书及相关专业工作经历5年 | 具备相关专业工作经历3年 | 专业工作经历8年 | AAA |
|  | 设备要求 | 关键生产设备能力 |  | 均火炉 | 精度要求≤±5℃，检验周期≤6个月 |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | 淬火炉 | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  | 符合 | AAA |
|  |  |  |  | 时效炉 | 精度要求≤±3℃，检验周期≤6个月 |  |  | 符合 | AAA |
|  |  | 检验设备能力 |  |  | 配备化学成分、氢含量、尺寸偏差、拉伸性能、断裂韧度、抗应力腐蚀、抗剥落腐蚀、电导率、低倍组织、显微组织、超声波探伤等出厂检验项目设备，且设备均在校准或检定有效期内正常工作 |  |  | 符合 | AAA |
|  | 管理要求 | 管理体系认证 |  |  | 通过GB/T 19001、 GB/T 24001、GB/T 45001认证； 通过AS9100认证；证书有效 | 通过GB/T 19001、 GB/T 24001、GB/T 45001认证； 证书有效 | 通过GB/T 19001认证； 证书有效 | 通过GB/T 19001、 GB/T 24001、GB/T 45001认证；通过AS9100认证 | AAA |
|  |  | 产品认证审核 |  |  | 通过产品认证审核≥3家 | 通过产品认证审核≥1家 | 不作要求 | 通过产品认证审核≥3家 | AAA |
|  |  | 检测能力 |  |  | 检测实验室通过CNAS认可、Nadcap认证（实验室，无损探伤），证书有效 | 检测实验室通过CNAS认可， 证书有效 | 不作要求 | CNAS认可、Nadcap认证 | AAA |
| 评价等级 | AA |  |  |  |  |  |  |  |  |