行业标准《锌铅合金粉》

编制说明（预审稿）

- 工作简况

- 立项目的和意义

锌铅合金粉是锌湿法冶炼的主要辅料之一，湿法炼锌过程中，净化除杂需要消耗大量的锌粉，而杂质的复溶会造成溶液质量波动，返液处理又造成大量的锌粉浪费，大量的锌粉投入，造成了成本的增加，同时，会导致含锌较高的渣物料产生，纯净的锌粉和其他物质混合后，为企业处理渣物料回收金属带来困扰，通过生产实践，锌铅合金粉可以有效的抑制杂质的复溶，降低锌粉的单耗，对于湿法炼锌的除杂效率及降低锌粉单耗的效果明显。但该产品在市场上销售，缺乏相关的产品标准，建立锌铅合金粉产品标准可规范锌铅合金粉行业生产技术，为行业贸易、仲裁及质量体系监督提供技术依据，保证行业规范运行。

该产品目前未查询到相关国家及行业标准，建立锌铅合金粉的产品标准迫在眉睫，本标准的制定有利于规范行业内锌铅合金粉的生产和贸易，也有利于与国际先进水平接轨，该标准的制定与实施有助于湿法炼锌及合金粉产品的发展。

- 任务来源

根据标委会《关于征集2019年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证的标准计划项目的通知》（有色标委〔2019〕59号），2019年11月呼伦贝尔驰宏矿业有限公司编制提交锌合金粉行业标准项目建议书以及立项报告，根据有色标委《关于召开《加工铜及铜合金牌号和化学成分》等20项重金属标准工作会议的通知》（有色标委〔2021〕27号），2021年3月由云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司负责起草，相关冶炼企业参与起草，制定《锌铅合金粉》标准，项目计划号为工信厅科涵[2020]263号2020-1272-T/YS。

云南驰宏锌锗股份有限公司为打造强势品牌，增强品牌效应，统一归口管理标准的制定（修订）工作，所有牵头或参与起草的标准，牵头单位都统一为云南驰宏锌锗股份有限公司，在申报项目立项时，对该规定掌握不够，因此现申请将牵头单位由“呼伦贝尔驰宏矿业有限公司”改为“云南驰宏锌锗股份有限公司”。为同时打造锗品牌效应，将呼伦贝尔驰宏矿业有限公司作为参与起草单位署名。

- 项目承担单位概况

云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）由中铝集团控股的上市公司，公司成立于2000年7月，注册资本1,667,560,890元人民币，现有员工10014人，是一户以铅、锌产业为主，集地质勘探、采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的央企控股A股上市公司。

驰宏锌锗前身云南会泽铅锌矿，始成立于1951年1月，是我国“一五”计划156个重点建设项目之一，也是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。经过60多年的传承与创新发展，驰宏锌锗现已发展成为在国内的云南、四川、内蒙古、黑龙江、西藏、香港以及国外的加拿大、澳大利亚、玻利维亚等地拥有40家分子公司的集团化、国际化企业，资源品种覆盖铅、锌、锗、银、金、铟、铜、钼等多种有色金属。截止2015年末，驰宏锌锗资产总额逾330亿元，位列全国铅锌行业之首，具备年采矿300万吨、选矿450万吨、冶炼产能35万吨，综合回收金、银、锗、镉、铋、锑、铟等伴生金属1100余吨，主要装备、环保和工艺技术处于“国内一流、国际先进”水平，综合竞争力名列国内同行业前茅。

驰宏锌锗积极顺应产业发展导向，努力发展绿色循环经济，构建了“风险地质勘探——矿山无废开采——冶炼清洁生产——“三废”循环利用——稀贵金属综合回收——产品精深加工”全产业链发展模式。驰宏锌锗具有冶金行业专业乙级、建筑行业专业丙级资质，拥有“富氧顶吹-侧吹还原和奥斯迈特粗铅熔炼技术”、“湿法炼锌—深度净化—长周期电积”专有知识产权，“隐伏矿体定位预测方法”、“矿山膏体胶结充填采矿技术”等数十项核心技术，拥有省级实验研究平台3个，有效授权专利100余件 。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司于2007年6月9日成立，占地1300余亩，注册资本金32.15亿元，现有员工922名，管理人员占10%、专业技术人员占14%、操作维修类占76%，硕士学历占1%、本科学历占27%、专科学历占38%、中专学历占33%、初中学历占1%。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司设计规模为年产铅6万吨、锌14万吨、硫酸13万吨，综合回收稀贵金属产品，年产值50亿元。主要经营多金属探矿、开采、选矿、冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收、国内外贸易及投资等业务。铅系统设计采用Ausmelt炉富氧顶吹氧化+富氧侧吹还原熔炼工艺。锌冶炼系统采用具有自有知识产权、世界先进的二段氧压浸出技术，该技术是国家发改委认定未来锌冶炼所用的标杆型技术，锌浸出率可达98%以上，与传统浸出工艺浸出率相比高出10-18个百分点，该技术与传统的沸腾焙烧工艺相比，生产过程中没有二氧化硫气体产生，有利于环境保护，并具有较强的原料适应性及较高的金属回收率。2019年新建14000t/a锌铅合金粉喷吹生产线。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2018年组织开展了高新技术企业的申报工作，2018年年底被内蒙古自治区第一批认定为“高新技术企业”。2019年组织开展了国家实验室的认证工作，2019年10月获得CNAS的认证证书。呼伦贝尔驰宏矿业有限公司现有授权专利有27项，实用新型专利19项，发明专利7项，外观设计专利1项。2015年成立了研发中心，现有车间级实验室3个，先后与昆明理工大学、东北大学、昆明冶金研究院、湖南有色研究院等多家高等院校建立科研生产联合体，开展产、学、研技术攻关工作和高新技术产品的引进、开发，为铅锌冶炼技术的革新奠定了坚实的基础，为高素质、高技术、高水平科研人才的培养创造了良好的条件。

- 主要工作过程

本项目在下达计划之日起，由驰宏锌锗组织召开了关于标准起草的工作会议，布置了标准起草、产品测试和数据收集等相关工作。2019年11月，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司编制《锌铅合金粉》行业标准任务落实书，对标准的起草任务进行确定，成立了标准编制组，确定了时间进度安排和主要内容等。

2020年1月～2020年10月，编制组根据任务落实书确定的起草原则，对我国目前生产锌铅合金粉相关产品的企业进行调研和统计，查询国内外相关标准，未查询到锌铅合金粉的相关标准，同时结合企业的一些技术指标和检验数据起草了本标准的初稿。2021年9月，经过编制组的多次讨论和修改形成了讨论稿。

2019年10月，在全国有色金属标准化技术委员会年会上，将该项目列为了2019年的有色金属行业标准计划项目，项目编号：2020-1272T-YS。2021年3月，在浙江省宁波市由全国有色金属标准化技术委员会组织的重金属标准工作会上，与会专家对标准的初稿进行了认真、热烈的讨论，从化学成分、外观检验、取样与制样等多方面提出了建议。根据宁波工作会议的要求，编制组对《锌铅合金粉》标准进行了修改，形成了征求意见稿。2021年9月发出征求意见函6份，收到反馈6份，0家单位无回复，具体意见见意见汇总表。

根据行业内相关厂家的意见，编制组对标准文稿进行了修改，并再次形成了送审前的征求意见稿发函相关单位征求意见。

- 标准主要起草人及起草工作

王国栋：项目决策、资源支持，策划指导制定企业内部工艺规程和锌铅合金粉产品供货标准和接收准则。

杨树泉、和贵方：负责组织标准负责标准技术内容的审核和指导，调研及评审，资料审核把关、技术指导；负责生产试验验证，生产数据对比分析。

于洋、韩峰、章怡萌：组织制定企业内部工艺规程和锌铅合金粉产品供货标准和接收准则。立项报告、标准草案编写、资料收集、数据整理等具体工作。

高延粉：牵头标准制定，负责标准起草过程的内外部工作协调，组织标准草案及配套资料报送前的内部审定和报批。

葫芦岛锌业、长沙康虹锌材料有限公司、石家庄欧鼎金属材料科技有限公司等单位在标准征求意见阶段给出了宝贵的建议。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

1、编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，初步确定了《锌铅合金粉》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内锌铅合金粉生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性和实用性；

3）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）按照GB/T 1.1和有色加工产品标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

2、确定标准主要内容的依据

本标准结合我国行业内锌铅合金粉实际生产和使用情况，考虑锌铅合金粉的发展和行业现状制定而成。

通过数据库搜索日本工业标准(JIS)、美国材料与试验协会标准（ASTM）、英国国家标准(BS)，没有查到锌铅合金粉相关标准，主要依据客户的要求，及相关锌铅合金粉产品的杂质成分控制进行制定。

目前锌湿法冶炼对锌铅合金粉的使用需求越来越多，但客户在提出产品需求时，很难提出具体产品要求，生产厂家为客户介绍产品时，也很难将锌铅合金粉的特性介绍完全，而产品在客户端使用后又会经常发生不满足使用要求的情况，造成双方技术人员多次沟通，来识别客户真正需求的情况，主要原因是锌铅合金粉没有对应的国际标准，也无相关的国家或行业标准，因此急需制定产品标准规范市场。

2.1 化学成分

锌铅合金粉是将含锌金属原料及铅金属的物料经过计算混合后制造得到的产品，为此根据GB/T 6890《锌粉》标准中杂质种类及含量，结合产品的实际生产和需求情况确定了锌铅合金粉的化学成分数据。具体见表1。

表1  锌铅合金粉化学成分

| 品级 | 主品位，不小于 | 化学成分（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 杂质含量不大于 |
|  | 全锌 | 金属锌 | Pb | As | Fe | Cd | Cl | 酸不溶物 |
| 一级 | 98 | 96 | 0.5-1.0 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.2 |
| 二级 | 98 | 94 | 0.5-1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| 三级 | 96 | 92 | 0.5-1.0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.2 |
| 四级 | 92 | 88 | 0.5-1.0 | - | - | - | - | 0.2 |
| 以含锌物料为原料生产的四级锌粉，其硫含量应不大于0.5%。 如需锌铅合金粉化学成分或粒度有特殊要求时，由供需双方商定。 |

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的锌铅合金粉是由含锌金属原料及铅金属的物料经过计算混合后，在工频感应电炉中熔化成熔融的液态金属，液态金属经空压风喷吹雾化冷却经过筛选得到粒度不同的锌粉作业。

锌铅合金粉中各杂质元素与锌粉杂质接近，客户的需求主要对纯度总体的要求，杂质总量满足要求就不会对下游产生影响。从锌冶炼的要求来看，锌铅合金粉中Cl元素对下游的锌湿法冶炼有较大影响，为此，标准中除沿用了锌粉的杂质要求外，增加了Cl元素的要求。

2.2 粒度

粒度是锌铅合金粉下游使用的重要指标，目前粒度的分类主要根据下游客户需求确定。粒度对锌铅合金粉的利用率影响较大。根据下游客户的要求，锌铅合金粉的粒度分为13μm、45μm和75μm三种，如供需双方有特殊要求可另行商定。

2.3 外观质量

锌铅合金粉呈灰色，颜色应均匀一致。采用目视法检查即可。

2.4 取样与制样

锌铅合金粉是粉体材料，在批量生产过程，不能将产品全部用于检测，为反映产品性能，需以小份样品的检测结果说明批量产品的质量，取样和制样是检测的重要组成部分，是保证样品检测结果正确性、代表性的重要过程，规定取样制样的方法，对提高锌铅合金粉样品的代表性至关重要。

化学成分、粒度的检验取样，用取样铲取样，在袋口下20cm-30cm处取约0.5kg份样。用取样扦取样，由包口呈对角线完全插入，将扦子旋转180°取约0.5kg样品。

仲裁取样方法按GB/T 5314的规定进行。将所有试样混匀，并缩分至1kg，均匀分成四等份，1份供供方分析用，1份供需方分析用，1份供仲裁分析用，1份备用。

2.5 包装

包装是产品的重要组成部分，也是产品流通的必要条件，根据锌铅合金粉粉体的特性及高价值的特点，采用铁桶或编织袋进行包装，内衬塑料袋，袋口紧封，桶盖应牢固并密封。

每桶净重分为25kg、40kg、50kg。需方如有特殊要求时，由供需双方商定。

三、标准水平分析

锌铅合金粉目前尚无相应的国际标准、国家标准和行业标准，本次标准起草为新制定的推荐性行业标准，主要目的是规范和统一锌铅合金粉的相关性能参数，便于制定采购订单和生产厂家识别客户对产品的需求。本标准达到了国际一般水平。

制定标准时引用了锗材料测试相关的国家标准4项，这4项标准在产品术语定义、产品测试方法和生产实际应用等方面均与锌铅合金粉有较强的一致性和相关性。

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

行业标准《锌铅合金粉》是推荐性标准，与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

七、代替或废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，没有代替或废止其他现行标准的建议。

八、其他需要说明的事项

本标准根据目前国内锌铅合金粉的实际生产现状和订货合同情况制定，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中对产品的性能指标有其它具体需求，可在下一版中进行补充修订。

九、预期效果

本标准的制定和推广，将促进锌铅合金粉产品规范的建立，在制定锌铅合金粉的采购订单中相关的性能参数要求会更加明确，产品性能需求会更加清楚的被表征，更有利于供需双方对产品的确认和加工，减少由于潜在需求不明确导致的不能真正控制产品品质的情况，本标准能增进供需双方需求的了解，有效避免质量不足或者质量过剩等现象的发生，对产品品质控制和成本控制有很大的帮助。

标准编制组

2021年9月15日