团  体  标  准

ICS 91.10

CCS Q13

T/CNIA  XXXX-20XX

铜尾矿砂

Copper tailings sand

（预审稿）

202X-××-××发布

202×-××-××实施

发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学 会

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：江西万铜环保材料有限公司、江西铜业股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司等。

本文件起草人：XXX、XXX、XXX。

本文件为首次发布。

铜尾矿砂

  - 范围

本文件规定了铜尾矿砂的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、运输和贮存。

本文件适用于铜矿石经选矿产生的尾矿，再经脱硫、脱水处理的铜尾矿砂，作为预拌砂浆和混凝土、蒸压加气混凝土制品、水泥掺合料、烧结砖、免蒸免烧砖、道路无机结合料等建筑材料行业使用的原料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14684-2022 建设用砂

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB/T 30810-2014 水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法

CJ/T 221 城市污水处理厂污泥检验方法

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

    - 铜尾矿砂 copper tailings sand

铜矿石经破碎、粉磨、精选后产生的粒径小于4.75mm的颗粒。

    - 颗粒级配 grain composition

铜尾矿砂各级粒径颗粒的分配情况，可通过筛析试验确定。

    - 粉含量 dust content

铜尾矿区间粒级砂中粒径小于75 μm的颗粒含量。

    - 亚甲蓝值 （MB值） methylene blue value

用于判定铜尾矿砂吸附性能的指标。

  - 分类

铜尾矿砂按颗粒级配、粉含量、有害物质技术要求分为分为I类、II类、III三类。

  - 技术要求

    - 颗粒级配

铜尾矿砂的累计筛余应符合表1的规定。

表1 累计筛余

| - 区间粒级/mm | - 累计筛余/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 方孔筛孔径/mm |  |  |  |
|  | - 0.075 | - 0.15 | - 0.3 | - 0.6 |
| - 0~0.15 | - 10~90 | - 0~5 | - 0 | - 0 |
| - 0~0.3 | - 20~90 | - 0~30 | - 0~5 | - 0 |
| - 0~0.6 | - 50~90 | - 10~50 | - 0~15 | - 0~5 |

    - 铜尾矿砂亚甲蓝值

亚甲蓝值应符合表2的规定。

表2 亚甲蓝（MB）值

| 项目 |  | 亚甲蓝（MB）值（g/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | II类 | III类 |
| 粉含量 | ≤50% | MB值≤0.5 | 0.5＜MB值≤1.0 | 1.0＜MB值≤1.4 |

    - 有害物质含量

铜尾矿砂中如含有轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯盐等，其限量应符合表3的规定。

表3有害物质含量

| 项目 | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I类 | II类 |  | III类 |
| 轻物质/% | ≤1.0 |  |  |  |
| 有机物 | 合格 |  |  |  |
| 硫化物及硫酸盐（以SO3质量计）/% | ≤0.5a |  | ≤3.5b |  |
| 氯化物（以氯离子质量计）/% | ≤0.01 | ≤0.02 |  | ≤0.06 |
| a 铜尾矿I类、II类砂中硫化物及硫酸盐含量（以SO3质量计）超出正常范围时，经过膨胀性试验验证合格后可放宽至不大于2.0%。 b铜尾矿III类砂执行《GB/T1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰》，其规定硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）≤3.5%。 |  |  |  |  |

    - 放射性核素限量

应符合GB6566的规定。

    - 坚固性

采用硫酸钠溶液法进行试验时，铜尾矿区间粒级砂的质量损失应符合表4的规定。

表4 坚固性指标

| 类别 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量损失率/% | ≤8 |  | ≤10 |

    - 表观密度和外观

表观密度应不小于2550 kg/m3。产品为深褐色，当含水量低时，可能出现淡黄色，但不影响使用。铜尾矿砂中不应混有草根、树叶、树枝、塑料等杂物。

    - 重金属

铜尾矿区间粒级砂中重金属含量和可浸出重金属含量限值应符合表5的规定。

表5重金属含量和可浸出重金属含量限值

| 重金属 | 限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 重金属含量（mg/kg） | 可浸出重金属含量（mg/L） |
| 砷(As) | 40 | 0.1 |
| 铅(Pb) | 70 | 0.3 |
| 镉(Cd) | 1 | 0.03 |
| 铬(Cr) | 60 | 0.2 |
| 铜(Cu) | 400 | 1.0 |
| 镍(Ni) | 200 | 0.2 |
| 锌(Zn) | 500 | 1.0 |
| 锰（Mn） | 600 | 1.0 |

    - 含水率

当需方提出要求时，应出示其实测值。

    - 碱集料反应

当需方提出要求时，应出示膨胀率实测值及活性评定结果。

  - 试验方法

    - 试样

      - 试样取样方法

按GB/T 14684的规定执行。将抽取的样品充分混匀,分为三份,保存在密封容器中,一份用于试验,另两份密封保存备用。

      - 取样数量

表6单项试验取样数量

| 序号 | 试验项目 |  | 最少取样数量/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒级配 |  | 4.4 |
| 2 | 粉含量及亚甲蓝值 |  | 6.0 |
| 3 | 含水率 |  | 4.4 |
| 4 | 有害物质 | 轻物质含量 | 3.2 |
| 5 |  | 有机物含量 | 2.0 |
| 6 |  | 硫化物与硫酸盐含量 | 0.6 |
| 7 |  | 氯化物含量 | 4.4 |
| 8 | 表观密度 |  | 2.6 |
| 9 | 放射性 |  | 6.0 |
| 10 | 重金属含量及可浸出重金属含量 |  | 2.0 |
| 11 | 坚固性 |  |  |
| 12 | 碱集料反应 |  | 6.0 |

      - 试样处理

按GB/T 14684的规定执行。

    - 试验环境

按GB/T 14684的规定执行。

    - 试验用筛

按GB/T 14684的规定执行。

    - 颗粒级配、粉含量及亚甲蓝值、表观密度、有害物质、碱集料反应、含水率的测定。

按GB/T 14684的规定执行。

    - 坚固性

按JGJ 52中特细砂的规定执行。

    - 放射性核素限量

按GB 6566的规定执行。

    - 重金属含量

按CJ/T 221的规定执行。

    - 可浸出重金属含量

将铜尾矿砂按GB/T 30810规定的方法进行浸出液的制备及浸出液中重金属离子浓度的测定。

  - 检验规则

    - 组批规则

产品应成批提交验收,每批应为同一批规格原料、相同工艺生产。按同规格产品每1000t为一个检验批次，不足1000t的按一个批次记。

    - 出厂检验

产品应按本文件规定进行铜尾矿砂生产过程取样进行检验，出厂检验项目为颗粒级配、SiO2质量分数、亚甲蓝值、硫化物及硫酸盐含量。

    - 检验结果判定

      - 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170规定。

      - 检验结果如与本标准规定不符时，应重新取双倍样品量进行检验。复检结果仍有一项不符时，则判定该批为不合格品。

      - 需方可对收到的产品进行质量检验，如检验结果与本文件规定不符时，可在收到产品之日起10个工作日内向供方提出，由供需双方协商解决。若需仲裁，则仲裁取样方法和仲裁机构由双方共同确认。

  - 检查与验收

    - 随行文件

产品出厂时，生产厂应提供产品检验合格证，其内容包括：

- 产品的规格和生产厂信息；

- 批量编号及供货数量；

- 出厂检验结果、日期及执行标准编号；

- 合格证编号及发放日期；

- 检验部门及检验人员签章。

    - 运输和贮存

铜尾矿砂应按规格类别单独堆放和运输，防止人为碾压、混合及污染产品。运输时，应有防洒落和粉尘飞扬措施，严禁污染环境。