ICS 77.150.60

CCS H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1222—XXXX

代替YS/T 1221-2018、YS/T 1222-2018

锡  球（粒）

Tin ball

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

本文件代替YS/T 1222—2018《锡球》、YS/T 1221—2018《锡粒》；与YS/T 1222—2018、YS/T 1221—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了产品形态及分类（见4.1、4.2）；

- 修改了牌号及化学成分要求，Sn99.90A牌号中的Pb含量由≤0.032%修改为≤0.025%, Sn99.90A、    Sn99.90AA牌号中的As含量由≤0.0080%修改为≤0.0060%；Sn99.95A、Sn99.95AA牌号中的As含量由≤0.0030%修改为≤0.0025%；Sn99.90A、Sn99.90AA牌号中的Bi含量由≤0.0150%修改为≤0.0200%；Sn99.90A、Sn99.90AA牌号中的Cu含量由≤0.0080%修改为≤0.0070%；Sn99.95A、Sn99.95AA牌号中的Cu含量由≤0.0040%修改为≤0.0035%；Sn99.90A、Sn99.90AA、Sn99.95A和Sn99.95AA牌号中的S含量由≤0.0005%修改为≤0.0010%；Sn99.99A牌号中的S含量由≤0.0001%修改为不做限制；Sn99.95A、Sn99.95AA和Sn99.99A牌号中的Ag含量由≤0.0001%修改为≤0.0005%（见表1，YS/T 1222—2018和YS/T 1221—2018的表1）；

- 修改了锡粒的仲裁取样方法，取样量由“不少于1000g”改为“不少于2000g”（见7.4.2.1，YS/T 1221—2018的6.4.2.1）；

- 删除了质量证明书的内容（见表1，YS/T 1222—2018和YS/T 1221—2018的7.3）；

- 增加了随行文件的内容（见8.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：云南锡业股份有限公司、云南锡业新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018年首次发布为YS/T 1222—2018和YS/T 1221—2018；

——本次为第一次修订。

锡球（粒）

- 范围

本文件规定了锡球（粒）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及合订货单的内容。

本文件适用于以锡锭为原料，经机械加工或铸造生产得到的，应用于电子元器件表面和引脚镀锡、有机合成、化工生产、合金制造等的锡球产品；经熔滴或机械加工制作的，应用于马口铁的不溶性阳极镀锡、电镀、食品包装、助熔剂等的锡粒产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3260（所有部分）  锡化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 锡球 tin ball

尺寸规格大于8mm小于等于50mm的锡金属圆形球状体。

- 锡半球 tin hemisphere

尺寸规格大于8mm小于等于50mm的锡金属半圆形球状体。

- 锡粒 tin granular

直径为0.5mm～8mm的锡金属球状体和类球状体。

- 圆球状锡粒 spherical tin granular

外形像圆球形的锡金属颗粒。

- 扁球状锡粒 flat spherical tin granular

外形像扁球的锡金属颗粒。

- 水滴状锡粒 the waterdrop-shaped tin granular

外形像水滴，尾部有尖端的锡金属颗粒。

- 产品形态及分类

  - 产品形态

- 锡球产品分为锡球、锡粒两类，锡球的主要形态为圆球形、半圆球形及其他类球形，锡粒的主要形态为水滴状、扁球状、圆球形等颗粒状等。

- 4.2.产品分类

- 锡球分为Sn99.90（A、AA）；Sn99.95（A、AA）；Sn99.99（A）三个牌号，五个级别。锡粒分为Sn99.90AA；Sn99.95AA；Sn99.99A三个牌号。

- 技术要求

  - 化学成分

    - 锡球、锡粒的化学成分应符合表1的规定。

    - 经供需双方协商，可供其它化学成分的锡球、锡粒。

- 化学成分

| 牌 号 |  |  | Sn99.90 |  | Sn99.95 |  | Sn99.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  |  | A | AA | A | AA | A |
| 化学成分(质量分数)/% | Sn，不小于 |  | 99.90 | 99.90 | 99.95 | 99.95 | 99.99 |
|  | 杂质，不大于 | As | 0.0060 | 0.0060 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0005 |
|  |  | Fe | 0.0070 | 0.0070 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0020 |
|  |  | Cu | 0.0070 | 0.0070 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0005 |
|  |  | Pb | 0.0250 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0035 |
|  |  | Bi | 0.0200 | 0.0200 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0025 |
|  |  | Sb | 0.0200 | 0.0200 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0015 |
|  |  | Cd | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 |
|  |  | Zn | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 |
|  |  | Al | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.000 5 |
|  |  | S | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | - |
|  |  | Ag | 0.0050 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Ni+CO | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0006 |
| 注：锡含量为100%减去表中杂质实测总和的余量。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 尺寸规格

    - 锡球

- 5.2.1.1  锡球的尺寸规格为直径Ф8mm～Ф50mm等规格，也可按用户需求生产其它尺寸规格的锡球。

- 5.2.1.2  锡球的尺寸规格允许偏差应符合表2要求。

- 锡球尺寸规格

单位为毫米

| 名 称 | 尺寸规格（Ф） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 锡球、锡半球 | ≤20 | ±1.0 |
|  | ＞20 | ±1.5 |

    - 锡粒

锡粒规格按粒径范围分为四个规格，锡粒尺寸规格应符合表3的规定，也可按用户需求生产其它粒径规格的锡粒。

- 锡粒尺寸规格

| 粒径规格 | 粒径要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5mm～2mm | 粒径范围(φ) | ＜0.5mm | 0.5mm～2mm | ＞2mm | 最大颗粒粒径应小于粒径上限的2倍 |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≥90% | ≤2% |  |
| 2mm～4mm | 粒径范围(φ) | ＜2mm | 2mm～4mm | ＞4mm |  |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≥90% | ≤2% |  |
| 4mm～6mm | 粒径范围(φ) | ＜4mm | 4mm～6mm | ＞6mm |  |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≥90% | ≤2% |  |
| 6mm～8mm | 粒径范围(φ) | ＜6mm | 6mm～8mm | ＞8mm |  |
|  | 重量比例 | ≤8% | ≥90% | ≤2% |  |

  - 外观质量

    - 锡球的表面应光滑，有锡金属光泽，无明显外来杂物及其它污染物，允许有不影响使用的轻微氧化。锡球在加工过程中形成的环带和排气孔突出部份的高度应不大于1.5mm。

    - 锡粒的外观为锡金属光泽，无粘连，无明显外来杂物及其它污染物，允许有不影响使用的轻微氧化。

- 试验方法

  - 产品的化学成分的测定按照GB/T 3260（所有部分）的规定进行。

  - 锡球的尺寸规格用游标卡尺测量；锡粒的尺寸规格选用对应粒径规格的标准筛进行筛分。

  - 产品的外观质量用目视法检查，锡球的环带及排气孔突出部分用游标卡尺测量。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品由供方技术监督部门或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起60天内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

- 产品应成批提交验收，每批由同一牌号级别、尺寸规格和形状的产品组成，每批重量不大于30t。

  - 检验项目

- 每批产品应进行化学成分、尺寸规格、外观质量的检验。

  - 取样和制样

    - 生产控制取制样方法

- 供方可在生产过程中从均匀的金属熔体中取样，浇铸在清洁的模具中制成规则的块状样品，也可用其他方法取制样。

    - 仲裁取制样方法

- 7.4.2.1 取样

- 同一批锡球（粒）中多点随机抽取多个锡球作为样品，总质量应不小于2000g,用于化学成分检验。同一批锡球（粒）中以最小包装的总数量为批量，同一包装中以锡球（粒）总数量为批量，根据GB/T 2828的规定，使用一般检验水平Ⅰ，正常检验一次抽样方案抽取样品用于尺寸规格和外观质量的检验。

- 7.4.2.2 制样

- 7.4.2.2.1  锡球采用锯取的方法制样，制样前应将样品表面清理干净，锯样速度以锯屑不产生氧化为原则，不应使用任何润滑剂，将样品制成不大于4mm的屑状，锯取样品量不少于200g,用磁铁除净加工时带入的铁屑，混匀后制成不少于200g样品，将样品分成三等份，由供需双方签封并加盖印记，一份用于化学成分仲裁，其余供需双方各存一份。

- 7.4.2.2.2  锡粒将样品压成片状，压样前应将压样用具的表面清洁干净，避免污染，将压片剪制成不大于4mm的屑状，用磁铁除净加工时带入的铁屑，混匀后制成不少于200g样品，将样品分成三等份，由供需双方签封并加盖印记，一份用于化学成分仲裁，其余双方各存一份。

  - 检验结果的判定

    - 检验结果的数值按 GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

    - 化学成分结果不符合本文件或订货单要求时，判该批产品不合格。

    - 产品尺寸规格或外观质量不符合本文件或订货单要求时，按GB/T 2828的规定，接收质量限AQL6.5（%）进行判定。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 标志

    - 产品包装物上应注明：

- a) 生产企业名称、地址、商标、联系电话；

- b) 产品名称、牌号级别、尺寸规格（粒径规格和形状）；

- c) 批号及本文件编号；

- d) 净质量，生产日期；

- e) 防潮标志；

- f) 检验合格标志。

  - 包装、运输和贮存

    - 锡球产品采用纸盒包装时，内衬塑料袋，每盒净质量25kg，用托盘包装成40盒（1000kg）/托。需方对包装有特殊要求时，由供需双方商定。

    - 锡粒产品采用桶包装时，每桶净质量20kg；采用袋包装时，每袋净质量1000kg。需方对包装有特殊要求时，由供需双方商定。

    - 产品运输时应防摩擦、防雨淋，防潮湿，防止接触化学药剂。

    - 产品应贮存于干燥、无腐蚀的库房内。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方质量部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章。

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

e）其他。

- 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所规定产品的订货单内列出如下内容：

- a）产品名称；

- b）本文件编号；

- c）牌号级别、尺寸规格、形状；

- d）数量及包装方式；

- e）本文件中供需双方协商的其他特殊要求；

- f）其它。

_________________________________