ICS 71.100.40

CCS H34

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—202×

选矿药剂苯甲羟肟酸

Flotation reagent benzyl hydroxamic acid

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：矿冶科技集团有限公司、北矿化学科技（沧州）有限公司、铁岭选矿药剂有限公司、沈阳有研矿物化工有限公司、湖南同聚化工有限公司、东北大学。

本文件主要起草人：

选矿药剂苯甲羟肟酸

- 1  范围

本文件规定了选矿药剂苯甲羟肟酸的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于以盐酸羟胺与苯甲酸甲酯为原料合成的浮选药剂苯甲羟肟酸，该产品是白钨矿、锡石、金红石、稀土矿、钛铁矿等氧化矿的捕收剂。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601   化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13508 聚乙烯吹塑容器

GB/T 19161 包装容器  复合式中型散装容器

SN/T 0271  出口商品运输包装塑料容器检验规程

- 3 分类

- 产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称应符合表1的规定。

表1  产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称

| 牌号 | 品种 | 化学分子式、结构式、分子量 | 化学名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| B7－51 | 苯甲羟肟酸 | 分子式:C7H7NO2 结构式： 分子量(按2016年国际原子量): 137.14 | 苯甲羟肟酸 |

- 4  技术要求

- 4.1  产品的化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。

表2  产品的化学成分

| 品种 | 等级 | 苯甲羟肟酸质量分数不小于（%） |
| --- | --- | --- |
| 苯甲羟肟酸 | 优等品 | 60 |
|  | 一级品 | 55 |
|  | 二级品 | 40 |

- 4.2  外观质量

- 苯甲羟肟酸产品为淡粉色至橘红色固体。

- 5  试验方法

5.1  化学成分

产品中苯甲羟肟酸的含量按照附录A的规定检验。

5.2  外观检验

产品的外观质量采用目视法检验。

- 6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）内容的要求，并填写质量证明书。

6.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）内容的规定不符时，应在收到货物之日起15个工作日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一代号的产品组成。

6.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

6.4  取样方法

产品的取样方法执行GB/T 6680的规定，产品采样单元数执行GB/T 6678的规定。采样的总量应保证检验的需要。

将所取样品分成两份，每份试样量不少于300g，分别装入具磨口塞清洁干燥的密闭玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  数值修约和修约后的数字判定按GB/T 8170的规定执行。

6.5.2  化学成分与本文件或订货单内容不符时，在同批产品中抽取双倍量单元数试样进行重复试验，重复试验结果有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

6.5.3  外观质量不合格，判该批不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的标识标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d） “防潮防晒”

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）及保质期。

7.2  包装

7.2.1  塑料桶包装

出口销售包装塑料桶应符合GB/T 13508和SN/T 0271的规定，每桶净重130kg±0.2 kg。每批包装桶附有中华人民共和国出入境检验检疫出入境货物包装性能检验结果单和中华人民共和国出入境检验检疫出境危险货物运输包装使用鉴定结果单。国内塑料桶应符合GB/T 11119的规定，每桶产品净重40kg±0.2 kg。

7.2.2  如需方对包装容器有特殊要求，可经供需双方协商同意，并在合同中注明。

7.3  运输和贮存

产品的运输和贮存条件应为阴凉、通风、干燥、防晒、防火。

7.4  随行文件

每批产品应附随行文件，注明：

a）	供方名称和商标、地址、电话或传真；

b）	产品名称和牌号；

c）	批号；

d）	净重和件数；

e）	分析检验结果和质量监督部门印记；

f）	本文件编号；

g）	出厂日期。

- 8  订货单（或合同）内容

订购本文件所规定产品的订货单（或合同）内应包括下列内容:

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  代号；

d)  件数、净重；

e)  包装要求；

f)  本标准编号；

g)  其他。

附录A

（规范性）

苯甲羟肟酸含量的测定

A.1  方法提要

苯甲羟肟酸在催化剂存在下，加浓硫酸5mL，灼烧后生成硫酸铵。加氢氧化钠溶液后，硫酸铵与碱生成的氨由水蒸气带出，以定量的盐酸标准溶液吸收，再以氢氧化钠标准溶液回滴剩余的盐酸标准溶液，由此计算出苯甲羟肟酸的含量。

A.2  仪器设备及材料

A.2.1  本方法所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水或相当纯度的水。试验中所用的标准滴定溶液，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601规定制备。

A.2.2  仪器设备：自动凯式定氮仪

A.2.3  试剂与仪器

A.2.3.1  催化剂

1g硒粉，1g五水合硫酸铜及20g硫酸钾研成粉末，混合均匀。

A.2.3.2  盐酸标准溶液［c(HCL)=0.1mol/L］

按GB/T 601的规定配制。

A.2.3.3  氢氧化钠标准溶液［=0.1mol/L］

按GB/T 601的规定配制。

A.2.3.4  氢氧化钠溶液（30%）。

称取30g氢氧化钠加入70mL蒸馏水中，摇匀，使其充分溶解。

A.2.3.5  浓硫酸。

A.2.3.6  甲基红指示液（1g/L）。

称取0.1g甲基红，溶于乙醇（95%），用乙醇（95%）稀释至100mL。

A.2.4  分析步骤

准确称取0.2g（精确至0.0001g,用 m 表示）的样品于消化管中，加入0.5g催化剂（A2.3.1），5mL浓硫酸（A2.3.5），将瓶壁的粉末冲洗至瓶中。放在电炉上加热，加热沸腾至溶液为亮绿色后调小火，使其微沸，加热 30min 后冷却至室温。

将自动定氮仪开机后用10ml 30% 氢氧化钠空蒸两个空白样品，清洗管路。在250ml锥形瓶中加入0.1mol/L盐酸标准溶液（A 2.3.2）20ml，加入50ml水，吸收液管插入锥形瓶底部，将消化管安装到仪器试管托架上，关闭安全门。设置自动加入30%氢氧化钠溶液（A 2.3.4）40ml，蒸馏时间9min，取下锥形瓶，用少量水冲洗吸收液管末端，准备滴定。吸收液加2～3滴甲基红指示剂（A 2.3.6），用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液（A 2.3.3）回滴过量的盐酸由粉红色变为亮黄色即为终点。

A.2.5  结果计算

苯甲羟肟酸%=（cHCl⋅VHCl−cNaOH⋅VNaOH)×0.137m×100  ……………………A.3

式中：

0.153—每毫摩尔苯甲羟肟酸的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）；

cHCL—滴定用盐酸标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

VHCL—滴定用盐酸标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

cNaOH—滴定用氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

VNaOH—滴定用氢氧化钠标准溶液的用量，单位为毫升（mL）。

m—试样的质量，单位为克(g);

分析结果保留小数点后两位。

A.3 允许差

两次平行测定结果之差不大于 0.8%，取其算术平均值为测定结果。