ICS 71.100.40

H34

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—202×

选矿药剂巯基乙酸异辛酯

Flotation reagent 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部节能与综合利用司和中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：矿冶科技集团有限公司、北矿化学科技（沧州）有限公司、铁岭选矿药剂有限公司、沈阳有研矿物化工有限公司。

本标准主要起草人：刘崇峻 吴桂叶 朱阳戈 吴熙群 刘慧南 马艳红 尚衍波 李成必 赵志强 罗科华 何伟 尹琨

浮选药剂巯基乙酸异辛酯

- 1  范围

本文件规定了浮选药剂巯基乙酸异辛酯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本文件适用于以巯基乙酸与异辛醇为原料合成的浮选药剂巯基乙酸异辛酯。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13508 聚乙烯吹塑容器

GB/T 19161 包装容器  复合式中型散装容器

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9722  化学试剂 气相色谱法通则

SN/T 0271  出口商品运输包装塑料容器检验规程

- 3  要求

- 3.1  产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称和产品性状

- 产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称和产品性状应符合表1的规定。

表1  产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称和产品性状

| 牌号 | 品种 | 化学分子式、结构式、分子量 | 化学名称 | 产品性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4－1~50 | 巯基乙酸异辛酯 | 分子式:C10H20O2S 结构式： 分子量(按2016年国际原子量): 204.3296 | 巯基乙酸异辛酯 | 液体 |

- 3.2  产品的技术指标

产品的技术指标应符合表2的规定。

表2  产品的技术指标

| 品种 | 等级 | 巯基乙酸异辛酯（%） | 异辛醇（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 巯基乙酸异辛酯 | 优等品 | ≥99 | ≤1 |
|  | 一级品 | ≥95 | ≤5 |
|  | 合格品 | ≥90 | ≤10 |

- 3.3  外观质量

- 巯基乙酸异辛酯产品为无色透明至淡黄色油状液体，无游离水层，不含机械杂质。

- 4  试验方法

4.1  化学成分

产品中巯基乙酸异辛酯的含量按照附录A的规定检验。

产品中异辛醇的含量按照附录B的规定检验。

4.2  密度

密度的测试按GB/T 4472的规定进行。

4.3  外观检验

产品的外观质量采用目视法检验。

- 5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品应由供方质量监督部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）内容的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）内容的规定不符时，应在收到货物之日起15个工作日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

巯基乙酸异辛酯应成批提交验收，每批应由同一生产工艺、同一等级的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、密度和外观质量的检验。

5.4  取样方法

产品的取样方法执行GB/T 6680的规定，产品采样单元数执行GB/T 6678的规定。采样的总量应保证检验的需要。

将所取样品分成两份，每份试样量不少于300mL，分别装入具磨口塞清洁干燥的密闭玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。一瓶供检验用，另一瓶保存，以备查用。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  数值修约和修约后的数字判定按GB/T 8170的规定执行。

5.5.2  化学成分、密度检验结果与本标准或订货单（或合同）内容不符时，在同批产品中抽取双倍量单元数试样进行重复试验，重复试验结果有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.3  外观质量不合格，判该批不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的标识标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d） “防潮防晒”

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）及保质期。

6.2  包装

6.2.1  塑料桶包装

产品采用200L闭口塑料桶，每桶产品净重200±0.5kg；或采用IBC塑料方桶，每桶产品净重800~1000kg。国内产品所用塑料桶应符合GB/T 13508的规定，出口产品所用塑料桶应符合GB/T 13508和SN/T 0271的规定，并附有《中华人民共和国出入境检验检疫出入境货物包装性能检验结果单》和《中华人民共和国出入境检验检疫出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》等有效检验检疫结果证明。

6.2.2  如需方对包装容器有特殊要求，可经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3  运输和贮存

产品的运输条件应为防晒，不能卧放或倒置；

产品的贮存条件应为通风、阴凉、防晒，不能卧放或倒置。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称、牌号、批号、代号；

c)  件数、净重；

d)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

- 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所规定产品的订货单（或合同）内应包括下列内容:

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  代号；

d)  件数、净重；

e)  包装要求；

f)  本标准编号；

g)  其他。

附 录 A

（规范性附录）

巯基乙酸异辛酯含量的测定 气相色谱法

A.1  范围

本标准规定了巯基乙酸异辛酯含量的测定方法。

A.2  方法提要

采用气相色谱法，用面积归一化法定量求得巯基乙酸异辛酯及有机杂质含量。

A.3  仪器

气相色谱仪：配有氢离子火焰检测器，整机灵敏度和稳定性符合GB/T 9722的要求；

记录仪器：色谱工作站；

进样器：5μL微量注射器。

A.4  色谱分析条件

本标准推荐的色谱柱和典型色谱操作条件见表A.1。

表A.1 巯基乙酸异辛酯含量测定用色谱柱及典型色谱操作条件

| 色谱柱 | 聚乙二醇毛细管柱（30m×0.32mm×0.50μL） |
| --- | --- |
| 分流比 | 3:1 |
| 汽化室温度 | 160℃ |
| 柱箱温度 | 160℃（5min）15℃/min 250℃（15min） |
| 检测器温度 | 160℃ |
| 载气流量 | 6mL/min |
| 进样量 | 0.5μL |

A.5  分析步骤

A.5.1  测定

使用甲醇（色谱级）将巯基乙酸异辛酯样品稀释至20%—30%（V/V），待测。启动气相色谱仪，按表A.1所列色谱操作条件或其他合适的条件调试仪器，基线稳定后在同样条件下对样品进行色谱分析。

A.5.2  结果计算

用色谱工作站计算峰面积，使用面积归一法计算巯基乙酸异辛酯含量。在同一实验室，由同一操作员使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的二次独立测试结果的绝对差值，主含量不大于0.2%，取二次重复测定的算术平均值为测定结果。数字修约按GB/T 8170执行。

附 录 B

（规范性附录）

异辛醇含量的测定 气相色谱法

B.1  范围

本标准规定了异辛醇含量的测定方法。

B.2  方法提要

采用气相色谱法，用面积归一化法定量求得异辛醇含量。

B.3  仪器

气相色谱仪：配有氢离子火焰检测器，整机灵敏度和稳定性符合GB/T 9722的要求；

记录仪器：色谱工作站；

进样器：5μL微量注射器。

B.4  色谱分析条件

本标准推荐的色谱柱和典型色谱操作条件见表B.1。

表B.1 异辛醇含量测定用色谱柱及典型色谱操作条件

| 色谱柱 | 聚乙二醇毛细管柱（30m×0.32mm×0.50μL） |
| --- | --- |
| 分流比 | 3:1 |
| 汽化室温度 | 100℃ |
| 柱箱温度 | 100℃（5min）6℃/min 180℃（5min） |
| 检测器温度 | 160℃ |
| 载气流量 | 30mL/min |
| 进样量 | 1μL |

B.5  分析步骤

B.5.1  测定

启动气相色谱仪，按表B.1所列色谱操作条件或其他合适的条件调试仪器，基线稳定后在同样条件下对样品进行色谱分析。

B.5.2  结果计算

用色谱工作站计算峰面积，使用面积归一法计算异辛醇含量。在同一实验室，由同一操作员使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的二次独立测试结果的绝对差值，主含量不大于0.2%，取二次重复测定的算术平均值为测定结果。数字修约按GB/T 8170执行。