ICS 77.120.40

CCS H 13

中华人民共和国国家标准

镍合金化学分析方法

第8部分：铌含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of nickel alloys—

Part 8: Determination of niobium content-

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method(ISO 22033:2011, Nickel alloys - Determination of niobium—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method，MOD）

（草案）

- Determination of lead content

（草案）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家市场监督管理总局

发 布

国家标准化管理委员会

GB/T 42513.8—202X

前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 42513《镍合金化学分析方法》的第 8 部分。GB/T 42513 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——第 2 部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第 3 部分：铝含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 4 部分：硅含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和钼蓝分光光度法；

——第 5 部分：钒含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 6 部分：钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 7 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 8 部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件修改采用ISO 22033-2011《镍合金 铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

本文件与 ISO 22033-2011相比，在结构上有较多调整，两个文件之间的结构编号变化对照一览表见附录A。

本文件与 ISO 22033-2011相比，存在部分技术性差异，在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单线（|）进行了标示。这些技术性差异及其原因一览表见附录B。

本文件做了下列编辑性改动：

——为与现有标准协调，将标准名称改为《镍合金化学分析方法 第8部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》；

——英文名称作了变动；

──用小数点“.”代替在国际标准中作为小数点的“，”；

──用句号“。”代替在国际标准中作为句号的“.”；

──用“本部分”代替“本国际标准”；

──删除了国际标准中的封面、目次、前言。

──增加了附录A（资料性）“本文件与 ISO 22033-2011结构编号对照一览表”；

──增加了附录B（资料性）“本文件与ISO 22033-2011技术差异及其原因一览表”；

——增加了附录C（资料性）“试验用样品信息”；

──增加了附录D（资料性）“精密度试验原始数据”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：北矿检测技术股份有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、太原钢铁（集团）有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、广东省工业分析检测中心、广西分析测试研究中心。

本文件主要起草人：阮桂色、苏春风、孙计先、张双武、袁司仪、徐青、杨菊蕾、陈祝海、屈雨鑫、班雁华、惠洋、康开斌、陈雄飞、芦洋、张厚强、罗铁础、黄一帆。

引    言

镍合金普遍用于仪器仪表、电子通讯、压力容器、耐蚀装置，广泛用于航天航空以及高端特殊用途的机器设备制造等工业，是工业发展重要的金属原料之一。镍合金化学分析方法国际标准已经发布数十年，随着我国工业进步，对高端镍合金材料的生产和进出口需求增大，为此，将国际标准转化为国家标准，对助力有色工业发展升级和国内制造业发展具有重要意义。GB/T 42513《镍合金化学分析方法》旨在建立一套完整且切实可行的检验镍合金中铬、磷、铌、钼、铝、钒、硅、钴、铜等元素的标准方法，转化以下国际标准：

——ISO 7592:2017 镍合金 铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——ISO 9388:1992 镍合金 磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——ISO 7530-7:1992 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 7 部分：铝含量的测定；

——ISO 7530-8:1992 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 8 部分：硅含量的测定；

——ISO 7530-9:1993 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 9 部分：钒含量的测定；

——ISO 11435:2011 镍合金 钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——ISO 7530-1:2015 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 1 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定；

——ISO 22033:2011 镍合金 铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——ISO 11436:1993 镍和镍合金 总硼含量的测定 姜黄素分光光度法；

——ISO 23166:2018 镍合金 钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

GB/T 42513拟由13个部分组成：

——第 1 部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——第 2 部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第 3 部分：铝含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 4 部分：硅含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和钼蓝分光光度法；

——第 5 部分：钒含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 6 部分：钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 7 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 8 部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 9 部分：总硼含量的测定 姜黄素分光光度法；

——第 10 部分：痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法；

——第 11 部分：硅、锰、磷、铬、镍、铜、钼、钴、铁、铝、钒、钛、钨和铌含量的测定 X 射线荧光光谱法；

——第 12 部分：钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：氧、氮和氢含量的测定 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法。

本文件填补我国镍合金中铌含量测定方法的国家标准空白，可以促进我国镍合金检测技术的进步，保证行业从业人员在生产、应用、科研、检测过程中有标准可依。

镍合金化学分析方法

第8部分：铌含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本文件描述了镍合金中铌含量的测定方法。

本文件适用于镍合金中铌含量的测定。测定范围：0.10%～10.00%。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

- 试料用盐酸、硝酸、磷酸溶解，并在磷酸和高氯酸混合物中发烟，（根据需要，定容前可加入氢氟酸，也可加入内标元素），于推荐的分析析谱处（见表1），采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铌的发射强度。

- 该方法使用基于校准溶液与样品非常接近的基体匹配的校准方法，其浓度介于待测样品中铌的近似浓度的0.75%至1.25%的质量分数之间。因此，样品中所有元素的浓度必须近似已知。如果浓度未知，则必须用半定量方法分析样品。该方法的优点是可以自动补偿所有可能来自矩阵的干扰，从而获得较高的精度。

- 表1 -推荐的铌分析谱线

| - 元素 | - 分析谱线 - nm |
| --- | --- |
| - 铌 | - 295.09 |
|  | - 309.41 |
|  | - 316.34 |
|  | - 319.11 |
|  | - 319.50 |

- 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

- 5.1 氢氟酸（40%，ρ=1.14 g/mL或50%，ρ=1.17 g/mL）。

- 5.2 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 5.3 硝酸(ρ=1.40 g/mL)。

- 5.4 磷酸((ρ=1.70 g/mL)。

- 5.5 高氯酸（60%，ρ=1.54 g/mL 或 70%，ρ=≈1.67 g/mL）。

- 5.6 内标溶液：选择合适的元素作为内标，并制备成100 mg/L的溶液。

- 5.7 铌标准溶液A（10g/L）：称取铌（w Nb≥99.9%）1.00 g，精确至0.0005 g，加入10 mL水、10 mL氢氟酸(5.1)和10 mL硝酸(5.3)，使其溶解完全，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg铌。

- 5.8 铌标准溶液B（1g/L）：称取铌（99.9%）0.1000 g，准确至0.0005 g，加入10 mL水、10 mL氢氟酸(5.1)和10 mL硝酸(5.3)，使其溶解完全，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铌。

- 5.9 铌标准溶液C（0.1g/L）：移取1mL铌标准溶液(5.7)，置于100 mL容量瓶中，加入10 mL氢氟酸(5.1)和10 mL硝酸(5.3)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 mg铌。

5.10 干扰元素标准溶液：使用纯金属或化学物质（铌含量小于10 µg / g）配制试样中质量分数大于1%的每个元素的标准溶液。

- 6  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器的最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——仪器的实际分辨率：200 nm处光谱分辨率应小于0.01 nm；

——仪器的短期稳定性：测量10次最小浓度的标准溶液中各元素的发射强度，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于2.0%；

- 7  取样及制样

- 7.1 实验室样品的取样和制备应当按照正常约定的程序进行，如有争议，应当按照有关的国际标准进行。

- 7.2 实验室样品通常以研磨或钻孔的形式进行，不需要进一步的机械准备。

- 7.3 实验室样品用纯丙酮洗涤，在空气中干燥。

- 7.4 如果使用钎焊合金工具制备实验室样品，则样品应进一步用15%(质量分数)硝酸酸洗几分钟，然后用蒸馏水清洗几次，然后再用丙酮清洗，在空气中干燥。

- 8  试验步骤

- 8.1 试料

称取0.25 g 样品（8.1），精确至0.0005g。

- 8.2平行试验

平行做两份试验。

- 8.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4 测定

- 8.4.1 将试料（8.1）置于聚四氟乙烯(PTFE)或石墨基PFA烧杯中。

8.4.2 加入5 mL氢氟酸(5.1)、30 mL盐酸（5.2）和3 mL硝酸(5.3)，室温溶解，加入2.5 mL 磷酸（5.4），加热至溶解完全，加入7.5 mL 高氯酸（5.5），加热至高氯酸开始冒烟，并保持冒烟2 min~3 min。

- 8.4.3 取下冷却，加入10 mL水溶解盐类。如有残留物，加入2 mL 氢氟酸(5.1)，低温加热约20 min，直到残留物完全溶解。

注  8.2.2和8.2.3的替代溶解方案：

加入30毫升盐酸(5.2)、3毫升硝酸(5.3)和5毫升磷酸(5.4)，室温溶解。如有必要，加热以完全溶解。加入2ml 氢氟酸(5.1)、5ml硫酸(ρ=1.84 g/ml)，加热至硫酸开始冒烟。冷却溶液，加入10毫升水溶解盐类，低温加热，直到残留物完全溶解。

- 8.4.4 将溶液冷却到室温，移入100 mL聚丙烯容量瓶中，移入10 mL内标溶液(5.6)（需要时），用水稀释至浓度，混匀，尽快进行分析。

- 8.5 测试溶液的预测定

5.5.1 制备校准溶液K10，其对应的铌质量分数为10%，并按以下方案进行基体匹配。

8.5.1.1 移取2.5 mL铌标准溶液A（5.7），置于100 mL聚丙烯(6.2)瓶中，记为K10。

8.5.1.2 于聚丙烯容量瓶K10中，加入适量的干扰元素标准溶液（5.10），将被测试样中质量分数大于1%的基体元素，进行等效匹配，匹配误差控制在1%之内。

8.5.1.3 加入2.5mL 磷酸（5.4），7.5 mL 高氯酸（5.5）和10 mL内标溶液(5.6)，用水稀释至浓度，混匀。

8.5.1.4 制备校准溶液K10的同时，制备空白溶液K0。

8.5.1.5 测量校准溶液K0和K10的绝对强度(I0和I10)。

8.5.1.6 测量测试溶液TNb的绝对强度ITNb。

8.5.1.7 铌含量以铌的质量分数wTNb计，以%表示，按公式（1）计算：

…….……….……………….…..……….……..( 1 )

式中：

ITNb ——测试溶液TNb的绝对强度；

I0 ——校准空白溶液K0的绝对强度；

I10 ——校准溶液K10的绝对强度。

- 8.6 Kl,Nb 和 Kh,Nb校准溶液的制备

为每份测试溶液TNb，制备两份基体匹配校准溶液Kl,Nb 和 Kh,Nb， 其中铌的质量分数分别略低于和略高于TNb中铌的质量分数。如下：

8.6.1 移取适量的铌标准溶液B（5.8）或铌标准溶液C（5.9），置于聚四氟乙烯(PTFE)或PFA烧杯中，记为Kl,Nb，其中铌的质量分数wl,Nb近似为：wTNb×0.75< wl,Nb < wTNb×0.95。

8.6.2 移取适量的铌标准溶液B（5.8）或铌标准溶液C（5.9），置于聚四氟乙烯(PTFE)或PFA烧杯中，记为Kh,Nb，其中铌的质量分数wl,Nb近似为：wTNb × 1.05 < wh,Nb < wTNb × 1.25。

8.6.3 于聚丙烯容量瓶Kl,Nb及Kh,Nb中，加入适量的干扰元素标准溶液（5.10），将被测试样中质量分数大于1%的基体元素，进行等效匹配，匹配误差控制在1%之内。

8.6.4 以下操作同8.4.1至8.4.3。

- 8.7 测量

首先测定最低校准溶液Kl,Nb分析线的绝对或相对强度，然后依次测定试样溶液TNb和最高校准溶液KhNb分析线的绝对或相对强度。按照这个顺序重复测定三次，分别计算低、高校准溶液和被测溶液的平均强度Il,Nb、Ih,Nb和ITNb 。

- 9  试验数据处理

铌含量以铌的质量分数wNb计，按公式（2）计算：

…….……….……（2）

- 10 精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5 %。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2重复性限

| WP/% | 0.19 | 0.82 | 1.80 | 5.35 | 9.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3再现性限

| WP/% | 0.19 | 0.82 | 1.80 | 5.35 | 9.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.31 | 0.13 |

- 11  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容，至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（ISO22033）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

本文件与ISO22033:2011 结构编号对照一览表

表 A.1给出了本文件与ISO 22033:2011 结构编号对照一览表。

表 A.1  本文件与ISO 22033:2011 结构编号对照情况

| 本文件结构编号 | ISO 22033:2011结构编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5.1 | 4.1 |
| 5.2 | 4.2 |
| 5.3 | 4.3 |
| 5.4 | 4.4 |
| 5.5 | 4.5 |
| 5.6 | 4.6 |
| 5.7 | 4.7 |
| 5.8 | 4.8 |
| 5.9 | 4.9 |
| 5.10 | 4.10 |
| 6 | 5 |
| -- | 5.1 |
| -- | 5.2 |
| -- | 5.3 |
| -- | 5.3.1 |
| -- | 5.3.2 |
| -- | 5.3.3 |
| -- | 5.3.4 |
| 7 | 6 |
| 7.1 | 6.1 |
| 7.2 | 6.2 |
| 7.3 | 6.3 |
| 7.4 | 6.4 |
| 8 | 7 |
| 8.1 | 7.1 |
| 8.2 | -- |
| 8.3 | -- |
| 8.4 | 7.2 |
| 8.4.1 | 7.2.1 |
| 8.4.2 | 7.2.2 |
| 8.4.3 | 7.2.3 |
| 8.4.4 | 7.2.4、7.2.5 |
| -- | 7.3 |
| -- | 7.3.1 |
| -- | 7.3.2 |

表 A.1  本文件与ISO 22033:2011 结构编号对照情况（续）

| 本文件结构编号 | ISO 22033:2011结构编号 |
| --- | --- |
| -- | 7.3.3 |
| -- | 7.3.4 |
| -- | 7.3.5 |
| 8.5 | 7.4 |
| 8.5.1 | 悬置段 |
| 8.5.1.1 | 7.4.1 |
| 8.5.1.2 | 7.4.2 |
| 8.5.1.3 | 7.4.3 |
| 8.5.1.4 | 7.4.4 |
| 8.5.1.5 | 7.4.5 |
| 8.5.1.6 | 7.4.6 |
| 8.5.1.7 | 7.4.7 |
| 8.6 | 7.5 |
| 8.6.1 | 7.5.1 |
| 8.6.2 | 7.5.2 |
| 8.6.3 | 7.5.3 |
| 8.6.4 | 7.5.4 |
| 8.7 | 7.6 |
| 9 | 8、8.1 |
| 10 | 8.2 |
| -- | 8.3 |
| 11 | 9 |
| 附录A | -- |
| 附录B | -- |
| 附录C | 附录C |
| -- | 附录A |
| -- | 附录B |

附录B

（资料性）

本文件与ISO22033:2011技术差异及其原因

表B.1 给出了本文件与ISO22033:2011技术差异及其原因一览表。

表 B.1 本文件与ISO22033:2011技术差异及其原因

| 本文件结构编号 | 技术差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将原国际标准中范围“0.1%～10%”更改为“0.10%～10.00%” | 数据统一保留至小数点后两位 |
| 2 | 删除了ISO22033:2011中规范性引用文件（实验室玻璃器皿的要求） | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 4 | 删除了对309,41 nm和316,34 nm对应谱线干扰及内标分析线选择说明 | 试验结果表明，谱线干扰可忽略；直接测定（不加内标）结果准确性、重现性较好 |
| 5 | 将对“符合ISO 3696:1987二级水的要求”更改为“在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水” | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 6 | 删除了ISO22033:2011中引用的常识性内容，修改为电感耦合等离子体原子发射光谱仪的性能指标 | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 8 | 删除了仪器条件优化内容 | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 10 | 精密度数据修改 | 重新组织国内精密度试验，用国内试验验证数据确定方法的精密度 |

附录C

(资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2024年由7家实验室对铌含量的5个不同水平进行共同试验确定的，每个实验室对每个水平铌含量在重复性条件下独立测定4次。精密度试验所用试样组成列于表C.1，精密度试验结果的原始数据见表C.2。

表C.1  精密度试验用样品信息

| 标样编号 |  | 1# (IARM7C) | 2# (VS N9/4) | 3# (VS N7/3) | 4# （河钢4169） | 5# （合成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素含量 （质量分数） % | Ni | 34.9 | 63.46 | 75.29 | 52.77 | 52.77 |
|  | Cr | 18.4 | 17.44 | 14.35 | 20.1 | 20.1 |
|  | Cu | 0.031 | 0.0122 | 0.186 | 0.093 | 0.093 |
|  | Co | 0.041 | — | — | 0.197 | 0.197 |
|  | Si | 1.21 | 0.096 | 0.114 | 0.155 | 0.155 |
|  | Mn | 1.32 | 0.01 | 0.037 | 0.103 | 0.103 |
|  | P | 0.014 | — | 0.0023 | 0.006 | 0.006 |
|  | C | 0.064 | 0.0102 | 0.0069 | 0.036 | 0.036 |
|  | S | 0.0004 | — | 0.0017 | 0.0012 | 0.0012 |
|  | Fe | 43.5 | 7.63 | 2.03 | 16.40 | 16.40 |
|  | Ti | 0.022 | 2.4 | 2.09 | 1.02 | 1.02 |
|  | Al | 0.017 | 1.33 | 1.15 | 0.705 | 0.705 |
|  | Mo | 0.095 | 2.88 | 2.91 | 3.02 | 3.02 |
|  | Nb | 0.189 | 0.83 | 1.83 | 5.40 | 10.00 |
|  | W | — | 3.9 | — | 0.0089 | 0.0089 |
|  | Mg | 有 | 有 | 有 | — | — |
| 注：“—”表示未关注该元素。 |  |  |  |  |  |  |

表C.2 精密度试验原始数据

| 实验室 | n | 铌的质量分数 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| 1 | 1 | 0.1884 | 0.8489 | 1.8401 | 5.3518 | 9.9243 |
|  | 2 | 0.1849 | 0.8547 | 1.7963 | 5.2975 | 9.8712 |
|  | 3 | 0.1818 | 0.8508 | 1.8184 | 5.3051 | 9.9540 |
|  | 4 | 0.1925 | 0.8283 | 1.8474 | 5.3106 | 9.9165 |
| 2 | 1 | 0.182 | 0.8240 | 1.832 | 5.274 | 9.9460 |
|  | 2 | 0.181 | 0.8190 | 1.783 | 5.26 | 9.9460 |
|  | 3 | 0.183 | 0.8180 | 1.8120 | 5.2780 | 9.8910 |
|  | 4 | 0.188 | 0.822 | 1.798 | 5.262 | 9.903 |
| 3 | 1 | 0.1851 | 0.821 | 1.7252 | 5.2526 | 9.9656 |
|  | 2 | 0.1896 | 0.8191 | 1.7448 | 5.2676 | 9.8988 |
|  | 3 | 0.1813 | 0.8209 | 1.751 | 5.2376 | 9.9392 |
|  | 4 | 0.1902 | 0.8151 | 1.7432 | 5.2361 | 9.8632 |

表C.2 精密度试验原始数据（续）

| 4 | 1 | 0.1911 | 0.7859 | 1.7541 | 5.5752 | 10.0535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0.1861 | 0.7866 | 1.7493 | 5.6061 | 10.0678 |
|  | 3 | 0.1914 | 0.7972 | 1.7455 | 5.4727 | 10.0756 |
|  | 4 | 0.196 | 0.7958 | 1.7406 | 5.5053 | 10.0912 |
| 5 | 1 | 0.1904 | 0.8127 | 1.8067 | 5.2585 | 9.9195 |
|  | 2 | 0.1888 | 0.8105 | 1.8035 | 5.2824 | 9.8976 |
|  | 3 | 0.1864 | 0.8158 | 1.789 | 5.2576 | 9.9158 |
|  | 4 | 0.1852 | 0.8088 | 1.8136 | 5.3146 | 9.8881 |
| 6 | 1 | 0.1802 | 0.8397 | 1.8212 | 5.3126 | 9.9785 |
|  | 2 | 0.1795 | 0.8422 | 1.8238 | 5.3994 | 9.9037 |
|  | 3 | 0.1782 | 0.8388 | 1.8133 | 5.4005 | 9.8694 |
|  | 4 | 0.1796 | 0.8425 | 1.8246 | 5.3842 | 9.8374 |
| 7 | 1 | 0.1859 | 0.8441 | 1.847 | 5.4161 | 9.9721 |
|  | 2 | 0.1919 | 0.8220 | 1.811 | 5.3022 | 9.9242 |
|  | 3 | 0.1909 | 0.8445 | 1.845 | 5.4316 | 9.9089 |
|  | 4 | 0.1922 | 0.8248 | 1.832 | 5.4150 | 9.8903 |