ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 23595.3—202x

LED用稀土荧光粉试验方法

第3部分：色品坐标的测定

Test method for rare earth phosphor for LED

Part 3: Determination of chromaticity coordinates

（草稿案）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替GB/T23595.3-2009《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法：第3部分：色品坐标的测定》。

本标准与GB/T23595.3-2009相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了标准名称，由《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法》改为《LED用稀土荧光粉试验方法》；

——修改了激发光源范围，由“440nm-480nm”改为“350nm-480nm”（详见1）；

——增加了2规范性引用文件；

——增加了3术语和定义，并修改了定义中的CIE标准色度，由“CIE”改为“CIE-1931”；

——修改了测试仪器为光谱仪；

——删除“6.3样品盘：用不锈钢制作，内径Φ20mm±0.5mm，深度3.0mm±0.1mm”；

——修改了6测试环境，温度由25℃±2改为25℃±5；相对湿度由≤80%改为＜65%；

——在7测试步骤里增加仪器带宽。

——增加了组分和试样牌号，修正重复性限值（详见10.1）；

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由江门市科恒实业股份有限公司负责起草。

本部分由江门市科恒实业股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、有研稀土高新技术有限公司、包头稀土研究院、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所参加起草。

本部分主要起草人：xxx

本部分参加起草人：xxx

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T23595.3-2009。

LED用稀土荧光粉试验方法

第3部分：色品坐标的测定

1 范围

本部分规定了350 nm〜480nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉色品坐标的测定方法。

本部分适用于350 nm〜480nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉色品坐标的测定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CIE-1931标准色度。

GB/T5838荧光粉名词术语。

GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3  术语和定义

GB/T5838确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1色品坐标

用来表征荧光粉被激发后发光颜色的一组参数，称为色品坐标（x，y）。根据CIE-1931标准色度观察者规则计算获得。

4 方法原理

用特定波长的准单色光作为激发光源，激发LED用稀土荧光粉,产生的荧光通过光谱仪将光信号转变为电信号。按一定的波长间隔测得整个可见光波段的相对发射光谱功率分布，消除激发光的影响，再根据CIE-1931计算出色品坐标。

5 仪器与装置

5.1 光谱仪

5.1.1 波长准确度：±0.5 nm。

5.1.2  主波长重复度：±0.2 nm。

5.1.3  色品坐标准确度：±0.0020。

5.1.4 发射光谱范围：480 nm～780 nm。

5.1.5 激发光源：由光源和滤光片组成，激发光的发射波长为350nm-480nm。

5.1.6 光电探测器：探测器的光谱响应率符合国家一级照度探测器的要求，在探测器前加截止波为490nm的有色截止玻璃。

6 测试环境

6.1  环境温度：25 ℃±5℃。

6.2  相对湿度：<65%。

6.3   照度要求：六面遮光的暗环境下，避免强光干扰。

7 测试步骤

- 7.1  光谱校正

参照仪器使用说明书进行光谱的校正。

- 7.2 测量

7.2.1 开启仪器，将激发光源设置为特定波长，如460nm。使激发光源点亮稳定10min。

7.2.2  选择合适的仪器带宽，带宽一般为1nm或5nm。

7.2.2  把待测样品装入样品盘内，用平面玻璃将样品表面压平后，应使样品盒内每次样品的密实程度趋于一致，放人样品盘中。

7.2.3 从380 nm～780 nm波长范围进行扫描测出样品的相对光谱功率分布，在扣除激发光谱后根据CIE-1931计算出色品坐标。

8 测试结果表述

8.1 色品坐标按CIE1931标准色度系统制定的x、y来表示。

8.2 样品平行测试3次，取其算术平均值。

9  精密度

- 9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 组分 | 试样牌号 | 色品坐标(x) | 重复性限(r) | 色品坐标(y) | 重复性限(r) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y3Al5O12:Ce3+ | YAG | 0.4425 | 0.0004 | 0.5363 | 0.0009 |
| Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+ | YG | 0.3826 | 0.0010 | 0.5646 | 0.0008 |
| (Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+ | R-1 | 0.6475 | 0.0007 | 0.3524 | 0.0005 |
| CaAlSiN3:Eu2+ | R-2 | 0.6535 | 0.0007 | 0.3456 | 0.0006 |
| (Sr，Ba)2SiO4:Eu2+ | S-1 | 0.4428 | 0.0005 | 0.5374 | 0.0008 |
| (Sr，Ba)3SiO5:Eu2+ | S-2 | 0.5804 | 0.0006 | 0.4184 | 0.0005 |
| 注：重复性限（r）为2.8×sr sr为重复性标准差 |  |  |  |  |  |

- 9.2 允许差

实验室之间色品坐标(x,y)值分析结果的允许差不大于0.005。