ICS 77.120.99

H 14

GB/T 23595.7—202x

LED用稀土荧光粉试验方法
第7部分:热猝灭性的测定

Test method for rare earth phosphors for LED

Part 7: Determination of thermal quenching

中华人民共和国国家标准

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替GB/T23595.7-2010《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法：第7部分：热猝灭性的测定》。

本标准与GB/T23595.7-2010相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了标准名称，由《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法》改为《LED用稀土荧光粉试验方法》；

——修改了激发光源范围，由“440nm-480nm”改为“350nm-480nm”（详见1）；

——增加了2规范性引用文件；

——增加了3术语和定义，并修改了定义中的CIE标准色度，由“CIE”改为“CIE-1931”；

——修改了仪器名称，“热猝灭分析系统”改为“荧光粉激发光谱与热猝灭分析系统”；

——修改了仪器技术指标（精度：±1.5%”改为温度控制精度±2℃，详见5.1，2010版3.1）；

——修改了公式（1），分子中结果改为绝对值（详见8.1，2010版6.1）；

——删除了“实验室内色品坐标的热猝灭性(△xq、△yq)分析结果的允许差不大于0.0080，相对亮度的热猝灭性 (△Bq)分析结果的允许差不大于2.00%”（详见9.1，2010版7.1）；

——在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得；

——增加了组分和试验牌号，修正重复性限值（详见9.1）；

——修改了允许误差。将“实验室之间色品坐标的热猝灭性(△xq、△yq)分析结果的允许差不大于0.020,相对亮度的热猝灭性(△Bq)分析结果的允许差不大于5.0%。”改为“实验室之间色品坐标的热猝灭性(△xq、△yq)分析结果的允许差不大于0.010,相对亮度的热猝灭性(△Bq)分析结果的允许差不大于6.0%。”

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由江门市科恒实业股份有限公司负责起草。

本部分由江门市科恒实业股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、有研稀土高新技术有限公司、包头稀土研究院、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所参加起草。

本部分主要起草人：xxx

本部分参加起草人：xxx

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T23595.7-2010。

LED用稀土荧光粉试验方法
第7部分：热猝灭性的测定

1范围

本部分规定了 350 nm〜480 nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉热猝灭性的测定方法。

本部分适用于350 nm〜480 nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉热猝灭性的测定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CIE-1931标准色度。

GB/T5838荧光粉名词术语。

GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3  术语和定义

GB/T5838确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1热猝灭性

由温度升高引起的发光性能的变化，当温度恢复时，发光性能随之恢复的现象。

4 方法原理

利用荧光粉激发光谱与热猝灭分析系统，以特定波长作为激发波长，在室温下测试试样的相对亮度、色品坐标，待温度达到180 ℃并恒温20min后，再次测试试样的相对亮度、色品坐标，与室温下测试的值相比较，确定(或计算)相对亮度、色品坐标的热猝灭性。

5 仪器与装置

5. 1荧光粉激发光谱与热猝灭分析系统的激发光源波段350 nm〜480 nm，温控装置的最高工作温度不低于250℃，温度控制精度±2℃。

5.2加热腔：测试时应注意将门关严实，并不要用强光对其进行照射，以减少外界对测量的影响。

5.3样品盘:用不锈钢制作，内径20 mm±0.5 mm，深度3. 0 mm±0.1 mm。

6 测试步骤

6.1仪器校正

参照仪器使用说明书进行仪器的校正。

6.2测试

6.2. 1将待测试样装入样品盘内，用平面玻璃将试样压平，使样品盘内每次样品重量和密实程度趋于一致，放到样品加热室里。

6.2.2设置样品室温度25℃士5℃，以特定波长，如460 nm作为激发波长，测试试样的相对亮度(B0)、色品坐标 (x0，y0)。连续测试3次，取其平均值。

6.2.3设置样品室温度为180℃，待仪器达到设置温度并恒温20 min后，以特定波长，如460 nm作为激发波长，测试试样的相对亮度(Bh)、色品坐标 (xh、yh)。连续测试3次，取其平均值。

8 测试结果的表述

8. 1相对亮度的热猝灭性(△Bq)按公式(1)计算：

ΔBq=Bh−B0B0×100%		( 1 )

式中：

△Bq―相对亮度的热猝灭性；

B0—室温下试样的相对亮度(％);

Bh—180℃时试样的相对亮度(％)。

8.2色品坐标的热猝灭性(△xq，△yq)分别按公式(2)和(3)计算：

△xq=| xh -x0| 		( 2 )

△yq=| yh-y0| 		( 3 )

式中：

△xq、△yq——色品坐标的热猝灭性；

x0、y0——室温下试样的色品坐标；

xh、yh——180℃时试样的色品坐标。

9 精密度

9.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 组分 | 试样牌号 | △Bq | 重复性限（r） | △xq | 重复性限（r） | △yq | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y3Al5O12:Ce3+ | YAG | 16.15% | 0.0382 | 0.0124 | 0.0046 | 0.0126 | 0.0044 |
| Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+ | YG | 10.06% | 0.0225 | 0.0126 | 0.0045 | 0.013 | 0.0043 |
| (Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+ | R-1 | 0.96% | 0.0025 | 0.0167 | 0.0027 | 0.0157 | 0.0043 |
| CaAlSiN3:Eu2+ | R-2 | 10.50% | 0.0259 | 0.0183 | 0.0047 | 0.0183 | 0.0035 |
| (Sr，Ba)2SiO4:Eu2+ | S-1 | 71.58% | 0.0243 | 0.0271 | 0.0036 | 0.0041 | 0.0023 |
| (Sr，Ba)3SiO5:Eu2+ | S-2 | 12.50% | 0.0404 | 0.0274 | 0.0046 | 0.0272 | 0.0028 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |  |  |

9.2允许差

实验室之间色品坐标的热猝灭性(△xq、△yq)分析结果的允许差不大于0.010,相对亮度的热猝灭性(△Bq)分析结果的允许差不大于6.0%。