ICS. 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXX-202X

红外光学镀膜用稀土氟化物

Rare earth fluoride for infrared optical coating

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

XB

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、福建长汀金龙稀土有限公司、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司。

本文件主要起草人：。。。

红外光学镀膜用稀土氟化物

- 范围

本文件规定了红外光学镀膜用稀土氟化物的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于红外光学镀膜用稀土氟化物，主要应用于红外增透膜等材料的制备。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11164 真空镀膜设备通用技术条件

GB/T 12690（所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 18115（所有部分） 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

GB/T 31860-2015 镀膜用氟化镁

GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

3.1

崩点 splash

真空蒸发镀膜过程中，大颗粒膜料点随着膜料蒸汽分子一起蒸镀到了基片的表面,在基片表面形成点状的突起。

[来源：GB/T 31860-2015，3.1，有修改]

- 分类

- 4.1 产品分类

产品按化学成分分为IRC-LaF3-4N、IRC-LaF3-3N5、IRC-CeF3-4N、IRC-CeF3-3N5、IRC-PrF3-4N、IRC-PrF3-3N5、IRC-NdF3-4N、IRC-NdF3-3N5、IRC-DyF3-4N、IRC-DyF3-3N5、IRC-YbF3-4N、IRC-YbF3-3N5、IRC-YF3-4N、IRC-YF3-3N5十四个牌号。

- 4.2 产品牌号表示方法

红外光学镀膜用稀土氟化物牌号共分为三个层次。第一层次表示产品的用途，用红外光学镀膜的英文首字母缩写“IRC”表示；第二层次表示产品稀土氟化物，用元素符号“REF3”表示；第三层次表示纯度，当产品稀土氟化物绝对纯度（质量分数）不小于99%时，用质量分数中“9”的个数加“N”来表示，其中“X”表示质量分数中“9”的个数， “Z”表示质量分数最后一位的值（当值为0～4时省略,当值为5～8时取5）。具体表示方法如下：

牌号示例：IRC-LaF3-4N表示绝对纯度为99.990%～99.994%的红外光学镀膜用氟化镧产品，此时Z值为0～4省略。

- 5 技术要求

- 5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表1  产品的化学成分

| 产品牌号 |  |  |  | IRC-REF3-4N | IRC-REF3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，（质量分数）/% | a,bREF3，不小于 |  |  | 99.99 | 99.95 |
|  | 杂质含量，不大于 | c稀土杂质合量 |  | 0.0050 | 0.020 |
|  |  | 非稀土杂质 | Na | 0.0010 | 0.0020 |
|  |  |  | Ca | 0.0020 | 0.0030 |
|  |  |  | Si | 0.0020 | 0.0030 |
|  |  |  | Pb | 0.0010 | 0.0020 |
|  |  |  | Co | 0.0010 | 0.0020 |
|  |  |  | Cr | 0.0010 | 0.0020 |
|  |  |  | Mn | 0.0010 | 0.0020 |
|  |  |  | Al | 0.0010 | 0.0020 |
|  |  |  | Ni | 0.0010 | 0.0050 |
|  |  |  | Fe | 0.0010 | 0.0050 |
|  |  |  | Mg | 0.0010 | 0.0020 |
|  |  |  | O | 0.010 | 0.020 |
|  | 杂质合量，不大于 |  |  | 0.010 | 0.050 |
| 注：aREF3的含量由计算得出，即[100-Σ表1所列杂质含量(除O杂质含量外)]%； bRE为La、Ce、Pr、Nd、Dy、Yb、Y七种稀土元素之一； c稀土杂质为除主稀土元素、Pm、Sc之外的其他14种稀土元素。 |  |  |  |  |  |

- 5.2  物理性能

- 5.2.1  外观质量

产品表面应清洁，为结晶颗粒，各牌号外观质量如下表2所示。

表2 产品的外观质量

| 牌号 | 外观质量 |
| --- | --- |
| IRC-LaF3-3N5、IRC-LaF3-4N | 无色晶体 |
| IRC-CeF3-3N5、IRC-CeF3-4N | 无色晶体 |
| IRC-PrF3-3N5、IRC-PrF3-4N | 淡绿色晶体 |
| IRC-NdF3-3N5、IRC-NdF3-4N | 紫红色晶体 |
| IRC-DyF3-3N5、IRC-DyF3-4N | 白色晶体 |
| IRC-YbF3-3N5、IRC-YbF3-4N | 白色晶体 |
| IRC-YF3-3N5、IRC-YF3-4N | 白色晶体 |

- 5.2.2  粒径分布

产品粒径(d)分布应符合表3的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表3 产品的粒径分布

| 粒径(d)/mm | 占比/wt% |
| --- | --- |
| d＜1 | ≤10 |
| 1≤d≤4 | ≥80 |
| d＞4 | ≤10 |

- 5.2.3 崩点

产品镀膜形成的稀土氟化物薄膜崩点数应符合表4的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表4 产品镀膜特性中崩点数要求

| 指标 崩点直径/μm | 崩点数要求 /个 |
| --- | --- |
| ＞ 200 | 不应检出 |
| ＞ 150～200 | 不大于3 |
| ＞ 50～150 | 不大于10 |
| ＞ 10～50 | 不大于50 |

- 6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1 稀土杂质含量的测定，样品的前处理及分析料液的制备部分按附录A的规定进行，其余部分按GB/T 18115（所有部分）的规定进行。

6.1.2 钴、铅、铬、镁、锰、铁、铝、镍含量的测定，样品的前处理及分析料液的制备部分按附录A的规定进行，其余部分按GB/T 12690（所有部分）的规定进行。

6.1.3 钙含量的测定，样品的前处理及分析料液的制备部分按附录A的规定进行，其余部分按GB/T 12690.15的规定进行。

6.1.4 钠含量的测定，样品的前处理及分析料液的制备部分按附录A的规定进行，其余部分按照GB/T 12690.8的规定进行。

6.1.5 氧含量的测定过程中设备配备卤素捕捉剂，其余部分按照GB/T12690.4的规定进行。

6.1.6 硅含量的测定按GB/T 12690.7-2021（方法1）的规定进行。

6.2  物理性能

6.2.1外观质量

在自然光下，于白色衬底的表面皿或白瓷板上用目视法判定外观。

6.2.2粒径分布

首先，按照表3规定，准备0.9 mm和3.8 mm孔径的筛网各1个，按照孔径由大到小，由上到下进行叠放。然后，同一样品随机称取三份，每份重250 g，精确至0.01 g，再将待测固体颗粒样品均匀置于最上层的筛网上。随后，启动筛分机，颗粒在机械振动作用下逐层通过筛网，大颗粒留在上层，小颗粒则通过筛孔落至下层。经过2 min后，振动停止，收集并称重各层筛网上的颗粒。通过计算每层颗粒的质量占比，三次测量结果取平均值，确定颗粒的粒径分布。

6.2.3崩点数

崩点数测试按照附录B的规定进行。

- 6.3  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

- 7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方质量检验部门或第三方检测机构进行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能的检验。

7.4 取样与制样

7.4.1  产品的取样件数

产品的取样件数应按表5的规定进行。

表5  取样件数

| 件（袋）数量 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取整数 |

7.4.2  化学成分、物理性能分析的取样方法

化学成分和崩点数分析取样方法：用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10 g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料（瓶）袋中并封口。

粒径分析取样方法：用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于250 g，将试样混匀后，按照250 g/份，分为三个样品，装入清洁的塑料（瓶）袋中并封口。

7.5 检验结果判定

7.5.1  化学成分分析结果与本文件不符合时，则从该批产品中取双倍样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

7.5.2  外观质量检验结果与本文件不符合时，则直接判定该批产品为不合格品。

- 8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d）其他。

- 附  录  A

（规范性）

红外光学镀膜用稀土氟化物中稀土杂质、钴、铅、铬、镁、锰、铁、铝、镍、钙、钠的测定

样品前处理及分析试液的制备

A.1 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

A.1.1 高氯酸（ρ=1.67 g/mL），优级纯。

A.1.2 硝酸（1+1）。

A.2 样品

将样品研磨均匀后，立即称量称取红外光学镀膜用稀土氟化物样品。

A.3 试验步骤

A.3.1 试料

稀土杂质的测定按表A.1称取试样（A.1.2），精确至0.01 g。

表A.1 试料称样量

| 牌号 | 试样/ g | 折合氧化物/ g | 稀土杂质含量/% |
| --- | --- | --- | --- |
| IRC-LaF3 | 0.3006 | 0.2500 | 0.00002-0.0050 |
|  | 0.1203 | 0.1000 | ＞0.0050-0.0100 |
| IRC-CeF3 | 0.2994 | 0.2500 | 0.00002-0.0050 |
|  | 0.1197 | 0.1000 | ＞0.0050-0.0200 |
| IRC-PrF3 | 0.2906 | 0.2500 | 0.0001-0.0050 |
|  | 0.1162 | 0.1000 | ＞0.0050-0.0200 |
| IRC-NdF3 | 0.2990 | 0.2500 | 0.00001-0.0100 |
|  | 0.1196 | 0.1000 | ＞0.0100-0.0200 |
| IRC-DyF3 | 0.3262 | 0.2500 | 0.0001-0.0050 |
|  | 0.1305 | 0.1000 | ＞0.0050-0.0500 |
| IRC-YbF3 | 0.2919 | 0.2500 | 0.0001-0.0050 |
|  | 0.1167 | 0.1000 | ＞0.0050-0.0100 |
| IRC-YF3 | 0.3877 | 0.3000 | 0.0001-0.0050 |
|  | 0.2584 | 0.2000 | ＞0.0050-0.0100 |

钴、铅、铬、镁、锰、铁、铝、镍含量分析时，按表A.2称取一定量的稀土氟化物膜料，精确至0.0001 g。

表A.2 稀土氟化物称量样品量

| 牌号 | 试样/g | 折合氧化物/g |
| --- | --- | --- |
| IRC-LaF3 | 0.3006 | 0.2500 |
| IRC-CeF3 | 0.2994 | 0.2500 |
| IRC-PrF3 | 0.2906 | 0.2500 |
| IRC-NdF3 | 0.2990 | 0.2500 |
| IRC-DyF3 | 0.3262 | 0.2500 |
| IRC-YbF3 | 0.2919 | 0.2500 |
| IRC-YF3 | 0.3231 | 0.3000 |

钙含量分析时按表A.3称取试样，精确至0.0001 g。

表 A.3 试料称样量

| 牌号 | 称量/g | 折合氧化物/g |
| --- | --- | --- |
| IRC-LaF3 | 0.6013 | 0.5000 |
| IRC-CeF3 | 0.5987 | 0.5000 |
| IRC-PrF3 | 0.5812 | 0.5000 |
| IRC-NdF3 | 0.5980 | 0.5000 |
| IRC-DyF3 | 0.6523 | 0.5000 |
| IRC-YbF3 | 0.5838 | 0.5000 |
| IRC-YF3 | 0.6462 | 0.5000 |

钠含量分析时按表A.4称取一定量的稀土氟化物膜料，精确至0.0001 g。。

表 A.4 试料称样量

| 牌号 | 称量/g | 折合氧化物/g |
| --- | --- | --- |
| IRC-LaF3 | 0.1203 | 0.1000 |
| IRC-CeF3 | 0.1197 | 0.1000 |
| IRC-PrF3 | 0.1162 | 0.1000 |
| IRC-NdF3 | 0.1196 | 0.1000 |
| IRC-DyF3 | 0.1305 | 0.1000 |
| IRC-YbF3 | 0.1167 | 0.1000 |
| IRC-YF3 | 0.1292 | 0.1000 |

A.3.2 平行试验

平行做两份试验。

A.3.3 空白试验

随同试料（A.1.3.1）做空白试验。

A.3.4  分析试液的制备

将试料（A.1.3.1）置于150 mL的聚四氟乙烯烧杯中，加5 mL高氯酸（A.1.1.1）、5 mL硝酸（A.1.1.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，稍冷。加2 mL高氯酸（A.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，继续低温加热，蒸至1 mL左右，冷却。加10 mL硝酸（A.1.1.2），用水洗杯壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 附  录  B

（规范性）

稀土氟化物镀制成膜方法及崩点数测试方法

B.1 方法提要

根据坩埚（蒸发舟）容量大小取适量试样，采用真空蒸镀法，使用真空镀膜机对试样进行测定，观察崩点的数量。

B.2 试剂

无水乙醇。

B.3 仪器、设备

B.3.1 基片：浮法玻璃或光学玻璃材质，尺寸为6 cm×6 cm。

B.3.2 坩埚（蒸发舟）。

B.3.3超声波清洗仪：低频型。

B.3.4 真空镀膜机：符合GB/T 11164要求，设备示意图如图F.1所示。

B.3.5光学显微镜。

图B.1 真空镀膜设备示意图

B.4 分析步骤

在超声波清洗仪中放入镀膜用基片，以水或无水乙醇进行超声波清洗，至少清洗5 min；

流水冲洗基片，再放入沸水中，取出后迅速吹干备用，使用40倍光学显微镜检测基片表面洁净度，要求无灰、印记等。取4片基片均匀分布在真空镀膜机基片的托盘上；

称取约30.0 g试样，置于蒸发舟中，按照真空镀膜机的操作说明依次进行抽真空、预熔、蒸镀的操作。预熔时应缓慢升温加热，预熔时间不少于2 min，试样应预熔充分，避免真空度变化过大和物料喷溅。蒸镀时蒸发距离不小于60 cm，蒸发速率控制在0.2 nm/s-0.3 nm/s；

蒸镀完毕取出基片，在暗场中用聚光灯检查薄膜表面有无亮点，并于50倍光学显微镜下观测确定其是否为氟化物崩点，以排除灰尘干扰，并记录所有基片镀膜上符合要求的崩点数量，观察范围为50倍下全视窗范围，并随机移动样品位置，选取三个位置，对崩点数进行统计求平均值；

蒸镀完毕后继续抽真空15 min以上再关机。