ICS 77.120.99

CCS H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T 1776—XXXX

代替GB/T1776-2008

片 状 银 粉

Flake silver powders

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结果和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T1773-2008《片状银粉》，与GB/T1773-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变动如下：

- 更改了规范性引用文件，“GB/T 15555.2”存在废止，将“GB/T 15555.2 固体废物  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法”更改为“GB/T 11067 银化学分析方法”（见2　规范性引用文件）；

- 增加了规范性引用文件GB/T 4309 粉末冶金材料分类和牌号表示方法，GB/T 1419—2015 海绵铂（见2　规范性引用文件），GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定，GB/T 19445 贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存，GB/T 191 包装储运图示标志（见2　规范性引用文件）；

- 增加了术语和定义及符号（见3 术语和定义及符号）；

- 更改了GB/T1773-2008《片状银粉》中的“3.1 牌号及标记”，将“牌号及标记”更改为“4　分类和标记”，且将“PAg-S2 、PAg-S8 、PAg-S15”更改为“PAg-S2 、PAg-S6、PAg-S10 、PAg-S15”（见4.1，2008年版的3.3）；

- 增加了片状银粉的牌号及标记，GB/T 1773—2008《片状银粉》牌号及标记按粒径（D50）尺寸不同分成3类（PAg-S2、PAg-S8、PAg-S15），现修订为4类（PAg-S2、PAg-S6、PAg-S10、PAg-S15）（见5.2，2008年版的3.3）；

- 增加了片状银粉的粒径分布范围，GB/T 1773—2008《片状银粉》为3类，现采用重叠分布对应4类（PAg-S2、PAg-S6、PAg-S10、PAg-S15）牌号进行修订（见5.2，2008年版的3.3）；

- 增加了片状银粉的比表面积分布，GB/T 1773—2008《片状银粉》比表面积分为3类，现根据粒径分布进行拆分，形成交叉分布，得到8个分布范围（≥2、0.4～0.8、0.6～1.4、1.2～2.0、0.2～0.6、0.4～1.0、0.8～1.5、≤0.5）（见5.2，2008年版的3.3）；

- 增加了片状银粉的松装密度分布，GB/T 1773—2008《片状银粉》松装密度分为3类，现根据粒径分布进行拆分，形成交叉分布，得到5个分布范围（0.5～2.0、2.2～3.5、1.2～2.5、0.5～2.5、1.0～2.0）（见5.2，2008年版的3.3）；

- 增加了片状银粉的振实密度分布，GB/T 1773—2008《片状银粉》振实密度分为3类，现根据粒径分布进行拆分，形成交叉分布，得到5个分布范围（3～6、3.5～5.5、2.5～4.5、1.5～3.5、3.5～5.5、2.5～4.5、1.5～3.5、2.0～3.5）（见5.2，2008年版的3.3）；

- 增加了GB/T1773-2008《片状银粉》中烧损率测定试验方法（见6.6）；

- 更改了GB/T1773-2008《片状银粉》中的5.4，将“取样”更改为“取样和制样”，并附上取样和制样表（见7.4，2008年版的5.4）

- 增加了“7.5　仲裁取样的方法”（见7.5）

- 增加了本文件检验结果的判定“7.6.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定，7.6.4  外观不合格时，判该件产品不合格”（见7.5　检验结果的判定）；

- 增加了本文件标识“8.1.1  供方名称，8.1.2 产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定””（见8.1，2008年版的6.1）（见8.1　标识）；

- 更改了GB/T 1773—2008《片状银粉》中的“6.3 质量保证书”，将“质量保证书”更改为“随行文件”，并附上相关内容（见8.3，2008年版的6.3）

- 更改了GB/T 1773—2008《片状银粉》中的7，将“订货单（或合同）内容”更改为“订货单内容”，并增加了“c)产品主要技术指标”（见9　2008年版的7）。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：贵研电子材料（云南）有限公司、云南贵金属新材料控股集团股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南贵金属实验室有限公司，有研工程技术研究院有限公司，西北有色金属研究院、中国船舶重工集团第712研究所，西安宏星电子浆料科技有限责任公司。

本文件主要起草人：李燕华、黄富春、李俊鹏、姚远、李晨昊、张晓杰、李玮、赵彦弘、薛探龙、贺东江、向磊、朱武勋、莫建国、刘继松、李文琳。

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——1988年首次发布为GB/T1773-1988《片状银粉》、1995年第一次修订、2008年第二次修订；

——本次为第三次修订。

片状银粉

  - 范围

本文件规定了片状银粉的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随性文件和订货单内容。

本文件适用于电子浆料用片状银粉。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末松装密度的测定  第一部分 漏斗法

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 1774  超细银粉

GB/T 11067  银化学分析方法

GB/T 18035 贵金属及其合金牌号表示方法

GB/T 4309  粉末冶金材料分类和牌号表示方法

GB/T 1419—2015  海绵铂

GB/T 19077.1  粒度分析 激光衍射法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19445  贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存

GB/T 191  包装储运图示标志

3 术语和定义及符号

下列术语和定义及符号适用于本文件。

  - 术语和定义

片状银粉 Flake silver powders，微米级粒度的银粉，颗粒形态为片状。

  - 符号

本文件没有需要界定的符号。

  - 分类和标记

4.1 产品分类

按片状银粉粒径（D50）尺寸不同，产品分成四大类，根据GB/T 18035其牌号分别表示为：PAg-S2 、PAg-S6、PAg-S10 、PAg-S15。

4.2 产品标记

微粒尺寸分布标记：D90表示累计在90%处的粒径，D50表示累计在50%处的粒径，D10表示累计在10%处的粒径。

5 技术要求

5.1  化学成分

片状银粉的化学成分应符合表1的规定。

表 1 化学成分                                %

| 项目 | 银含量 （质量分数） 不小于 | 杂质含量（质量分数），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt | Pd | Au | Rh | Ir | Cu | Ni | Fe | Pb | Al | Sb | Bi | Cd | 杂质总量 |
| 指标 | 99.95 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.05 |
| - 注：银的百分含量是指在540℃灼烧至恒重后分析所得的银的量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  粒径分布、比表面积、松装密度、振实密度、烧损率

片状银粉的粒径分布、比表面积、松装密度、振实密度、烧损率应符合表2的规定。

表 2 粒径分布、比表面积、松装密度、振实密度、烧损率

| 项目 | 粒径分布 |  |  | 比表面积/（m2/g） | 松装密度/(g/cm3) | 振实密度/(g/cm3) | 烧损率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D10 | D50 | D90 |  |  |  | 110℃ | 538℃ |
| PAg-S2 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤10 | ≥2 | 0.5～2.0 | 3～6 | ≤1 | ≤4 |
| PAg-S6(Ⅰ) | 0.5～3 | 1～6 | 2～10 | 0.4～0.8 | 2.2～3.5 | 3.5～5.5 | ≤0.8 | ≤2 |
| PAg-S6(Ⅱ) | 0.5～3 | 1～6 | 2～10 | 0.6～1.4 | 1.2～2.5 | 2.5～4.5 | ≤0.8 | ≤2 |
| PAg-S6(Ⅲ) | 0.5～3 | 1～6 | 2～10 | 1.2～2.0 | 0.5～2.5 | 1.5～3.5 | ≤0.8 | ≤2 |
| PAg-S10(Ⅰ) | 3～8 | 5～10 | 8～20 | 0.2～0.6 | 2.2～3.5 | 3.5～5.5 | ≤0.8 | ≤2 |
| PAg-S10(Ⅱ) | 3～8 | 5～10 | 8～20 | 0.4～1.0 | 1.2～2.5 | 2.5～4.5 | ≤0.8 | ≤2 |
| PAg-S10(Ⅲ) | 3～8 | 5～10 | 8～20 | 0.8～1.5 | 0.5～2.5 | 1.5～3.5 | ≤0.8 | ≤2 |
| PAg-S15 | ≤10 | 8～15 | ≤25 | ≤0.5 | 1.0～2.0 | 2.0～3.5 | ≤0.8 | ≤2 |

5.3  外观质量

- 产品应纯净，色泽均匀且无肉眼可见夹杂物的灰白鳞片状金属粉末。

  - 试验方法

- 6.1  化学成分仲裁分析方法按GB/T 11067的规定进行。

- 6.2  比表面积的测定按 GB/T 1774 附录A的规定进行。

- 6.3  粒径的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

- 6.4  松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

- 6.5  振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

- 6.6  烧损率测定按 GB/T 1419—2015中附录B的规定进行。

- 6.6.1  取3.0 g试样，置于已恒重的坩埚中，放入烘箱中，升温至110℃，于110℃±5℃保温60min，取出称重，按式（1）计算烧损率。

X1(%)=m1−m2m1×100……………………………………（1）

式中：

m1——灼烧前的试样重量。单位为克（g）；

m2——灼烧后的试样重量，单位为克（g）。

- 6.6.2  称取3.0 g试样，置于已恒重的坩埚中，放入管式电阻炉中，随炉升温至538℃，于538℃±5℃保温30min，随炉冷却，取出称重，按式（2）计算烧损率。

X2(%)=m3−m4m3×100……………………………………（2）

式中：

m3——灼烧前的试样重量，单位为克（g）；

m4——灼烧后的试样重量，单位为克（g）。

- 6.7 外观质量采用目视进行检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

- 7.1.1  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行检验，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

- 7.1.2 仲裁检验按下述规定进行：在清洁条件下，每批产品在大致均匀的三个点上抽取份样，经合并混均匀后，分成三个平行试样。分别将其平行试样用四分法缩分至试样所需量，进行检验。

- 7.1.3  三个试样的分析检验结果中，即使有一个试样的结果不合格，也应从该批产品中取双倍试样对该不合格项目进行复验，若该项结果仍不合格，则该批产品为不合格。

    - 组批

产品应成批提交验收，一次投料生产出的产品为一批。

    - 检验项目

每批粉料应进行粒径分布、比表面积、松装密度、振实密度、烧损率及外观质量的检验。化学成分、比表面积在需方有要求并在订货合同中注明时进行检验。

    - 取样和制样

产品的取样应符合表3的规定。取样方法按 HG/T 3921-2006文件中4.5.1.4.1固体产品的取样规定进行。

需方提出的特殊检验项目，由供需双方商定，并在订货单中注明。

表3取样和制样

| 检验项目 | 取样方式及取样数量 | 要求的章条号 | 检验或试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 取样在未包装前，搅拌均匀，随机取样按四分法缩分至50g～100g | 5.1 | 6.1 |
| 比表面积 |  | 5.2 | 6.2 |
| 粒径分布 |  | 5.2 | 6.3 |
| 松装密度 |  | 5.2 | 6.4 |
| 振实密度 |  | 5.2 | 6.5 |
| 烧损率 |  | 5.2 | 6.6 |
| 外观质量 | 逐批 | 5.3 | 6.7 |

    - 仲裁取样的方法

需方收到的不合格批号的产品中按每批在100瓶以下时，随机抽取一瓶未开封的产品作为检验样品；每批产品在100瓶以上时，每增加100瓶（不足100瓶时以100瓶计）检验样品增加1瓶，按7.3进行取样检验。

    - 检验结果的判定

- 7.6.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

- 7.6.2  化学成分、外观质量检验结果不合格时，判该批产品不合格。

7.6.3  比表面积、粒径分布、松装密度、振实密度、烧损率检验结果不合格时，可另取双倍试样量进行不合格项目的重复试验，若检验结果仍不合格，则判该批产品不合格。

- 7.6.4  外观不合格时，判该件产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及随行文件

    - 标志

8.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记（或挂标签）：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 产品净重量；

- 瓶重；

- 生产日期。

8.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

- 8.2 包装、运输、贮存

产品的包装、运输、贮存按GB/T 19445的规定进行。

- 8.2.1  包装

检验合格的产品用带密封盖的塑料瓶分装，包装规格为：10 g/瓶、50 g/瓶、100 g/瓶、1000 g/瓶、5000g/瓶、10000g/瓶，瓶口加密封带，装入结实牢固的包装箱中，包装瓶四周填充安全物质。

- 8.2.2  运输

运输应避免污染和机械破损。

- 8.2.3  贮存

产品应密封存放于清洁、干燥、无腐蚀性气氛的场所。

8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下；

· 产品的主要技术参数；

· 产品特点；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下；

- · 检验项目及其结果或检验结论；

- · 批量或批号；

- · 检验日期；

- · 检验员签名或盖章；

c）其他。

- 9  订货单内容

本文件所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容:

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品主要技术指标；

- 产品重量；

- 包装规格；

- 产品对应的标准编号；

- 运输方式；

- 其他。