超精密光学模具用硬质合金制品

编制说明

（讨论稿）

国标（北京）检验认证有限公司

2024年2月

一、工作简况

1、任务来源

1.1 计划批复

根据《国家标准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划及相关外文版的通知》（国标委发〔2023〕63号）的要求，由厦门钨业股份有限公司、宁波舜宇车载光学技术有限公司、江苏浩纳光电股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、安徽尚欣晶工新材料科技有限公司负责制定国家标准《超精密光学模具用硬质合金制品》，该项目计划编号为：20232183-T-610，项目周期：18个月，计划完成年限：2025年

1.2 项目编制组单位及变化情况

编制组成员包括：厦门钨业股份有限公司、宁波舜宇车载光学技术有限公司、江苏浩纳光电股份有限、有研工程技术研究院有限公司、安徽尚欣晶工新材料科技有限公司公司。

2、主要参加单位和工作成员及其所做的工作

2.1 主要参加单位情况

厦门钨业股份有限公司是福建省属国有控股上市公司，是国家高新技术企业、国家首批创新性企业、国家火炬计划钨材料产业基地、国务院批准设立的国家四大稀土集团之一，拥有钨钼、稀土和新能源材料三大核心产业，其中与本项目相关的钨产业，拥有从矿山、冶炼、深加工到二次资源回收的全球最完整产业链、拥有国家级企业技术中心、国家钨材料工程技术研究中心和博士后科研工作站等国家级科研平台。厦钨配备了国际一流的中试研发设备与分析检测仪器，固定资产原值2.1亿元，组建了一支包括国家“千人计划”专家、国务院特殊津贴专家为首的高水平人才队伍，拥有专职研发人员300余人，具备国际先进的科研实力。

宁波舜宇车载光学技术有限公司为舜宇光学科技（集团）有限公司的下属核心子公司。作为一家提供基于智能驾驶的光学方案解决商，“让汽车拥有智慧的眼睛，让驾驶者更安心更舒适”是舜宇车载坚持的理念，也是每个舜宇人肩负的神圣使命。2004年进入车载镜头领域，随着车载互联网的发展和法律法规在全球的普及与推行，车载镜头作为车载成像及高级驾驶辅助系统（ADAS）的一种重要零部件，其全球市场持续高速增长，发展势头迅猛。公司现有员工总数3000余人，集团员工总数超38000人，市值超过1000亿元人民币。作为全球最大的车载镜头供应商，主要从事车载镜头、HUD、激光雷达及智能大灯的制造，应用于无人驾驶/自动驾驶/智能驾驶最热门领域。

江苏浩纳光电股份有限公司于2018年05月25日成立，经营范围包括：精密光学元器件研发、生产、销售；精密模具制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。目前，公司主要生产超镜面光学模具、光学非球面镜片等产品，是国内最大的光学模具制造企业，公司年销售额约2亿元。公司坚持“以客户为中心”，始终将客户利益放在首位，快速响应客户需求，现已与相关业务板块的全球知名客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。公司在发展过程中凝聚了大批优秀的人才，目前员工总数达230人，高水平技术人员达50人。公司大力建设产业新基地，全面深化国际化布局，不断推进智能平台化建设和业务数字化转型，在超镜面光学模具和高精度的定制化非球面透镜生产领域处于全国领先水平。

有研工程技术研究院有限公司（以下简称有研工研院）是国务院国资委管理的中央企业有研科技集团有限公司（以下简称有研集团）的二级子公司。2018年1月11日在北京市怀柔科学城注册成立，2019年10月被认定为国家级高新技术企业，2020年4月入选国务院国资委“科改示范企业”。有研工研院主要从事有色金属新材料战略高技术和前沿技术研发，产业化关键技术和行业共性技术开发，中试生产和成果孵化转化。拥有有色金属材料制备加工国家重点实验室、智能传感功能材料国家重点实验室、国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心、有色金属材料多品种小批量科研生产基地等四个国家级创新平台，担负国家第二批“大众创业、万众创新”示范基地的建设任务。下设有色金属结构材料事业部、先进电子材料事业部、新能源与生态环境材料事业部、特种加工技术与装备事业部和新材料应用技术中心五大研发主体。有研工研院下属单位历史上先后为“两弹一星”、“神舟飞船”、“载人航天”、“探月工程”等国家重点工程和有色金属行业提供了一大批新材料、新工艺、新技术和新设备，为我国有色金属工业体系建立和国防建设提供了强有力的科技支撑。面向未来，有研工研院将秉承“创业求实，创新致远”的企业精神，努力为我国战略性新兴产业、有色金属行业共性技术、国防军工发展做出新的更大贡献。

安徽尚欣晶工新材料科技有限公司成立于2021年7月，是一家聚焦高端难熔金属、特种硬质合金、先进复合及功能材料，集研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。公司由长江学者特聘教授牵头设⽴，是合肥工业大学科技成果转化企业，核心技术全部为自主研发，拥有完全自主知识产权。截止目前，公司博/硕士等研发人员占比30%以上。拥有国家发明专利21项，联合制定团体标准1项并颁布实施。通过了合肥市高层次科技人才团队A类和安徽省高层次科技人才团队A类评定。公司对标美日欧新材料国际企业第一梯队，填补了航天航空、医疗健康、高端制造、精密光学、电子信息等领域的高端创新材料的国内空白，实现原创技术的应用，解决了进口材料替代问题。

2.2 主要工作成员所负责的工作情况

标准主要起草人以及分工见下表。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 厦门钨业股份有限公司 | 刘超 | 负责标准编制，包括数据调研及收集整理、标准起草、验证等工作 |
| 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 马立军 | 负责标准起草，提供相关数据验证 |
| 江苏浩纳光电股份有限公司 | 赵新安 | 负责标准起草，提供相关数据验证 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 谢兴铖 | 负责标准编制、审核、协调工作，包括调研、验证、标准起草等 |
| 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 | 韩柳 | 负责标准编制、审核、协调工作，包括调研、验证、标准起草等 |

3、主要工作过程

3.1 起草阶段

（1）任务落实

（1）任务落实

2024年3月5日～8日全国有色金属标准化技术委员会在广东省珠海市召开粉末冶金标准工作会议，对本项目进行任务落实。会议明确了项目的时间进度安排，并确定负责起草单位为厦门钨业股份有限公司、宁波舜宇车载光学技术有限公司、江苏浩纳光电股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、安徽尚欣晶工新材料科技有限公司共5家单位参与本方法的验证。

（2）样品收集及试验研究

2024年4月，厦门钨业股份有限公司成立《超精密光学模具用硬质合金制品》研发小组，并向有研工程技术研究院有限公司、安徽尚欣晶工新材料科技有限公司征集实验用合金制品。

2024年5月~8月，编制组人员对标准中的关键参数进行了实验验证，形成了《超精密光学模具用硬质合金制品》（讨论稿）。

- 验证单位验证

待开展。。。

3.2 征求意见阶段

待开展。。。

3.4 审定阶段

待开展。。。

3.5 报批阶段

二、标准编制原则

本标准起草过程中遵循以下原则：

- 规范性原则

本着促进科技进步、满足市场要求、获取最大社会综合效益的基本原则。本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写；

- 先进性

超精密光学模具硬质合金制品随着我国硬质合金制造技术的发展，产品已占有一定的市场份额，需求也快速增长。但目前各个厂家的产品标准不一，且无行业标准和国家标准，不利于行业发展，有必要对超精密光学模具硬质合金制品的化学成分、物理性能、尺寸结构等要求进行规范，促进行业内先进制造水平。本标准反映了的先进技术水平，对国内相关生产企业和相关行业的技术进步起到积极作用。

- 适用性

本标准在编制过程中，始终遵循满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑生产企业 及使用单位的意见和建议。对国内相关生产企业的技术进步产生积极的促进作用，能够满足各方的使用需求。

- 合规性

本标准在编制过程中，充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规等方面的要求，并严格按照相关要求编写。

三、标准主要内容的确定依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研了超精密光学模具硬质合金材料生产和应用企业内部形成的化学成分、物理性能、金相组织结构、外观质量的测定方法的基础上完成的。

3.1 测定范国的确定

本标准适用于超精密光学模具硬质合金材料的化学成分、物料与力学性能、金相组织结构、外观质量测定。

3.2 测定方法的确定

通过充分调研，对于超精密光学模具硬质合金材料的化学成分、物理性能、金相组织结构、外观质量测定，国内生产和使用单位均所采用的企业内部方法如下表2《产品检验要求》:

表2 产品检验要求

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 标准草案检验要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取样规则 | 试验方法 |
| 1 | 化学成分 | 金属主含量、总碳量、氧含量等 | 每批制品中任选1份送检 | GB/T 5124.3-2017、 GB/T 4324.25、GB/T 5124 |
| 2 | 物料与力学性能 | 密度 | 每批制品中任取不少于2件 | GB/T 3850 |
| 3 |  | 维氏硬度 | 每批制品中任取不少于2件 | GB/T 7997 |
| 4 |  | 横向断裂强度（抗弯强度） | 每批制品中制取试样不少于5件 | GB/T 3851 |
| 5 |  | 弹性模量 | 每批制品中任选1份送检 | GB/T 22315 |
| 6 |  | 热膨胀系数 | 每批制品中任选1份送检 | GB/T 4339 |
| 5 | 金相组织结构 | 孔隙度、非化合碳、显微组织等 | 每批制品中任取不少于2件 | GB/T 3489、GB/T 3488 |
| 6 | 外观质量 | 产品表面是否存在分层、裂纹、未压好、起皮、鼓泡、弯曲、掉边/角、毛刺、粘料、痕迹、麻点、塞孔、脏化、氧化、渗碳、脱碳、欠烧、过烧等表面缺陷 | 按照相应硬质合金产品标准执行 | 目视检测，必要时放大检验 |

因此，本标准选择如上表2《产品检验要求》测量超精密光学模具硬质合金材料的各项检测。

3.3分析方法概述

本文件所使用的检测方法除外观质量检测外，其余方法均为国标测试方法。具体操作方法可参照国标进行操作。

四、标准中涉及专利的情况

为检索到本标准涉及到的相关国内外专利。

五、预期达到的社会效益

1、项目的必要性简述

超精密光学模具硬质合金是指主硬相为WC且粘结相（常用的包括Co，Ni和Fe，也可以是其它金属或合金）含量低于1wt.%的硬质合金材料。由于粘结相含量极低，相比传统硬质合金，超精密光学模具硬质合金具有极好的耐磨性、抗氧化性、耐腐蚀性及抛光性。因此，其极适合用于制造非球面玻璃镜片的模具。然而，该类合金的制备技术主要被欧美日等国厂商垄断，相关产品也完全被国外垄断，对于国内众多非球面玻璃镜片制造企业和下游相关高端产品制造企业是一个巨大的潜在风险。随着近几年国内超精密光学模具材料产品技术发展迅速，产品在性能已经达到与进口产品相当水平，甚至部分性能优于国外产品，但目前国内外暂无超精密光学模具材料产品标准，亟需新增。

通过本项目，制定和推行国家标准，有利于促进相关产业的技术进步，提高产品质量和效益；有利于促进行业间的经济技术交流与合作。因此，本项目的意义在于通过分析研究及试验验证，制定和推行超精密光学模具硬质合金制品标准。

- 标准预期的作用和效益

光学镜片被广泛应用于手机、相机、监视器、车载、医疗等产品，随着消费电子市场需求的不断增涨和智能时代的到来，人们对光学镜片产品的要求也越来越高。目前，为了降低光学镜片产品的制造成本，越来越多的企业采用高精密光学模具在高温下将玻璃坯体一次模压成型技术。而高精密光学模具对材料性能要求极其苛刻，要求具有超镜面的表面光洁度、良好的耐磨性、抗高温氧化性、抗高温腐蚀性、抗高温变形性、低热膨胀性、高热导率性、良好的可加工性，制造过程中与玻璃不发生反应等优良的特性。基于以上应用工况要求，无粘结相WC基硬质合金是最佳的选择材料之一。然而，该类合金的制备技术主要被欧美日等国厂商垄断，相关产品也完全被国外垄断，对于国内众多非球面玻璃镜片制造企业和下游相关高端产品制造企业是一个巨大的潜在风险。

建立超精密光学模具硬质合金制品的国家标准，使得超精密光学模具材料产品在技术上保持高度的统一和协调，促使行业内生产技术的提高，为下游客户提供稳定可靠的产品，同时为下游客户选择合适的产品型号提供统一的依据。

六、标准水平

6.1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，本标准无采用国际标准和国外先进标准

6.2国际、国外同类标准的对比分析

经查，本标准达到了国内先进水平，国外无相同标准。

七、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与现行法律、法规相协调、无冲突。相关领域内没有强制性国家标准。

八、重大分歧意见的处理和依据

无重大分歧。

九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议向超精密光学模具硬质合金材料的生产、销售、使用单位及各大检测机构进行宣贯，并向企业、公司和科研院校（所）推荐本标准。标准使用过程中出现疑问，标准的起草单位有义务进行必要的解释，可通过网络会议、讲座等形式进行标准内容的讲解。建议标准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。

附录A：各家光学模具用硬质合金制品调查表

表3 光学模具用硬质合金制品化学成分要求（%）

| 生产单位 | 牌号 | 粘结剂（Co、Ni、Fe） | 其他添加物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厦门钨业股份有限公司 | B01 | <0.1% | 余量 |
|  | B02 | 0.2% | 余量 |
|  | B03 | 0.55% | 余量 |
|  | B04 | 0.7% | 余量 |
|  | B05 | 0.9% | 余量 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | C1 | 0~0.5% | 余量 |
|  | C2 | 0~0.5% | 余量 |
| 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 | YWH02 | <0.1% | 余量 |

表4 光学模具用硬质合金制品金相组织要求

| 生产单位 | 牌号 | 孔隙度，不大于 | 非化合碳，不大于 | 脱碳相，不大于 | WC平均晶粒尺寸（d）/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门钨业股份有限公司 | B01 | A00B00 | C002 | D002 | ≤ 250 |
|  | B02 | A02B00 | C002 | D002 | ≤ 300 |
|  | B03 | A02B00 | C002 | D002 | ≤ 500 |
|  | B04 | A02B00 | C002 | D002 | ≤ 250 |
|  | B05 | A02B00 | C002 | D002 | ≤ 350 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | C1 | A02B00 | C002 | D002 | ≤ 250 |
|  | C2 | A02B00 | C002 | D002 | ≤ 250 |
| 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 | YWH02 | A00B00 | C002 | D002 | ≤ 300 |

表5 光学模具用硬质合金制品物理性能要求

| 生产单位 | 产品牌号 | 密度（g/cm3） | 硬度(HV10) | 抗弯强度（MPa） | 弹性模量（GPa） | 热膨胀系数（1/k） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门钨业股份有限公司 | B01 | 15.42 | 2750 | 930 | 661 | 4.6×10-6 |
|  | B02 | 15.25 | 2700 | 1150 | 653 | 4.7×10-6 |
|  | B03 | 14.58 | 2460 | 1310 | 642 | 4.8×10-6 |
|  | B04 | 15.08 | 2560 | 1090 | 615 | 4.9×10-6 |
|  | B05 | 14.82 | 2320 | 1620 | 578 | 5.1×10-6 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | C1 | 15.38 | 2722 | >600 | > 600 | 5.0×10-6 |
|  | C2 | 15.19 | 2634 | >600 | > 600 | 5.1×10-6 |
| 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 | YWH02 | 15.42 | 2618 | 980 | 590 | 4.9×10-6 |

表6 光学模具用硬质合金板材制品尺寸允许偏差要求

单位为毫米

| 生产单位 | 样品编号 | 长度 | 允许偏差 | 宽度 | 允许偏差 | 高度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门钨业股份有限公司 | 1 | 8 | ±0.1 | 11 | ±0.1 | 5 | ±0.1 |
|  | 2 | 25 | ±0.2 | 15 | ±0.1 | 35 | ±0.2 |
|  | 3 | 35 | ±0.2 | 25 | ±0.2 | 35 | ±0.2 |
|  | 4 | 34 | ±0.2 | 28 | ±0.2 | 33 | ±0.2 |
|  | 5 | 55 | ±0.3 | 6 | ±0.1 | 9 | ±0.1 |
|  | 6 | 100 | ±0.5 | 70 | ±0.4 | 10 | ±0.1 |
|  | 7 | 50 | ±0.3 | 50 | ±0.3 | 5.5 | ±0.1 |
|  | 8 | 120 | ±0.6 | 100 | ±0.5 | 14 | ±0.1 |
|  | 9 | 100 | ±0.5 | 64 | ±0.4 | 13 | ±0.1 |
|  | 10 | 49 | ±0.3 | 49 | ±0.3 | 41 | ±0.3 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 1 | 42.5 | ±0.3 | 23 | ±0.2 | 15.5 | ±0.2 |

表7 光学模具用硬质合金棒材制品尺寸允许偏差要求

单位为毫米

| 生产单位 | 样品编号 | 直径D | 允许偏差 | 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门钨业股份有限公司 | 1 | 3 | ±0.1 | 28 | ±0.2 |
|  | 2 | 8.35 | ±0.1 | 106 | ±0.6 |
|  | 3 | 17 | ±0.1 | 33 | ±0.2 |
|  | 4 | 20 | ±0.2 | 37 | ±0.2 |
|  | 5 | 25 | ±0.2 | 24 | ±0.2 |
|  | 6 | 30 | ±0.2 | 45 | ±0.3 |
|  | 7 | 35 | ±0.2 | 32 | ±0.2 |
|  | 8 | 40 | ±0.2 | 40 | ±0.2 |
|  | 9 | 44 | ±0.3 | 11 | ±0.1 |
|  | 10 | 49 | ±0.3 | 12 | ±0.1 |
|  | 11 | 55 | ±0.3 | 10 | ±0.1 |
|  | 12 | 56 | ±0.3 | 40 | ±0.2 |
|  | 13 | 63 | ±0.4 | 23 | ±0.2 |
|  | 14 | 70 | ±0.4 | 5 | ±0.1 |
|  | 15 | 80 | ±0.4 | 29 | ±0.2 |
|  | 16 | 102 | ±0.6 | 55 | ±0.3 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 1 | 6.5 | ±0.1 | 103 | ±0.5 |
|  | 2 | 7.0 | ±0.1 | 103 | ±0.5 |
|  | 3 | 8.0 | ±0.1 | 103 | ±0.5 |
|  | 4 | 10.0 | ±0.1 | 103 | ±0.5 |
|  | 5 | 13 | ±0.2 | 19 | ±0.2 |
|  | 6 | 16 | ±0.2 | 17 | ±0.2 |
|  | 7 | 20 | ±0.2 | 20 | ±0.2 |
|  | 8 | 30 | ±0.3 | 30 | ±0.3 |
|  | 9 | 40 | ±0.4 | 20 | ±0.2 |
|  | 10 | 45 | ±0.4 | 20 | ±0.2 |
|  | 11 | 51 | ±0.5 | 20 | ±0.2 |
|  | 12 | 61 | ±0.5 | 20 | ±0.2 |
|  | 13 | 65 | ±0.5 | 20 | ±0.2 |
|  | 14 | 101 | ±0.6 | 55 | ±0.3 |
|  | 15 | 115 | ±0.6 | 30 | ±0.3 |
| 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 | 1 | 101 | ±0.6 | 30.5 | ±0.3 |