YS/T XXXX-202X

导电和屏蔽材料用镍粉

Nickel powder for conductive and shielding materials

（讨论稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

ICS 77.120.40

CCS H 62

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、西安建筑科技大学、甘肃精普检测科技有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司、武汉北辰星高新材料有限公司。

本文件主要起草人：颜智宏、王万俊、赵栋财、黄正元、许兴元、马鑫。

导电和屏蔽材料用镍粉

1  范围

本文件规定了导电和屏蔽材料用镍粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于电磁屏蔽胶带、导电胶、导电浆料、制氢喷涂行业的导电和屏蔽材料用镍粉产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 8647.8  镍化学分析方法  硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.9  镍化学分析方法  碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.10  镍化学分析方法  砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法

GB/T 19077 粒度分布 激光衍射法  粒度分布的测定 激光衍射法

GB/T 16594  微米级长度的扫描电镜测量方法通则  粉末颗粒径厚比中径的测定 扫描电镜测量法

GB/T 20307  纳米级长度的扫描电镜测量方法通则  粉末颗粒径厚比中厚的测定 扫描电镜测量法

- 3  术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类

- 产品按物理指标分为NP和DK两种规格，NP类产品有具体的粒径值范围要求，微观形貌为片状；DK系列产品中位径D50 : 2~122um，每5um为一个等级，微观形貌为网状空心类球形。

5  技术要求

5.1  化学成分

表1  导电和屏蔽材料用镍粉的化学成分

| 化学成分（质量分数）% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （Ni+Co）a不小于 | Co 不大于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Fe | Mg | C | S |
| 98.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.50 | 1.00 |
| 杂质总和b 不大于 |  | 2.00 |  |  |  |  |
| a Ni+Co含量为100%减去表中“杂质总和”所得。 b 杂质总和为Cu、Fe、Mg、C、S杂质元素实测值之和。 |  |  |  |  |  |  |

5.2  粒度

表2  导电和屏蔽材料用镍粉的粒度

| 导电和屏蔽材料用镍粉NP | 粒度( um) | D10 | 2～8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D50 | 7～15 |
|  |  | D90 | 17～25 |
| 导电和屏蔽材料用镍粉DK | 粒度( um) | D50 | 2～122 c |
| c DK系列产品中位径D50每5um为一个等级，粒径值与涂胶厚度对应。 |  |  |  |

5.3  松装密度

表3  导电和屏蔽材料用镍粉的松装密度

| 导电和屏蔽材料用镍粉NP | 松装密度（g/cm3） | 0.8~1.2 |
| --- | --- | --- |
| 导电和屏蔽材料用镍粉DK | 松装密度（g/cm3） | 1.3~1.8 |

5.4  涂胶电阻

表4  导电和屏蔽材料用镍粉的涂胶电阻

| 导电和屏蔽材料用镍粉NP | 电阻值（mΩ） | 涂胶后覆铝箔检测 d | ≤50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导电和屏蔽材料用镍粉DK | 电阻值（mΩ） | 涂胶后覆铝箔检测 d | ≤50 |
| d 涂胶后覆铝箔检测方法见附录A。 |  |  |  |

5.5  径厚比

导电和屏蔽材料用镍粉NP类产品径厚比要求10:1～20:1。

5.6  外观质量

产品为灰色金属粉末，不应有可见大颗粒的夹杂物。

5.7  其他要求

如需方对产品有其他特殊要求，可由供需双方协商确定。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  产品中钴、铜、铁、镁含量的测定按照GB/T 8647.10的规定进行。

6.1.2  产品中碳含量的测定按照GB/T 8647.9的规定进行。

6.1.3  产品中硫含量的测定按照GB/T 8647.8的规定进行。

6.2  粒度

产品粒度测定按照GB/T 19077的规定进行。

6.3  松装密度

产品松装密度测定按照GB/T 1479.1的规定进行。

6.4  涂胶电阻

产品涂胶电阻测定方法见附件A。

6.5  径厚比

6.5.1  产品径厚比中径的测定测定按照GB/T 16594的规定进行。

6.5.2  产品径厚比中厚的测定测定按照GB/T 20307的规定进行。

6.5.3  产品径厚比计算为径：厚的比值。

6.5.4  产品粒度测定按照GB/T 19077的规定进行。

6.6  外观质量

产品的外观质量用目视法检查。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品由供方或第三方检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决；属于外观质量的异议，应在收到产品之日起15天内向供方提出，属于化学成分、粒度、松装密度、涂胶电阻、径厚比的异议，应在收到产品之日起30天内向供方提出，如检验结果与本文件或订货单的规定不符，由供需双方协商解决；如需仲裁，由供需双方共同进行。

- 7.2  组批

- 产品应成批提交验收，每批产品应由同一系统、同一生产周期、同一牌号、同一规格组成，单批重量不大于1t。

- 7.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、粒度、松装密度、涂胶电阻、径厚比、外观质量的检验。

- 7.4  取样与制样

7.4.1  外观质量的检验逐桶（袋）进行。

7.4.1  化学成分、粒度、松装密度、涂胶电阻、径厚比的检验取样，按照GB/T 5314的规定进行，每批取样不少于1kg。

- 7.5  检验结果的判定

7.5.1  按GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合本标准。

7.5.2  产品化学成分、粒度、松装密度、涂胶电阻、径厚比指标有一项不符合本标准规定时，判该批产品不合格。

7.5.3  产品外观质量不符合本标准规定时，判该桶（袋）产品不合格。

8  包装、标志、运输和贮运及随行文件

8.1  包装

8.1.1  桶：产品采用内衬铝塑料袋或PE袋的塑料桶包装，密封，每桶净重25kg。

8.1.2  袋：产品采用内衬铝塑料袋或PE袋包装，密封，每袋净重2kg、5kg、20kg。

8.1.3  需方对包装有特殊要求时，由供需双方协商确定。

8.2  标志

产品外包装应应有商标以及标签，其上注明：

a）供方名称和地址；

b）产品名称；

c）产品批号；

d）牌号；

e）净重；

f）生产日期。

8.3  运输和贮存

8.3.1  产品运输过程中，应防止碰撞、坠落、雨淋、表面接触试剂，保证包装完整。

8.3.2  产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性化学物品仓库中，不应与酸、碱、油类等化学品贮存在一起。

8.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其上应注明：

a）供方名称、地址、联系电话；

b）产品名称；

c）产品牌号；

d）产品批号、批重、件数；

e）产品净重；

f）分析检测结果及检验部门印记；

g）本标准编号；

h）生产日期。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所规定产品的订货单内列出如下内容：

a）供方名称、地址、联系电话；

b）产品名称；

c）产品牌号；

d）化学成分、粒度、松装密度、涂胶电阻、径厚比的特殊要求；

e）数量；

f）本文件编号；

g）其他。

附 件 A

（规范性）

涂胶电阻测试方法

A.1  测试方法

试样粉末与有机玻璃胶水按3:100重量比混合均匀，SZQ四面湿膜制备器在离型纸上涂覆，75℃~85℃条件下真空干燥3分钟，辊压轮封压使胶层完全贴附20~100μm厚度（千分尺测量）的铝箔上，千分尺测量胶层厚度，放置两组40*40*40mm铜块，铜块水平间距（游标卡尺测量）根据胶层用途确定，用电阻性能测试仪进行电阻值的测定。

A.2  试剂

A.2.1  有机玻璃胶水（有效成分含量：35%）

A.3  仪器

A.3.1  电阻性能测试仪；

A.3.2  两组40*40*40mm纯铜块（不小于99.95%）；

A.3.3  SZQ四面湿膜制备器；

A.3.4  游标卡尺；

A.3.5  千分尺；

A.3.6  真空烘箱。

A.4  测试步骤

A.4.1  将试样粉末与有机玻璃胶水水按照3:100重量混合均匀。

A.4.2  使用湿膜制备器15um/20um面（根据粒度规格选择）在离型纸上涂抹制备导电胶面。

A.4.3  真空烘箱设定温度80℃，烘干3分钟。

A.4.4  将烘干后的导电胶面使用辊压轮紧贴覆在厚度为20~50um铝箔上。

A.4.5  将导电胶带放置在测试平台上。

A.4.6  选择无凸点位置的胶面，放置40*40*40mm铜块，两组铜块水平间距（游标卡尺测量）根据胶层用途确定。

A.4.7  打开电阻测试仪，在40*40*40mm铜块治具上方各施加1kg压力，进行电阻检测。

A.5  分析结果

根据电阻性能测试仪显示的电阻值记录结果。

A.6  允许差

重复测定5次，允许电阻上下波动偏差±2.00mΩ。